Утверждена

	ОАО "Газпром"

	5 февраля 2001 года

	Согласовано

	Письмом Госгортехнадзора России

	от 11 января 2001 г. N 10-03/31

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В
	ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

	Срок введения

	1 января 2001 года

	Срок действия

	1 января 2006 года

	Настоящая "Инструкция..." разработана взамен "Инструкции по применению
	стальных труб в нефтяной и газовой промышленности", утвержденной в 1996 году.

	Настоящая "Инструкция..." предназначена для выбора труб отечественных и
	импортных поставок для сооружения магистральных, обвязочных трубопроводов и
	промысловых газопроводов.

	"Инструкция..." регламентирует выбор марок сталей труб, коэффициентов
	надежности по материалу в соответствии с главой СНиП 2.05.06-85* "Магистральные
	трубопроводы" и Свод Правил по выбору труб для сооружения магистральных
	газопроводов СП-101-34-96.

	"Инструкция..." разработана ООО "ВНИИГАЗ" ОАО "Газпром" на основе
	экспериментальных исследований, нормативных документов, а также опыта
	строительства и эксплуатации газопроводов.

	В составлении "Инструкции..." принимали участие:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	От ОАО "Газпром": Н.И. Аненков, И.С. Котова, А.Б. Арабей, О.И. Полисадова,
	А.С. Митин.

	От АО "ВНИИСТ": А.С. Болотов.

	От Газового надзора ОАО "Газпром": В.И. Эристов.

	Утверждена членом правления ОАО "Газпром" Б.В. Будзуляком 5 февраля 2001 г.

	Взамен "Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной
	промышленности" 1996 г.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящая "Инструкция..." распространяется на проектируемые, строящиеся и
	реконструируемые трубопроводы диаметром до 426 мм включительно с давлением
	среды до 31,4 МПа (320 кгс/см), а от 530 мм и выше - при давлении транспортирумой
	среды до 9,8 МПа (100 кгс/см2).

	К ним относятся:

	- линейная часть магистральных трубопроводов всех категорий, а также
	ответвлений от них для транспортировки некоррозионно-активного газа, нефти и
	нефтепродуктов;

	- промысловые сборные газовые сети (шлейфы) и коллекторы (за исключением
	промысловых сетей, транспортирующих коррозионно-активные среды);

	- обвязочные (основные) газопроводы компрессорных, газораспределительных
	станций, подземных хранилищ газа, промысловых сборных пунктов, установок
	предварительной комплексной подготовки газа, узлов замера расхода газа, пунктов
	редуцирования газа, транспортирующие газ. Настоящая "Инструкция..." не
	распространяется на промысловые трубопроводы, транспортирующие нефть и
	нефтепродукты.

	1.2. Выбор труб производится проектными организациями в зависимости от
	конкретных условий работы трубопроводов по действующим техническим условиям,
	ГОСТам, приведенным в таблицах 1, 2, 3 с учетом требований таблицы 4:

	- для защитных футляров (кожухов) трубопроводов на переходах через железные и
	автомобильные дороги трубы выбираются прямошовные или спиральношовные из
	углеродистых сталей любой марки по ГОСТ 10704 и ГОСТ 8696 и действующим
	техническим условиям на трубы общего назначения.

	1.3. При выборе материала труб с учетом климатических условий районов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	строительства за расчетную температуру строительства следует принимать значение
	средней температуры воздуха за наиболее холодную пятидневку с обеспеченностью
	0,92 согласно главе СНиП 2.01.01.82 "Строительная климатология и геофизика".

	1.4. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации за расчетную
	температуру эксплуатации газопроводов следует принимать:

	- для подземных трубопроводов - среднемесячную минимальную температуру
	грунта в году на глубине оси трубопровода в соответствии со "Справочником по
	климату СССР";

	- при транспортировании продукта с температурой ниже температуры грунта -
	температуру продукта, которая определяется проектом на основе расчетов пусковых и
	проектных температурных режимов трубопроводов;

	- для надземных трубопроводов (кроме воздушных переходов подземных
	газопроводов) - среднюю температуру окружающего воздуха за наиболее холодный
	период года (если не предусмотрена теплоизоляция и технологические средства
	регулирования снижения или повышения температуры продукта) согласно главе СНиП
	2.01.01.82, как наиболее низкую температуру, которая может наблюдаться на
	рассматриваемом отрезке газопровода;

	- для надземных переходов подземных газопроводов - температуру как для
	подземного газопровода, если на участке перехода температура газа не снижается
	больше чем на 5 °C. При снижении температуры газа более чем на 5 °C температура
	газопровода надземных переходов принимается как для участков надземных
	газопроводов;

	- для надземных обвязочных трубопроводов КС, ГРС, ДКС, УКПГ - температуру
	как для подземных трубопроводов, если на рассматриваемом участке температура газа
	не снижается более чем на 5 °C. При снижении температуры газа более чем на 5 °C
	температура принимается как для участков надземных трубопроводов;

	- или же принимать наиболее низкую температуру газа, возможную в процессе
	эксплуатации;

	- возможное снижение температуры стенки трубы при остановке и в тупиковых
	участках на подземных и надземных участках магистральных газопроводов и обвязки
	КС не учитывается и температура принимается в соответствии с видом прокладки.

	1.5. При выборе материала труб с учетом условий эксплуатации для всех видов
	прокладки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов за расчетную температуру
	эксплуатации следует принимать температуру перекачиваемого продукта с учетом
	температурных режимов трубопровода (перекачка, остановка) и взаимодействия его с
	окружающей средой (грунт, воздух).

	1.6. Предельная положительная температура стенки труб принимается с учетом
	обеспечения оптимальных температурных напряжений в металле труб, а также из

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	других условий.

	2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТРУБ

	2.1. Трубы для магистральных трубопроводов следует выбирать в соответствии с
	требованиями главы СНиП 2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы" с учетом
	следующих ограничений:

	2.1.1. Опытно-промышленные партии труб, поставляемые по отдельным
	техническим условиям, допускается применять только для строительства участков
	трубопроводов III - IV категорий.

	2.1.2. Спиральношовные трубы диаметром 159 - 377 мм поставки Альметьевского
	завода по ГОСТ 20295 (с изменениями), допускается применять при строительстве
	газонефтепроводов на участках I - IV категорий на давление не более 5,4 МПа (55
	кгс/см2), на участках III - IV категорий на давление не более 7,4 МПа (75 кгс/см2).

	2.1.3. Спиральношовные трубы с заводской изоляцией, изготовленные из рулона
	на Волжском и Альметьевском трубных заводах, допускается применять для
	изготовления гнутых отводов и вставок кривых при строительстве магистральных
	газопроводов. Спиральношовные трубы для гибки не должны иметь поперечного шва.

	2.1.4. Трубы импортной поставки, не оговоренные в "Инструкции...", должны
	применяться по аналогии с трубами и деталями магистральных трубопроводов
	отечественного производства и соответствовать требованиям, предусмотренным СНиП
	2.05.06.85* "Магистральные трубопроводы".

	Импортные трубы, заказанные по отечественным ГОСТам, должны применяться
	в соответствии с требованиями настоящей "Инструкции...".

	2.1.5. Бесшовные трубы по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733 из слитка без проведения
	100% контроля неразрушающими методами применять на объектах нефтяной и газовой
	промышленности запрещается (Письмо Госгортехнадзора России N 10-14/45 от
	16.02.1996).

	При заказе бесшовных труб по ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733 и ГОСТ 8734,
	изготовленных из кованной или катанной заготовки, а также из непрерывно-литых
	слябов и из слитка дополнительно должны оговариваться требования по ударной
	вязкости, неразрушающему контролю и гидроиспытаниям в зависимости от
	коэффициента надежности по материалу К1:

	К1 = 1,55 - бесшовные трубы с гарантией гидроиспытаний и ударной вязкости для
	труб диаметром 219 мм и выше и гарантией гидроиспытаний для труб диаметром до
	219 мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	К1 = 1,47 - бесшовные трубы с частичным (от 20%) контролем сплошности
	металла неразрушающими методами, гидроиспытаниями и ударной вязкости в
	соответствии со СНиП 2.05.06.85*;

	К1 = 1,40 - бесшовные трубы, в т.ч. изготовленные из слитка, прошедшие 100%
	контроль качества неразрушающими методами и удовлетворяющие требованиям СНиП
	2.05.06.85* по ударной вязкости.

	При заказе бесшовных труб по импорту должно быть оговорено требование по
	контролю каждой трубы неразрушающими методами, ударной вязкости в соответствии
	со СНиП 2.05.06.85* и гидравлическому испытанию.

	2.1.6. Электросварные трубы по ГОСТ 10704 и ГОСТ 10705, гр. В
	термообработанные и по ТУ 14-3-1433-86 допускается применять на рабочее давление
	до 5,4 МПа для участков трубопроводов III - IV категорий (сортамент в соответствии с
	таблицей 3).

	2.1.7. Для строительства трубопроводов не допускается использовать трубы
	второго сорта.

	2.1.8. Для трубопроводов диаметром 720 - 1420 мм, транспортирующих газ,
	требования по волокну в изломе на образцах DWTT основного металла является
	обязательным.

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра
	отечественного производства и их характеристики (Выксунский
	металлургический завод)

	Таблица 1

	----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------
	--T------T--------------T--------T------¬

	¦	Поставщик	¦	Рабочее	¦	Наруж- 	¦	Номи-  	¦	          Нормативные характеристики основного
	металла           	¦	Экви- 	¦	Гарантирован- 	¦	Конст-  	¦	Коэф. 	¦

	¦	труб,    	¦	давле- 	¦	ный    	¦	нальная	¦	                                                                 	¦	валент	¦	ное
	заводом   	¦	рукция  	¦	надеж.	¦

	¦	N техни- 	¦	ние,   	¦	диаметр	¦	толщина	¦	                                                                 	¦	угле-
	¦	испытательн.  	¦	трубы,  	¦	по    	¦

	¦	ческих   	¦	МПа,   	¦	труб,  	¦	стенки,	+--------T---------T---------T-------T---------T---------T----

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----+	рода, 	¦	давление      	¦	состоя- 	¦	мате- 	¦

	¦	условий  	¦	кгс/см2	¦	мм     	¦	мм     	¦	 марка  	¦	времен-  	¦	предел   	¦	относи-	¦	 ударная 	¦	 ударная
	¦	процент 	¦	не    	¦	(по ТУ), МПа  	¦	ние     	¦	риалу,	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 стали  	¦	ное со-  	¦	теку-    	¦	тельное	¦	вязкость,	¦	вязкость,	¦	волокна 	¦	более
	¦	(кгс/см2)     	¦	поставки	¦	К1    	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	противле-	¦	чести,   	¦	удлине-	¦	 Дж/см2, 	¦	 Дж/см2  	¦	в изломе	¦	      	+--
	-----T------+	металла,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	ние раз- 	¦	МПа      	¦	ние, % 	¦	(кгс/см2)	¦	(кгс/см2)	¦	образ-  	¦	      	¦	без   
	¦	с     	¦	изоляция	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	рыву, МПа	¦	(кгс/мм2)	¦	       	¦	   KCU   	¦	   KCV   	¦	цов, %  	¦	     
	¦	осевого	¦	осевым	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	(кгс/мм2)	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	DWTT    	¦	      	¦	под-ра 	¦	п-ром 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+------+

	¦	    1    	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	   5    	¦	    6    	¦	    7    	¦	   8   	¦	    9    	¦	   10    	¦	   11   	¦	  12  	¦	  13   	¦	  14  	¦	   15   	¦	 
	16  	¦

	+---------+-------+-------+-------+--------+---------+---------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Выксунс- 	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	10,0 - 	¦	 12Г2С  	¦	   490   	¦	   340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46
	¦	6,1-   	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	    9,8	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	  (50)   	¦	  (35)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   
	7,4	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	металлур-	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(62 -  	¦	для  
	¦	прямо-  	¦	      	¦

	¦	гический 	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    76)	¦	труб  	¦	шовные 
	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 09Г2С  	¦	   490   	¦	   340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	6,1 - 
	¦	соотв.	¦	трубы с 	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-   	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	  (50)   	¦	  (35)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   
	7,4	¦	марок 	¦	одним   	¦	      	¦

	¦	3-1573-99	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(62 - 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	стали,	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    76)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	см.   	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	При-  	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ложе- 	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  13ГС  	¦	   510   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	6,5 -  	¦	  "  
	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	    9,8	¦	     
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(66 -  	¦	      	¦	прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   100)	¦	      	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  13ГС  	¦	   510   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	10,0 - 	¦	     
	¦	трубы с 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   17,0	¦	     
	¦	одним   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(102 - 	¦	      	¦	продоль-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   174)	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	10,0 - 	¦	  17ГС  	¦	   510   	¦	   350   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	6,3 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   16,0	¦	 17Г1С  	¦	  (52)   	¦	  (36)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   10,2	¦	давл.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(64 -  	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   104)	¦	труб  	¦	с
	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	соотв.	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	17Г1С-У 	¦	   510   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	6,5 - 
	¦	марок 	¦	ным швом	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	  
	10,4	¦	стали,	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(66 -  	¦	толщ.
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   106)	¦	стен.
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 13Г2АФ 	¦	   530   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,45 	¦	6,5 - 
	¦	см.   	¦	нормали-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К54   	¦	  (54)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	    6,8	¦	При- 
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(66 -  	¦	ложе- 	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    69)	¦	ние 1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 12ГСБ  	¦	   510   	¦	   350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	6,3 -  	¦	     
	¦	Электро-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   14,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	    9,6	¦	     
	¦	сварные 	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(64 -  	¦	      	¦	трубы с 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    98)	¦	      	¦	одним   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	6,5 -  	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	    9,8	¦	     
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(66 -  	¦	      	¦	из      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   100)	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510   	¦	   360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	10,0 -
	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   17,0	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(102 - 	¦	      	¦	прокатки	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   174)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 08ГБЮ  	¦	   510   	¦	   350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	6,3 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   14,0	¦	  К52   	¦	  (52)   	¦	  (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	    9,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(63 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    98)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540   	¦	   390   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,0 - 
	¦	      	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К55   	¦	  (55)   	¦	  (40)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   10,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(71 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   109)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540   	¦	   390   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	10,8 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К55   	¦	  (55)   	¦	  (40)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   18,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(110 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   189)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 09ГБЮ  	¦	   550   	¦	   380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	6,9 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К56   	¦	  (56)   	¦	  (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   10,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(70 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   106)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 12Г2СБ 	¦	   550   	¦	   380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,44 	¦	6,9 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	12Г2СБ-У	¦	  (56)   	¦	  (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	10,4	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(70 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   106)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	15 -   	¦	 12Г2СБ 	¦	   550   	¦	   380   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	10,5 -
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	  20,0 	¦	12Г2СБ-У	¦	  (56)   	¦	  (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	14,1	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(107 - 	¦	для   	¦	прямо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   144)	¦	труб  	¦	шовные  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,0 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550   	¦	   430   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,3 - 
	¦	соотв.	¦	трубы с 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	  (56)   	¦	  (44)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	11,7	¦	марок 	¦	одним   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	стали,	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   119)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550   	¦	   430   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	11,9 -
	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  24,0 	¦	  К56   	¦	  (56)   	¦	  (44)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   19,5	¦	см.  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(121 - 	¦	При-  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   199)	¦	ложе- 	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	   470   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	  8,3 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ние 1 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К58   	¦	  (58)   	¦	  (48)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	 (85)  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	   470   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	8,6 - 
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К58   	¦	  (58)   	¦	  (48)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5° C) 	¦	      	¦	   12,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(88 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   129)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	   470   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	12,7 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К58   	¦	  (58)   	¦	  (48)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   20,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(130 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   212)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 10Г2Ф  	¦	   590   	¦	   460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	8,3 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   БЮ   	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   12,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(85 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	   <*>   	¦	        	¦	      	¦	   129)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,0 - 	¦	 10Г2Ф  	¦	   590   	¦	   460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	12,7 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	   БЮ   	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   21,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(130 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	   <*>   	¦	        	¦	      	¦	  222) 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	25,4 - 	¦	 10Г2Ф  	¦	   590   	¦	   460   	¦	  20   	¦	  58,8   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	22,1 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   32,0	¦	   БЮ   	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   28,3	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(225 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	   <*>   	¦	        	¦	      	¦	   289)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,0 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590   	¦	   440   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	9,6 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	  (60)   	¦	  (45)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   12,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(98 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   123)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590   	¦	   440   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	12,2 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К60   	¦	  (60)   	¦	  (45)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  20,8 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(125 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   212)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	    --------------------------------
	                                                                                                     	¦

	¦	    <*>  Для труб диаметром 1020 мм на рабочее давление свыше
	7,4                                                                        	¦

	¦	до   9,8  МПа  величина  ударной  вязкости  на  образцах  KCV
	при                                                                        	¦

	¦	температуре  минус  20 °C  должна быть не менее 58,8 (6,0)
	Дж/см2                                                                        	¦

	¦	(кгс x м/см2).                                                                                                                           	¦

	¦	                                                                                                                                         	¦

	¦	Выксунс- 	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	9,0 -  	¦	 12Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46
	¦	6,9 -  	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	    9,8	¦	       	¦	  12,0 	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   
	9,2	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	металлур-	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(70 -  	¦	для  
	¦	прямо-  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	гический 	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    94)	¦	труб  	¦	шовные 
	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 09Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	7,7 - 
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-   	¦	       	¦	       	¦	  12,0 	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   
	9,2	¦	марок 	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	3-1573-99	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(79 - 
	¦	стали,	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    94)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	см.   	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	При-  	¦	катан-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ложе- 	¦	ной,    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,3 -  	¦	     
	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	 (-40 °C 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	    8,1	¦	     
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(74 -  	¦	      	¦	прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    83)	¦	      	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	8,4 -  	¦	     
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   12,3	¦	      	¦	с
	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(86 -  	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   126 	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	12,5 - 	¦	     
	¦	из      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   21,5	¦	     
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(128 - 	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   219)	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	9,0 -  	¦	 17ГС,  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	7,1 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	  16,0 	¦	 17Г1С  	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   12,7	¦	давл.
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(73 -  	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   130)	¦	труб  	¦	с
	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	соотв.	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	17Г1С-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	7,3 - 
	¦	марок 	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  16,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	  
	13,1	¦	стали,	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(73 -  	¦	толщ.
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   134)	¦	стен.
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 13Г2АФ 	¦	   530    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,45 	¦	7,3 -  	¦	см.  
	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  12,0 	¦	  К54   	¦	   (54)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	    9,8	¦	При- 
	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(75 -  	¦	ложе-
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   100)	¦	ние 1 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,1 -  	¦	     
	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   12,0	¦	     
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(73 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   122)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	12,2 - 	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  20,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   16,3	¦	     
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(124 - 	¦	      	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   166)	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,3 -  	¦	     
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  10,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	    7,7	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(75 -  	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    79)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	8,4 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   12,3	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(86 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   126)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	12,5 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   21,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(128 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   219)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 08ГБЮ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,1 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   12,0	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(73 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   122)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,9 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  10,0 	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	    8,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(81 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    90)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,1 - 
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   13,3	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(93 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   136)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13ГУС-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	13,5 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   23,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(138 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   237)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 09ГБЮ  	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,7 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   13,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(79 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   133)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	820    	¦	9,0 -  	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	7,7 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	  15,0 	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  13,0
	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(79 -  	¦	для   	¦	прямо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	  133) 	¦	труб  	¦	шовные  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	13,2 -
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  20,0 	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  17,7
	¦	марок 	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(13,2 -
	¦	стали,	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	  181) 	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,0 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	11,7 -
	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   14,7	¦	см.  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(119 - 	¦	При-  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   150)	¦	ложе- 	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	14,9 -
	¦	ние 1 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-20°C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   25,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(152 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   261)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	9,3 - 
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  10,0 	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   10,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   106)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	10,7 - 	¦	 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   15,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(109 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   160)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	16,0 - 	¦	 
	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   27,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(163 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   280)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	 9,3 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  10,4 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   106)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	10,7 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  12,5 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(109 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   128)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,3 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	12,7 - 	¦	 
	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   27,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(130 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   280)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	25,4 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  58,8   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	27,8 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   30,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   33,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(284 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   341)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	9,3 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   15,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   160)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	12,7 -
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   25,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	27,4	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(130 - 	¦	для   	¦	прямо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   280)	¦	труб  	¦	шовные  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	9,0 -  	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	9,3 - 
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   15,7	¦	марок
	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 - 
	¦	стали,	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   160)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	16,0 -
	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   27,4	¦	см.  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(163 - 	¦	При-  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   280)	¦	ложе- 	¦	лируемой	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,9 - 
	¦	ние 1 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   15,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(101 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   154)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	15,3 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  25,0 	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   26,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(156 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   267)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	8,0 -  	¦	 12Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	7,0 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	1,4   	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   10,6	¦	давл.
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(71 -  	¦	для   	¦	прямо-  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   108)	¦	труб  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 09Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	7,0 - 
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	10,6	¦	марок 	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(71 -  	¦	стали,	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   108)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	см.   	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	При-  	¦	катан-  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ложе- 	¦	ной,    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,4 -  	¦	     
	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	    9,3	¦	     
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(76 -  	¦	      	¦	прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    95)	¦	      	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,6 -  	¦	     
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   14,1	¦	      	¦	с
	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(98 -  	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   144)	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	14,3 - 	¦	     
	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   24,7	¦	     
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(146 - 	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   252)	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	8,0 -  	¦	  17ГС  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	7,2 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	  16,0 	¦	 17Г1С  	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   14,6	¦	давл.
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(74 -  	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	К52ПЛ-1 	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   150)	¦	труб  	¦	с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52ПЛ-2 	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	соотв.	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	марок 	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0-   	¦	17Г1С-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	7,4 - 
	¦	стали,	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	   15,0	¦	толщ,
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(76 -  	¦	стен.
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   153)	¦	см.   	¦	или    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 13Г2АФ 	¦	   530    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,45 	¦	7,4 - 
	¦	При-  	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К54   	¦	   (54)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   11,2	¦	ложе-
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(76 -  	¦	ние 1 	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   144)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,2 -  	¦	     
	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   К52  	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   13,7	¦	     
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(74 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   140)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	13,9 - 	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   20,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   18,7	¦	     
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(142 - 	¦	      	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   191)	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,4 -  	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	    9,3	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(76 -  	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	    95)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,6 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   14,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(98 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   144)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	14,3 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   24,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(146 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   252)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 08ГБЮ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,2 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   13,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(74 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   140)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	8,0 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   10,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(82 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   102)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 13Г1С-У	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	10,4 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   15,3	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(106 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   156)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13Г1С-У	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	15,5 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	   26,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(158 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   273)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 09ГБЮ  	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	7,8 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   14,9	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(80 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   152)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	7,8 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (60)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	14,9	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(80 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   152)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	15,2 - 	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	15,1 -
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   20,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	20,3	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(154 - 	¦	для   	¦	прямо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   205)	¦	труб  	¦	шовные  	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,0 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	   30   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	13,4 -
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	16,8	¦	марок 	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(137 - 	¦	стали,	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   171)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	17,1 -
	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   29,4	¦	см.  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(174 - 	¦	При-  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   300)	¦	ложе- 	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	9,4 - 
	¦	ние 1 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   11,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(96 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   120)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	12,2 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   18,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(124 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   184)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	18,3 - 	¦	 
	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	      	¦	   31,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(187 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   321)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	9,4 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  10,0 	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   11,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(96 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   120)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	12,2 - 	¦	 
	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   14,3	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(124 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   146)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	14,6 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   31,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(149 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   321)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	25,4 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  58,8   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	31,9 - 	¦	 
	"   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   30,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   38,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(325 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   392)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	14,3 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   18,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(146 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   184)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	18,3 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   31,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(187 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   321)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	11,3 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   17,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(115 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   176)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	17,5 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   30,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(179 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   307)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	8,0 -  	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	9,4 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   10,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	  
	11,8	¦	давл. 	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(96 -  	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   120)	¦	труб  	¦	с одним 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	12,2 -
	¦	соотв.	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   18,0	¦	марок
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(124 - 	¦	стали,	¦	из     
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   184)	¦	толщ. 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	18,3 -
	¦	стен. 	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   25,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	   31,5	¦	см.  
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(187 - 	¦	При- 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   321)	¦	ложе- 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	8,0 -  	¦	 12Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,46 	¦	8,0 -  	¦	     
	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   12,1	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(82 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   124)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 09Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,46 	¦	8,0 -  	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  12,0 	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   12,1	¦	     
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(82 -  	¦	      	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   124)	¦	      	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	  17ГС  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	8,2 -  	¦	     
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	 17Г1С  	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   16,7	¦	     
	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(84 -  	¦	      	¦	нормали-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52ПЛ-1 	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   170)	¦	     
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52ПЛ-2 	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,5 -  	¦	     
	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   10,6	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(87 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   108)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,43 	¦	11,0 - 	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	 (-40 °C 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	      	¦	ным
	швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(112 - 	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	16,4 - 	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   27,2	¦	     
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(167 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   278)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,2 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   15,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(84 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   161)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,0 - 	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	16,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   20,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   21,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(163 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   220)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	8,0 -  	¦	17Г1С-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	8,2 - 
	¦	Исп.  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   16,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   17,2	¦	давл.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(84 -  	¦	для  
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   175)	¦	труб  	¦	с
	одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 13Г2АФ 	¦	   530    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,45 	¦	11,7 -
	¦	соотв.	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К54   	¦	   (54)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   12,8	¦	марок
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(119 - 	¦	стали,	¦	из нор-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   130)	¦	толщ, 	¦	мализо- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	стен. 	¦	ванно   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	см.   	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	При-  	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ложе- 	¦	кат.    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,5 -  	¦	     
	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   10,6	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(87 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   108)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	11,0 - 	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	 (-60 °C)	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	     
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(112 - 	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	16,4 - 	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   27,2	¦	     
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(167 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   273)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 08ГБЮ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,2 -  	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   15,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(84 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   161)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	9,2 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   11,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(94 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   117)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	11,9 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   17,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(121 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   180)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	17,8 - 	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   29,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(182 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   301)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 09ГБЮ  	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,9 -  	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   17,1	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(91 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   174)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,44 	¦	8,9 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   17,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(91 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   174)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,44 	¦	17,4 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   20,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   23,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(177 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   239)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	12,0 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   -    	¦	 0,43 	¦	15,3 -
	¦	Исп.  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   19,4	¦	давл.
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(156 - 	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   198)	¦	труб  	¦	с одним 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	19,6 -
	¦	соотв.	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   32,5	¦	марок
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(200 - 	¦	стали,	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   332)	¦	толщ. 	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	10,8 -
	¦	стен. 	¦	лируемой	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   13,6	¦	см.  
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(110 - 	¦	При-  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   139)	¦	ложе- 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	14,0 -
	¦	ние 1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   20,7	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(143 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   211)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	21,0 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   34,7	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(214 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   354)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	10,8 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   13,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(110 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   139)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	14,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(143 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   167)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	16,7 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   34,7	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(170 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   354)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	10,8 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   20,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(110 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   211)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	21,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   34,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(214 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   354)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	10,8 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   13,6	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(110 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   139)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	14,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   20,7	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(143 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   211)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	21,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   34,7	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(214 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   354)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	13,0 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   19,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(133 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   202)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	20,1 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   33,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(205 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   339)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	7,0 -  	¦	 12Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,46 	¦	8,3 - 
	¦	Исп.  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   14,5	¦	давл.
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(85 -  	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   148)	¦	труб  	¦	с одним 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 09Г2С  	¦	   490    	¦	  340   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	8,3 - 
	¦	соотв.	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К50   	¦	   (50)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   14,5	¦	марок
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(85 -  	¦	стали,	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   148)	¦	толщ. 	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	  17ГС  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,46 	¦	8,6 -  	¦	стен.
	¦	катан-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	 17Г1С  	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   20,1	¦	см.  
	¦	ной,    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(88 -  	¦	При- 
	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   205)	¦	ложе-
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	ние 1 	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	17Г1С-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,46 	¦	8,6 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   20,7	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-1	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(88 -  	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	К52 ПЛ-2	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   211)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	8,0 -  	¦	 13Г2АФ 	¦	   530    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,45 	¦	10,1 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   12,0	¦	  К54   	¦	   (54)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   15,4	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(103 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   157)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,8 -  	¦	     
	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   12,7	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(90 -  	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   108)	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	13,1 - 	¦	     
	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   19,4	¦	      	¦	ным
	швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(134 - 	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   198)	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  13ГС  	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	19,7 - 	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	   32,8	¦	     
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(201 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   335)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,6 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   18,9	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(88 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   199)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12ГСБ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	19,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   20,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   26,0	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(196 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   265)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,8 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   12,7	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(90 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   130)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	13,1 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   19,4	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(134 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   198)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 13ГС-У 	¦	   510    	¦	  360   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	19,7 - 	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (37)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   32,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(201 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   335)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 08ГБЮ  	¦	   510    	¦	  350   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	8,6 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К52   	¦	   (52)   	¦	  (36)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   17,6	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(88 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   180)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	7,0 -  	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,43 	¦	9,5 - 
	¦	Исп.  	¦	Электро-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   10,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   13,8	¦	давл.
	¦	сварные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(97 -  	¦	для   	¦	прямо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   141)	¦	труб  	¦	шовные  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 13Г1С-У	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	14,2 -
	¦	соотв.	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   21,1	¦	марок
	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(145 - 	¦	стали,	¦	продоль-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   215)	¦	толщ. 	¦	ным швом	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1С-У 	¦	   540    	¦	  390   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	21,4 -
	¦	стен. 	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К55   	¦	   (55)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   35,6	¦	см.  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(218 - 	¦	При-  	¦	контро-
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   363)	¦	ложе- 	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 09ГБЮ  	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	9,3 -  	¦	ние
	1 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   14,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   19,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   195)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,44 	¦	9,3 -  	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   20,5	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(95 -  	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   209)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 12Г2СБ 	¦	   550    	¦	  380   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,44 	¦	20,8 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   20,0	¦	12ГСБ-У 	¦	   (56)   	¦	  (39)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   28,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(212 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   288)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,0 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	18,4 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   23,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(188 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   237)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 09Г2ФБ 	¦	   550    	¦	  430   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	23,6 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К56   	¦	   (56)   	¦	  (44)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   39,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(241 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   400)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	11,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(114 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	16,8 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   24,8	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(171 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   253)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	13Г1СБ-У	¦	   570    	¦	  470   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	        	¦	 0,43 	¦	25,2 -
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К58   	¦	   (58)   	¦	  (48)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   41,9	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	      	¦	(257 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   428)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	11,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(114 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	10,3 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,43 	¦	16,8 -
	¦	Исп.  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    9,8	¦	       	¦	   12,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   19,6	¦	давл.
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(171 - 	¦	для   	¦	трубы  
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	   100)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   200)	¦	труб  	¦	с одним 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	12,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,43 	¦	20,0 -
	¦	соотв.	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	   Ю    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   41,9	¦	марок
	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(204 - 	¦	стали,	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   428)	¦	толщ. 	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	11,2 -
	¦	стен. 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	см.  
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(114 - 	¦	При-  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	ложе- 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	16,8 - 	¦	ние
	1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  15,0 	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   24,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(171 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   253)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СБ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	25,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   41,9	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(257 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   428)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	7,0 -  	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	11,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   10,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   16,2	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(114 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   165)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,3 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	16,8 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   24,8	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(171 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   253)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2СФ 	¦	   590    	¦	  460   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  29,4   	¦	        	¦	 0,44 	¦	25,2 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	   Б    	¦	   (60)   	¦	  (67)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   41,9	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	(257 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   428)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	15,5 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   23,8	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(158 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   243)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 10Г2ФБ 	¦	   590    	¦	  440   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,43 	¦	24,1 - 	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   24,0	¦	  К60   	¦	   (60)   	¦	  (45)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	   40,1	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	(246 - 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	   409)	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+--------+----------+--------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Выксунс- 	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	  К42   	¦	   412    	¦	  245   	¦	  21   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,44 	¦	  6,0 
	¦	 5,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (42)   	¦	  (25)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (61)  	¦	 (59)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	металлур-	¦	(55 -  	¦	       	¦	  7,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	  "   	¦	  6,4  	¦	 6,2 
	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	гический 	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (63) 	¦	сварен-
	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  6,9  	¦	 6,7  	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (68) 	¦	токами  	¦	     
	¦

	¦	3Р-22-97 	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  7,4  	¦	 7,2  	¦	высокой
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74) 	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  7,8  	¦	 7,6  	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78) 	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  8,2  	¦	 8,0  	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (82) 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  8,7  	¦	 8,6  	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (88) 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	  К45   	¦	   441    	¦	  343   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   -    	¦	 0,44 	¦	  7,2  	¦	 7,0 
	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (45)   	¦	  (35)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (71)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  6,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  7,8  	¦	 7,6  	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78) 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  8,5  	¦	 8,3  	¦	или     	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85) 	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  9,1  	¦	 8,9  	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (91) 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	 9,5  	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (99)  	¦	 (97) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	 10,3  	¦	 10,1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (105) 	¦	(103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	 10,9  	¦	 10,7 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (111) 	¦	(109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,4 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (118) 	¦	(116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,9 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (124) 	¦	(121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	  К48   	¦	  470,4   	¦	 313,6  	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,44 	¦	  6,5  	¦	 6,3 
	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (48)   	¦	  (32)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (64)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  6,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  7,1  	¦	 6,9  	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (70) 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  7,7  	¦	 7,5  	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (77) 	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  8,3  	¦	 8,1  	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (83) 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	 8,7  	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (89) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  9,4  	¦	 9,1  	¦	        	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (93) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	 10,0  	¦	 9,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (102) 	¦	(100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	 10,6  	¦	 10,4 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (108) 	¦	(106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	 11,0  	¦	 10,8 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (112) 	¦	(110) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  9,0  	¦	  К34   	¦	   333    	¦	  206   	¦	  24   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	  -   	¦	  6,2  	¦	 6,0 
	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (34)   	¦	  (21)  	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (63)  	¦	 (61)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  9,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  6,6  	¦	 6,4  	¦	низко-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (67)  	¦	 (65) 	¦	легиро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,0  	¦	 6,8  	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69) 	¦	и угле- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	  К38   	¦	   372    	¦	  235   	¦	  22   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  -   	¦	  6,3  	¦	 6,1 
	¦	родистой	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (38)   	¦	  (24)  	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (64)  	¦	 (62)
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  6,7  	¦	 6,5  	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (66) 	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,1  	¦	 6,9  	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (70) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,6  	¦	 7,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (76) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  8,1  	¦	 7,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (83)  	¦	 (81) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	  К42   	¦	   412    	¦	  245   	¦	  21   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  -   	¦	  6,2  	¦	 6,0  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (42)   	¦	  (25)  	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (63)  	¦	 (61) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  6,5  	¦	 6,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (64) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,0  	¦	 6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (70) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,5  	¦	 7,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (75) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  7,9  	¦	 7,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (79) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	  8,4  	¦	 8,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (84) 	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+--------+----------+--------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Выксунс- 	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 10,3  	¦	  К60   	¦	   589    	¦	  461   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	 
	8,6  	¦	 8,4  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий      	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (88)  	¦	 (86)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	металлур-	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	  9,0  	¦	 8,8 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	гический 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (90) 	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	 12,3  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 10,3  	¦	 10,1
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (105) 	¦	(103)
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	3Р-01-93 	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 10,8  	¦	 10,6
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (110) 	¦	(108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	        	¦	   589    	¦	  461   	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	 12,8  	¦	 12,5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (131) 	¦	(127)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 14,3  	¦	 14,0
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (146) 	¦	(143) 	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,4  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 15,7  	¦	 15,3 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (159) 	¦	(155) 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	 18,0  	¦	 17,5
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (182) 	¦	(177) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	 18,5  	¦	 18,0 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (187) 	¦	(182) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  720  	¦	  7,3  	¦	  К60   	¦	   589    	¦	  461   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	  8,6  	¦
	8,5  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (60)   	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (88)  	¦	 (87)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,7  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 10,3  	¦	 10,2 	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (105) 	¦	(104) 	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 12,8  	¦	 12,7 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (131) 	¦	(130) 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 14,3  	¦	 14,1
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (146) 	¦	(144) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 17,0  	¦	 16,7 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (172) 	¦	(169) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	 19,5  	¦	 19,1 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (197) 	¦	(193) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	 24,8  	¦	 24,2 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (250) 	¦	(244) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  530  	¦	  7,1  	¦	  К54   	¦	   529    	¦	  392   	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	  9,7  	¦	 9,3 
	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	   (54)   	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (99)  	¦	 (95)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,8  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	 12,1  	¦	 11,5 	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (124) 	¦	(118) 	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	 14,0  	¦	 13,3 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (143) 	¦	(136) 	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	 16,8  	¦	 15,9
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (171) 	¦	(161) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	 19,8  	¦	 18,6 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (201) 	¦	(189) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	        	¦	    "     	¦	   "    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,42 	¦	 22,9  	¦	 21,4 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (234) 	¦	(219) 	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+--------+----------+--------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Выксунс- 	¦	  9,8  	¦	 1020  	¦	 10,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий      	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	металлур-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	гический 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	     
	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ТУ 14-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным
	швом	¦	      	¦

	¦	3Р-28-99 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  720  	¦	 10,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  630  	¦	 12,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  530  	¦	 15,0  	¦	 06ГФБА 	¦	510 - 610 	¦	  370   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(52 - 62) 	¦	  (38)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К52   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,00 	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	 1020  	¦	 19,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  820  	¦	 21,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  720  	¦	 22,2  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	 06ГФБА 	¦	530 - 630 	¦	  390   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (40)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К54   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	 1020  	¦	 15,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  820  	¦	 20,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(54 - 64) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  720  	¦	 23,8  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шоявные 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	 06ГФБА 	¦	550 - 650 	¦	  410   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(56 - 66) 	¦	  (42)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К56   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,0  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	 1020  	¦	 15,0  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  820  	¦	 20,0  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 23,8  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 17,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 18,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 19,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 21,5  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 22,2  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  9,8  	¦	  720  	¦	 23,8  	¦	 06ГФБА 	¦	590 - 690 	¦	  460   	¦	  20   	¦	   118   	¦	   98    	¦	   -    	¦	 0,39 	¦	См.   
	¦	 См.  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (100) 	¦	       	¦	       	¦	   А    	¦	(60 - 70) 	¦	  (47)  	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	Приме-
	¦	Приме-	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К60   	¦	          	¦	        	¦	       	¦	 (12,0)  	¦	 (10,0)  	¦	        	¦	      	¦	чание  	¦	чание
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	   59    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	с одним 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	(-60 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	продоль-	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ным швом	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контрол.	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦	          	¦	        	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 24,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 25,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 26,0  	¦	   "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	  "   	¦	   "   	¦	  "   	¦	        	¦	      	¦

	L---------+-------+-------+-------+--------+----------+--------+-------+---------+---------+--
	------+------+-------+------+--------+-------

	Примечание. Величины испытательного гидравлического давления даны в
	Приложении 2.

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра
	отечественного производства и их характеристики (Челябинский трубный завод)

	Таблица 1

	----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------
	-----T------T--------------T--------T------¬

	¦	Поставщик	¦	Рабочее	¦	Наруж- 	¦	Номи-  	¦	            Нормативные характеристики основного
	металла            	¦	Экви- 	¦	Гарантирован- 	¦	Конст-  	¦	Коэф. 	¦

	¦	труб,    	¦	давле- 	¦	ный    	¦	нальная	¦	                                                                    	¦	валент	¦	ное
	заводом   	¦	рукция  	¦	надеж.	¦

	¦	N техни- 	¦	ние,   	¦	диаметр	¦	толщина	¦	                                                                    	¦	угле-
	¦	испытательн.  	¦	трубы,  	¦	по    	¦

	¦	ческих   	¦	МПа,   	¦	труб,  	¦	стенки,	+----------T---------T----------T-------T---------T---------T-
	-------+	рода, 	¦	давление      	¦	состоя- 	¦	мате- 	¦

	¦	условий  	¦	кгс/см2	¦	мм     	¦	мм     	¦	  марка   	¦	времен-  	¦	  предел  	¦	относи-	¦	 ударная 	¦	 ударная
	¦	процент 	¦	не    	¦	(по ТУ), МПа, 	¦	ние     	¦	риалу,	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  стали   	¦	ное соп- 	¦	текучести 	¦	тельное	¦	вязкость,	¦	вязкость,	¦	волокна
	¦	более 	¦	(кгс/см2)     	¦	поставки	¦	К1    	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	ротив-   	¦	   МПа    	¦	удлине-	¦	 Дж/см2  	¦	 Дж/см2  	¦	в изломе	¦	      	+--
	-----T------+	металла,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	ление    	¦	(кгс/мм2) 	¦	ние, % 	¦	(кгс/см2)	¦	(кгс/см2)	¦	образ-  	¦	      	¦	без   
	¦	с     	¦	изоляция	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	разрыву, 	¦	          	¦	       	¦	   KCU   	¦	   KCV   	¦	цов, %  	¦	      	¦	осево-
	¦	осевым	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	МПа      	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	DWTT    	¦	      	¦	го     	¦	п-ром 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	(кгс/мм2)	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	под-ра 	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	    1    	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	    5     	¦	    6    	¦	    7     	¦	   8   	¦	    9    	¦	   10    	¦	   11   	¦	  12  	¦	  13   	¦	  14  	¦	   15  
	¦	  16  	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Челябинс-	¦	 5,4 - 	¦	 1220  	¦	 12,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦
	0,38 	¦	  6,5  	¦	 6,2  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубопро-	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	катный   	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	  6,8  	¦	 6,5 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (66)
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	3Р-03-94 	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   70   	¦	      	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69) 	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	 7,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (73) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   70   	¦	      	¦	  7,6  	¦	 7,3 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (75) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  8,1  	¦	 7,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (79) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   70   	¦	      	¦	  8,3  	¦	 8,0 
	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (82)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	 8,3 
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (88)  	¦	 (85) 	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   70   	¦	      	¦	  9,3  	¦	 9,0 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	 9,3 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (97)  	¦	 (95) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	 5,4 - 	¦	 1020  	¦	 10,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,38 	¦	 
	6,3  	¦	 6,0  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (62)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  6,6  	¦	 6,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (65) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,38 	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-40°C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	 7,2 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (73) 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   60   	¦	      	¦	  7,8  	¦	 7,5 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (76)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  8,2  	¦	 7,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (83)  	¦	 (80) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   60   	¦	      	¦	  8,5  	¦	 8,2 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (84) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  9,0  	¦	 8,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (88) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   60   	¦	      	¦	  9,3  	¦	 9,0 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      	¦	  9,6  	¦	 9,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 7,05  	¦
	6,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 7,65  	¦	 7,3 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (75) 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	  7,8  	¦	 7,5 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (76)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	  8,3  	¦	 8,1 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (82) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	  8,5  	¦	 8,3 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	  9,2  	¦	 8,9 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (94)  	¦	 (91) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	 12,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	  9,5  	¦
	9,1  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (93)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 10,2  	¦	 9,9 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (104) 	¦	(101) 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 10,3  	¦	 10,0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (105) 	¦	(102)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 11,2  	¦	 11,1
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (114) 	¦	(111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 11,3  	¦	 11,1
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (114) 	¦	(111) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 12,2  	¦	 11,9
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (123) 	¦	(120) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,38 	¦
	7,05  	¦	 6,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 7,65  	¦	 7,3 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (75)
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 8,05  	¦	 7,8 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (79) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	  8,7  	¦	 8,4 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (86) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	  8,9  	¦	 8,6 
	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (87) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	  9,5  	¦	 9,2 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (97)  	¦	 (94) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	  9,9  	¦	 9,5 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 10,6  	¦	 10,3
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (108) 	¦	(105) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 10,9  	¦	 10,5
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (110) 	¦	(107) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 11,8  	¦	 11,4
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (119) 	¦	(116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 11,9  	¦	 11,5
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (120) 	¦	(117) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 12,9  	¦	 12,5
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (130) 	¦	(127) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,38 	¦	 12,9  	¦
	12,5 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	(-40 °C)	¦	      	¦	 (130) 	¦	(127)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	  (4,0)  	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,38 	¦	 14,0  	¦	 13,5
	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (141) 	¦	(138) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,38 	¦	  8,3  	¦
	8,1  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (82) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	  9,1  	¦	 8,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (89) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,38 	¦	  9,5  	¦	 9,1 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (93) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 10,2  	¦	 9,9 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (103) 	¦	(100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 10,8  	¦	 10,4
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (109) 	¦	(106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	         	¦	         	¦	        	¦	 0,38 	¦	 11,6  	¦	 11,3
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (118) 	¦	(115) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	 10,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   -    	¦	 0,38 	¦	 12,1 
	¦	 11,9 	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (123) 	¦	(120)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,38 	¦	 13,1  	¦	 12,7
	¦	контро- 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (133) 	¦	(130)
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 13,5  	¦	 13,1
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (137) 	¦	(134) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 14,6  	¦	 14,2
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (148) 	¦	(145) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 15,0  	¦	 14,5
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (151) 	¦	(148) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 16,2  	¦	 15,7
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (163) 	¦	(160) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 16,3  	¦	 15,7
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (163) 	¦	(160) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 17,8  	¦	 17,3
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (179) 	¦	(176) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 17,8  	¦	 17,3
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (179) 	¦	(176) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГБЮ   	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,38 	¦	 19,2  	¦	 18,7
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (194) 	¦	(191) 	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Челябинс-	¦	  7,4  	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	 13Г1С-У  	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦
	0,43 	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	 (75)  	¦	       	¦	  15,0 	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	Прило-
	¦	При-  	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	трубопро-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	жение 3	¦	ложе-
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	катный   	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	ние 3
	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	3-1698-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	     
	¦

	¦	2000     	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	 0,46 	¦	      
	¦	      	¦	Прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГСФ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	нормали-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12ГСБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	зованной	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  10ГНБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	стали и 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	 0,46 	¦	      
	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  09ГСФ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	     
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12ГСБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  10ГНБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	 0,44
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	   15,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	 (-60 °C 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	 0,43
	¦	Прило- 	¦	При-  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	жение 3	¦	ложе-
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	       	¦	ние 3
	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  08Г1НФ  	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	    Б     	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,46 	¦	      
	¦	      	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	   15,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	 0,46 	¦	       	¦	     
	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  09ГСФ   	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	и стали 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  12ГСБ   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  10ГНБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	 13Г1С-У  	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	   15,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,44 	¦	      
	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-20°C) 	¦	(-20 °C)	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1220  	¦	10,0 - 	¦	  08Г1НФ  	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,43
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	   15,0	¦	    Б     	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	Прило-
	¦	При-  	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	жение 3	¦	ложе-
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	ние 3 	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	10,0 - 	¦	  09ГСФ   	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	   15,0	¦	  12ГСБ   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  10ГНБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,46 	¦	      
	¦	      	¦	Прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,46 	¦	       	¦	     
	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	и стали 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	10,0 - 	¦	 13Г1С-У  	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	   15,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,44 	¦	       	¦	     
	¦	прокатки	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  08Г1НФ  	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	    Б     	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	 (-60°C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	10,0 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46
	¦	См.    	¦	См.   	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	   15,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	 0,43
	¦	Прило- 	¦	При-  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	 0,43 	¦	жение 3	¦	ложе-
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	 17Г1С-У  	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,46 	¦	       	¦	ние
	3 	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	   13ГС   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	зованной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  13ГС-У  	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	и стали 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  09ГСФ   	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	Прямо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  12ГСБ   	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  10ГНБ   	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   510   	¦	   360    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	 13Г1С-У  	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   540   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (55)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,44 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	  09ГНФБ  	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	 0,43 	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	10,0 - 	¦	  08Г1НФ  	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,43 	¦	      
	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   15,0	¦	    Б     	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	15,2 - 	¦	          	¦	   590   	¦	   490    	¦	  20   	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43 	¦	       	¦	      	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	   16,0	¦	          	¦	  (60)   	¦	   (50)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Челябинс-	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 10,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42
	¦	  5,3  	¦	 5,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	кий      	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (54)  	¦
	(51) 	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубопро-	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	катный   	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	стали   	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-   	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42 	¦	  5,9  	¦
	5,6  	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	3р-04-94 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (60)  	¦
	(57) 	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42 	¦	  6,5  	¦
	6,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42 	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42 	¦	  7,6  	¦
	7,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (75)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   70   	¦	 0,42 	¦	  8,3  	¦
	8,0  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (85)  	¦	(8,2)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 10,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  6,3 
	¦	 6,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (62)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  7,8  	¦
	7,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (76)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  8,5  	¦
	8,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (84)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  9,3  	¦
	9,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	   "   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦	  9,6  	¦
	9,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	  (6,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 16,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	 0,42 	¦
	10,3  	¦	 10,0 	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (105) 	¦	(102)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	       	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	 9,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы из	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  7,8  	¦	 7,5 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (76) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  8,5  	¦	 8,2 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (84) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  9,5  	¦
	9,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (93)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	 10,3  	¦	 10,0
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (105) 	¦	(102) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	 11,3  	¦	 11,9
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (114) 	¦	(120) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	 8,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  7,1  	¦
	6,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,5	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (69)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 9,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  8,1  	¦	 8,4 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(- 20°C)	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (86)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  8,9  	¦	 8,5 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(- 20°C)	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (87) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	  9,9  	¦
	9,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	 10,9  	¦	 10,4
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (110) 	¦	(106) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	 11,9  	¦	 11,6
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (120) 	¦	(117) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   50   	¦	 0,42 	¦	 12,9  	¦	 13,3
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	(-20 °C)	¦	      	¦	 (139) 	¦	(136) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	 7,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,42 	¦	  8,3  	¦
	8,1  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,5	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (82)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	из
	стали	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 8,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,42 	¦	  9,5  	¦	 9,1 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (93)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 9,0   	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,42 	¦	 10,8  	¦	 10,4
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (109) 	¦	(106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,42 	¦	 12,1  	¦
	11,9 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (123) 	¦	(120)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,42 	¦	 13,5  	¦	 13,1
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (137) 	¦	(134) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,42 	¦	 15,0  	¦	 14,5
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (151) 	¦	(148) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	   (56)  	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,42 	¦	 16,3  	¦	 15,9
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (165) 	¦	(162) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "   	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	  12ГСБ   	¦	   510   	¦	   350    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	        	¦	 0,42 	¦	 17,8  	¦
	17,3 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (179) 	¦	(176)
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  12Г2СБ  	¦	   550   	¦	   380    	¦	   "   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	 0,44 	¦	   "   	¦	  "  
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (56)   	¦	   (39)   	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Челябинс-	¦	       	¦	820    	¦	 8,0   	¦	  13Г2АФ  	¦	   530   	¦	   363    	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,45 	¦	 
	6,5  	¦	 5,9  	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	кий      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (54)   	¦	   (37)   	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (61)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубо-   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	прокатный	¦	       	¦	       	¦	 9,0   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	         	¦	   -    	¦	  "   	¦	  7,1  	¦	 6,5  	¦	из
	тер- 	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (72)  	¦	 (66) 	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-3- 	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  7,9  	¦	 7,3 
	¦	ботанной	¦	      	¦

	¦	1425-86  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (74) 	¦	(норма-
	¦	      	¦

	¦	(только  	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	  39,4   	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  8,8  	¦	 8,0 
	¦	лизован-	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	для неф- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (83) 	¦	ной)   
	¦	      	¦

	¦	тепровод-	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	     
	¦	листовой	¦	      	¦

	¦	ных труб)	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	 10,6  	¦	 9,6 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (108) 	¦	 (98) 	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+------+

	¦	Челябинс-	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	 8,5   	¦	   17ГС   	¦	   510   	¦	   353    	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	 
	6,4  	¦	 5,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	кий      	¦	    7,5	¦	       	¦	       	¦	  17Г1С   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	 (66)  	¦
	(59) 	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубо-   	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	прокатный	¦	    75)	¦	       	¦	 9,2   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  7,3  	¦	 6,0 
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (62)
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-3- 	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  8,5  	¦	 6,9  	¦	или    
	¦	      	¦

	¦	1270-84  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (71) 	¦	термо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  9,1  	¦	 7,7  	¦	обрабо-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (94)  	¦	 (79) 	¦	танной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	низко-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	легиро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	 7,5   	¦	   17ГС   	¦	   510   	¦	   353    	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	 0,46 	¦	  6,5  	¦
	5,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  17Г1С   	¦	   (52)  	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	      	¦	 (67)  	¦	 (59)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 8,1   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  7,3  	¦	 6,0  	¦	горяче- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (62) 	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 9,3   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  8,5  	¦	 7,0  	¦	или     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (72) 	¦	термо-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  8,8  	¦	 8,0  	¦	обрабо-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (82) 	¦	танной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	  9,8  	¦	 9,0  	¦	низко-  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (92) 	¦	легиро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	  "   	¦	 10,8  	¦	 10,0 	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (110) 	¦	(102) 	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	  720  	¦	 12,5  	¦	 07ГФБ-У  	¦	   529   	¦	   392    	¦	  20   	¦	    -    	¦	  49,5   	¦	   50   	¦	 0,43 	¦	 12,2 
	¦	 11,3 	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (54)   	¦	   (40)   	¦	       	¦	         	¦	(-55 °C) 	¦	(-55 °C)	¦	      	¦	 (124) 	¦	(114)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  530  	¦	 7,0   	¦	   17ГС   	¦	   510   	¦	   353    	¦	  20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	   -    	¦	 0,46 	¦	  8,3  	¦
	7,6  	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	  17Г1С   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (77)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 7,5   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	 8,2  	¦	из      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (84) 	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 8,0   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  9,4  	¦	 8,6 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (88) 	¦	или тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 9,0   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 9,9  	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (109) 	¦	(101)
	¦	ботанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,2 	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (123) 	¦	(114) 	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 7,0   	¦	  08ГБЮ   	¦	   510   	¦	   353    	¦	  20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   -    	¦	 0,38 	¦	  8,3  	¦
	7,6  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	       	¦	 (-60°C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (77)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	  (4,0)  	¦	(-40 °C) 	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	      	¦	       	¦	      	¦	из стали	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 7,5   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	 8,2  	¦	контро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (84) 	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 8,0   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	  9,4  	¦	 8,6 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (88) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 9,0   	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 9,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (109) 	¦	(101) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "     	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,2 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	          	¦	         	¦	          	¦	       	¦	         	¦	         	¦	        	¦	      	¦	 (123) 	¦	(114) 	¦	        	¦	      	¦

	L---------+-------+-------+-------+----------+---------+----------+-------+---------+---------
	+--------+------+-------+------+--------+-------

	Примечание. Челябинским трубопрокатным заводом выпускаются стальные
	электросварные прямошовные трубы с наружным антикоррозионным покрытием по
	техническим условиям ТУ 14-3Р-34-99, ТУ 14-3Р-36-99, ТУ 1390-001-0011866654-99.

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра
	отечественного производства и их характеристики (Волжский трубный завод)

	Таблица 1

	----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------
	-------T------T---------------T--------T------¬

	¦	Поставщик	¦	Рабочее	¦	Наруж- 	¦	Номи-  	¦	             Нормативные характеристики основного
	металла             	¦	Экви- 	¦	Гарантированное	¦	Конст-  	¦	Коэф. 	¦

	¦	труб,    	¦	давле- 	¦	ный    	¦	нальная	¦	                                                                      	¦	валент	¦	   
	заводом    	¦	рукция  	¦	надеж.	¦

	¦	N техни- 	¦	ние,   	¦	диаметр	¦	толщина	¦	                                                                      	¦	угле- 	¦
	испытательн.  	¦	трубы,  	¦	по    	¦

	¦	ческих   	¦	МПа,   	¦	труб,  	¦	стенки,	+---------T---------T----------T--------T---------T----------
	T---------+	рода, 	¦	   давление    	¦	состоя- 	¦	мате- 	¦

	¦	условий  	¦	кгс/см2	¦	мм     	¦	мм     	¦	  марка  	¦	времен-  	¦	  предел  	¦	относи- 	¦	 ударная 	¦	 ударная  	¦
	процент 	¦	не    	¦	 (по ТУ), МПа  	¦	ние     	¦	риалу,	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  стали  	¦	ное со-  	¦	текучести,	¦	тельное 	¦	вязкость,	¦	вязкость, 	¦	 волокна
	¦	более 	¦	   (кгс/см2)   	¦	поставки	¦	К1    	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	против-  	¦	   МПа    	¦	удлине- 	¦	 Дж/см2  	¦	  Дж/см2  	¦	в изломе 	¦	     
	+-------T-------+	металла,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	ление    	¦	(кгс/мм2) 	¦	ние, %  	¦	(кгс/см2)	¦	(кгс/см2) 	¦	образцов,	¦	     
	¦	без    	¦	с      	¦	изоляция	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	разрыву, 	¦	          	¦	        	¦	   KCU   	¦	   KCV    	¦	 % DWTT  	¦	     
	¦	осевого	¦	осевым 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	МПа      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	под-ра 	¦	п-ром  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	(кгс/мм2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	    1    	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	    5    	¦	    6    	¦	    7     	¦	   8    	¦	    9    	¦	    10    	¦	   11    	¦	  12  	¦	  13   	¦	  14   	¦	  
	15   	¦	  16  	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Волжский 	¦	  7,4  	¦	 1420  	¦	 15,7  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   460    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   78,4   	¦	   80    	¦
	0,43 	¦	  9,4  	¦	  9,1  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	трубный  	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	  (60)   	¦	   (47)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-20 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦
	(92)  	¦	 (89)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (8,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3- 	¦	       	¦	       	¦	 18,7  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   460    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   78,4   	¦	   80    	¦	 0,43 	¦
	11,2  	¦	 10,9  	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	1363-97  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	  (60)   	¦	   (47)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-20 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (110)
	¦	 (107) 	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (8,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Волжский 	¦	  7,4  	¦	 1220  	¦	 12,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,46
	¦	  8,3  	¦	  8,0  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	трубный  	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (84) 
	¦	 (81)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ 1104- 	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	низко-  	¦	      	¦

	¦	138100-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	357-02-96	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,0  	¦	  8,7 
	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (88) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,4  	¦	  9,1  	¦	стали, 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	      	¦	  8,3  	¦	  8,0 
	¦	проходят	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (81) 
	¦	терми-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ческую  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	ку      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,0  	¦	  8,7  	¦	закал- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (88)  	¦	ка +    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	отпуск  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,4  	¦	  9,1  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	 1220  	¦	 11,0  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,46 	¦	  7,2 
	¦	  7,0  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (73)  	¦
	(71)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,9  	¦	  7,7  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,4  	¦	 1220  	¦	 11,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,46 	¦	  7,2 
	¦	  7,0  	¦	стали,  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (73)  	¦
	(71)  	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	терми- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	ческую  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,9  	¦	  7,7  	¦	обра-  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	ботку   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	закалка 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	+ отпуск	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1220  	¦	  9,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,46 	¦	  6,1 
	¦	  5,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (62)  	¦
	(60)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,4  	¦	  6,3  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1220  	¦	  9,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,46 	¦	  6,1 
	¦	  5,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (62)  	¦
	(60)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,4  	¦	  6,3  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 13,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	 
	7,1  	¦	  6,9  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	   6,3 	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦
	(70)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    64)	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,4  	¦	  7,2  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (75)  	¦	 (73)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,7  	¦	  7,4  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (75) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  6,0  	¦	 
	5,8  	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦
	(59)  	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,2  	¦	  6,0  	¦	Трубы  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (63)  	¦	 (61)  	¦	без     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,5  	¦	  6,3  	¦	термо- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (64)  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ки      	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 10,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  8,2 
	¦	  7,8  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (83)  	¦
	(79)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,2  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,1  	¦	  8,6  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (87) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	  9,0  	¦	стали, 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,4 
	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (95)  	¦	терми- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,4  	¦	  9,8  	¦	ческую 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,8  	¦	 10,2  	¦	ку за- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (103) 	¦	калка +
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,3  	¦	  10,7 	¦	отпуск 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	  К 60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  8,2  	¦	 
	7,8  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (83)  	¦	 (79) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,1  	¦	  8,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	  9,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,4  	¦	  9,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,8  	¦	 10,2  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,3  	¦	  10,7 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	 1020  	¦	  9,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  7,3 
	¦	  7,0  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (74)  	¦
	(71)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,8  	¦	  7,4  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	   К60   	¦	   558   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  7,3  	¦	 
	7,0  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (71) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,8  	¦	  7,4  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	  8,0  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  6,0 
	¦	  5,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦
	(59)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,5  	¦	  6,2  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,6  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (67) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	   К60   	¦	  588    	¦	   441    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   49,0   	¦	   60    	¦	 0,46 	¦	  6,0  	¦	 
	5,8  	¦	стали,  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦	 (59) 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (5,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,5  	¦	  6,2  	¦	терми- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)  	¦	ческую  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,6  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (67)  	¦	ку за-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	калка + 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	отпуск  	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 12,5  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  39,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	 
	8,2  	¦	  7,7  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (83)  	¦
	(78)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,5  	¦	  8,1  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (82)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,9  	¦	  8,4  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (85) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  8,7  	¦	горяче-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (88) 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	 1020  	¦	 11,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  39,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	 
	7,1  	¦	  6,7  	¦	Трубы   	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦
	(68)  	¦	без     	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термо-  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,3  	¦	  7,0  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (71)  	¦	ки      	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,8  	¦	  7,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	  9,5  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  39,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	 
	6,0  	¦	  5,7  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦
	(58)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,4  	¦	  6,1  	¦	        	¦	 1,34
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (62)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	        	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,7  	¦	  6,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (65)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  820  	¦	  8,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  8,1  	¦	 
	7,9  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-55 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (82)  	¦
	(80)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  8,9  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (90) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,7  	¦	  9,4  	¦	стали, 
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,3  	¦	  9,9 
	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (100) 	¦	терми- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,8  	¦	 10,5  	¦	ческую 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ку за-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	калка + 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	отпуск  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  8,1  	¦	 
	7,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (80) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  8,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,7  	¦	  9,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,3  	¦	  9,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,8  	¦	 10,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	  6,3  	¦	  820  	¦	  7,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,0  	¦	 
	6,8  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (71)  	¦
	(69)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,0  	¦	 
	6,8  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	  820  	¦	  7,0  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  6,7  	¦	 
	6,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (68)  	¦
	(66)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	 0,46 	¦	  6,7  	¦	  6,5 
	¦	низко-  	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (66)  	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали,  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	закалку 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	и отпуск	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  820  	¦	 10,5  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	 
	8,4  	¦	  8,2  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (85)  	¦
	(83)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,9  	¦	  8,6  	¦	из      	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (87)  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,3  	¦	  9,0  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (94)  	¦	 (91)  	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,4  	¦	горя-  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (99)  	¦	 (95)  	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	  820  	¦	  9,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,1 
	¦	  6,9  	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦
	(70)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	Трубы не	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3 
	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	термо-  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,7  	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (78)  	¦	ку      	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	  820  	¦	  7,5  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  6,0 
	¦	  5,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(59)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   21   	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,2  	¦	  6,0  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (63)  	¦	 (61)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,6  	¦	  6,5  	¦	ной     	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (67)  	¦	 (66)  	¦	горя-   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	Трубы не	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термооб-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	работку 	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  720  	¦	  7,5  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  8,3  	¦	 
	8,1  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (84)  	¦
	(82)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  9,0  	¦	ной     	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (91) 
	¦	рулонной	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,6  	¦	стали, 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,5  	¦	 10,2 
	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (106) 	¦	 (103) 	¦	терми- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	ческую 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	обработ-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,7  	¦	 11,4  	¦	ку за- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (118) 	¦	 (115) 	¦	калку +
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	отпуск  	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  720  	¦	  7,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  8,3  	¦	 
	8,1  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (84)  	¦
	(82)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  9,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,5  	¦	 10,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (106) 	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	        	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,7  	¦	 11,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (118) 	¦	 (115) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	   К56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,6  	¦	 
	7,5  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦
	(76)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "     	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,6  	¦	  7,5 
	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	          	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (76)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	  7,4  	¦	  720  	¦	  9,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  8,1 
	¦	  7,9  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (82)  	¦
	(80)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,1  	¦	  8,9  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (90)  	¦	горяче- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,6  	¦	  9,4 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (97)  	¦	 (95)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  7,1 
	¦	  6,9  	¦	Трубы не	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦
	(70)  	¦	проходят	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,6  	¦	  7,4  	¦	работку
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   510   	¦	   363    	¦	   21   	¦	  29,4   	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  6,3 
	¦	  6,1  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	       	¦	 17Г1С-У 	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C)  	¦	 (-5 °C) 	¦	      	¦	 (64)  	¦
	(62)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Волжский 	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	  9,5  	¦	   К56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,43 	¦	 
	6,1  	¦	  5,9  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	трубный  	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (62)  	¦
	(60)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3- 	¦	    75)	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,4  	¦	  6,3 
	¦	горяче- 	¦	 1,34 	¦

	¦	1976-99  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (64) 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,7  	¦	  6,5  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (66)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	ной    
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (67)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,7  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (68)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,0  	¦	  6,8 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,2  	¦	  7,0  	¦	ной тер-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (71)  	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,3  	¦	  7,1  	¦	боткой 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (72)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,9  	¦	  7,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (79)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,3  	¦	  8,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,5  	¦	  8,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (84)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (88)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,4  	¦	  9,1  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (99)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,7  	¦	        	¦	 1,34
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (101) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 15,0  	¦	  К 56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	 0,43 	¦	 10,0 
	¦	  9,8  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (102) 	¦	 (99) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,1  	¦	  9,8 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (103) 	¦	 (100) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,4  	¦	 10,0  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (106) 	¦	 (102) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,5  	¦	 10,2  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (107) 	¦	 (104) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,7  	¦	 10,4 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	с объем-
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термооб-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1220  	¦	  9,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	      	¦	  6,1  	¦	 
	5,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (62)  	¦	 (60) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,4  	¦	  6,3  	¦	        	¦	 1,34
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,7  	¦	  6,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (66)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (68)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,0  	¦	  6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,2  	¦	  7,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (71)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,3  	¦	  7,1  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (72)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	        	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,9  	¦	  7,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (79)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,3  	¦	  8,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,5  	¦	  8,3  	¦	        	¦	 1,34
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (84)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	  8,0  	¦	   К56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	  6,0  	¦	 
	5,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦	 (59) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,5  	¦	  6,2  	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,6  	¦	ной     	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (67)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,3  	¦	  7,0  	¦	Трубы   	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (71)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,8  	¦	  7,4 
	¦	ливаются	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	с объем-	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термооб-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,3  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	         	¦	   58,8   	¦	   70    	¦	      	¦	  8,0  	¦	 
	7,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (77) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (6,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,2  	¦	  7,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (83)  	¦	 (79)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,3  	¦	  7,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,4  	¦	  8,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  82   	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,8  	¦	  8,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,0  	¦	  8,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (86)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,1  	¦	  8,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	  9,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,7  	¦	  9,2  	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,2  	¦	  9,7  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 13,0  	¦	   К56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	 10,3 
	¦	  9,8  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 13,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,6  	¦	 10,1 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (108) 	¦	 (103) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,2  	¦	 10,6  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,7  	¦	 11,0  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (112) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,3 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (115) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,4  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (116) 	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,2  	¦	 11,5 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (124) 	¦	 (117) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,5  	¦	 11,8  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (127) 	¦	 (120) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,7  	¦	 11,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,9  	¦	 12,2  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (131) 	¦	 (124) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	  8,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	         	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	  6,0  	¦	 
	5,8  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (61)  	¦	 (59) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,2  	¦	  6,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (63)  	¦	 (66)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  6,9  	¦	  6,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (70)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,3  	¦	  7,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (71)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,4  	¦	        	¦	 1,34
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (75)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,6  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (81)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,2  	¦	  7,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (83)  	¦	 (79)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,3  	¦	  7,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,4  	¦	  8,0  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 11,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   39,2   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	  8,6  	¦	 
	8,2  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,8  	¦	  8,4 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,0  	¦	  8,5  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (86)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,1  	¦	  8,6  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (92)  	¦	 (87)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	  9,0 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,7  	¦	  9,2  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (93)  	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,4 
	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,2  	¦	  9,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,3  	¦	  9,8  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,6  	¦	 10,1  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (108) 	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,2  	¦	 10,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,7  	¦	 11,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (112) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (115) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,2  	¦	 11,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (124) 	¦	 (117) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,5  	¦	 11,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (127) 	¦	 (120) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 15,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,7  	¦	 12,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 16,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,9  	¦	 12,2  	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (131) 	¦	 (124) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	  7,0  	¦	  К 56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	  6,7  	¦	 
	6,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (68)  	¦	 (66) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  7,5  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	 0,43 	¦	  7,0  	¦	  6,8 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  7,5  	¦	  7,4  	¦	ной     	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (76)  	¦	 (75)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,1  	¦	  7,9  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (80)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  8,9  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (90)  	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  10,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,7  	¦	  9,4 
	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,9  	¦	  9,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (101) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,2  	¦	  9,8  	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,3  	¦	  9,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (101) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,5  	¦	 10,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (107) 	¦	 (104) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,7  	¦	 10,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,9  	¦	 10,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (111) 	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (113) 	¦	 (110) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,3  	¦	 10,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (115) 	¦	 (111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,8  	¦	 11,4  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (120) 	¦	 (116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,6  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (118) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  12,4 	¦	 11,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (126) 	¦	 (121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	 12,9  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	 12,8  	¦
	12,3  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (130) 	¦	 (125)
	¦	ношовные	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,9  	¦	 12,4  	¦	горяче-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (131) 	¦	 (126) 	¦	катан- 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,3  	¦	 12,9  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (135) 	¦	 (131) 	¦	низколе-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	   К56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   20   	¦	         	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	  7,6  	¦	 
	7,5  	¦	гирован-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	   К60   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (76) 
	¦	ной     	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  7,5  	¦	    "    	¦	   588   	¦	   441    	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	 0,43 	¦	  8,3  	¦	  8,1 
	¦	Трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (84)  	¦	 (82)  	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  8,6  	¦	  8,4 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,2  	¦	  9,0  	¦	ной     	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (93)  	¦	 (91)  	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,6 
	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,4  	¦	 10,1  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (106) 	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,0  	¦	 10,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,4  	¦	 11,1  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (116) 	¦	 (113) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,6  	¦	 11,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (118) 	¦	 (115) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,8  	¦	 11,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (120) 	¦	 (116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,7  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (119) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,2  	¦	 11,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (124) 	¦	 (121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,5  	¦	 12,1  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (127) 	¦	 (123) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,8  	¦	 12,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (130) 	¦	 (126) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,8  	¦	 12,5  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (130) 	¦	 (127) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	 12,0  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	 13,5  	¦
	13,1  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (133)
	¦	ношовные	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,8  	¦	  133 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (140) 	¦	 (135) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,2  	¦	 13,7  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (144) 	¦	 (139) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,7  	¦	 14,2  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (149) 	¦	 (144) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,7  	¦	 14,3 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (150) 	¦	 (145) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	   К56   	¦	   550   	¦	   441    	¦	   "    	¦	         	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	      	¦	  8,8  	¦	  8,6 
	¦	ной     	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   К60   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (87) 
	¦	термооб-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	работкой	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	    "    	¦	   588   	¦	   441    	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,4  	¦	  9,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  9,8  	¦	  9,7  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,6  	¦	 10,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (107) 	¦	 (104) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,2  	¦	 10,9  	¦	        	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,0  	¦	 11,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (122) 	¦	 (118) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,7  	¦	 12,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (125) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,1  	¦	 12,7  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (133) 	¦	 (129) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,4  	¦	 13,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (136) 	¦	 (132) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,5  	¦	 13,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (133) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,8  	¦	 13,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (140) 	¦	 (136) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,1  	¦	 13,6  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (143) 	¦	 (138) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,4  	¦	 13,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (146) 	¦	 (141) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	 11,4  	¦	   К56   	¦	 550/588 	¦	   441    	¦	   20   	¦	    -    	¦	   29,4   	¦	   50    	¦	 0,43 	¦	 14,7 
	¦	 14,2  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	   К60   	¦	(56)/(60)	¦	   (45)   	¦	        	¦	         	¦	 (-60 °C) 	¦	(-60 °C) 	¦	      	¦	 (149) 	¦
	(144) 	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	  (3,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,7  	¦	 14,3 
	¦	низколе-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (150) 	¦	 (145) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 15,3  	¦	 14,8  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (156) 	¦	 (151) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 10,4  	¦	 10,1 
	¦	Трубы   	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (106) 	¦	 (103) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 11,2  	¦	 10,9 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (111) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	  11,7 	¦	 11,4  	¦	ной    
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (116) 	¦	термооб-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 12,6  	¦	 12,2 
	¦	работкой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (128) 	¦	 (124) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 13,5  	¦	 13,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (132) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 14,3  	¦	 13,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (145) 	¦	 (140) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 15,1  	¦	 14,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (154) 	¦	 (148) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 15,6  	¦	 15,0  	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (159) 	¦	 (153) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 15,8  	¦	 15,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (161) 	¦	 (156) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 16,1  	¦	 15,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (164) 	¦	 (158) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 16,5  	¦	 15,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (168) 	¦	 (161) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 16,8  	¦	 16,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (171) 	¦	 (165) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 17,2  	¦	 16,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (175) 	¦	 (168) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 17,5  	¦	 16,8  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (178) 	¦	 (171) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 17,7  	¦	 17,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (180) 	¦	 (173) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "     	¦	    "    	¦	      	¦	 18,6  	¦	 17,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (189) 	¦	 (181) 	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Волжский 	¦	  7,4  	¦	 1420  	¦	 15,7  	¦	   К60   	¦	   588   	¦	   461    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	   78,4   	¦	   80    	¦	 0,43
	¦	  9,4  	¦	  9,0  	¦	Спираль-	¦	 1,34 	¦

	¦	трубный  	¦	 (75)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-20 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (96) 
	¦	 (92)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (8,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	рулонной	¦	      	¦

	¦	1977-2000	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	стали с
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	объемной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	термооб-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	работкой	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Волжский 	¦	5,5 -  	¦	 1220  	¦	 10,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40
	¦	  5,0  	¦	  4,9  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	трубный  	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦
	(49)  	¦	 (48)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3- 	¦	    75)	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  5,6  	¦	  5,4 
	¦	углеро- 	¦	 1,4  	¦

	¦	1973-98  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (55)  	¦	 (53)  	¦	дистой 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,1  	¦	  6,0  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (60)  	¦	 (59)  	¦	венной  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,8  	¦	  6,5  	¦	стали.  	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (64)  	¦	Трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,3  	¦	  7,0  	¦	изготав-	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (71)  	¦	 (69) 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1220  	¦	 10,0  	+	  К-56   	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  6,6 
	¦	  6,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (65)  	¦	 (64) 
	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,5  	¦	  7,3  	¦	низко-  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (71)  	¦	легиро- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,2  	¦	  8,0  	¦	ванной  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	Трубы   	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,4 
	¦	ливаются	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 10,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  6,6 
	¦	  6,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	 (К-56)  	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °С) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °С) 	¦	      	¦	 (65)  	¦
	(64)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  110,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,9  	¦	  7,5 
	¦	низколе-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (73)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,2  	¦	  8,0  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	Трубы   	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,4 
	¦	ливаются	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	с объем-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1220  	¦	 10,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  6,6  	¦	 
	6,5  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 (К-60)  	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60° C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20° C) 	¦	      	¦	 (65)  	¦
	(64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,9  	¦	  7,5  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (77)  	¦	 (73)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,2  	¦	  8,0  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,4  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (92)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1220  	¦	 10,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,4 
	¦	  7,1  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (72)  	¦
	(70)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,1  	¦	  7,9  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,5  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,5  	¦	 10,2  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (103) 	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	  9,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40 	¦	  5,4 
	¦	  5,1  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (53)  	¦
	(50)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,0  	¦	  5,8  	¦	углеро-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (59)  	¦	 (57)  	¦	дистой  	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,7  	¦	  6,4  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (63)  	¦	венной  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,3  	¦	  7,0  	¦	стали.  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (73)  	¦	 (69)  	¦	Трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,1  	¦	  7,7  	¦	изготав-	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75) 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,8  	¦	  8,3  	¦	с объем-	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (81)  	¦	ной тер-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	  9,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,1 
	¦	  6,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (70)  	¦
	(67)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,8  	¦	  7,7  	¦	низколе-	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,5  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,8  	¦	  9,3  	¦	Трубы   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 10,1 
	¦	ливаются	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,0  	¦	ной
	тер-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	  9,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,1  	¦	 
	6,8  	¦	        	¦	  1,4 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (70)  	¦
	(67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,1  	¦	  7,7  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,5  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,8  	¦	  9,3  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 10,1  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,0  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	  9,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,1 
	¦	  6,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	   7,4 	¦	       	¦	       	¦	  К-60   	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (70)  	¦
	(67)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,1  	¦	  7,7 
	¦	низколе-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (79)  	¦	 (75)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,5  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (83)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,8  	¦	  9,3  	¦	Трубы   	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (96)  	¦	 (91)  	¦	изготав-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 10,1 
	¦	ливаются	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (99)  	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,0  	¦	ной
	тер-	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108) 	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	 1020  	¦	  9,0  	¦	 12Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,8 
	¦	  7,5  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (76)  	¦
	(73)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,8  	¦	  8,4  	¦	        	¦	 1,4 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (86)  	¦	 (82)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,3  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,7  	¦	 10,2  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,7  	¦	 11,1  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (115) 	¦	 (109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,7  	¦	 12,0  	¦	        	¦
	1,34 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (124) 	¦	 (118) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40 	¦	  5,9  	¦	 
	5,7  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (58)  	¦
	(56)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,7  	¦	  6,5  	¦	углеро- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (66)  	¦	 (64)  	¦	дистой  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,6  	¦	  7,4  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (74)  	¦	 (72)  	¦	венной  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,4  	¦	  8,2  	¦	стали.  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (82)  	¦	 (80)  	¦	Трубы   	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,3  	¦	  9,0  	¦	изготав-	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (91)  	¦	 (88) 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 
	7,8  	¦	  7,7  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (76)  	¦
	(75)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	низколе-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  10,0 	¦	  9,7  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	стали.  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,3  	¦	 11,8 
	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (120) 	¦	 (116) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,8  	¦	 
	7,7  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (76)  	¦
	(75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,0  	¦	  9,7  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,3  	¦	 11,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (120) 	¦	 (116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,8  	¦	 
	7,7  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60   	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60° C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20° C) 	¦	      	¦	 (76)  	¦
	(75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,0  	¦	  9,7  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (98)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,3  	¦	 11,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (120) 	¦	 (116) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 
	8,6  	¦	  8,3  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (84)  	¦
	(81)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,3  	¦	низколе-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (93)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,9  	¦	 10,6  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (107) 	¦	 (104) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,8  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (116) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,4  	¦	 13,0 
	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (131) 	¦	 (127) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40 	¦	  6,0  	¦	 
	5,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (59)  	¦
	(57)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,8  	¦	  6,6  	¦	углеро- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (67)  	¦	 (65)  	¦	дистой  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,7  	¦	  7,5  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (75)  	¦	 (73)  	¦	венной  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,7  	¦	  8,4  	¦	стали.  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (85)  	¦	 (82)  	¦	Трубы   	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,6  	¦	  9,3  	¦	изготав-	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (94)  	¦	 (91) 
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,6  	¦	 10,2  	¦	с
	объем-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (104) 	¦	 (100) 	¦	ной тер-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,9 
	¦	  7,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦
	(76)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	низколе-	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	  9,9  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,4  	¦	 11,1  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,8  	¦	 12,4 
	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (125) 	¦	 (121) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,8  	¦	ной
	тер-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (135) 	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,9 
	¦	  7,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦
	(76)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	   (75)	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7 
	¦	низколе-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	  9,9  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,4  	¦	 11,1  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,8  	¦	 12,4 
	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (125) 	¦	 (121) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,8  	¦	ной
	тер-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (135) 	¦	мообра-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  7,9  	¦	 
	7,8  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60   	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (77)  	¦
	(76)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,9  	¦	  8,7  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (87)  	¦	 (85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	  9,9  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,4  	¦	 11,1  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (112) 	¦	 (109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,8  	¦	 12,4  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (125) 	¦	 (121) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (135) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  720  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  8,7 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  8,5  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (85)  	¦
	(83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,7  	¦	  9,5  	¦	        	¦	 1,4 
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (95)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,1  	¦	 10,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,6  	¦	 12,1  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (123) 	¦	 (119) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,9  	¦	 13,5  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (136) 	¦	 (132) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,3  	¦	 14,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (150) 	¦	 (145) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40 	¦	  6,9 
	¦	  6,7  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (68)  	¦
	(66)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	   (75)	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,0  	¦	  7,8  	¦	углеро- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (78)  	¦	 (76)  	¦	дистой  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,1  	¦	  8,8  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (89)  	¦	 (86)  	¦	венной  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	  9,9  	¦	стали.  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (97)  	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,0  	¦	изготав-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (108)
	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  9,1 
	¦	  8,9  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (89)  	¦
	(87)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	 10,0  	¦	низколе-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (98)  	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,3  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (111) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,2  	¦	 12,8  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (125) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,6  	¦	 14,1 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (143) 	¦	 (138) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  9,1  	¦	 
	8,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60° C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20° C) 	¦	      	¦	 (89)  	¦
	(87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (10,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	 10,0  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,3  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,2  	¦	 12,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (125) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,6  	¦	 14,1  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (143) 	¦	 (138) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	  9,1  	¦	 
	8,9  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60   	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (89)  	¦
	(87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  (10)   	¦	   (10)   	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,2  	¦	 10,0  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,6  	¦	 11,3  	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (114) 	¦	 (111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,2  	¦	 12,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (129) 	¦	 (125) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,6  	¦	 14,1  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (143) 	¦	 (138) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 
	9,9  	¦	  9,7  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (97)  	¦
	(95)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	 (15,0)  	¦	  (10,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,1  	¦	 10,9 
	¦	низколе-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (109) 	¦	 (107) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,8  	¦	 12,5  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (125) 	¦	 (122) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,4  	¦	 13,9  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (141) 	¦	 (136) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,9  	¦	 15,4 
	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (156) 	¦	 (151) 	¦	с объем-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	  Ст.20  	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  39,4   	¦	   39,4   	¦	   80    	¦	 0,40 	¦	  8,0  	¦	 
	7,8  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-52   	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 (78)  	¦
	(76)  	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,2  	¦	  9,0  	¦	углеро- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (90)  	¦	 (88)  	¦	дистой  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 10,5  	¦	 10,2  	¦	качест- 	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (103) 	¦	 (100) 	¦	венной 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 11,8  	¦	 11,4  	¦	стали.  	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (116) 	¦	 (112) 	¦	Трубы  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	изготав-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   24   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 10,8 
	¦	 10,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (106) 	¦
	(103) 	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (15)   	¦	   (10)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,8  	¦	низколе-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (116) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,5  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (132) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,7  	¦	 15,1  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (154) 	¦	 (148) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   549   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 10,8  	¦
	10,5  	¦	ливаются	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-56   	¦	  (56)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (106) 	¦
	(103) 	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	   (10)  	¦	   (10)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,8  	¦	мообра-
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (116) 	¦	боткой 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,5  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (132) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,7  	¦	 15,1  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (154) 	¦	 (148) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	  17Г1С  	¦	   588   	¦	   441    	¦	   20   	¦	   98    	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 10,8 
	¦	 10,5  	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	  К-60   	¦	  (60)   	¦	   (45)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (106) 	¦
	(103) 	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (10)   	¦	   (10)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 12,1  	¦	 11,8 
	¦	низколе-	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (119) 	¦	 (116) 	¦	гирован-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 14,0  	¦	 13,5  	¦	ной     	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (137) 	¦	 (132) 	¦	стали.  	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,7  	¦	 15,1  	¦	Трубы  
	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (154) 	¦	 (148) 	¦	изготав-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ливаются	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с объем-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ной тер-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	мообра- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	боткой  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  7,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	   482    	¦	   23   	¦	   147   	¦	    98    	¦	   95    	¦	 0,46 	¦	 11,8 
	¦	 11,5  	¦	        	¦	 1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  К-60,  	¦	  (60)   	¦	  (49,2)  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	 (-15 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	      	¦	 (116) 	¦
	(113) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (15)   	¦	   (10)   	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 13,4  	¦	 13,0  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (131) 	¦	 (127) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 15,2  	¦	 14,8  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (149) 	¦	 (145) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	    "    	¦	  "   	¦	 17,1  	¦	 16,5  	¦	        	¦
	1,4  	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	          	¦	         	¦	      	¦	 (168) 	¦	 (162) 	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+----------
	+---------+------+-------+-------+--------+-------

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра и их
	характеристики (Новомосковский трубный завод, Украина)

	Таблица 1

	----------T-------T-------T-------T---------------------------------------------------------------
	------T------T---------------T--------T------¬

	¦	Поставщик	¦	Рабочее	¦	Наруж- 	¦	Номи-  	¦	            Нормативные характеристики основного
	металла             	¦	Экви- 	¦	Гарантированное	¦	Конст-  	¦	Коэф. 	¦

	¦	труб,    	¦	давле- 	¦	ный    	¦	нальная	¦	                                                                     	¦	валент	¦	   
	заводом    	¦	рукция  	¦	надеж.	¦

	¦	N техни- 	¦	ние,   	¦	диаметр	¦	толщина	¦	                                                                     	¦	угле- 	¦
	испытательн.  	¦	трубы,  	¦	по    	¦

	¦	ческих   	¦	МПа,   	¦	труб,  	¦	стенки,	+---------T---------T----------T--------T---------T---------T-
	--------+	рода, 	¦	   давление    	¦	состоя- 	¦	мате- 	¦

	¦	условий  	¦	кгс/см2	¦	мм     	¦	мм     	¦	  марка  	¦	времен-  	¦	  предел  	¦	относи- 	¦	 ударная 	¦	 ударная
	¦	процент  	¦	не    	¦	 (по ТУ), МПа  	¦	ние     	¦	риалу,	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  стали  	¦	ное со-  	¦	текучести,	¦	тельное 	¦	вязкость,	¦	вязкость,	¦	волокна 
	¦	более 	¦	   (кгс/см2)   	¦	поставки	¦	К1    	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	против-  	¦	   МПа    	¦	удлине- 	¦	 Дж/см2  	¦	 Дж/см2  	¦	в изломе 	¦	      	+-
	------T-------+	металла,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	ление    	¦	(кгс/мм2) 	¦	ние, %  	¦	(кгс/см2)	¦	(кгс/см2)	¦	образ-   	¦	      	¦	без   
	¦	с      	¦	изоляция	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	разрыву, 	¦	          	¦	        	¦	   KCU   	¦	   KCV   	¦	цов, %   	¦	     
	¦	осевого	¦	осевым 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	МПа      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	DWTT     	¦	      	¦	под-ра 	¦	п-ром 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	(кгс/мм2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	    1    	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	    5    	¦	    6    	¦	    7     	¦	   8    	¦	    9    	¦	   10    	¦	   11    	¦	  12  	¦	   13  	¦	  14   	¦	  
	15   	¦	  16  	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	Новомос- 	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 10,3  	¦	 10Г2ФБЮ 	¦	   590   	¦	   460    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60    	¦
	0,43 	¦	  8,5  	¦	  8,1  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	ковский  	¦	 (75)  	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	 
	(87) 	¦	 (83)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	       	¦	       	¦	 12,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  10,3 	¦	  9,8 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	ТУ-14-3- 	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (105) 	¦	 (100)
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	1424-94  	¦	       	¦	 1020  	¦	 13,4  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	   390    	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	 0,43 	¦	  9,5 
	¦	  9,0  	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)   	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (97) 	¦	 (92) 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	  6,3  	¦	 1020  	¦	 11,4  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	   390    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60    	¦	 0,43 	¦	 
	8,1  	¦	  7,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (64)  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	      	¦	  (83) 	¦
	(79)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы из	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,6  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (81) 	¦	 (77)  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	7,4 -  	¦	 1020  	¦	 14,9  	¦	13Г1СБ-У 	¦	   570   	¦	   470    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60    	¦	 0,43 	¦	 
	12,8 	¦	 12,1  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	    5,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (58)   	¦	   (47)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	     
	¦	(130,2)	¦	(123,7)	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(75 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	         	¦	    55)	¦	       	¦	 14,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  12,2 	¦	 11,5  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	(123,9)	¦	(117,7)	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  12,0 	¦	 11,4 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	     
	¦	(122,1)	¦	(116,0)	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  11,2 	¦	 10,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	(114,1)	¦	(108,4)	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  10,3 	¦	  9,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	(105,1)	¦	(99,9) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  10,2 	¦	  9,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	         	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	(104,3)	¦	(99,0) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  9,5  	¦	  9,1  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	         	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (97,2)	¦	(92,3) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  9,4  	¦	  8,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (95,4)	¦	(90,6) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  8,5  	¦	  8,1  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (86,6)	¦	(82,2) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  8,2  	¦	  7,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (83,9)	¦	(79,7) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  8,0  	¦	  7,6  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (81,3)	¦	(77,8) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	      	¦	  7,6  	¦	  7,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (77,8)	¦	(73,9) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	  9,3  	¦	 17Г1С-У 	¦	   510   	¦	   363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	 
	6,1  	¦	  5,9  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	 (55)  	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C)  	¦	      	¦	  (62) 	¦
	(60)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,4  	¦	  6,1  	¦	из тер-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (65) 	¦	 (62)  	¦	мообра- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,0  	¦	  6,6 
	¦	ботанной	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (71) 	¦	 (67)  	¦	(норма-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,1  	¦	  6,7 
	¦	лизация,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (72) 	¦	 (68)  	¦	нормали-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,7  	¦	  7,4  	¦	зация с
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (79) 	¦	 (75)  	¦	отпус-  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,5  	¦	  8,1  	¦	ком)    	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (87) 	¦	 (83) 
	¦	листовой	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,2  	¦	  8,6  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (93) 	¦	 (88)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,4  	¦	  8,9  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (96) 	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  9,8  	¦	  9,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	 (100) 	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4    	¦	 1020  	¦	 11,0  	¦	 Ст.3сп  	¦	   470   	¦	   323    	¦	   20   	¦	  29,2   	¦	  29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  6,5 
	¦	  6,2  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	         	¦	(55)   	¦	       	¦	       	¦	 (С345Т) 	¦	  (48)   	¦	   (33)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C)  	¦	      	¦	  (66) 	¦
	(63)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,6  	¦	  6,4  	¦	(терми-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (67) 	¦	 (65)  	¦	ческое 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,1  	¦	  6,8  	¦	упрочне-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (72) 	¦	 (69)  	¦	ние: за-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  8,2  	¦	  7,9  	¦	калка  
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (84) 	¦	 (81)  	¦	с отпус-
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ком,    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	нормали-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	зация   	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	с отпус-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ком)    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	 Ст.3сп  	¦	   430   	¦	   294    	¦	   20   	¦	  29,2   	¦	  29,4   	¦	   50    	¦	 0,46 	¦	  6,4  	¦	 
	6,2  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 (С315Т) 	¦	  (44)   	¦	   (30)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C)  	¦	      	¦	  (65) 	¦
	(63)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  6,6  	¦	  6,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  <*>  	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (67) 	¦	 (64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	  "   	¦	  7,5  	¦	  7,2  	¦	        	¦	      	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	  (76) 	¦	 (73)  	¦	        	¦	      	¦

	+---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------
	+---------+------+-------+-------+--------+------+

	¦	    <*> Толщины стенок для газопроводных
	труб.                                                                                                	¦

	+---------T-------T-------T-------T---------T---------T----------T--------T---------T---------
	T---------T------T-------T-------T--------T------+

	¦	Новомос- 	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К34   	¦	   333   	¦	   206    	¦	   26   	¦	  29,2   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -
	   	¦	   -   	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	ковский  	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (34)   	¦	   (21)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный  	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	завод    	¦	    75)	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен-
	¦	      	¦

	¦	ТУ У-14- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	     
	¦

	¦	8-19-99  	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами 
	¦	      	¦

	¦	ТУ У-14- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой
	¦	      	¦

	¦	8-20-99  	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	      
	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К38   	¦	   372   	¦	   235    	¦	   24   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (38)   	¦	   (24)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы, 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К42   	¦	   412   	¦	   245    	¦	   23   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -  
	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (42)   	¦	   (25)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К48   	¦	   471   	¦	   324    	¦	   20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -  
	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (48)   	¦	   (33)   	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К50   	¦	   490   	¦	   343    	¦	   20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -
	   	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы, 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	    75)	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К52   	¦	   510   	¦	   353    	¦	   20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -  
	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (36)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	  530  	¦	  6,0  	¦	   К55   	¦	   540   	¦	   373    	¦	   20   	¦	  29,4   	¦	  29,4   	¦	    -    	¦	 0,46 	¦	   -   	¦	   -  
	¦	Прямо-  	¦	 1,47 	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (38)   	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	      
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	трубы,  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	сварен- 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ные     	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	токами  	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	высокой 	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	частоты,	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	из горя-	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	чекатан-	¦	     
	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	ного    	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	         	¦	 0,46 	¦	       	¦	       	¦	рулона 
	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	          	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	      	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	         	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	    "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	         	¦	  "   	¦	       	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	L---------+-------+-------+-------+---------+---------+----------+--------+---------+---------
	+---------+------+-------+-------+--------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра и их
	характеристики (Харцызский трубный завод, Украина)

	Таблица 1

	-----------T-------T-------T-------T--------------------------------------------------------------
	-------T-------T----------------T--------T------¬

	¦	Поставщик 	¦	Рабочее	¦	Наруж- 	¦	Номи-  	¦	            Нормативные характеристики основного
	металла             	¦	Экви-  	¦	Гарантированное 	¦	Конст-  	¦	Коэф. 	¦

	¦	труб,     	¦	давле- 	¦	ный    	¦	нальная	¦	                                                                     	¦	валент 	¦	   
	заводом     	¦	рукция  	¦	надеж.	¦

	¦	N техни-  	¦	ние,   	¦	диаметр	¦	толщина	¦	                                                                     	¦	угле-  	¦	 
	испытательн.  	¦	трубы,  	¦	по ма-	¦

	¦	ческих    	¦	МПа,   	¦	труб,  	¦	стенки,	+---------T---------T-----------T--------T---------T---------
	T--------+	рода,  	¦	    давление    	¦	состоя- 	¦	териа-	¦

	¦	условий   	¦	кгс/см2	¦	мм     	¦	мм     	¦	  марка  	¦	времен-  	¦	  предел   	¦	относи- 	¦	 ударная 	¦	 ударная
	¦	процент 	¦	не     	¦	 (по ТУ), МПа   	¦	ние     	¦	лу, К1	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  стали  	¦	ное со-  	¦	текучести, 	¦	тельное 	¦	вязкость,	¦	вязкость,	¦	волокна
	¦	более  	¦	   (кгс/см2)    	¦	поставки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	против-  	¦	    МПа    	¦	удлине- 	¦	 Дж/см2  	¦	 Дж/см2  	¦	в изломе	¦	      
	+--------T-------+	металла,	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	ление    	¦	 (кгс/мм2) 	¦	ние, %  	¦	(кгс/см2)	¦	(кгс/см2)	¦	образ-  	¦	      
	¦	без     	¦	с      	¦	изоляция	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	разрыву  	¦	           	¦	        	¦	   KCU   	¦	   KCV   	¦	цов, %  	¦	       	¦	осевого
	¦	осевым 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	МПа,     	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	DWTT    	¦	       	¦	под-ра  	¦	п-ром 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	(кгс/мм2)	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	    1     	¦	   2   	¦	   3   	¦	   4   	¦	    5    	¦	    6    	¦	     7     	¦	   8    	¦	    9    	¦	   10    	¦	   11   	¦	  12   	¦	   13   	¦	  14   	¦	  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	15   	¦	  16  	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	 1420  	¦	 16,2  	¦	13Г1СБ-У 	¦	   570   	¦	    470    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	  78,4   	¦	   80   	¦
	0,43  	¦	  9,9   	¦	  9,6  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (58)   	¦	   (48)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (-5 °C) 	¦	(-5 °C) 	¦	       	¦	 (101)  	¦
	(98)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (8,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	 19,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,0  	¦	 11,7  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	ТУ-У-322- 	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (122)  	¦	 (119)
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	8-22-96   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	с завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	 1420  	¦	 15,7  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   588   	¦	    440    	¦	   20   	¦	  53,9   	¦	  78,4   	¦	   80   	¦
	0,43  	¦	  9,0   	¦	  8,5  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	или лист 	¦	  (60)   	¦	   (45)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	 
	(92)  	¦	 (87)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	импортной	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,5)  	¦	  (8,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	 15,7  	¦	поставки 	¦	    "    	¦	    460    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  9,4   	¦	  8,9 
	¦	из      	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	   Х70   	¦	         	¦	   (47)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (91) 
	¦	листовой	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	1938-2000 	¦	       	¦	       	¦	 15,7  	¦	         	¦	    "    	¦	    480    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  9,8   	¦	  9,3 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (49)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (95)  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 18,7  	¦	         	¦	    "    	¦	    440    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  10,8  	¦	 10,3 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (45)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (111)  	¦	 (105)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 18,7  	¦	         	¦	    "    	¦	    460    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,4  	¦	 10,8  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (47)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (116)  	¦	 (110) 	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 18,7  	¦	         	¦	    "    	¦	    480    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,8  	¦	 11,3 
	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (49)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (120)  	¦	 (115) 	¦	цией   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	  8,3  	¦	 1420  	¦	 18,3  	¦	         	¦	   588   	¦	    460    	¦	   20   	¦	  64,0   	¦	  88,0   	¦	   85   	¦	 0,43  	¦	  11,1  	¦
	10,5  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (84) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	 (113)  	¦
	(107) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (9,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 18,3  	¦	         	¦	    "    	¦	    480    	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,0  	¦	 11,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (49)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (112)  	¦	 (118) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 21,8  	¦	         	¦	    "    	¦	    460    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  13,2  	¦	 12,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (47)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (136)  	¦	 (129) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 21,8  	¦	         	¦	    "    	¦	    480    	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  13,2  	¦	 13,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	   (49)    	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (135)  	¦	 (142) 	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	 1420  	¦	 16,8  	¦	 09Г2ФБ  	¦	   550   	¦	    422    	¦	   20   	¦	  49,0   	¦	  78,4   	¦	   80   	¦
	0,43  	¦	  9,2   	¦	  8,8  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	 09Г28БТ 	¦	  (56)   	¦	   (43)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	 
	(94)  	¦	 (90)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	  (8,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	 20,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,2  	¦	 10,7  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	ТУ 14-3-  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (114)  	¦	 (109)
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	1973-92   	¦	       	¦	 1220  	¦	 13,8  	¦	 09Г2ФБ  	¦	   550   	¦	    422    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  58,9   	¦	   70   	¦	 0,43 
	¦	  8,8   	¦	  8,4  	¦	лируемой	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 09Г2БТ  	¦	  (56)   	¦	   (43)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (90)  	¦
	(86)  	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	с завод-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 16,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  10,6  	¦	 10,2 
	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (108)  	¦	 (104) 	¦	изоля-
	  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	 1220  	¦	 11,0  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   590   	¦	    441    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	      
	¦	  7,3   	¦	  7,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (45)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (75)  	¦
	(71)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   -    	¦	       	¦	  7,6   	¦	  7,2 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (78)  	¦	 (74)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ТУ-У-14-8-	¦	       	¦	       	¦	 12,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	   "    	¦	   "  
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	2-97      	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	 0,43  	¦	  8,8   	¦	  8,4 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (90)  	¦	 (86)  	¦	с завод-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  9,0  	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (92)  	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 16,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	  10,9  	¦	 10,3 
	¦	цией    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (111)  	¦	 (106) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1220  	¦	 11,8  	¦	 13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	    471    	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	       	¦	 
	8,4   	¦	  8,0  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (58)   	¦	   (48)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (86)  	¦
	(82)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (6,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	   9,5  	¦	  9,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (97)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43  	¦	  9,7   	¦	  9,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (99)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 16,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,0  	¦	 11,4  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (122)  	¦	 (116) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 12,0  	¦	 13Г1С-У 	¦	   539   	¦	    402    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	       	¦	 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7,3   	¦	  7,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	6,3 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (41)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (75)  	¦
	(71)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	   <*>   	¦	  <*>   	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	 64 -  	¦	       	¦	 12,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43  	¦	  7,5   	¦	  7,2 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	    75)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (75)  	¦	 (74) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	  58,8   	¦	   70   	¦	       	¦	  8,5   	¦	  8,1 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (87)  	¦	 (83)  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	  (6,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,7   	¦	  8,3  	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (89)  	¦	 (85)  	¦	цией    	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,9   	¦	  8,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (91)  	¦	 (87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 17,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (105) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 12,7  	¦	 13ГС-У  	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	       	¦	 
	7,0   	¦	  6,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (71)  	¦
	(69)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	   <*>   	¦	  <*>   	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,2   	¦	  6,9  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (74)  	¦	 (70) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43  	¦	   8,4  	¦	  8,0 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (86)  	¦	 (82)  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1220  	¦	 12,7  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   60   	¦	       	¦	  7,0  
	¦	  6,7  	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	 (-40 C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (71)  	¦	 (69) 
	¦	цией или	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	без нее
	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	 13,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,2   	¦	  6,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (74)  	¦	 (70)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,4   	¦	  8,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	 (40 °C  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (86)  	¦	 (82)  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	    <*>   По   требованию   потребителя    возможны  
	температуры                                                                                	¦

	¦	0 °C, минус 5 °C и минус 10
	°C.                                                                                                                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------T-------T-------T-------T---------T---------T-----------T--------T---------T--------
	-T--------T-------T--------T-------T--------T------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	  920  	¦	 11,7  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    362    	¦	   20   	¦	  39,0   	¦	  39,0   	¦	   60   	¦	       	¦	 
	8,5   	¦	  8,3  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	 13ГС-У  	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0°C)  	¦	       	¦	 
	(86)  	¦	 (84)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	  820  	¦	 10,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,5   	¦	 
	8,2  	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (86)  	¦	 (83)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	ТУ-У-322- 	¦	       	¦	       	¦	 11, 4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  9,1 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	8-21-96   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (91) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,8  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,0   	¦	  39,0   	¦	   60   	¦	       	¦	  7,1   	¦	 
	6,9  	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 13ГС-У  	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40, °C)	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (72)  	¦
	(70)  	¦	с завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	 0,43  	¦	  7,2   	¦	  7,0 
	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (73)  	¦	 (71)  	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	   7,8  	¦	  7,6  	¦	цией
	или	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (77)  	¦	без нее
	¦	      	¦

	¦	          	¦	  6,3  	¦	  920  	¦	 10,7  	¦	    "    	¦	   510   	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,8   	¦	  7,6 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  (64) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (77)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	   7,9  	¦	  7,7  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	  820  	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  29,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,7   	¦	  7,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (78)  	¦	 (76)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (3,0)  	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	   7,9  	¦	  7,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	  8,7  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	       	¦	  5,7  
	¦	  5,5  	¦	Прямо-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	  (55) 	¦	       	¦	       	¦	 13ГС-У  	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (58)  	¦
	(56)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  6,2   	¦	  6,0 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (63)  	¦	 (61)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  6,5   	¦	  6,3 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (66)  	¦	 (64) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	 0,43  	¦	  6,8   	¦	  6,6 
	¦	прокатки	¦	1,34  	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (69)  	¦	 (67)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	  9,1  	¦	    "    	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	    "    	¦	   50   	¦	       	¦	  6,6   	¦	  6,4 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (67)  	¦	 (65) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (3,0)  	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  6,8   	¦	  6,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  820  	¦	  8,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  6,6   	¦	  6,4  	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (67)  	¦	 (65)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  8,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	   6,8  	¦	  6,6  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (69)  	¦	 (67)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	  920  	¦	 11,1  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    390    	¦	   20   	¦	  39,0   	¦	  39,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,8   	¦	  8,5  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (89)  	¦
	(86)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  820  	¦	  9,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  29,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,7   	¦	  8,5  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (88)  	¦	 (86) 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,6   	¦	  9,3 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (97)  	¦	 (94)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,1  	¦	  9,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  6,3  	¦	 1020  	¦	  9,9  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    390    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  39,0   	¦	   60   	¦	       	¦	 
	7,0   	¦	  6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  (64) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (71)  	¦
	(69)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,2   	¦	  7,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (73)  	¦	 (71)  	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,8   	¦	  7,6  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,7  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,0   	¦	  7,8  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (81)  	¦	 (79)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	  8,9  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    390    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  39,0   	¦	   60   	¦	       	¦	  7,0  
	¦	  6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (71)  	¦
	(69)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (78)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,1   	¦	  7,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (82)  	¦	 (80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  820  	¦	  8,0  	¦	 13ПГ1С-У	¦	   540   	¦	    390    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,0   	¦	 
	6,8  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (71)  	¦	 (69)  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (3,0)  	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (78)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,1   	¦	  7,9  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (82)  	¦	 (80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  5,4  	¦	 1020  	¦	  9,5  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    390    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	       	¦	 
	6,7   	¦	  6,5  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  (55) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (40)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (68)  	¦
	(66)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызс-  	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 12,1  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43 
	¦	  8,0   	¦	  7,6  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	кий       	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (82)  	¦
	(77)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	трубный   	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,6   	¦	  8,1 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (88)  	¦	 (83)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	ТУ-У-14-8-	¦	       	¦	       	¦	 14,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,9 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	16-99     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (91) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,4 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 17,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,7  	¦	 11,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (119)  	¦	 (113) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1020  	¦	 12,1  	¦	 13ГС-У  	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,0   	¦	  7,6  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (82)  	¦
	(77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,6   	¦	  8,1  	¦	       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (88)  	¦	 (83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,9  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 17,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,7  	¦	 11,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (119)  	¦	 (113) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	 11,7  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,5  
	¦	  8,1  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (87)  	¦	 (83) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,7  	¦	 11,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (119)  	¦	 (113) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	 11,7  	¦	 13ПГС-У 	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,5   	¦	  8,1  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (87)  	¦
	(83)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,4  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  15,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,7  	¦	  11,1 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (119)  	¦	 (113) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	 10,1  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	6,7   	¦	  6,3  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (68)  	¦	 (64) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	 10,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  6,9   	¦	  6,5 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (70)  	¦	 (66)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,8   	¦	  7,5  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (76) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1020  	¦	 10,1  	¦	 13ГС-У  	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	6,7   	¦	  6,3  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (68)  	¦
	(64)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  6,9   	¦	  6,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (70)  	¦	 (66)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,8   	¦	  7,5  	¦	        	¦	     
	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (76)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	 10,7  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	  7,9  
	¦	  7,5  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (76) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (81)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	 10,7  	¦	 13ГС-У  	¦	   510   	¦	    363    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,9   	¦	  7,5  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (37)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (80)  	¦
	(76)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (81)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 11,2  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    402    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,1   	¦	  7,7  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (41)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (83)  	¦
	(79)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,3   	¦	  7,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (85)  	¦	 (81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,9   	¦	  8,5  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (91)  	¦	 (87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,8   	¦	  9,3  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,4  	¦	  9,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (106)  	¦	 (101) 	¦	        	¦	     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 16,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,3  	¦	 11,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (125)  	¦	 (119) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 10,3  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,6   	¦	  8,1  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (88)  	¦
	(83)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,8   	¦	  8,3 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (90)  	¦	 (85)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  9,0  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (92) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,3  	¦	  9,8 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,0  	¦	 10,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	   49,0  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (112)  	¦	 (107) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,9  	¦	 12,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (131)  	¦	 (124) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	  9,5  	¦	 10Г2ФБ  	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,8   	¦	  8,3  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (90)  	¦
	(85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,5   	¦	  9,0  	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (97)  	¦	 (92)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,3  	¦	  9,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (100) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,0  	¦	 10,4  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (112)  	¦	 (106) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,9  	¦	 12,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (131)  	¦	 (125) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1016  	¦	 11,1  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,3   	¦	  7,9  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (85)  	¦
	(81)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,5   	¦	  9,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (97)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (105) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  49,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,1  	¦	 11,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (123)  	¦	 (117) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1067  	¦	 11,9  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,5  
	¦	  8,1  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (87)  	¦
	(83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,1   	¦	  8,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (93)  	¦	 (88)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,3  	¦	  9,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (100) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,5  	¦	 10,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (117)  	¦	 (111) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	  965  	¦	 10,3  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,1   	¦	  7,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (83)  	¦
	(79)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,2   	¦	  8,7 
	¦	трубы   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (94)  	¦	 (89)  	¦	из
	стали	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  8,9  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (91) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,1  	¦	  9,6 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (103)  	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,4  	¦	 10,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (116)  	¦	 (110) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,7  	¦	 12,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (129)  	¦	 (123) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	  914  	¦	 10,3  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,6  
	¦	  8,1  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (88)  	¦
	(83)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11, 1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,0  	¦	  9,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,7  	¦	 10,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (109)  	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,1  	¦	 11,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (123)  	¦	 (177) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  13,4  	¦	 12,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (137)  	¦	 (130) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1016  	¦	  9,5  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,1   	¦	  6,8  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	   6,3 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (72)  	¦
	(69)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  7,7   	¦	  7,4  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (79)  	¦	 (75)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1067  	¦	  9,5  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	  6,8   	¦	 
	6,5  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (69)  	¦	 (66) 
	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,4   	¦	  7,0  	¦	        	¦	     
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (75)  	¦	 (71)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,9   	¦	  7,6  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (81)  	¦	 (77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	  965  	¦	  9,5  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	  7,5  
	¦	  7,2  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (76)  	¦
	(73)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	  914  	¦	  9,5  	¦	  Х-60   	¦	   530   	¦	    413    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	  7,9  
	¦	  7,6  	¦	из стали	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (81)  	¦
	(77)  	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1067  	¦	 11,1  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,4   	¦	  8,0  	¦	прокатки	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (86)  	¦
	(82)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,1   	¦	  8,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (93)  	¦	 (88)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,7   	¦	  9,2  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (99)  	¦	 (94)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,0  	¦	 10,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (112)  	¦	 (107) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,3  	¦	 11,7  	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (125)  	¦	 (119) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1016  	¦	 10,3  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,2  
	¦	  7,8  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (84)  	¦
	(80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,9   	¦	  8,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (91)  	¦	 (87)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,6   	¦	  9,1  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (98)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,2  	¦	  9,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (104)  	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,6  	¦	 11,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (118)  	¦	 (112) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,9  	¦	 12,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (131)  	¦	 (125) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	  965  	¦	 10,3  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,7  
	¦	  8,3  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (89)  	¦
	(85)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  8,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (91)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,1  	¦	  9,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (103)  	¦	 (98)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (105) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	         	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,2  	¦	 11,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (124)  	¦	 (118) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  13,6  	¦	 12,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (139)  	¦	 (132) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1067  	¦	  9,5  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,3   	¦	  6,9  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (74)  	¦
	(70)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(53 -  	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  7,8   	¦	  7,5 
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (80)  	¦	 (76)  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1016  	¦	  9,5  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	   7,6 
	¦	  7,3  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (34)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (78)  	¦
	(74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  965  	¦	  9,5  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	  8,0  
	¦	  7,7  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °С) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (82)  	¦
	(78)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1067  	¦	 10,3  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,2   	¦	  7,8  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (84)  	¦
	(80)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,8   	¦	  8,4  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (90)  	¦	 (86)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  9,0  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (97)  	¦	 (92)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,2  	¦	  9,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (104)  	¦	 (99)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,5  	¦	 10,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (117)  	¦	 (111) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,8  	¦	 12,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (130)  	¦	 (124) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1016  	¦	 10,3  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,6  
	¦	  8,2  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (88)  	¦
	(84)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,0  	¦	  9,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,7  	¦	 10,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (109)  	¦	 (104) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,1  	¦	 11,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (123)  	¦	 (117) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  13,4  	¦	 12,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (137)  	¦	 (130) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	  965  	¦	  9,5  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,3  
	¦	  7,9  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (85)  	¦
	(81)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	   "   	¦	  9,1   	¦	  8,6 
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (93)  	¦	 (88)  	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  9,8   	¦	  9,3 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (95) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  10,5  	¦	 10,0 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (107)  	¦	 (102) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,3  	¦	 10,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (115)  	¦	 (109) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  12,8  	¦	 12,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (130)  	¦	 (123) 	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  14,2  	¦	 13,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (145)  	¦	 (138) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	  914  	¦	  9,5  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,8  
	¦	  8,4  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (90)  	¦
	(86)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	   "   	¦	  9,6   	¦	  9,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (98)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  10,4  	¦	  9,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (106)  	¦	 (101) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,2  	¦	 10,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (114)  	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  11,9  	¦	 11,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (121)  	¦	 (115) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  13,4  	¦	 12,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (137)  	¦	 (130) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	   "   	¦	  15,0  	¦	 14,2  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (153)  	¦	 (145) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1016  	¦	  9,5  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,9   	¦	  7,6  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (81)  	¦
	(77)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	    64)	¦	 1067  	¦	  9,5  	¦	  Х-70   	¦	   590   	¦	    461    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,6   	¦	  7,2  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (47)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (77)  	¦
	(73)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	  920  	¦	 10,1  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    402    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	8,1   	¦	  7,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (41)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (83)  	¦
	(79)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  8,3   	¦	  7,9 
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (85)  	¦	 (81)  	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,0   	¦	  8,5  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (92)  	¦	 (87) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,8   	¦	  9,3 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (95)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,4  	¦	  9,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (106)  	¦	 (101) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,3  	¦	 11,7  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (125)  	¦	 (119) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	 1020  	¦	  9,6  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    402    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  39,2   	¦	   50   	¦	 0,43  	¦	 
	7,0   	¦	  6,7  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    6,3	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (41)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (71)  	¦
	(68)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	  9,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (4,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  7,2   	¦	  6,9  	¦	       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	          	¦	    64)	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (73)  	¦	 (70)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	 1020  	¦	 10,6  	¦	 13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	    471    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	9,0   	¦	  8,6  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (58)   	¦	   (48)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (92)  	¦
	(88)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,0  	¦	  9,5  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (97)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,9  	¦	 10,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (111)  	¦	 (105) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 13,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,6  	¦	 11,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (118)  	¦	 (112) 	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  13,6  	¦	 13,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (139)  	¦	 (132) 	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	  920  	¦	  9,6  	¦	 13Г1СБ-У	¦	   570   	¦	    471    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	 
	9,1   	¦	  8,6  	¦	        	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (58)   	¦	   (48)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (93)  	¦
	(88)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	   "    	¦	       	¦	  9,3   	¦	  8,8  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (95)  	¦	 (90)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,0  	¦	  9,4  	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (96)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (105) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,6  	¦	 11,0  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (118)  	¦	 (112) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  13,6  	¦	 12,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (138)  	¦	 (131) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	  7,4  	¦	  914  	¦	  9,5  	¦	  Х-65   	¦	   530   	¦	    448    	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	  49,0   	¦	   60   	¦	 0,43  	¦	  8,5  
	¦	  8,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	  (75) 	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (54)   	¦	   (46)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (87)  	¦
	(82)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	  (4,0)  	¦	  (5,0)  	¦	        	¦	       	¦	  9,2   	¦	  8,7 
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (94)  	¦	 (89)  	¦	стали   	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,4  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (96) 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,7  	¦	 10,1 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (109)  	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,4  	¦	 10,9  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (116)  	¦	 (111) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 14,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  12,9  	¦	 12,3  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  49,0   	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (131)  	¦	 (125) 	¦	       
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 15,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	(-60 °C) 	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  14,3  	¦	 13,6  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (5,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (146)  	¦	 (139) 	¦	        	¦	     
	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	Харцызский	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    353    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦
	0,44  	¦	  7,2   	¦	  7,0  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	трубный   	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (36)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (73)  	¦
	(71)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	завод     	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	ТУ У-322- 	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,0   	¦	  7,8 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	8-10-95   	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (82)  	¦	 (80) 
	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,1   	¦	  8,7 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (92)  	¦	 (89) 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	       	¦	  9,9   	¦	  9,6  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	 (101)  	¦	 (98) 
	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,9  	¦	 10,6  	¦	цией   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (111)  	¦	 (108) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    382    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	 0,44  	¦	 
	7,7   	¦	  7,6  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (39)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	  (79)  	¦
	(77)  	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,8   	¦	  8,5  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (89)  	¦	 (87)  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,8   	¦	  9,5 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (97) 
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   20   	¦	  39,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,5  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	(-15 °C)	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (107)
	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  11,8  	¦	 11,5  	¦	цией   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (120)  	¦	 (117) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	  12Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	 0,44  	¦	 
	6,6   	¦	  6,4  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	          	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	 (0 °C) 	¦	       	¦	  (67)  	¦	 (65) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,6   	¦	  7,3  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (77)  	¦	 (74)  	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,4   	¦	  8,2  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (86)  	¦	 (84) 
	¦	листовой	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  9,2 
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (93) 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  (4,0)  	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,4  	¦	 10,1  	¦	стали
	с 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (106)  	¦	 (103) 	¦	завод- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  720  	¦	  8,0  	¦	  09Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	   50   	¦	 0,44  	¦	  6,6  
	¦	  6,4  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	  (67)  	¦
	(65)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  7,6   	¦	  7,3  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (77)  	¦	 (74)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  8,4   	¦	  8,2  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (86)  	¦	 (84)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  9,4   	¦	  9,2  	¦	        	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (96)  	¦	 (93)  	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	       	¦	  10,4  	¦	 10,1  	¦	       
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (106)  	¦	 (103) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    353    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	  8,2   	¦	 
	7,9  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (36)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	       	¦	  (84)  	¦	 (81) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  9,2   	¦	  9,0  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (94)  	¦	 (92)  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	  10,4  	¦	 10,0 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (102)
	¦	прокатхи	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  11,4  	¦	 11,1  	¦	с
	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (116)  	¦	 (113) 	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  12,5  	¦	 12,2  	¦	цией   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (127)  	¦	 (124) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    382    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	  8,9  
	¦	  8,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (39)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	       	¦	  (91)  	¦	 (88) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  10,0  	¦	  9,7  	¦	стали  
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (102)  	¦	 (99)  	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	  11,2  	¦	 10,9 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (114)  	¦	 (111)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  12,4  	¦	 12,0  	¦	с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (126)  	¦	 (122) 	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  13,5  	¦	 13,1  	¦	цией   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (138)  	¦	 (134) 	¦	        	¦	      	¦

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	  12Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	  7,6  
	¦	  7,3  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	          	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	       	¦	  (77)  	¦	 (74) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    -   	¦	       	¦	  8,6   	¦	  8,3  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (88)  	¦	  (85) 	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	   9,7  	¦	  9,4  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (99)  	¦	 (96) 
	¦	листовой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	  39,0   	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,5 
	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (107)
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	стали с 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  12,0  	¦	 11,6  	¦	завод- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (122)  	¦	 (118) 	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	  630  	¦	  8,0  	¦	  09Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	  7,6   	¦	 
	7,3  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	       	¦	  (77)  	¦	 (74) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	    -   	¦	       	¦	  8,6   	¦	  8,3  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (88)  	¦	 (85)  	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  9,7   	¦	  9,4  	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	  (99)  	¦	 (96) 
	¦	листовой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 11,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  10,8  	¦	 10,5  	¦	горяче-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (110)  	¦	 (107)
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 12,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  12,0  	¦	 11,6  	¦	стали с
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (122)  	¦	 (118) 	¦	завод- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  530  	¦	  8,0  	¦	  13ГС   	¦	   510   	¦	    353    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	  9,8   	¦	 
	9,5  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (52)   	¦	   (36)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	       	¦	 (100)  	¦	 (97) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  11,1  	¦	 10,7  	¦	стали  
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (113)  	¦	 (109) 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  12,4  	¦	 12,0 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (126)  	¦	 (122)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  530  	¦	  8,0  	¦	  12Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	    -   	¦	       	¦	  9,0   	¦	 
	8,7  	¦	Прямо-  	¦	 1,4  	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	 (0 °C)  	¦	        	¦	       	¦	  (92)  	¦	 (89) 
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  10,3  	¦	 10,0  	¦	низко- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (102) 	¦	легиро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  11,6  	¦	 11,3 
	¦	ванной  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (118)  	¦	 (115)
	¦	листовой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  530  	¦	  8,0  	¦	  09Г2С  	¦	   490   	¦	    343    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	       	¦	  9,0   	¦	 
	8,7  	¦	горяче- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (50)   	¦	   (35)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	        	¦	       	¦	  (92)  	¦	 (89) 
	¦	катанной	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	стали с
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  10,3  	¦	 10,0  	¦	завод- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (105)  	¦	 (102) 	¦	ской   
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  11,6  	¦	 11,3  	¦	изоля- 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (118)  	¦	 (115) 	¦	цией   
	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	          	¦	5,4 -  	¦	  530  	¦	  8,0  	¦	 13Г1С-У 	¦	   540   	¦	    382    	¦	   20   	¦	  29,0   	¦	  29,0   	¦	        	¦	 0,44  	¦	 
	10,6  	¦	 10,3  	¦	Прямо-  	¦	 1,34 	¦

	¦	          	¦	    7,4	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (55)   	¦	   (39)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-15 °C) 	¦	        	¦	       	¦	 (108)  	¦	 (105)
	¦	шовные  	¦	      	¦

	¦	          	¦	(55 -  	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (3,0)  	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы
	из	¦	      	¦

	¦	          	¦	    75)	¦	       	¦	  9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	   -    	¦	       	¦	  12,0  	¦	 11,7 
	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (122)  	¦	 (119) 	¦	контро-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	 10,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	     "     	¦	   "    	¦	    "    	¦	    "    	¦	        	¦	       	¦	  13,3  	¦	 13,0 
	¦	лируемой	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	 (136)  	¦	 (132)
	¦	прокатки	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	с завод-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ской    	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	изоля-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	цией    	¦	      	¦

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	ГОСТ      	¦	       	¦	  530  	¦	5 - 12 	¦	Стали по 	¦	 490,0 - 	¦	  343,4 -  	¦	   20   	¦	  39,2   	¦	    #    	¦	   -    	¦	   -  
	¦	по ГОСТ 	¦	   -   	¦	Спираль-	¦	 1,47 	¦

	¦	20295-85  	¦	       	¦	  630  	¦	       	¦	  ГОСТ   	¦	 510,0 - 	¦	  353,0 -  	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	    #    	¦	   -    	¦	      
	¦	3845-75 	¦	       	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  720  	¦	       	¦	19282-89 	¦	   540,0 	¦	     390,0 	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	    #    	¦	   ##   	¦	       	¦	       
	¦	       	¦	и  пря- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	  820  	¦	       	¦	 1050-88 	¦	 (50,0 - 	¦	  (35,0 -  	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	    #    	¦	   ##   	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	мошовные	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	ТУ 14-1- 	¦	 52,0 -  	¦	  36,0 -   	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	1921-76, 	¦	    55,0)	¦	     40,0) 	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	низко-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  14-1-  	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	легиро-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	1950-89, 	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ванных 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	  14-1-  	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	горяче- 	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	 3636-89 	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	катанных	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	листовых	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	и рулон-	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ных     	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	сталей  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1720  	¦	5 - 12 	¦	         	¦	   588   	¦	    412    	¦	   16   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	   -   	¦	по ГОСТ
	¦	   -   	¦	Спираль-	¦	 1,4  	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	  (60)   	¦	   (42)    	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	3845-75
	¦	       	¦	ношовные	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	и  пря-
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	мошовные	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	трубы из	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	 1820  	¦	5 - 12 	¦	         	¦	588 (60) 	¦	 412 (42)  	¦	   16   	¦	  39,2   	¦	  29,4   	¦	   50   	¦	       	¦	       
	¦	       	¦	низко-  	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-60 °C) 	¦	(-20 °C) 	¦	(-20 °C)	¦	       	¦	        	¦	      
	¦	легиро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	(-40 °C) 	¦	  (3,0)  	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	ванной 
	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	  (4,0)  	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	стали   	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	контро- 	¦	      	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	лируемой	¦	     
	¦

	¦	          	¦	       	¦	       	¦	       	¦	         	¦	         	¦	           	¦	        	¦	         	¦	         	¦	        	¦	       	¦	        	¦	       	¦	прокатки	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----------+-------+-------+-------+---------+---------+-----------+--------+---------+--------
	-+--------+-------+--------+-------+--------+------+

	¦	    При   заказе  труб  по  ГОСТ 20295-85  должны  
	оговариваться                                                                                	¦

	¦	дополнительные  требования: # - ударная вязкость KCV - 29,4
	(3,0)                                                                                	¦

	¦	Дж/см2 (кгс м/см2) при температуре нуль и минус 5 °C; ## - DWTT -
	                                                                                	¦

	¦	50% при температуре нуль и минус 5
	°C.                                                                                                           	¦

	L--------------------------------------------------------------------------------------------------
	------------------------------------------------

	Примечания. 1. Выбор труб следует производить в соответствии с фактической
	номенклатурой заводов-изготовителей.

	2. Волжским трубным заводом выпускаются стальные электросварные
	спиральношовные трубы с наружным антикоррозийным покрытием диаметрами от 530
	до 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3Р-33-2000 и ТУ 14-31-2000.

	3. Рабочие давления, указанные в графе 2, относятся к газопроводным трубам. Для
	нефтепроводных и нефтепродуктопроводных труб рабочее давление определяется
	проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.

	*1 - Разные технологии производства труб.

	4. Харцызским трубным заводом выпускаются стальные электросварные
	прямошовные трубы с наружным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием

	диаметром 1220 и 1420 мм по техническим условиям ТУ 14-3-1954-94, трубы 	 530 -
	1420 мм по ТУ У 14-8-34-2000.

	Перечень технических условий на стальные трубы большого диаметра
	импортного производства и их характеристики

	Таблица 2

	----------------T-------T------T------------------------------------------------------------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------T--------T---------T---------T-------¬

	¦	Поставщик труб,	¦	Наруж- 	¦	Номи- 	¦	              Нормативные характеристики основного
	металла              	¦	Эквива- 	¦	Гаранти- 	¦	Конст-   	¦	Коэф-  	¦

	¦	     номер     	¦	ный    	¦	наль- 	¦	                                                                        	¦	лент    	¦	рованное
	¦	рукция   	¦	фициент	¦

	¦	  технических  	¦	диаметр	¦	ная   	+---------T---------T--------T--------------T---------------T---
	---------+	углеро- 	¦	заводом  	¦	трубы и  	¦	надеж- 	¦

	¦	   условий     	¦	труб,  	¦	толщи-	¦	временное	¦	предел   	¦	относи- 	¦	   ударная    	¦	    ударная    	¦	 
	процент   	¦	да, не  	¦	испытате-	¦	состояние	¦	ности  	¦

	¦	   (рабочее    	¦	мм     	¦	на    	¦	сопротив-	¦	текучес- 	¦	тельное 	¦	  вязкость,   	¦	   вязкость,   	¦	 
	волокна   	¦	более   	¦	льное    	¦	поставки 	¦	по     	¦

	¦	   давление)   	¦	       	¦	стен- 	¦	ление    	¦	ти, МПа  	¦	удлине- 	¦	    Дж/см2    	¦	    Дж/см2     	¦	  в
	изломе  	¦	        	¦	давление 	¦	металла  	¦	мате-  	¦

	¦	               	¦	       	¦	ки, мм	¦	разрыву, 	¦	(кгс/мм2)	¦	ние, %  	¦	 (кгс м/см2)  	¦	  (кгс м/см2)  	¦	  образцов 
	¦	        	¦	по ТУ,   	¦	         	¦	риалу, 	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	МПа      	¦	         	¦	        	¦	     KCU      	¦	      KCV      	¦	  DWTT, %   	¦	        	¦	МПа     
	¦	         	¦	К      	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	(кгс/мм2)	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	(кгс/см2)	¦	         	¦	      
	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	       1       	¦	   2   	¦	  3   	¦	    4    	¦	    5    	¦	   6    	¦	      7       	¦	       8       	¦	     9      	¦	   10   	¦	   11    	¦	   12    	¦	 
	13   	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 100-86   	¦	 1420  	¦	 20,0 	¦	   638   	¦	   510   	¦	   18   	¦	58,8 (-60 °C) 	¦	108,0 (-20 °C) 	¦	85 (-20 °C)
	¦	  0,46  	¦	  13,4   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (9,8 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (65)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	    (11,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (137) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 23,9 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  16,3   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (166)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 29,6 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  20,3   	¦	прокатка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (207)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1220  	¦	 16,5 	¦	   638   	¦	   510   	¦	   18   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-20 °C) 	¦	80 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  12,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (65)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 19,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,46  	¦	  15,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (158)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 24,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,46  	¦	  19,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (199)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1220  	¦	 17,8 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-20 °C) 	¦	80 (-20 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	  12,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (128)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  15,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (155)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  18,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (193)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 13,2 	¦	   638   	¦	   510   	¦	   18   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  12,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (65)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (125)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (150)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 19,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,46  	¦	  18,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (188)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,2 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	12,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (122)  	¦	         	¦	      
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	 17,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  14,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (147)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 21,0 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  18,0   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (184)  	¦	контроль
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,46  	¦	  22,3   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (228)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	(11,2 МПа) для 	¦	 1020  	¦	 26,0 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-40
	°C) 	¦	  0,44  	¦	  22,3   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	соединительных 	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (228) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	    деталей    	¦	  720  	¦	 18,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	 49,0 (-40 °C) 	¦	50 (-40 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	22,0   	¦	регули-  	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (224)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  32,2   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (329)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 15,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-40 °C) 	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  25,0  
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (255)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,46  	¦	  35,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (364)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   ТУ 100-86   	¦	  720  	¦	 16,5 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-31 °C) 	¦	60 (-31 °C) 	¦	 
	0,4   	¦	  20,0   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	  (13,3 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (204) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 20,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,4   	¦	  25,0   	¦	регули- 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (255)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 11,6 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-31 °C) 	¦	50 (-31 °C) 	¦	  0,4   	¦	 
	19,0   	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (194)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,4   	¦	  23,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (242)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	для соедини-   	¦	  720  	¦	 24,0 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-31° C) 	¦	60 (-31 °C)
	¦	  0,4   	¦	  30,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	тельных        	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (308)  	¦	        
	¦	       	¦

	¦	деталей        	¦	  530  	¦	 17,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-31 °C) 	¦	50 (-31 °C) 	¦	  0,4  
	¦	  28,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (290)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 84-94    	¦	 1420  	¦	 18,3 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	58,8 (-60 °C) 	¦	 88,3 (-20 °C) 	¦	85 (-20 °C) 	¦	 
	0,46  	¦	  11,4   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (8,2 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	     (9,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (112) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  13,7   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (135)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 27,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  17,1   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (168)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 14,3 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-20 °C) 	¦	60 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  12,5   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (123)  	¦	контроль
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  13,7   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (135)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  18,5   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (182)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 12,0 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	  0,43 
	¦	  15,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (153)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 11,6 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	     -      	¦	  0,43  	¦	 
	19,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (194)  	¦	         	¦	      
	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 75-86    	¦	 1420  	¦	 14,5 	¦	   638   	¦	   510   	¦	   18   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-20 °C) 	¦	80 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	   9,6   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (65)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (98)  
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 17,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  11,5   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (117)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,45  	¦	  14,4   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (147)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,7 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-20 °C) 	¦	80 (-20 °C) 	¦	  0,43 
	¦	   9,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (96)   	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 18,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  11,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (115)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 23,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (143)  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (7,4 МПа) для 	¦	       	¦	 19,5 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-20 °C) 	¦	80 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  11,7   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	соединительных 	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (119) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	    деталей    	¦	       	¦	 24,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,7   	¦	регули-
	  	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (150)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  16,3   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (166)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 19,5 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 78,4 (-40 °C) 	¦	80 (-40 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	11,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (119)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 23,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (143)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 24,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (150)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  16,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (166)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   ТУ 75-86    	¦	 1220  	¦	 11,9 	¦	   638   	¦	   510   	¦	   18   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	   9,1   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (65)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (93)  
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  11,0   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (112)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 17,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  13,7   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (140)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,9 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	  0,43 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   9,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (92)   	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  10,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (110)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 19,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  13,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (147)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	для соеди-     	¦	       	¦	 20,5 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	58,8 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-20 °C) 	¦	70 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	  14,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	нительных      	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (146) 
	¦	         	¦	       	¦

	¦	деталей        	¦	       	¦	 21,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  14,9   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (152)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 22,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  15,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (158)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  18,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (189)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   ТУ 75-86    	¦	       	¦	 15,4 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	58,8 (-60 °C) 	¦	 58,8 (-40 °C) 	¦	70 (-40 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	  10,6   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (108) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	для соеди-     	¦	       	¦	 19,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  13,3  
	¦	регули-  	¦	       	¦

	¦	нительных      	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (136)  	¦	руемая  
	¦	       	¦

	¦	деталей        	¦	       	¦	 20,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  14,3  
	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (146)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 22,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  15,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (158)  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   ТУ 75-86    	¦	 1020  	¦	 9,5  	¦	   589   	¦	   510   	¦	   18   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-20 °C) 	¦	60 (-20 °C) 	¦	 
	0,44  	¦	   8,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (52)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (89)   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  10,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (106)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  13,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (133)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,3 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	   8,6   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (88)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 12,3 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-20 °C) 	¦	60 (-20 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	  10,3   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (105)  	¦	контроль
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  12,8   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 17,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  14,1   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (144)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 18,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  15,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (157)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	для соеди-     	¦	       	¦	 21,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  17,7   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	нительных      	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (181)  	¦	         	¦	      
	¦

	¦	деталей        	¦	       	¦	 21,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  18,2   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (186)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 24,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  20,5   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (209)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,9 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	 49,0 (-40 °C) 	¦	 60(-40 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	10,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (108)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 16,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  13,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (135)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 18,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  15,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (157)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   ТУ 75-86    	¦	       	¦	 21,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	   18,2  	¦	        
	¦	       	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (186)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 7,3  	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	  0,43 
	¦	   8,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (88)   	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  10,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (105)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  12,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  16,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (168)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 16,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  19,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (194)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 19,9 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  24,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (246)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 20,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  24,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (247)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,6 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  26,4   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (269)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 22,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,44  	¦	  27,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (275)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 75-86    	¦	  720  	¦	 11,3 	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-40 °C) 	¦	50 (-40 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	  13,2   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (135) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	для соеди-     	¦	       	¦	 14,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  16,5  
	¦	регули-  	¦	       	¦

	¦	нительных      	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (168)  	¦	руемая  
	¦	       	¦

	¦	деталей        	¦	       	¦	 16,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  19,0  
	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (194)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   ТУ 75-86    	¦	  530  	¦	 5,9  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	 
	0,42  	¦	   8,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (83)   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,42  	¦	   9,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (99)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,42  	¦	  12,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (124)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	для соеди-     	¦	       	¦	 12,0 	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	 
	0,42  	¦	  16,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	нительных      	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (168) 
	¦	         	¦	       	¦

	¦	деталей        	¦	       	¦	 13,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,42  	¦	  17,9   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (183)  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	 14,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,42  	¦	  19,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (197)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,0 	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-40 °C) 	¦	50 (-40 °C) 	¦	  0,42  	¦	 
	19,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (197)  	¦	         	¦	      
	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 55-86    	¦	 1220  	¦	 9,5  	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	49,0 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	60 (-20 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	   6,6   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (5,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (67)  
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   7,9   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (81)   	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,8   	¦	прокатка 	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (100)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 7,6  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-20 °C) 	¦	60 (-20 °C) 	¦	  0,42  	¦	  
	6,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (65)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 9,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   7,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (77)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (97)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 6,0  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   "    	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	   "    	¦	  
	6,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (62)   	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   7,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (73)   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	 8,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (91)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 6,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	34,3 (-60 °C) 	¦	 34,3 (-20 °C) 	¦	50 (-20 °C) 	¦	   "    	¦	  
	8,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	    (3,5)     	¦	     (3,5)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 6,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (91)   	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 100-98   	¦	 1420  	¦	 21,6 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	58,8 (-40 °C) 	¦	 107,8 (0 °C)  	¦	 85 (0 °C)  	¦	 
	0,44  	¦	  13,8   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (9,8 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	    (11,0)     	¦	            	¦	        	¦	 (140,5)
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 25,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  16,3   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (166)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 32,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  20,8   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	   <*>   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (212,5) 	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1220  	¦	 17,8 	¦	   588   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	  78,4 (0 °C)  	¦	 80 (0 °C)  	¦	  0,44 
	¦	  13,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	    (5,0)     	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	 (133,4) 	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  15,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (162)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  19,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (203)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 26,0 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	58,8 (-40 °C) 	¦	  58,8 (0 °C)  	¦	 60 (0 °C)  	¦	  0,44 
	¦	  23,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	    (6,0)     	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (242)  	¦	         	¦	      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  18,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (193)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 18,0 	¦	   588   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	 50 (0 °C)  	¦	  0,44 
	¦	  22,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	 (233,6) 	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 15,0 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	 50 (0 °C)  	¦	  0,44 
	¦	  26,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	 (264,5) 	¦	        
	¦	       	¦

	¦	    --------------------------------
	                                                                                                        	¦

	¦	    <*> Исходя из  технических возможностей  пресса
	испытательное                                                                           	¦

	¦	давление может быть снижено до 16,3
	(166).                                                                                                  	¦

	+---------------T-------T------T---------T---------T--------T--------------T---------------T---
	---------T--------T---------T---------T-------+

	¦	  ТУ 1020-99С  	¦	 1020  	¦	 21,0 	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	       -      	¦	 49,0 (-60 °C) 	¦	50 (-60 °C) 	¦	 
	0,43  	¦	  15,0   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (5,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (154) 
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	регули-  	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	прокатка 	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 75-98    	¦	 1420  	¦	 23,2 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	  78,4 (0 °C)  	¦	 80 (0 °C)  	¦	 
	0,44  	¦	  14,9   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(5,0) (-60 °C)	¦	(8,0) (-20 °C) 	¦	            	¦	        	¦
	(151,6) 	¦	контроль 	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	            	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 18,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  11,8   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (120,4) 	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,7 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,9   	¦	прокатка 	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (100,5) 	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1220  	¦	 19,1 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	  58,8 (0 °C)  	¦	 70 (0 °C)  	¦	  0,44 
	¦	  14,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(5,0) (-60 °C)	¦	(6,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	  (144) 
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	  (-40  °C) 	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	  11,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (114,9) 	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,9 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	  0,43  	¦	   9,4   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (95,8)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 15,2 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	  39,2 (0 °C)  	¦	 60 (0 °C)  	¦	  0,43 
	¦	  13,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(5,0) (-60 °C)	¦	(4,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (136,2)
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,7   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (109,3) 	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (91,2)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  820  	¦	 12,3 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	 50 (0 °C)  	¦	  0,43 
	¦	  13,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	(3,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (136,7)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 9,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	29,4 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,7   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(3,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (109,3) 	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (91,5)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 16,0 	¦	   588   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	49,0 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	 50 (0 °C)  	¦	  0,43 
	¦	  20,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(5,0) (-60 °C)	¦	(3,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (205,2)
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  13,4   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (136,6) 	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	29,4 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,8   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(3,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (109,9) 	¦	         	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (91,6)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  630  	¦	 10,4 	¦	   529   	¦	   421   	¦	   20   	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	 50 (0 °C)  	¦	  0,42  	¦	 
	13,0   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (43)   	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	(3,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (132,3)
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	      (-40 °C) 	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	29,4 (-40 °C) 	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,4   	¦	        
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	(3,0) (-60 °C)	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (106,4) 	¦	         	¦	      
	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	 7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (88,1)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 12,0 	¦	   589   	¦	  480,7  	¦	   20   	¦	39,2 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	  50(0 °C)  	¦	  0,43 
	¦	  20,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (49)   	¦	        	¦	(4,0) (-60 °C)	¦	 (3,0) (-20 °C)	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (209,3)
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	       (-40 °C)	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  530  	¦	 8,8  	¦	   529   	¦	   421   	¦	   20   	¦	29,4 (-40 °C) 	¦	  29,4 (0 °C)  	¦	50 (0 °C)   	¦	  0,42  	¦	 
	13,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (43)   	¦	        	¦	(3,0) (-60 °C)	¦	(3,0) (-20 °C) 	¦	  (-20 °C)  	¦	        	¦	 (134,5)
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	   (-40 °C)    	¦	  (-40 °C)  	¦	        	¦	         	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (106,8) 	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 5,9  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	 (89,0)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	 ТУ НЛ-28-91НС 	¦	  720  	¦	 8,0  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 49,0 (-60 °C) 	¦	50 (-60
	°C) 	¦	  0,40  	¦	   8,4   	¦	100% УЗ  	¦	 1,34  	¦

	¦	   (5,4 МПа)   	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (82)  
	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  11,6   	¦	регули-  	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (114)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	         	¦	прокатка 	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	    Япония     	¦	  530  	¦	 8,2  	¦	   589   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 29,4 (-20 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	 
	13,1   	¦	100% УЗ  	¦	 1,55  	¦

	¦	  ТУ 530-89МГ  	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (134) 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	контроль 	¦	       	¦

	¦	   (9,8 МПа)   	¦	       	¦	 9,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  15,8   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (161)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  19,7   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (201)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 6,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   9,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (101)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,4  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  11,9   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (121)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 9,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  14,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (151)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	    Япония     	¦	  530  	¦	 6,8  	¦	   530   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 29,4 (-20 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	  
	9,3   	¦	100% УЗ  	¦	 1,55  	¦

	¦	  ТУ 530-89МГ  	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (95)  
	¦	контроль 	¦	  <*>  	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	       	¦	 8,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  11,2   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (114)  	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,1 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  14,0   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (143)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	   (5,4 МПа)   	¦	  530  	¦	 6,0  	¦	   530   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 29,4 (-20 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	  
	8,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  10,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (105)  	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	   ТУ 20-88    	¦	  530  	¦	 6,0  	¦	   530   	¦	   392   	¦	   20   	¦	39,2 (-60 °C) 	¦	 39,2 (-20 °C) 	¦	     -      	¦	  0,41 
	¦	   8,2   	¦	100% УЗ  	¦	 1,55  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	    (4,0)     	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)   	¦	контроль
	¦	  <*>  	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   9,6   	¦	регули-  	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (98)   	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,2  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  11,3   	¦	прокатка
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (115)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 9,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  12,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (127)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  15,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (154)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  508  	¦	 6,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   8,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (87)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  10,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (103)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  11,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (118)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	     ЧСФР      	¦	  530  	¦	 7,0  	¦	   490   	¦	   355   	¦	   20   	¦	29,4 (-60 °C) 	¦	 29,4 (-5 °C)  	¦	     -      	¦	  0,42 
	¦	   8,2   	¦	Бесшовные	¦	 1,55  	¦

	¦	   ТУ 387-92   	¦	       	¦	      	¦	  (50)   	¦	  (36)   	¦	        	¦	    (3,0)     	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)  
	¦	горячека-	¦	       	¦

	¦	(5,4 - 7,4 МПа)	¦	       	¦	 7,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   8,7  
	¦	танные   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (89)   	¦	трубы    	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	 8,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      "       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   9,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (97)   	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	    <*>   В  соответствии  с  Письмом   N  РР-51  от  
	04.02.1991                                                                           	¦

	¦	и N 01-27/41 от 05.02.1991 для указанных  труб принят
	коэффициент                                                                           	¦

	¦	1,34.                                                                                                                                       	¦

	+---------------T-------T------T---------T---------T--------T--------------T---------------T---
	---------T--------T---------T---------T-------+

	¦	    Япония     	¦	  530  	¦	 6,0  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 29,4 (-60 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	  
	8,2   	¦	100% УЗК 	¦	 1,34  	¦

	¦	ТУ 20-28-40-96С	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (3,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)  
	¦	регулиру-	¦	       	¦

	¦	   (5,4 МПа)   	¦	       	¦	 6,5  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   8,9   	¦	емая    
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (91)   	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 6,0  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	 39,2 (-60 °C) 	¦	50 (-60 °C) 	¦	   "    	¦	   6,1  
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (62)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   7,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (73)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   8,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (82)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 7,6  	¦	   588   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 39,2 (-60 °C) 	¦	60 (-60 °C) 	¦	  0,43  	¦	  
	6,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (65)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 9,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   7,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (77)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	   9,4   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (96)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	   (7,4 МПа)   	¦	  530  	¦	 6,0  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 39,2 (-60 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	  
	8,2   	¦	100% УЗК 	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (84)   	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 7,1  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   9,8   	¦	руемая   	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (100)  	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,8  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  12,2   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (124)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 7,3  	¦	   588   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 39,2 (-60 °C) 	¦	50 (-60 °C) 	¦	  0,43  	¦	  
	8,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (88)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 8,7  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (105)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 10,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  12,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 10,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	 49,0 (-60 °C) 	¦	60 (-60 °C) 	¦	   "    	¦	   8,6  
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (88)   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  10,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (105)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 15,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  12,8   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	         	¦	       	¦

	+---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+-------+

	¦	    Япония     	¦	  530  	¦	 7,4  	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 39,2 (-60 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	 
	10,2   	¦	100% УЗК 	¦	 1,34  	¦

	¦	ТУ 20-28-40-96С	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (4,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (104) 
	¦	регулиру-	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   (9,8 МПа)   	¦	       	¦	 9,3  	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  12,8   	¦	емая    
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (131)  	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 11,6 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	   16,2  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (165)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 9,6  	¦	   588   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 49,0 (-60 °C) 	¦	50 (-60 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	11,4   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (116)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 12,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  14,3   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (146)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,9 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  18,0   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (184)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 17,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	 58,8 (-60 °C) 	¦	60 (-60 °C) 	¦	   "    	¦	  14,4  
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (147)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 21,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  18,1   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (185)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  22,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (231)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	  (14,7 МПа)   	¦	  530  	¦	 11,5 	¦	   529   	¦	   392   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 49,0 (-60 °C) 	¦	     -      	¦	  0,42  	¦	 
	16,1   	¦	100% УЗК 	¦	 1,34  	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (54)   	¦	  (40)   	¦	        	¦	              	¦	     (5,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (164)  	¦	регули- 
	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 14,4 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  20,4   	¦	руемая   	¦	      
	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (208)  	¦	прокатка 	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 17,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     -      	¦	   "    	¦	  25,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (261)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	  720  	¦	 14,8 	¦	   588   	¦	   461   	¦	   20   	¦	      -       	¦	 58,8 (-60 °C) 	¦	60 (-60 °C) 	¦	  0,43  	¦	 
	17,8   	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	  (60)   	¦	  (47)   	¦	        	¦	              	¦	     (6,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (182)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 18,5 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  22,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (231)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 22,8 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  28,5   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (291)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	 1020  	¦	 21,0 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	 78,4 (-60 °C) 	¦	80 (-60 °C) 	¦	   "    	¦	  22,6  
	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	     (8,0)     	¦	            	¦	        	¦	  (231)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 26,2 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  22,7   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (232)  	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	 32,3 	¦	    "    	¦	    "    	¦	   "    	¦	      -       	¦	       "       	¦	     "      	¦	   "    	¦	  28,6   	¦	         	¦	       	¦

	¦	               	¦	       	¦	      	¦	         	¦	         	¦	        	¦	              	¦	               	¦	            	¦	        	¦	  (292)  	¦	         	¦	       	¦

	L---------------+-------+------+---------+---------+--------+--------------+---------------+---
	---------+--------+---------+---------+--------

	Примечание. Рабочие давления, указанные в графе 1, относятся к газопроводным
	трубам. Для нефтепроводных и нефтепродуктопроводных труб рабочее давление
	определяется проектной организацией по СНиП 2.05.06.85.

	Перечень технических условий и ГОСТов на стальные трубы малого диаметра

	Таблица 3

	------------------T-------------T-------------T-------------------T--------------T--------¬

	¦	  Номер ГОСТов   	¦	  Наружный   	¦	   Толщина   	¦	    Марка стали    	¦	  Заводское   	¦	Коэффи- 	¦

	¦	 или технических 	¦	   диаметр   	¦	   стенки    	¦	  и номер ГОСТов   	¦	испытательное 	¦	циент   	¦

	¦	     условий     	¦	  труб, мм   	¦	  труб, мм   	¦	                   	¦	   давление   	¦	надеж-  	¦

	¦	    на трубы     	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	              	¦	ности   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	              	¦	по мате-	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	              	¦	риалу   	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	              	¦	стали   	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	        1        	¦	     2       	¦	      3      	¦	         4         	¦	      5       	¦	    6   	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 159 - 426   	¦	   4 - 10    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы            	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 380-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ГОСТ 20295-85 <*>	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	Ст.3сп, 10сп, 20   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	<**>               	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	0,95 от преде-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ла текучести  	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 57 - 426    	¦	   4 - 10    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,55  	¦

	¦	трубы            	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 380-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ГОСТ 10704-91 и  	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ГОСТ 10705-80,   	¦	             	¦	             	¦	Ст.10, ст.20, В    	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	гр. В термообра- 	¦	             	¦	             	¦	Ст.3               	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	ботанные или с   	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	локальной        	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	¦	термообработкой  	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	0,9 от предела	¦	        	¦

	¦	сварного шва <*> 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	текучести     	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 146 - 245   	¦	 6,5 - 10,7  	¦	Низколегированная  	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	трубы            	¦	             	¦	             	¦	сталь марки 22ГЮ   	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ГОСТ 10704-91,   	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-1-4598-89    	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ГОСТ 10705-80,   	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	группы В, с      	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	локальной        	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	термообработкой  	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	¦	сварного шва <*> 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	0,75 от преде-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ла текучести  	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 57 - 426    	¦	По сортаменту	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	 
	1,55  	¦

	¦	(ГОСТы 8731-74 и 	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	8732-78, гр. В)  	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	<*>              	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71)     	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	или 09Г2С          	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	0,8 от предела	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	<***>              	¦	текучести     	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 10 - 250    	¦	По сортаменту	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	 
	1,55  	¦

	¦	(ГОСТы 8733-74,  	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	гр. В и 8734-75) 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	из катанной      	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	заготовки <*>    	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71) или 	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	09Г2С              	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	40% от времен-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ного сопротив-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ления стали   	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 25 - 426    	¦	По сортаменту	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	 
	1,55  	¦

	¦	ГОСТ 9567-75     	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	"повышенной      	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	точности"        	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71) или 	¦	при допускае- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	09Г2С              	¦	мом напряжении	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	40% от времен-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ного сопротив-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ления стали   	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 48 - 219    	¦	   4 - 25    	¦	Углеродистая сталь 	¦	    То же     	¦	  1,55  	¦

	¦	ГОСТ 550-75 с    	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	              	¦	        	¦

	¦	гарантией пункта 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	              	¦	        	¦

	¦	3.2              	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71)     	¦	              	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	    168      	¦	     14      	¦	Низколегированная  	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	    245      	¦	    9; 10    	¦	сталь 12ГФДА       	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	    273      	¦	     20      	¦	                   	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1618-89  	¦	    325      	¦	   9 - 12    	¦	                   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	    426      	¦	   9 - 11;   	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	   16 - 18   	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	 159 - 325   	¦	      По     	¦	Низколегированная  	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	 сортаменту, 	¦	сталь 12ГА, 16ГА и 	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	ГОСТ 8732-78 	¦	13ГФА              	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ТУ 14-1-4944-90); 	¦	чести         	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	углеродистая сталь 	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88);    	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь              	¦	              	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	              	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	219, 273, 325	¦	    6 - 8    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	     426     	¦	   6 - 10    	¦	(ГОСТ 380-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	повышенного      	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	качества для ШФЛУ	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1701-90  	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	219, 273, 325	¦	    6 - 8    	¦	Углеродистая       	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы            	¦	     426     	¦	   6 - 10    	¦	сталь 10           	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1752-90  	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ст.3сп.            	¦	по формуле    	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ТУ 14-1-3579-83)  	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	 10 - 250    	¦	По сортаменту	¦	Углеродистая       	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	холоднодефор-    	¦	             	¦	ГОСТ 8734-75 	¦	сталь 20           	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1578-88  	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь              	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	10Г2 (ГОСТ 4543-71)	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	 57 - 426    	¦	   4 - 22    	¦	Углеродистая       	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	             	¦	             	¦	сталь 20           	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1577-88  	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71)     	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	 351 - 426   	¦	   9 - 16    	¦	Углеродистая       	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	             	¦	             	¦	сталь 20           	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1486-87  	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	 159 - 426   	¦	По сортаменту	¦	Углеродистые,      	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	             	¦	ГОСТ 8732-78 	¦	низколегированные и	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	легированные марки 	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1760-91  	¦	             	¦	             	¦	стали (ГОСТ 380-94,	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 1050-88,      	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 19281-89,     	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 4543-71)      	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,85 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 159 - 530   	¦	   4 - 12    	¦	Низколегированная  	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы            	¦	             	¦	             	¦	сталь класса       	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1948-2000	¦	             	¦	             	¦	прочности К46, К48,	¦	определяется  	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	К50, К52, К55      	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89,    	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-106-502-96,  	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-1-4358-87,   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-1-4598-89)   	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нормативного  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	значения пре- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	дела текучести	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 146, 159,   	¦	    4 - 8    	¦	Низколегированная  	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы            	¦	 168, 219,   	¦	             	¦	сталь контроли-    	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1471-87  	¦	 245, 273,   	¦	             	¦	руемой прокатки    	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	 325, 426,   	¦	             	¦	09Г2С              	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	 377, 530    	¦	             	¦	ГОСТ 19281-89,     	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	08ГБЮ, 09ГБЮ,      	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	08ГБЮТР            	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 1-4358-87, 22ГЮ 	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-1-4598-89    	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	 57 - 159    	¦	    4 - 8    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,55  	¦

	¦	трубы            	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 380-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1433-86  	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ст.10, ст.20       	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,9 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	    219      	¦	 4,8; 5 - 8  	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы ТУ 14-3-   	¦	    273      	¦	 4,8, 5 - 8  	¦	(ГОСТ 308-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	1399-95          	¦	    325      	¦	 4,8; 5 - 10 	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    377      	¦	   6 - 10    	¦	Ст.3сп, 10сп,      	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    426      	¦	   6 - 10    	¦	20 сп              	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 102 - 159   	¦	   4 - 14    	¦	09Г2С, 10Г2, Ст.10,	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	из катаной и     	¦	 273 - 426   	¦	  8 - 25 в   	¦	Ст.20              	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	кованой заготовки	¦	             	¦	 сортаменте  	¦	Углеродистая       	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-1128-2000	¦	             	¦	ГОСТ 8732-78 	¦	сталь 20           	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести с опре- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	делением      	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ударной       	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	вязкости на   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	образцах Шарпи	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при температу-	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	рах от -20°,  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	-34°, -40     	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	и -60 °C.     	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	Ультразвуковой	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	или магнитно- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	индукционный  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	метод контроля	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	26, 9 - 356  	¦	  2, 6 - 36  	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	горячедефор-     	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	мированные трубы 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88).    	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 1-14-95 А. М. 	¦	             	¦	             	¦	Низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71),    	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	09Г2С              	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	нии 0,9 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	и сталь типа К60   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 10 - 426    	¦	По сортаменту	¦	Углеродистая       	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	для котлов и     	¦	             	¦	             	¦	сталь 20           	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	трубопроводов    	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-460-75   	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные        	¦	26, 9 - 426  	¦	  2, 6 - 36  	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	горячедеформи-   	¦	             	¦	             	¦	10, 20             	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	рованные трубы   	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 1050-88).    	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 1-16, 7-95 НС 	¦	             	¦	             	¦	Низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	сталь 10Г2         	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 4543-71),    	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	09Г2С              	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	нии 0,9 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	и сталь типа К60   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	    159      	¦	    3 - 6    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	трубы            	¦	    168      	¦	    3 - 6    	¦	(ГОСТ 380-94,      	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-377-99   	¦	 219 - 273   	¦	    4,5 - 8  	¦	ГОСТ 1050-88)      	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    325      	¦	    5 - 8    	¦	Ст.3сп, 10сп, 20   	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    426      	¦	    6 - 14   	¦	<**>               	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Электросварные   	¦	     42      	¦	  3,0 - 4,0  	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	  1,47  	¦

	¦	прямошовные трубы	¦	     48      	¦	  3,0 - 4,5  	¦	(ГОСТ 1050-88)     	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3Р-26-99   	¦	     60      	¦	  3,0 - 6,0  	¦	Ст.20.             	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	73, 89, 108  	¦	  3,0 - 7,5  	¦	Низколегированная  	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    114      	¦	  3,0 - 8,5  	¦	сталь марки 17Г1С  	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    127      	¦	  3,5 - 8,5  	¦	по ТУ 14-106-502,  	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	    159      	¦	  4,0 - 10,0 	¦	09Г2С по           	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ГОСТ 19281, 08ГБЮ  	¦	нии 0,95 от   	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	и 09ГБЮ по         	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	ТУ 14-1-4538       	¦	чести         	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	с Изменением N 1   	¦	              	¦	        	¦

	+-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+--------+

	¦	Бесшовные трубы  	¦	 12 - 299    	¦	   4 - 22    	¦	Углеродистая сталь 	¦	Гидравлическое	¦	   1,4  	¦

	¦	для установок    	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 10050-88),   	¦	давление      	¦	        	¦

	¦	высокого давления	¦	             	¦	             	¦	низколегированная  	¦	определяется  	¦	        	¦

	¦	ТУ 14-3-251-74   	¦	             	¦	             	¦	сталь              	¦	по формуле    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	(ГОСТ 19281-89)    	¦	ГОСТа 3845-75 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	при допуска-  	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	емом напряже- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	нии 0,8 от    	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	предела теку- 	¦	        	¦

	¦	                 	¦	             	¦	             	¦	                   	¦	чести         	¦	        	¦

	L-----------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание.

	--------------------------------

	<*> Область применения ограничена, см. главу 2 настоящей "Инструкции...".

	<**> При заказе электросварных газопроводных труб 	 219 - 426 мм с толщиной
	стенки от 6 до 10 мм должны оговариваться требования по ударной вязкости KCV при
	температуре, равной минимальной температуре стенки трубопровода при
	эксплуатации.

	<***> При заказе бесшовных газопроводных труб 	 219 мм и выше должны
	оговариваться требования по ударной вязкости.

	Применение труб из разных сталей в зависимости от температуры эксплуатации и
	строительства трубопроводов

	Таблица 4

	-------------T---------------------------------------------------T-------------------¬

	¦	Марка стали 	¦	   Минимальная расчетная температура стенки труб   	¦	Минимальная рас-  
	¦

	¦	            	¦	     при эксплуатации согласно п. 1.4 и п. 1.5     	¦	четная температура 	¦

	¦	            	¦	                                                   	¦	строительства      	¦

	¦	            	¦	                                                   	¦	согласно п. 1.3    	¦

	¦	            	+---------------------T-------------T---------------+---------T---------+

	¦	            	¦	диаметр менее 530 мм,	¦	   диаметр   	¦	    диаметр    	¦	 диаметр 	¦	 диаметр 	¦

	¦	            	¦	давление до 31,4 МПа 	¦	530 - 820 мм,	¦	1020 - 1420 мм,	¦	до 530 мм	¦	530 -    	¦

	¦	            	¦	    (320 кгс/см2)    	¦	  давление   	¦	   давление    	¦	         	¦	  1420 мм	¦

	¦	            	¦	                     	¦	 до 9,8 МПа  	¦	  до 9,8 МПа   	¦	         	¦	         	¦

	¦	            	¦	                     	¦	(100 кгс/см2)	¦	 (100 кгс/см2) 	¦	         	¦	         	¦

	¦	            	+----------T----------+-------------+---------------+---------+---------+

	¦	            	¦	 толщина  	¦	 толщина  	¦	   толщина   	¦	толщина стенки 	¦	  толщина стенки   	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	  стенки  	¦	  стенки  	¦	   стенки    	¦	   до 32 мм    	¦	     до 32 мм      	¦

	¦	            	¦	 до 10 мм 	¦	11 - 30 мм	¦	  до 12 мм   	¦	               	¦	                   	¦

	+------------+----------+----------+-------------+---------------+---------T---------+

	¦	     1      	¦	    2     	¦	    3     	¦	      4      	¦	       5       	¦	    6    	¦	    7    	¦

	+------------+----------+----------+-------------+---------------+---------+---------+

	¦	  Ст.3 сп.  	¦	до -10 °C 	¦	 до -5 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -40 °C	¦	    -    	¦

	¦	            	¦	   <*>    	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	  Ст.3 сп.  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	    до 0 °C    	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	  (С315Т)   	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	  Ст.3 сп.  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	    до 0 °C    	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	  (С345Т)   	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	   Ст.10    	¦	до -20 °C 	¦	до -10 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   Ст.20    	¦	до -20 °C 	¦	до -10 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -40 °C	¦	    -    	¦

	¦	  06ГФБАА   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	            	¦	          	¦	          	¦	             	¦	   до -60 °C   	¦	         	¦	         	¦

	¦	  07ГФБ-У   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	       -       	¦	    -    	¦	до -55 °C	¦

	¦	  08Г2ФБТ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   08Г2ФЮ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   08Г2Т    	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	  08Г2Т-У   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   08ГБЮ    	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	            	¦	          	¦	          	¦	             	¦	   до -40 °C   	¦	         	¦	до -60 °C	¦

	¦	   08ГБЮТ   	¦	до -20 °C 	¦	          	¦	  до -20 °C  	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	            	¦	          	¦	          	¦	  до -40 °C  	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	  08ГБЮТР   	¦	до -20 °C 	¦	    -     	¦	  до -20 °C  	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	    09Г2    	¦	до -20 °C 	¦	до -10 °C 	¦	  до -20 °C  	¦	       -       	¦	до -40 °C	¦	до -60 °C	¦

	¦	   09Г2С    	¦	до -30 °C 	¦	до -30 °C 	¦	  до -20 °C  	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	до -60 °C	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   09Г2СА   	¦	    -     	¦	до -40 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   09ГБЮ    	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -20 °C  	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	            	¦	          	¦	          	¦	  до -40 °C  	¦	   до -40 °C   	¦	         	¦	до -60 °C	¦

	¦	   09Г2ФБ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   09Г2БТ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	  09ГСБТ-У  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   09Г2СФ   	¦	до -20 °C 	¦	до -20 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	  09Г2СФБ   	¦	до -60 °C 	¦	до -60 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	    10Г2    	¦	до -20 °C 	¦	до -10 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -40 °C	¦	    -    	¦

	¦	  10Г2ФТ-У  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   10Г2Т    	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   10Г2БТ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   10Г2СБ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -20 °C  	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	  10Г2СФБ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -20 °C  	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   10Г2ФБ   	¦	    -     	¦	    ~     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	до -60 °C	¦	до -60 °C	¦

	¦	  10Г2БТЮ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	 10Г2БТЮ2   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	  10Г2ФБЮ3  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   12ГФДА   	¦	до -30 °C 	¦	до -30 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	    12ГА    	¦	до -30 °C 	¦	до -30 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   12ГСБ    	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   12Г2С    	¦	    -     	¦	    -     	¦	   до 0 °C   	¦	       -       	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	   12Г2СБ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	    13ГС    	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	    до 0 °C    	¦	до -40 °C	¦	    -    	¦

	¦	   13ГС-У   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   13Г1С-У  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15 °C   	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	  13Г1СБ-У  	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	   13Г2АФ   	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -5 °C    	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	   13ГФА    	¦	до -30 °C 	¦	до -30 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	    16ГА    	¦	до -30 °C 	¦	до -30 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -60 °C	¦	    -    	¦

	¦	   16ГФБ    	¦	 до -5 °C 	¦	 до -5 °C 	¦	      -      	¦	       -       	¦	до -40 °C	¦	    -    	¦

	¦	    17ГС    	¦	    -     	¦	    -     	¦	   до 0 °C   	¦	   до -5 °C    	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	   17Г1С    	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -15 °C  	¦	   до -15 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	(термообр.) 	¦	          	¦	          	¦	             	¦	    и выше     	¦	         	¦	         	¦

	¦	 17Г1С (не  	¦	    -     	¦	    -     	¦	   до 0 °C   	¦	   до -5 °C    	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	 термообр.) 	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	17Г1С-У     	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	до 0 °C и выше 	¦	    -    	¦	до -40 °C	¦

	¦	17Г1С-У     	¦	    -     	¦	    -     	¦	      -      	¦	   до -15°C    	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	(термообр.) 	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	Импортные   	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -20 °C  	¦	   до -20 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	стали с     	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	гарантиро-  	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	ванной      	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	ударной     	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	вязкостью на	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	образцах KCU	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	при t -60 °C	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	и на        	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	образцах KCV	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	при         	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	t -20 °C    	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	Импортные   	¦	    -     	¦	    -     	¦	  до -40 °C  	¦	   до -40 °C   	¦	    -    	¦	до -60 °C	¦

	¦	стали с     	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	гарантиро-  	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ванной      	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	ударной     	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	вязкостью на	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	образцах KCU	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	при t -60 °C	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	и на        	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	образцах KCV	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	¦	при t -40 °C	¦	          	¦	          	¦	             	¦	               	¦	         	¦	         	¦

	L------------+----------+----------+-------------+---------------+---------+----------

	Примечание.

	--------------------------------

	<*> Для труб с толщиной стенки до 10 мм допускается применение
	полуспокойной стали с температурой эксплуатации и строительства на 10 °C выше
	указанной в таблице.

	Приложение 1

	РАСЧЕТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ТРУБ ПО ТУ
	14-3-1573-96

	--------T-------T---------------------------------------------------------¬

	¦	Диаметр	¦	Толщина	¦	   Величина расчетного испытательного гидравлического    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 труб, 	¦	стенки 	¦	  давления, МПа, в зависимости от марки и минимального   	¦

	¦	  мм   	¦	 труб, 	¦	                 предела текучести стали                 	¦

	¦	       	¦	  мм   	+-----T-----T-------T------T-------T------T------T--------+

	¦	       	¦	       	¦	09Г2С	¦	12ГСБ	¦	13Г2АФ 	¦	09ГБЮ 	¦	13Г1С-У	¦	09Г2ФБ	¦	10Г2ФБ	¦	10Г2ФБЮ 	¦

	¦	       	¦	       	¦	12Г2С	¦	08ГБЮ	¦	 13ГС  	¦	12Г2СБ	¦	       	¦	      	¦	      	¦	13Г1СБ-У	¦

	¦	       	¦	       	¦	     	¦	17ГС 	¦	13ГС-У 	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	10Г2СБ  	¦

	¦	       	¦	       	¦	     	¦	17Г1С	¦	17Г1С-У	¦	      	¦	       	¦	      	¦	      	¦	10Г2СФБ 	¦

	¦	       	¦	       	+-----+-----+-------+------+-------+------+------+--------+

	¦	       	¦	       	¦	   минимальный предел текучести G   , Н/мм2 (кгс/мм2)    	¦

	¦	       	¦	       	¦	                                 тау                     	¦

	¦	       	¦	       	+-----T-----T-------T------T-------T------T------T--------+

	¦	       	¦	       	¦	 340 	¦	 350 	¦	  360  	¦	 380  	¦	  390  	¦	 430  	¦	 440  	¦	  460   	¦

	¦	       	¦	       	¦	(35) 	¦	(36) 	¦	 (37)  	¦	 (39) 	¦	  (40) 	¦	 (44) 	¦	 (45) 	¦	  (47)  	¦

	+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+------+------+--------+

	¦	   1   	¦	   2   	¦	  3  	¦	  4  	¦	   5   	¦	  6   	¦	   7   	¦	  8   	¦	  9   	¦	   10   	¦

	+-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+------+------+--------+

	¦	  530  	¦	   7,0 	¦	 8,3 	¦	 8,6 	¦	  8,8  	¦	  9,3 	¦	  9,5  	¦	 10,5 	¦	 10,8 	¦	  11,2  	¦

	¦	       	¦	   7,1 	¦	 8,4 	¦	 8,7 	¦	  8,9  	¦	  9,4 	¦	  9,7  	¦	 10,7 	¦	 10,9 	¦	  11,4  	¦

	¦	       	¦	   7,3 	¦	 8,7 	¦	 9,0 	¦	  9,2  	¦	  9,7 	¦	 10,0  	¦	 11,0 	¦	 11,3 	¦	  11,8  	¦

	¦	       	¦	   7,5 	¦	 8,9 	¦	 9,2 	¦	  9,4  	¦	 10,0 	¦	 10,2  	¦	 11,3 	¦	 11,5 	¦	  12,1  	¦

	¦	       	¦	   8,0 	¦	 9,5 	¦	 9,8 	¦	 10,1  	¦	 10,7 	¦	 10,9  	¦	 12,1 	¦	 12,3 	¦	  12,9  	¦

	¦	       	¦	   8,5 	¦	10,2 	¦	10,5 	¦	 10,8  	¦	 11,4 	¦	 11,7  	¦	 12,9 	¦	 13,2 	¦	  13,8  	¦

	¦	       	¦	   8,7 	¦	10,4 	¦	10,7 	¦	 11,1  	¦	 11,7 	¦	 12,0  	¦	 13,2 	¦	 13,5 	¦	  14,1  	¦

	¦	       	¦	   8,8 	¦	10,6 	¦	10,9 	¦	 11,2  	¦	 11,8 	¦	 12,1  	¦	 13,4 	¦	 13,7 	¦	  14,3  	¦

	¦	       	¦	   9,0 	¦	10,8 	¦	11,1 	¦	 11,4  	¦	 12,0 	¦	 12,3  	¦	 13,6 	¦	 13,9 	¦	  14,6  	¦

	¦	       	¦	   9,2 	¦	11,0 	¦	11,3 	¦	 11,7  	¦	 12,3 	¦	 12,6  	¦	 14,0 	¦	 14,3 	¦	  14,9  	¦

	¦	       	¦	   9,5 	¦	11,4 	¦	11,8 	¦	 12,1  	¦	 12,8 	¦	 13,1  	¦	 14,4 	¦	 14,8 	¦	  15,5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  10,0 	¦	12,0 	¦	12,4 	¦	 12,7  	¦	 13,4 	¦	 13,8  	¦	 15,2 	¦	 15,5 	¦	  16,2  	¦

	¦	       	¦	  10,3 	¦	12,4 	¦	12,8 	¦	 13,1  	¦	 13,9 	¦	 14,2  	¦	 15,7 	¦	 16,1 	¦	  16,8  	¦

	¦	       	¦	  10,6 	¦	12,8 	¦	13,1 	¦	 13,5  	¦	 14,3 	¦	 14,6  	¦	 16,1 	¦	 16,5 	¦	  17,3  	¦

	¦	       	¦	  10,8 	¦	13,0 	¦	13,4 	¦	 13,8  	¦	 14,5 	¦	 14,9  	¦	 16,5 	¦	 16,8 	¦	  17,6  	¦

	¦	       	¦	  11,0 	¦	13,3 	¦	13,6 	¦	 14,0  	¦	 14,8 	¦	 15,2  	¦	 16,8 	¦	 17,2 	¦	  17,9  	¦

	¦	       	¦	  11,2 	¦	13,5 	¦	13,9 	¦	 14,3  	¦	 15,1 	¦	 15,5  	¦	 17,1 	¦	 17,5 	¦	  18,3  	¦

	¦	       	¦	  11,3 	¦	13,7 	¦	14,1 	¦	 14,5  	¦	 15,3 	¦	 15,7  	¦	 17,3 	¦	 17,7 	¦	  18,5  	¦

	¦	       	¦	  11,4 	¦	13,8 	¦	14,2 	¦	 14,6  	¦	 15,4 	¦	 15,8  	¦	 17,4 	¦	 17,8 	¦	  18,7  	¦

	¦	       	¦	  12,0 	¦	14,5 	¦	14,9 	¦	 15,4  	¦	 16,2 	¦	 16,6  	¦	 18,4 	¦	 18,8 	¦	  19,6  	¦

	¦	       	¦	  12,2 	¦	14,8 	¦	15,2 	¦	 15,7  	¦	 16,5 	¦	 17,0  	¦	 18,7 	¦	 19,1 	¦	  20,0  	¦

	¦	       	¦	  12,3 	¦	14,9 	¦	15,4 	¦	 15,8  	¦	 16,7 	¦	 17,1  	¦	 18,9 	¦	 19,3 	¦	  20,2  	¦

	¦	       	¦	  12,4 	¦	15,0 	¦	15,5 	¦	 15,9  	¦	 16,8 	¦	 17,3  	¦	 19,0 	¦	 19,5 	¦	  20,4  	¦

	¦	       	¦	  12,5 	¦	15,2 	¦	15,6 	¦	 16,1  	¦	 16,9 	¦	 17,4  	¦	 19,2 	¦	 19,6 	¦	  20,5  	¦

	¦	       	¦	  12,9 	¦	15,6 	¦	16,1 	¦	 16,6  	¦	 17,5 	¦	 18,0  	¦	 19,8 	¦	 20,3 	¦	  21,2  	¦

	¦	       	¦	  13,0 	¦	15,8 	¦	16,3 	¦	 16,7  	¦	 17,7 	¦	 18,1  	¦	 20,0 	¦	 20,4 	¦	  21,4  	¦

	¦	       	¦	  13,2 	¦	16,1 	¦	16,5 	¦	 17,0  	¦	 18,0 	¦	 18,4  	¦	 20,3 	¦	 20,8 	¦	  21,7  	¦

	¦	       	¦	  13,4 	¦	16,3 	¦	16,8 	¦	 17,3  	¦	 18,3 	¦	 18,7  	¦	 20,7 	¦	 21,1 	¦	  22,1  	¦

	¦	       	¦	  14,0 	¦	17,1 	¦	17,6 	¦	 18,1  	¦	 19,1 	¦	 19,6  	¦	 21,6 	¦	 22,1 	¦	  23,1  	¦

	¦	       	¦	  14,2 	¦	17,3 	¦	17,9 	¦	 18,4  	¦	 19,4 	¦	 19,9  	¦	 21,9 	¦	 22,4 	¦	  23,5  	¦

	¦	  530  	¦	  14,6 	¦	17,9 	¦	18,4 	¦	 18,9  	¦	 20,0 	¦	 20,5  	¦	 22,6 	¦	 23,1 	¦	  24,2  	¦

	¦	       	¦	  14,9 	¦	18,2 	¦	18,8 	¦	 19,3  	¦	 20,4 	¦	 20,9  	¦	 23,0 	¦	 23,6 	¦	  24,7  	¦

	¦	       	¦	  15,0 	¦	18,4 	¦	18,9 	¦	 19,4  	¦	 20,5 	¦	 21,1  	¦	 23,2 	¦	 23,8 	¦	  24,8  	¦

	¦	       	¦	  15,2 	¦	18,6 	¦	19,2 	¦	 19,7  	¦	 20,8 	¦	 21,4  	¦	 23,6 	¦	 24,1 	¦	  25,2  	¦

	¦	       	¦	  15,5 	¦	19,0 	¦	19,6 	¦	 20,2  	¦	 21,3 	¦	 21,8  	¦	 24,1 	¦	 24,6 	¦	  25,8  	¦

	¦	       	¦	  15,6 	¦	19,1 	¦	19,7 	¦	 20,3  	¦	 21,4 	¦	 22,0  	¦	 24,2 	¦	 24,8 	¦	  25,9  	¦

	¦	       	¦	  15,7 	¦	19,3 	¦	19,8 	¦	 20,4  	¦	 21,5 	¦	 22,1  	¦	 24,4 	¦	 24,9 	¦	  26,1  	¦

	¦	       	¦	  16,0 	¦	19,5 	¦	20,1 	¦	 20,7  	¦	 21,8 	¦	 22,4  	¦	 24,7 	¦	 25,3 	¦	  26,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  17,0 	¦	21,0 	¦	21,7 	¦	 22,3  	¦	 23,5 	¦	 24,1  	¦	 26,6 	¦	 27,2 	¦	  28,5  	¦

	¦	       	¦	  18,0 	¦	22,4 	¦	23,1 	¦	 23,7  	¦	 25,1 	¦	 25,7  	¦	 28,4 	¦	 29,0 	¦	  30,3  	¦

	¦	       	¦	  18,4 	¦	23,0 	¦	23,7 	¦	 24,3  	¦	 25,7 	¦	 26,4  	¦	 29,1 	¦	 29,7 	¦	  31,1  	¦

	¦	       	¦	  19,0 	¦	23,8 	¦	24,5 	¦	 25,2  	¦	 26,6 	¦	 27,3  	¦	 30,1 	¦	 30,8 	¦	  32,2  	¦

	¦	       	¦	  19,4 	¦	24,4 	¦	25,1 	¦	 25,8  	¦	 27,3 	¦	 28,0  	¦	 30,8 	¦	 31,6 	¦	  33,0  	¦

	¦	       	¦	  21,0 	¦	26,7 	¦	27,4 	¦	 28,2  	¦	 29,8 	¦	 30,6  	¦	 33,7 	¦	 34,5 	¦	  36,1  	¦

	¦	       	¦	  21,5 	¦	27,4 	¦	28,2 	¦	 29,0  	¦	 30,6 	¦	 31,4  	¦	 34,6 	¦	 35,4 	¦	  37,0  	¦

	¦	       	¦	  22,2 	¦	28,8 	¦	29,7 	¦	 30,5  	¦	 32,2 	¦	 33,0  	¦	 36,4 	¦	 37,3 	¦	  39,0  	¦

	¦	       	¦	  23,8 	¦	30,7 	¦	31,6 	¦	 32,5  	¦	 34,3 	¦	 35,2  	¦	 38,8 	¦	 39,7 	¦	  41,5  	¦

	¦	       	¦	  24,0 	¦	31,0 	¦	31,9 	¦	 32,8  	¦	 34,6 	¦	 35,6  	¦	 39,2 	¦	 40,1 	¦	  41,9  	¦

	¦	  630  	¦	   7,0 	¦	 7,0 	¦	 7,2 	¦	  7,4  	¦	  7,8 	¦	  8,0  	¦	  8,8 	¦	  9,0 	¦	   9,4  	¦

	¦	       	¦	   7,1 	¦	 7,1 	¦	 7,3 	¦	  7,5  	¦	  7,9 	¦	  8,1  	¦	  8,9 	¦	  9,2 	¦	   9,6  	¦

	¦	       	¦	   7,3 	¦	 7,3 	¦	 7,5 	¦	  7,7  	¦	  8,1 	¦	  8,4  	¦	  9,2 	¦	  9,4 	¦	   9,9  	¦

	¦	       	¦	   7,5 	¦	 7,5 	¦	 7,7 	¦	  7,9  	¦	  8,4 	¦	  8,6  	¦	  9,5 	¦	  9,7 	¦	  10,1  	¦

	¦	       	¦	   8,0 	¦	 8,0 	¦	 8,2 	¦	  8,5  	¦	  8,9 	¦	  9,2  	¦	 10,1 	¦	 10,3 	¦	  10,8  	¦

	¦	       	¦	   8,5 	¦	 8,5 	¦	 8,8 	¦	  9,0  	¦	  9,5 	¦	  9,8  	¦	 10,8 	¦	 11,0 	¦	  11,5  	¦

	¦	       	¦	   8,7 	¦	 8,7 	¦	 9,0 	¦	  9,3  	¦	  9,8 	¦	 10,0  	¦	 11,0 	¦	 11,3 	¦	  11,8  	¦

	¦	       	¦	   8,8 	¦	 8,9 	¦	 9,1 	¦	  9,4  	¦	  9,9 	¦	 10,2  	¦	 11,2 	¦	 11,5 	¦	  12,0  	¦

	¦	       	¦	   9,0 	¦	 9,0 	¦	 9,3 	¦	  9,5  	¦	 10,1 	¦	 10,3  	¦	 11,4 	¦	 11,7 	¦	  12,2  	¦

	¦	       	¦	   9,2 	¦	 9,2 	¦	 9,5 	¦	  9,8  	¦	 10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,7 	¦	 11,9 	¦	  12,5  	¦

	¦	       	¦	   9,5 	¦	 9,6 	¦	 9,8 	¦	 10,1  	¦	 10,7 	¦	 11,0  	¦	 12,1 	¦	 12,4 	¦	  12,9  	¦

	¦	       	¦	  10,0 	¦	10,0 	¦	10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,7 	¦	 13,0 	¦	  13,6  	¦

	¦	       	¦	  10,3 	¦	10,4 	¦	10,7 	¦	 11,0  	¦	 11,6 	¦	 11,9  	¦	 13,1 	¦	 13,4 	¦	  14,0  	¦

	¦	       	¦	  10,6 	¦	10,7 	¦	11,0 	¦	 11,3  	¦	 11,9 	¦	 12,2  	¦	 13,5 	¦	 13,8 	¦	  14,4  	¦

	¦	       	¦	  10,8 	¦	10,9 	¦	11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,1 	¦	 12,5  	¦	 13,8 	¦	 14,1 	¦	  14,7  	¦

	¦	       	¦	  11,0 	¦	11,1 	¦	11,4 	¦	 11,7  	¦	 12,4 	¦	 12,7  	¦	 14,0 	¦	 14,3 	¦	  15,0  	¦

	¦	       	¦	  11,2 	¦	11,3 	¦	11,6 	¦	 12,0  	¦	 12,6 	¦	 13,0  	¦	 14,3 	¦	 14,6 	¦	  15,3  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  11,3 	¦	11,4 	¦	11,8 	¦	 12,1  	¦	 12,8 	¦	 13,1  	¦	 14,4 	¦	 14,8 	¦	  15,4  	¦

	¦	       	¦	  11,4 	¦	11,5 	¦	11,9 	¦	 12,2  	¦	 12,9 	¦	 13,2  	¦	 14,6 	¦	 14,9 	¦	  15,6  	¦

	¦	       	¦	  12,0 	¦	12,1 	¦	12,5 	¦	 12,8  	¦	 13,6 	¦	 13,9  	¦	 15,3 	¦	 15,7 	¦	  16,4  	¦

	¦	       	¦	  12,2 	¦	12,4 	¦	12,7 	¦	 13,1  	¦	 13,8 	¦	 14,2  	¦	 15,6 	¦	 16,0 	¦	  16,7  	¦

	¦	       	¦	  12,3 	¦	12,5 	¦	12,8 	¦	 13,2  	¦	 13,9 	¦	 14,3  	¦	 15,8 	¦	 16,1 	¦	  16,9  	¦

	¦	       	¦	  12,4 	¦	12,6 	¦	12,9 	¦	 13,3  	¦	 14,1 	¦	 14,4  	¦	 15,9 	¦	 16,3 	¦	  17,0  	¦

	¦	  630  	¦	  12,5 	¦	12,7 	¦	13,0 	¦	 13,4  	¦	 14,2 	¦	 14,5  	¦	 16,0 	¦	 16,4 	¦	  17,1  	¦

	¦	       	¦	  12,9 	¦	13,1 	¦	13,5 	¦	 13,8  	¦	 14,6 	¦	 15,0  	¦	 16,5 	¦	 16,9 	¦	  17,7  	¦

	¦	       	¦	  13,0 	¦	13,2 	¦	13,6 	¦	 14,0  	¦	 14,7 	¦	 15,1  	¦	 16,7 	¦	 17,1 	¦	  17,8  	¦

	¦	       	¦	  13,2 	¦	13,4 	¦	13,8 	¦	 14,2  	¦	 15,0 	¦	 15,4  	¦	 17,0 	¦	 17,3 	¦	  18,1  	¦

	¦	       	¦	  13,4 	¦	13,6 	¦	14,0 	¦	 14,4  	¦	 15,2 	¦	 15,6  	¦	 17,2 	¦	 17,6 	¦	  18,4  	¦

	¦	       	¦	  14,0 	¦	14,2 	¦	14,7 	¦	 15,1  	¦	 15,9 	¦	 16,3  	¦	 18,0 	¦	 18,4 	¦	  19,3  	¦

	¦	       	¦	  14,2 	¦	14,5 	¦	14,9 	¦	 15,3  	¦	 16,2 	¦	 16,6  	¦	 18,3 	¦	 18,7 	¦	  19,6  	¦

	¦	       	¦	  14,6 	¦	14,9 	¦	15,4 	¦	 15,8  	¦	 16,7 	¦	 17,1  	¦	 18,9 	¦	 19,3 	¦	  20,2  	¦

	¦	       	¦	  14,9 	¦	15,2 	¦	15,6 	¦	 16,1  	¦	 17,0 	¦	 17,4  	¦	 19,2 	¦	 19,7 	¦	  20,6  	¦

	¦	       	¦	  15,0 	¦	15,3 	¦	15,8 	¦	 16,2  	¦	 17,1 	¦	 17,6  	¦	 19,4 	¦	 19,8 	¦	  20,7  	¦

	¦	       	¦	  15,2 	¦	15,5 	¦	16,0 	¦	 16,4  	¦	 17,4 	¦	 17,8  	¦	 19,6 	¦	 20,1 	¦	  21,0  	¦

	¦	       	¦	  15,5 	¦	15,9 	¦	16,3 	¦	 16,8  	¦	 17,7 	¦	 18,2  	¦	 20,1 	¦	 20,5 	¦	  21,5  	¦

	¦	       	¦	  15,6 	¦	16,0 	¦	16,4 	¦	 16,9  	¦	 17,8 	¦	 18,3  	¦	 20,2 	¦	 20,6 	¦	  21,6  	¦

	¦	       	¦	  15,7 	¦	16,1 	¦	16,5 	¦	 17,0  	¦	 18,0 	¦	 18,4  	¦	 20,3 	¦	 20,8 	¦	  21,7  	¦

	¦	       	¦	  16,0 	¦	16,3 	¦	16,7 	¦	 17,2  	¦	 18,2 	¦	 18,7  	¦	 20,6 	¦	 21,1 	¦	  22,0  	¦

	¦	       	¦	  17,0 	¦	17,5 	¦	18,0 	¦	 18,5  	¦	 19,6 	¦	 20,1  	¦	 22,2 	¦	 22,7 	¦	  23,7  	¦

	¦	       	¦	  18,0 	¦	18,7 	¦	19,2 	¦	 19,8  	¦	 20,9 	¦	 21,4  	¦	 23,6 	¦	 24,1 	¦	  25,2  	¦

	¦	       	¦	  18,4 	¦	19,1 	¦	19,7 	¦	 20,2  	¦	 21,4 	¦	 21,9  	¦	 24,2 	¦	 24,7 	¦	  25,9  	¦

	¦	       	¦	  19,0 	¦	19,8 	¦	20,4 	¦	 21,0  	¦	 22,1 	¦	 22,7  	¦	 25,1 	¦	 25,6 	¦	  26,8  	¦

	¦	       	¦	  19,4 	¦	20,3 	¦	20,9 	¦	 21,5  	¦	 22,7 	¦	 23,3  	¦	 25,6 	¦	 26,2 	¦	  27,4  	¦

	¦	       	¦	  20,0 	¦	21,0 	¦	21,6 	¦	 22,2  	¦	 23,4 	¦	 24,1  	¦	 26,5 	¦	 27,1 	¦	  28,4  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  21,0 	¦	22,1 	¦	22,8 	¦	 23,4  	¦	 24,7 	¦	 25,4  	¦	 28,0 	¦	 28,6 	¦	  29,9  	¦

	¦	       	¦	  21,5 	¦	22,7 	¦	23,4 	¦	 24,1  	¦	 25,4 	¦	 26,1  	¦	 28,7 	¦	 29,4 	¦	  30,7  	¦

	¦	       	¦	  22,2 	¦	23,9 	¦	24,6 	¦	 25,3  	¦	 26,7 	¦	 27,4  	¦	 30,2 	¦	 30,9 	¦	  32,3  	¦

	¦	       	¦	  23,8 	¦	25,4 	¦	26,2 	¦	 26,9  	¦	 28,4 	¦	 29,2  	¦	 32,2 	¦	 32,9 	¦	  34,4  	¦

	¦	       	¦	  24,0 	¦	25,7 	¦	26,4 	¦	 27,2  	¦	 28,7 	¦	 29,5  	¦	 32,5 	¦	 33,2 	¦	  34,7  	¦

	¦	  720  	¦	   7,0 	¦	 6,1 	¦	 6,3 	¦	  6,4  	¦	  6,8 	¦	  7,0  	¦	  7,7 	¦	  7,9 	¦	   8,2  	¦

	¦	       	¦	   7,1 	¦	 6,2 	¦	 6,4 	¦	  6,5  	¦	  6,9 	¦	  7,1  	¦	  7,8 	¦	  8,0 	¦	   8,4  	¦

	¦	       	¦	   7,3 	¦	 6,4 	¦	 6,6 	¦	  6,7  	¦	  7,1 	¦	  7,3  	¦	  8,0 	¦	  8,2 	¦	   8,6  	¦

	¦	       	¦	   7,5 	¦	 6,5 	¦	 6,7 	¦	  6,9  	¦	  7,3 	¦	  7,5  	¦	  8,2 	¦	  8,4 	¦	   8,8  	¦

	¦	       	¦	   8,0 	¦	 7,0 	¦	 7,2 	¦	  7,4  	¦	  7,8 	¦	  8,0  	¦	  8,8 	¦	  9,0 	¦	   9,4  	¦

	¦	       	¦	   8,5 	¦	 7,4 	¦	 7,7 	¦	  7,9  	¦	  8,3 	¦	  8,5  	¦	  9,4 	¦	  9,6 	¦	  10,1  	¦

	¦	       	¦	   8,7 	¦	 7,6 	¦	 7,8 	¦	  8,1  	¦	  8,5 	¦	  8,7  	¦	  9,6 	¦	  9,9 	¦	  10,3  	¦

	¦	       	¦	   8,8 	¦	 7,7 	¦	 7,9 	¦	  8,2  	¦	  8,6 	¦	  8,9  	¦	  9,8 	¦	 10,0 	¦	  10,4  	¦

	¦	       	¦	   9,0 	¦	 7,9 	¦	 8,1 	¦	  8,3  	¦	  8,8 	¦	  9,0  	¦	  9,9 	¦	 10,2 	¦	  10,6  	¦

	¦	       	¦	   9,2 	¦	 8,1 	¦	 8,3 	¦	  8,5  	¦	  9,0 	¦	  9,2  	¦	 10,2 	¦	 10,4 	¦	  10,9  	¦

	¦	       	¦	   9,5 	¦	 8,3 	¦	 8,6 	¦	  8,8  	¦	  9,3 	¦	  9,6  	¦	 10,5 	¦	 10,8 	¦	  11,3  	¦

	¦	       	¦	  10,0 	¦	 8,8 	¦	 9,0 	¦	  9,3  	¦	  9,8 	¦	 10,0  	¦	 11,1 	¦	 11,3 	¦	  11,8  	¦

	¦	       	¦	  10,3 	¦	 9,0 	¦	 9,3 	¦	  9,6  	¦	 10,1 	¦	 10,4  	¦	 11,4 	¦	 11,7 	¦	  12,2  	¦

	¦	       	¦	  10,6 	¦	 9,3 	¦	 9,6 	¦	  9,8  	¦	 10,4 	¦	 10,7  	¦	 11,8 	¦	 12,0 	¦	  12,6  	¦

	¦	       	¦	  10,8 	¦	 9,5 	¦	 9,8 	¦	 10,0  	¦	 10,6 	¦	 10,9  	¦	 12,0 	¦	 12,3 	¦	  12,8  	¦

	¦	  720  	¦	  11,0 	¦	 9,7 	¦	 9,9 	¦	 10,2  	¦	 10,8 	¦	 11,1  	¦	 12,2 	¦	 12,5 	¦	  13,1  	¦

	¦	       	¦	  11,2 	¦	 9,8 	¦	10,1 	¦	 10,4  	¦	 11,0 	¦	 11,3  	¦	 12,5 	¦	 12,7 	¦	  13,3  	¦

	¦	       	¦	  11,3 	¦	 9,9 	¦	10,2 	¦	 10,5  	¦	 11,1 	¦	 11,4  	¦	 12,6 	¦	 12,9 	¦	  13,5  	¦

	¦	       	¦	  11,4 	¦	10,0 	¦	10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,7 	¦	 13,0 	¦	  13,6  	¦

	¦	       	¦	  12,0 	¦	10,6 	¦	10,9 	¦	 11,2  	¦	 11,8 	¦	 12,1  	¦	 13,4 	¦	 13,7 	¦	  14,3  	¦

	¦	       	¦	  12,2 	¦	10,7 	¦	11,1 	¦	 11,4  	¦	 12,0 	¦	 12,3  	¦	 13,6 	¦	 13,9 	¦	  14,6  	¦

	¦	       	¦	  12,3 	¦	10,8 	¦	11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,1 	¦	 12,4  	¦	 13,7 	¦	 14,0 	¦	  14,7  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  12,4 	¦	10,9 	¦	11,3 	¦	 11,6  	¦	 12,2 	¦	 12,5  	¦	 13,8 	¦	 14,2 	¦	  14,8  	¦

	¦	       	¦	  12,5 	¦	11,0 	¦	11,4 	¦	 11,7  	¦	 12,3 	¦	 12,6  	¦	 13,9 	¦	 14,3 	¦	  14,9  	¦

	¦	       	¦	  12,9 	¦	11,4 	¦	11,7 	¦	 12,1  	¦	 12,7 	¦	 13,1  	¦	 14,4 	¦	 14,7 	¦	  15,4  	¦

	¦	       	¦	  13,0 	¦	11,5 	¦	11,8 	¦	 12,2  	¦	 12,8 	¦	 13,2  	¦	 14,5 	¦	 14,9 	¦	  15,5  	¦

	¦	       	¦	  13,2 	¦	11,7 	¦	12,0 	¦	 12,4  	¦	 13,0 	¦	 13,4  	¦	 14,8 	¦	 15,1 	¦	  15,8  	¦

	¦	       	¦	  13,4 	¦	11,9 	¦	12,2 	¦	 12,6  	¦	 13,3 	¦	 13,6  	¦	 15,0 	¦	 15,4 	¦	  16,0  	¦

	¦	       	¦	  14,0 	¦	12,4 	¦	12,8 	¦	 13,1  	¦	 13,9 	¦	 14,2  	¦	 15,7 	¦	 16,0 	¦	  16,8  	¦

	¦	       	¦	  14,2 	¦	12,6 	¦	13,0 	¦	 13,3  	¦	 14,1 	¦	 14,4  	¦	 15,9 	¦	 16,3 	¦	  17,0  	¦

	¦	       	¦	  14,6 	¦	13,0 	¦	13,4 	¦	 13,7  	¦	 14,5 	¦	 14,9  	¦	 16,4 	¦	 16,8 	¦	  17,6  	¦

	¦	       	¦	  14,9 	¦	13,2 	¦	13,6 	¦	 14,0  	¦	 14,8 	¦	 15,2  	¦	 16,7 	¦	 17,1 	¦	  17,9  	¦

	¦	       	¦	  15,0 	¦	13,3 	¦	13,7 	¦	 14,1  	¦	 14,9 	¦	 15,3  	¦	 16,8 	¦	 17,2 	¦	  18,0  	¦

	¦	       	¦	  15,2 	¦	13,5 	¦	13,9 	¦	 14,3  	¦	 15,1 	¦	 15,5  	¦	 17,1 	¦	 17,5 	¦	  18,3  	¦

	¦	       	¦	  15,5 	¦	13,8 	¦	14,2 	¦	 14,6  	¦	 15,4 	¦	 15,8  	¦	 17,4 	¦	 17,9 	¦	  18,7  	¦

	¦	       	¦	  15,6 	¦	13,9 	¦	14,3 	¦	 14,7  	¦	 15,5 	¦	 15,9  	¦	 17,5 	¦	 18,0 	¦	  18,8  	¦

	¦	       	¦	  15,7 	¦	14,0 	¦	14,4 	¦	 14,8  	¦	 15,6 	¦	 16,0  	¦	 17,7 	¦	 18,1 	¦	  18,9  	¦

	¦	       	¦	  16,0 	¦	14,1 	¦	14,6 	¦	 15,0  	¦	 15,8 	¦	 16,2  	¦	 17,9 	¦	 18,3 	¦	  19,1  	¦

	¦	       	¦	  17,0 	¦	15,2 	¦	15,7 	¦	 16,1  	¦	 17,0 	¦	 17,5  	¦	 19,3 	¦	 19,7 	¦	  20,6  	¦

	¦	       	¦	  18,0 	¦	16,2 	¦	16,7 	¦	 17,2  	¦	 18,1 	¦	 18,6  	¦	 20,5 	¦	 21,0 	¦	  21,9  	¦

	¦	       	¦	  18,4 	¦	16,6 	¦	17,1 	¦	 17,6  	¦	 18,6 	¦	 19,0  	¦	 21,0 	¦	 21,5 	¦	  22,5  	¦

	¦	       	¦	  19,0 	¦	17,2 	¦	17,7 	¦	 18,2  	¦	 19,2 	¦	 19,7  	¦	 21,8 	¦	 22,3 	¦	  23,3  	¦

	¦	       	¦	  19,4 	¦	17,6 	¦	18,1 	¦	 18,6  	¦	 19,7 	¦	 20,2  	¦	 22,3 	¦	 22,8 	¦	  23,8  	¦

	¦	       	¦	  20,0 	¦	18,2 	¦	18,7 	¦	 19,3  	¦	 20,3 	¦	 20,9  	¦	 23,0 	¦	 23,6 	¦	  24,6  	¦

	¦	       	¦	  21,0 	¦	19,2 	¦	19,8 	¦	 20,3  	¦	 21,5 	¦	 22,0  	¦	 24,3 	¦	 24,9 	¦	  26,0  	¦

	¦	       	¦	  21,5 	¦	19,7 	¦	20,3 	¦	 20,9  	¦	 22,0 	¦	 22,6  	¦	 24,9 	¦	 25,5 	¦	  26,7  	¦

	¦	       	¦	  22,2 	¦	20,7 	¦	21,3 	¦	 21,9  	¦	 23,2 	¦	 23,8  	¦	 26,2 	¦	 26,8 	¦	  28,0  	¦

	¦	       	¦	  23,8 	¦	22,0 	¦	22,7 	¦	 23,3  	¦	 24,6 	¦	 25,3  	¦	 27,9 	¦	 28,5 	¦	  29,8  	¦

	¦	       	¦	  24,0 	¦	22,3 	¦	22,9 	¦	 23,6  	¦	 24,9 	¦	 25,5  	¦	 28,1 	¦	 28,8 	¦	  30,1  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  25,0 	¦	23,3 	¦	24,0 	¦	 24,7  	¦	 26,0 	¦	 26,7  	¦	 29,4 	¦	 30,1 	¦	  31,5  	¦

	¦	       	¦	  25,4 	¦	23,6 	¦	24,3 	¦	 25,0  	¦	 26,4 	¦	 27,1  	¦	 29,8 	¦	 30,5 	¦	  31,9  	¦

	¦	       	¦	  26,0 	¦	24,2 	¦	24,9 	¦	 25,6  	¦	 27,1 	¦	 27,8  	¦	 30,6 	¦	 31,3 	¦	  32,8  	¦

	¦	       	¦	  27,0 	¦	25,3 	¦	26,0 	¦	 26,7  	¦	 28,2 	¦	 29,0  	¦	 31,9 	¦	 32,7 	¦	  34,2  	¦

	¦	       	¦	  28,0 	¦	26,3 	¦	27,1 	¦	 27,8  	¦	 29,4 	¦	 30,2  	¦	 33,3 	¦	 34,0 	¦	  35,6  	¦

	¦	       	¦	  28,6 	¦	26,9 	¦	27,7 	¦	 28,5  	¦	 30,1 	¦	 30,9  	¦	 34,1 	¦	 34,8 	¦	  36,4  	¦

	¦	       	¦	  30,0 	¦	28,4 	¦	29,2 	¦	 30,1  	¦	 31,8 	¦	 32,6  	¦	 35,9 	¦	 36,8 	¦	  38,4  	¦

	¦	  820  	¦	   8,0 	¦	 6,1 	¦	 6,3 	¦	  6,5  	¦	  6,8 	¦	  7,0  	¦	  7,7 	¦	  7,9 	¦	   8,3  	¦

	¦	       	¦	   8,5 	¦	 6,5 	¦	 6,7 	¦	  6,9  	¦	  7,3 	¦	  7,5  	¦	  8,2 	¦	  8,4 	¦	   8,8  	¦

	¦	       	¦	   8,7 	¦	 6,7 	¦	 6,9 	¦	  7,1  	¦	  7,5 	¦	  7,7  	¦	  8,4 	¦	  8,6 	¦	   9,0  	¦

	¦	       	¦	   8,8 	¦	 6,8 	¦	 7,0 	¦	  7,2  	¦	  7,6 	¦	  7,8  	¦	  8,5 	¦	  8,7 	¦	   9,1  	¦

	¦	       	¦	   9,0 	¦	 6,9 	¦	 7,1 	¦	  7,3  	¦	  7,7 	¦	  7,9  	¦	  8,7 	¦	  8,9 	¦	   9,3  	¦

	¦	       	¦	   9,2 	¦	 7,0 	¦	 7,3 	¦	  7,5  	¦	  7,9 	¦	  8,1  	¦	  8,9 	¦	  9,1 	¦	   9,5  	¦

	¦	       	¦	   9,5 	¦	 7,3 	¦	 7,5 	¦	  7,7  	¦	  8,2 	¦	  8,4  	¦	  9,2 	¦	  9,4 	¦	   9,9  	¦

	¦	       	¦	  10,0 	¦	 7,7 	¦	 7,9 	¦	  8,1  	¦	  8,6 	¦	  8,8  	¦	  9,7 	¦	  9,9 	¦	  10,4  	¦

	¦	       	¦	  10,3 	¦	 7,9 	¦	 8,1 	¦	  8,4  	¦	  8,8 	¦	  9,1  	¦	 10,0 	¦	 10,2 	¦	  10,7  	¦

	¦	       	¦	  10,6 	¦	 8,1 	¦	 8,4 	¦	  8,6  	¦	  9,1 	¦	  9,3  	¦	 10,3 	¦	 10,5 	¦	  11,0  	¦

	¦	       	¦	  10,8 	¦	 8,3 	¦	 8,5 	¦	  8,8  	¦	  9,3 	¦	  9,5  	¦	 10,5 	¦	 10,7 	¦	  11,2  	¦

	¦	       	¦	  11,0 	¦	 8,5 	¦	 8,7 	¦	  8,9  	¦	  9,4 	¦	  9,7  	¦	 10,7 	¦	 10,9 	¦	  11,4  	¦

	¦	       	¦	  11,2 	¦	 8,6 	¦	 8,8 	¦	  9,1  	¦	  9,6 	¦	  9,9  	¦	 10,9 	¦	 11,1 	¦	  11,7  	¦

	¦	       	¦	  11,3 	¦	 8,7 	¦	 8,9 	¦	  9,2  	¦	  9,7 	¦	 10,0  	¦	 11,0 	¦	 11,2 	¦	  11,8  	¦

	¦	       	¦	  11,4 	¦	 8,8 	¦	 9,0 	¦	  9,3  	¦	  9,8 	¦	 10,1  	¦	 11,1 	¦	 11,4 	¦	  11,9  	¦

	¦	       	¦	  12,0 	¦	 9,2 	¦	 9,5 	¦	  9,8  	¦	 10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,7 	¦	 12,0 	¦	  12,5  	¦

	¦	       	¦	  12,2 	¦	 9,4 	¦	 9,7 	¦	 10,0  	¦	 10,5 	¦	 10,8  	¦	 11,9 	¦	 12,2 	¦	  12,7  	¦

	¦	       	¦	  12,4 	¦	 9,6 	¦	 9,8 	¦	 10,1  	¦	 10,7 	¦	 11,0  	¦	 12,1 	¦	 12,4 	¦	  12,9  	¦

	¦	       	¦	  12,5 	¦	 9,7 	¦	 9,9 	¦	 10,2  	¦	 10,8 	¦	 11,1  	¦	 12,2 	¦	 12,5 	¦	  13,0  	¦

	¦	       	¦	  12,9 	¦	 9,9 	¦	10,2 	¦	 10,5  	¦	 11,1 	¦	 11,4  	¦	 12,6 	¦	 12,9 	¦	  13,5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  13,0 	¦	10,0 	¦	10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,7 	¦	 13,0 	¦	  13,6  	¦

	¦	       	¦	  13,2 	¦	10,2 	¦	10,5 	¦	 10,8  	¦	 11,4 	¦	 11,7  	¦	 12,9 	¦	 13,2 	¦	  13,8  	¦

	¦	       	¦	  13,4 	¦	10,4 	¦	10,7 	¦	 11,0  	¦	 11,6 	¦	 11,9  	¦	 13,1 	¦	 13,4 	¦	  14,0  	¦

	¦	       	¦	  14,0 	¦	10,8 	¦	11,2 	¦	 11,5  	¦	 12,1 	¦	 12,4  	¦	 13,7 	¦	 14,0 	¦	  14,7  	¦

	¦	       	¦	  14,2 	¦	11,0 	¦	11,3 	¦	 11,6  	¦	 12,3 	¦	 12,6  	¦	 13,9 	¦	 14,2 	¦	  14,9  	¦

	¦	       	¦	  14,6 	¦	11,3 	¦	11,7 	¦	 12,0  	¦	 12,7 	¦	 13,0  	¦	 14,3 	¦	 14,7 	¦	  15,3  	¦

	¦	       	¦	  14,9 	¦	11,5 	¦	11,9 	¦	 12,2  	¦	 12,9 	¦	 13,2  	¦	 14,6 	¦	 14,9 	¦	  15,6  	¦

	¦	       	¦	  15,0 	¦	11,6 	¦	12,0 	¦	 12,3  	¦	 13,0 	¦	 13,3  	¦	 14,7 	¦	 15,1 	¦	  15,7  	¦

	¦	       	¦	  15,2 	¦	11,8 	¦	12,2 	¦	 12,5  	¦	 13,2 	¦	 13,5  	¦	 14,9 	¦	 15,3 	¦	  16,0  	¦

	¦	       	¦	  15,5 	¦	12,0 	¦	12,4 	¦	 12,7  	¦	 13,4 	¦	 13,8  	¦	 15,2 	¦	 15,6 	¦	  16,3  	¦

	¦	       	¦	  15,6 	¦	12,1 	¦	12,5 	¦	 12,8  	¦	 13,5 	¦	 13,9  	¦	 15,3 	¦	 15,7 	¦	  16,4  	¦

	¦	       	¦	  15,7 	¦	12,2 	¦	12,6 	¦	 12,9  	¦	 13,6 	¦	 14,0  	¦	 15,4 	¦	 15,8 	¦	  16,5  	¦

	¦	       	¦	  16,0 	¦	12,4 	¦	12,7 	¦	 13,1  	¦	 13,8 	¦	 14,2  	¦	 15,6 	¦	 16,0 	¦	  16,7  	¦

	¦	       	¦	  17,0 	¦	13,3 	¦	13,7 	¦	 14,1  	¦	 14,9 	¦	 15,2  	¦	 16,8 	¦	 17,2 	¦	  18,0  	¦

	¦	       	¦	  18,0 	¦	14,1 	¦	14,6 	¦	 15,0  	¦	 15,8 	¦	 16,2  	¦	 17,9 	¦	 18,3 	¦	  19,1  	¦

	¦	       	¦	  18,4 	¦	14,5 	¦	14,9 	¦	 15,3  	¦	 16,2 	¦	 16,6  	¦	 18,3 	¦	 18,8 	¦	  19,6  	¦

	¦	       	¦	  19,0 	¦	15,0 	¦	15,4 	¦	 15,9  	¦	 16,8 	¦	 17,2  	¦	 19,0 	¦	 19,4 	¦	  20,3  	¦

	¦	       	¦	  19,4 	¦	15,4 	¦	15,8 	¦	 16,2  	¦	 17,2 	¦	 17,6  	¦	 19,4 	¦	 19,9 	¦	  20,8  	¦

	¦	       	¦	  20,0 	¦	15,9 	¦	16,3 	¦	 16,8  	¦	 17,7 	¦	 18,2  	¦	 20,1 	¦	 20,5 	¦	  21,5  	¦

	¦	       	¦	  21,0 	¦	16,7 	¦	17,2 	¦	 17,7  	¦	 18,7 	¦	 19,2  	¦	 21,2 	¦	 21,7 	¦	  22,7  	¦

	¦	       	¦	  21,5 	¦	17,2 	¦	17,7 	¦	 18,2  	¦	 19,2 	¦	 19,7  	¦	 21,7 	¦	 22,2 	¦	  23,2  	¦

	¦	  820  	¦	  22,2 	¦	18,1 	¦	18,6 	¦	 19,1  	¦	 20,2 	¦	 20,7  	¦	 22,8 	¦	 23,4 	¦	  24,4  	¦

	¦	       	¦	  23,8 	¦	19,2 	¦	19,8 	¦	 20,3  	¦	 21,5 	¦	 22,0  	¦	 24,3 	¦	 24,8 	¦	  26,0  	¦

	¦	       	¦	  24,0 	¦	19,3 	¦	19,9 	¦	 20,5  	¦	 21,7 	¦	 22,2  	¦	 24,5 	¦	 25,1 	¦	  26,2  	¦

	¦	       	¦	  25,0 	¦	20,3 	¦	20,9 	¦	 21,5  	¦	 22,6 	¦	 23,2  	¦	 25,6 	¦	 26,2 	¦	  27,4  	¦

	¦	       	¦	  25,4 	¦	20,5 	¦	21,1 	¦	 21,7  	¦	 22,9 	¦	 23,6  	¦	 26,0 	¦	 26,6 	¦	  27,8  	¦

	¦	       	¦	  26,0 	¦	21,1 	¦	21,7 	¦	 22,3  	¦	 23,5 	¦	 24,2  	¦	 26,6 	¦	 27,3 	¦	  28,5  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  27,0 	¦	22,0 	¦	22,6 	¦	 23,3  	¦	 24,5 	¦	 25,2  	¦	 27,8 	¦	 28,4 	¦	  29,7  	¦

	¦	       	¦	  28,0 	¦	22,9 	¦	23,5 	¦	 24,2  	¦	 25,6 	¦	 26,2  	¦	 28,9 	¦	 29,6 	¦	  30,9  	¦

	¦	       	¦	  28,6 	¦	23,4 	¦	24,1 	¦	 24,8  	¦	 26,2 	¦	 26,8  	¦	 29,6 	¦	 30,3 	¦	  31,7  	¦

	¦	       	¦	  30,0 	¦	24,7 	¦	25,4 	¦	 26,1  	¦	 27,6 	¦	 28,3  	¦	 31,2 	¦	 31,9 	¦	  33,4  	¦

	¦	 1020  	¦	  10,0 	¦	 6,1 	¦	 6,3 	¦	  6,5  	¦	  6,9 	¦	  7,0  	¦	  7,8 	¦	  7,9 	¦	   8,3  	¦

	¦	       	¦	  10,3 	¦	 6,3 	¦	 6,5 	¦	  6,7  	¦	  7,1 	¦	  7,3  	¦	  8,0 	¦	  8,2 	¦	   8,6  	¦

	¦	       	¦	  10,6 	¦	 6,5 	¦	 6,7 	¦	  6,9  	¦	  7,3 	¦	  7,5  	¦	  8,2 	¦	  8,4 	¦	   8,8  	¦

	¦	       	¦	  10,8 	¦	 6,6 	¦	 6,8 	¦	  7,0  	¦	  7,4 	¦	  7,6  	¦	  8,4 	¦	  8,6 	¦	   9,0  	¦

	¦	       	¦	  11,0 	¦	 6,8 	¦	 7,0 	¦	  7,2  	¦	  7,6 	¦	  7,8  	¦	  8,5 	¦	  8,7 	¦	   9,1  	¦

	¦	       	¦	  11,2 	¦	 6,9 	¦	 7,1 	¦	  7,3  	¦	  7,7 	¦	  7,9  	¦	  8,7 	¦	  8,9 	¦	   9,3  	¦

	¦	       	¦	  11,3 	¦	 6,9 	¦	 7,2 	¦	  7,4  	¦	  7,8 	¦	  8,0  	¦	  8,8 	¦	  9,0 	¦	   9,4  	¦

	¦	       	¦	  11,4 	¦	 7,0 	¦	 7,2 	¦	  7,4  	¦	  7,9 	¦	  8,1  	¦	  8,9 	¦	  9,1 	¦	   9,5  	¦

	¦	       	¦	  12,0 	¦	 7,4 	¦	 7,6 	¦	  7,8  	¦	  8,3 	¦	  8,5  	¦	  9,3 	¦	  9,6 	¦	  10,0  	¦

	¦	       	¦	  12,2 	¦	 7,5 	¦	 7,7 	¦	  8,0  	¦	  8,4 	¦	  8,6  	¦	  9,5 	¦	  9,7 	¦	  10,2  	¦

	¦	       	¦	  12,3 	¦	 7,6 	¦	 7,8 	¦	  8,0  	¦	  8,5 	¦	  8,7  	¦	  9,6 	¦	  9,8 	¦	  10,3  	¦

	¦	       	¦	  12,4 	¦	 7,7 	¦	 7,9 	¦	  8,1  	¦	  8,6 	¦	  8,8  	¦	  9,7 	¦	  9,9 	¦	  10,4  	¦

	¦	       	¦	  12,5 	¦	 7,7 	¦	 7,9 	¦	  8,2  	¦	  8,6 	¦	  8,8  	¦	  9,7 	¦	 10,0 	¦	  10,4  	¦

	¦	       	¦	  12,9 	¦	 7,9 	¦	 8,2 	¦	  8,4  	¦	  8,9 	¦	  9,1  	¦	 10,0 	¦	 10,3 	¦	  10,7  	¦

	¦	       	¦	  13,0 	¦	 8,0 	¦	 8,3 	¦	  8,5  	¦	  9,0 	¦	  9,2  	¦	 10,1 	¦	 10,4 	¦	  10,8  	¦

	¦	       	¦	  13,2 	¦	 8,2 	¦	 8,4 	¦	  8,6  	¦	  9,1 	¦	  9,4  	¦	 10,3 	¦	 10,6 	¦	  11,0  	¦

	¦	       	¦	  13,4 	¦	 8,3 	¦	 8,5 	¦	  8,8  	¦	  9,3 	¦	  9,5  	¦	 10,5 	¦	 10,7 	¦	  11,2  	¦

	¦	       	¦	  14,0 	¦	 8,7 	¦	 8,9 	¦	  9,2  	¦	  9,7 	¦	  9,9  	¦	 10,9 	¦	 11,2 	¦	  11,7  	¦

	¦	       	¦	  14,2 	¦	 8,8 	¦	 9,0 	¦	  9,3  	¦	  9,8 	¦	 10,1  	¦	 11,1 	¦	 11,4 	¦	  11,9  	¦

	¦	       	¦	  14,6 	¦	 9,1 	¦	 9,3 	¦	  9,6  	¦	 10,1 	¦	 10,4  	¦	 11,5 	¦	 11,7 	¦	  12,2  	¦

	¦	       	¦	  14,9 	¦	 9,2 	¦	 9,5 	¦	  9,8  	¦	 10,3 	¦	 10,6  	¦	 11,7 	¦	 11,9 	¦	  12,5  	¦

	¦	       	¦	  15,0 	¦	 9,3 	¦	 9,6 	¦	  9,8  	¦	 10,4 	¦	 10,7  	¦	 11,7 	¦	 12,0 	¦	  12,6  	¦

	¦	       	¦	  15,2 	¦	 9,4 	¦	 9,7 	¦	 10,0  	¦	 10,5 	¦	 10,8  	¦	 11,9 	¦	 12,2 	¦	  12,7  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	  15,5 	¦	 9,6 	¦	 9,9 	¦	 10,2  	¦	 10,7 	¦	 11,0  	¦	 12,2 	¦	 12,4 	¦	  13,0  	¦

	¦	       	¦	  15,6 	¦	 9,7 	¦	10,0 	¦	 10,2  	¦	 10,8 	¦	 11,1  	¦	 12,2 	¦	 12,5 	¦	  13,1  	¦

	¦	       	¦	  15,7 	¦	 9,7 	¦	10,0 	¦	 10,3  	¦	 10,9 	¦	 11,2  	¦	 12,3 	¦	 12,6 	¦	  13,2  	¦

	¦	       	¦	  16,0 	¦	 9,8 	¦	10,2 	¦	 10,4  	¦	 11,0 	¦	 11,3  	¦	 12,5 	¦	 12,8 	¦	  13,3  	¦

	¦	       	¦	  17,0 	¦	10,6 	¦	10,9 	¦	 11,2  	¦	 11,8 	¦	 12,2  	¦	 13,4 	¦	 13,7 	¦	  14,3  	¦

	¦	       	¦	  18,0 	¦	11,3 	¦	11,6 	¦	 11,9  	¦	 12,6 	¦	 12,9  	¦	 14,3 	¦	 14,6 	¦	  15,3  	¦

	¦	       	¦	  18,4 	¦	11,6 	¦	11,9 	¦	 12,2  	¦	 12,9 	¦	 13,2  	¦	 14,6 	¦	 14,9 	¦	  15,6  	¦

	¦	       	¦	  19,0 	¦	12,0 	¦	12,3 	¦	 12,7  	¦	 13,4 	¦	 13,7  	¦	 15,1 	¦	 15,5 	¦	  16,2  	¦

	¦	 1020  	¦	  19,4 	¦	12,2 	¦	12,6 	¦	 13,0  	¦	 13,7 	¦	 14,0  	¦	 15,5 	¦	 15,8 	¦	  16,5  	¦

	¦	       	¦	  20,0 	¦	12,6 	¦	13,0 	¦	 13,4  	¦	 14,1 	¦	 14,5  	¦	 16,0 	¦	 16,4 	¦	  17,1  	¦

	¦	       	¦	  21,0 	¦	13,3 	¦	13,7 	¦	 14,1  	¦	 14,9 	¦	 15,3  	¦	 16,9 	¦	 17,2 	¦	  18,0  	¦

	¦	       	¦	  21,5 	¦	13,6 	¦	14,1 	¦	 14,5  	¦	 15,3 	¦	 15,7  	¦	 17,3 	¦	 17,7 	¦	  18,5  	¦

	¦	       	¦	  22,2 	¦	14,4 	¦	14,8 	¦	 15,2  	¦	 16,0 	¦	 16,5  	¦	 18,2 	¦	 18,6 	¦	  19,4  	¦

	¦	       	¦	  23,8 	¦	15,3 	¦	15,7 	¦	 16,2  	¦	 17,1 	¦	 17,5  	¦	 19,3 	¦	 19,7 	¦	  20,6  	¦

	¦	       	¦	  24,0 	¦	15,4 	¦	15,9 	¦	 16,3  	¦	 17,2 	¦	 17,7  	¦	 19,5 	¦	 19,9 	¦	  20,8  	¦

	¦	       	¦	  25,0 	¦	16,1 	¦	16,6 	¦	 17,0  	¦	 18,0 	¦	 18,5  	¦	 20,4 	¦	 20,8 	¦	  21,8  	¦

	¦	       	¦	  25,4 	¦	16,3 	¦	16,8 	¦	 17,3  	¦	 18,2 	¦	 18,7  	¦	 20,6 	¦	 21,1 	¦	  22,1  	¦

	¦	       	¦	  26,0 	¦	16,7 	¦	17,2 	¦	 17,7  	¦	 18,7 	¦	 19,2  	¦	 21,1 	¦	 21,6 	¦	  22,6  	¦

	¦	       	¦	  27,0 	¦	17,4 	¦	17,9 	¦	 18,5  	¦	 19,5 	¦	 20,0  	¦	 22,0 	¦	 22,6 	¦	  23,6  	¦

	¦	       	¦	  28,0 	¦	18,1 	¦	18,7 	¦	 19,2  	¦	 20,3 	¦	 20,8  	¦	 22,9 	¦	 23,5 	¦	  24,5  	¦

	¦	       	¦	  28,6 	¦	18,6 	¦	19,1 	¦	 19,6  	¦	 20,7 	¦	 21,3  	¦	 23,5 	¦	 24,0 	¦	  25,1  	¦

	¦	       	¦	  30,0 	¦	19,5 	¦	20,1 	¦	 20,7  	¦	 21,8 	¦	 22,4  	¦	 24,7 	¦	 25,3 	¦	  26,4  	¦

	¦	       	¦	  30,2 	¦	19,6 	¦	20,2 	¦	 20,8  	¦	 21,9 	¦	 22,5  	¦	 24,8 	¦	 25,4 	¦	  26,5  	¦

	¦	       	¦	  31,8 	¦	20,8 	¦	21,4 	¦	 22,0  	¦	 23,2 	¦	 23,8  	¦	 26,3 	¦	 26,9 	¦	  28,1  	¦

	¦	       	¦	  32,0 	¦	20,9 	¦	21,5 	¦	 22,1  	¦	 23,4 	¦	 24,0  	¦	 26,4 	¦	 27,1 	¦	  28,3  	¦

	L-------+-------+-----+-----+-------+------+-------+------+------+---------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	ВЕЛИЧИНА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ТРУБ ПО
	ТУ 14-3Р-28-99

	--------T-----------------------------------------------------------------------------------------¬

	¦	Толщина	¦	     Величина расчетного испытательного гидравлического давления, МПа, в
	зависимости     	¦

	¦	стенки 	¦	                        от диаметра труб и класса прочности стали                        	¦

	¦	трубы, 	+--------------T--------------T-------------------T-------------------T------------------
	-+

	¦	  мм   	¦	     530      	¦	     630      	¦	        720        	¦	        820        	¦	       1020        	¦

	¦	       	+----T----T----+----T----T----+----T----T----T----+----T----T----T----+----T----T----
	T----+

	¦	       	¦	К52 	¦	К54 	¦	К56 	¦	К52 	¦	К54 	¦	К56 	¦	К52 	¦	К54 	¦	К56 	¦	К60 	¦	К52 	¦	К54 	¦	К56 	¦	К60 	¦	К52 	¦	К54
	¦	К56 	¦	К60 	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	   7,0 	¦	 9,1	¦	 9,6	¦	10,1	¦	 7,6	¦	 8,0	¦	 8,4	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	   8,0 	¦	10,4	¦	11,0	¦	11,5	¦	 8,7	¦	 9,2	¦	 9,7	¦	 7,6	¦	 8,0	¦	 8,4	¦	 9,4	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	   9,0 	¦	11,8	¦	12,4	¦	13,0	¦	 9,9	¦	10,4	¦	10,9	¦	 8,6	¦	 9,1	¦	 9,5	¦	10,6	¦	 7,5	¦	 7,9	¦	 8,3	¦	 9,3	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--+----+

	¦	  10,0 	¦	13,2	¦	13,8	¦	14,5	¦	11,0	¦	11,6	¦	12,2	¦	 9,6	¦	10,1	¦	10,6	¦	11,9	¦	 8,4	¦	 8,8	¦	 9,3	¦	10,4	¦	 6,7	¦	 7,1	¦	 7,4	¦	 8,3	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  11,0 	¦	14,5	¦	15,3	¦	16,1	¦	12,1	¦	12,8	¦	13,4	¦	10,6	¦	11,1	¦	11,7	¦	13,1	¦	 9,3	¦	 9,7	¦	10,2	¦	11,4	¦	 7,4	¦	 7,8	¦	 8,2	¦	 9,2	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  12,0 	¦	15,9	¦	16,7	¦	17,6	¦	13,3	¦	14,0	¦	14,7	¦	11,6	¦	12,2	¦	12,8	¦	14,3	¦	10,1	¦	10,7	¦	11,2	¦	12,5	¦	 8,1	¦	 8,5	¦	 8,9	¦	10,0	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  13,0 	¦	17,3	¦	18,2	¦	19,1	¦	14,4	¦	15,2	¦	16,0	¦	12,6	¦	13,2	¦	13,9	¦	15,5	¦	11,0	¦	11,6	¦	12,1	¦	13,6	¦	 8,8	¦	 9,2	¦	 9,7	¦	10,9	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  14,0 	¦	18,7	¦	19,7	¦	20,7	¦	15,6	¦	16,4	¦	17,2	¦	13,6	¦	14,3	¦	15,0	¦	16,8	¦	11,9	¦	12,5	¦	13,1	¦	14,7	¦	 9,5	¦	10,0	¦	10,5	¦	11,7	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  15,0
	¦	20,1	¦	21,2	¦	22,2	¦	16,8	¦	17,6	¦	18,5	¦	14,6	¦	15,3	¦	16,1	¦	18,0	¦	12,7	¦	13,4	¦	14,1	¦	15,8	¦	10,2	¦	10,7	¦	11,2	¦	12,6	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  16,0
	¦	21,5	¦	22,7	¦	23,8	¦	17,9	¦	18,9	¦	19,8	¦	15,6	¦	16,4	¦	17,2	¦	19,3	¦	13,6	¦	14,3	¦	15,1	¦	16,8	¦	10,9	¦	11,4	¦	12,0	¦	13,4	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  17,0
	¦	23,0	¦	24,2	¦	25,5	¦	19,2	¦	20,2	¦	21,2	¦	16,7	¦	17,5	¦	18,4	¦	20,6	¦	14,6	¦	15,3	¦	16,1	¦	18,0	¦	11,6	¦	12,2	¦	12,8	¦	14,4	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  18,0
	¦	24,6	¦	25,8	¦	27,1	¦	20,4	¦	21,5	¦	22,6	¦	17,8	¦	18,7	¦	19,6	¦	22,0	¦	15,5	¦	16,3	¦	17,1	¦	19,2	¦	12,3	¦	13,0	¦	13,6	¦	15,3	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	  19,0
	¦	26,1	¦	27,5	¦	28,8	¦	21,7	¦	22,8	¦	24,0	¦	18,8	¦	19,8	¦	20,8	¦	23,3	¦	16,4	¦	17,3	¦	18,2	¦	20,3	¦	13,1	¦	13,8	¦	14,5	¦	16,2	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  20,0
	¦	27,6	¦	29,1	¦	30,5	¦	23,0	¦	24,2	¦	25,4	¦	19,9	¦	21,0	¦	22,0	¦	24,7	¦	17,4	¦	18,3	¦	19,2	¦	21,5	¦	13,8	¦	14,6	¦	15,3	¦	17,1	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  21,0
	¦	29,2	¦	30,7	¦	32,3	¦	24,2	¦	25,5	¦	26,8	¦	21,0	¦	22,1	¦	23,2	¦	26,0	¦	18,3	¦	19,3	¦	20,3	¦	22,7	¦	14,6	¦	15,4	¦	16,1	¦	18,0	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  21,5
	¦	30,0	¦	31,6	¦	33,1	¦	24,9	¦	26,2	¦	27,5	¦	21,6	¦	22,7	¦	23,9	¦	26,7	¦	18,8	¦	19,8	¦	20,8	¦	23,3	¦	15,0	¦	15,8	¦	16,5	¦	18,5	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  22,2
	¦	31,1	¦	32,7	¦	34,4	¦	25,8	¦	27,1	¦	28,5	¦	22,4	¦	23,5	¦	24,7	¦	27,7	¦	19,5	¦	20,5	¦	21,5	¦	24,1	¦	15,5	¦	16,3	¦	17,1	¦	19,2	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  23,8
	¦	33,6	¦	35,4	¦	37,2	¦	27,9	¦	29,3	¦	30,8	¦	24,1	¦	25,4	¦	26,7	¦	29,9	¦	21,0	¦	22,1	¦	23,2	¦	26,0	¦	16,7	¦	17,6	¦	18,5	¦	20,7	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  24,0
	¦	33,9	¦	35,7	¦	37,5	¦	28,1	¦	29,6	¦	31,1	¦	24,4	¦	25,7	¦	26,9	¦	30,1	¦	21,2	¦	22,3	¦	23,5	¦	26,2	¦	16,9	¦	17,7	¦	18,6	¦	20,9	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  25,0 	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	25,5	¦	26,8	¦	28,2	¦	31,5	¦	22,2	¦	23,4	¦	24,5	¦	27,4	¦	17,6	¦	18,6	¦	19,5	¦	21,8	¦

	+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--
	--+----+

	¦	  26,0 	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	 -  	¦	26,5	¦	27,9	¦	29,3	¦	32,8	¦	23,1	¦	24,3	¦	25,5	¦	28,5	¦	18,3	¦	19,3	¦	20,2	¦	22,7	¦

	L-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+--

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--+-----

	Приложение 3

	ВЕЛИЧИНА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

	Толщина	Величина расчетного испытательного гидравлического       
	стенки	давления, кгс/см2, в зависимости от диаметра труб       
	труб,	и класса прочности стали                    
	мм  	1020              	1220      
	К52*	К52 	К55 	К56	К60	К52*	К52	К55	К56	К60 
	10,0 	64,68	66,79	70,40	70,40	90,25	53,90	55,65	58,66	58,66	75,21
	10,3 	66,83	68,83	72,55	72,55	93,01	55,68	57,35	60,45	60,45	77,50
	10,6 	68,98	70,88	74,71	74,71	95,78	57,47	59,05	62,24	62,24	79,80
	10,8 	70,41	72,24	76,15	76,15	97,63	58,66	60,19	63,44	63,44	81,33
	11,0 	71,85	73,61	77,59	77,59	99,47	59,85	61,32	64,64	64,64	82,87
	11,2 	73,29	74,98	79,03	79,03	101,32	61,05	62,46	65,83	65,83	84,40
	11,3 	74,01	75,66	79,75	79,75	102,25	61,65	63,03	66,43	66,43	85,17
	11,4 	74,73	76,35	80,48	80,48	103,17	62,24	63,59	67,03	67,03	85,94
	12,0 	79,05	80,46	84,81	84,81	108,73	65,83	67,01	70,63	70,63	90,55
	12,2 	80,50	81,84	86,26	86,26	110,59	67,03	68,15	71,83	71,83	92,09
	12,3 	81,22	82,53	86,99	86,99	111,52	67,63	68,72	72,43	72,43	92,86
	12,4 	81,94	83,21	87,71	87,71	112,45	68,23	69,29	73,03	73,03	93,63
	12,5 	82,66	83,90	88,44	88,44	113,38	68,83	69,86	73,63	73,63	94,40
	12,9 	85,56	86,66	91,34	91,34	117,10	71,23	72,14	76,04	76,04	97,49
	13,0 	86,28	87,34	92,07	92,07	118,03	71,83	72,71	76,64	76,64	98,26
	13,2 	87,73	88,72	93,52	93,52	119,90	73,03	73,86	77,85	77,85	99,81
	13,4 	89,18	90,10	94,98	94,98	121,76	74,24	75,00	79,06	79,06	101,35
	14,0 	93,54	94,25	99,35	99,35	127,37	77,85	78,44	82,68	82,68	106,00
	14,2 	95,00	95,64	100,81	100,81	- 	79,06	79,59	83,89	83,89	-  
	14,6 	97,91	98,41	103,73	103,73	- 	81,47	81,88	86,31	86,31	-  
	14,9 	100,10	100,49	105,93	105,93	- 	83,28	83,61	88,13	88,13	-  
	15,0 	100,83	101,19	106,66	106,66	- 	83,89	84,18	88,73	- 	-  
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	15,2 	102,30	102,58	108,12	- 	- 	85,10	85,33	89,95	- 	-  
	15,5 	104,49	104,67	110,33	- 	- 	86,91	87,06	- 	- 	-  
	15,6 	105,22	105,36	-  	- 	- 	87,52	87,64	- 	- 	-  
	15,7 	105,95	106,06	-  	- 	- 	88,13	88,22	- 	- 	-  
	16,0 	108,15	108,15	-  	- 	- 	89,95	89,95	- 	- 	-  

	Примечание. В столбцах, отмеченных звездочкой, приведены значения величины
	испытательного давления для труб из стали 17Г1С-У.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.