Утвержден

	Госстроем СССР

	27 июня 1963 года

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	ГАЗГОЛЬДЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПОСТОЯННОГО ОБЪЕМА,
	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
	ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
	Cylindric steel gas-holders with constancy of volume. Parameters and
	basic dimensions
	ГОСТ 5172-63

	Группа Ж58

	Взамен ГОСТ 5172-49

	Срок введения

	1 января 1964 года

	Внесен институтом Проектстальконструкция Главного управления по
	строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений Госстроя СССР.

	1. Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные газгольдеры
	постоянного объема, цилиндрические (хранилища) с пределами внутреннего давления
	газов от 2,5 до 20 кгс/см2 (ати), предназначенные для хранения газов, не вызывающих
	интенсивной коррозии стали, - аргона, азота, аммиака и др., а также сжиженных газов
	при давлении в газовом пространстве 2,5 - 20 кгс/см2 (ати), с габаритными размерами,
	допускающими перевозку изготовленного на заводе газгольдера железнодорожным
	транспортом.

	Примечание. Стандарт не распространяется на цилиндрические стальные сосуды
	и аппараты.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Газгольдеры должны изготовляться по рабочим чертежам типовых проектов,
	утвержденных в установленном порядке, в соответствии с настоящим стандартом и с
	соблюдением действующих строительных норм и правил и технических указаний
	Госстроя СССР.

	3. Номинальные объемы газгольдеров установлены следующие: 50, 100, 175 и 270
	м3. Геометрические объемы (емкости) определяют по фактическим размерам и по
	размерам, указанным на чертежах настоящего стандарта в скобках.

	4. Газгольдеры по способу установки на опорах могут быть горизонтальными или
	вертикальными.

	Примечание. Газгольдеры объемом 270 м3 устанавливаются только в
	горизонтальном положении.

	5. Градации рабочих внутренних давлений для газгольдеров устанавливают
	следующие: 2,5; 4,0; 6,0; 8,0; (10,0); 12,5; (16,0); 18,0; (20,0) кгс/см2 (ати).

	Примечания. 1. Газгольдеры на внутреннее давление 2,5 и 4,0 кгс/см2 (ати)
	должны изготавливаться только объемом 50 и 100 м3.

	2. Давления, указанные в скобках, как мало распространенные, допускается
	применять только при специальном технико-экономическом обосновании.

	6. Газгольдеры состоят из двух полусферических днищ и цилиндрической части,
	собранных и сваренных из отдельных листов встык.

	Примечание. По согласованию с Госстроем союзной республики при достаточном
	технико-экономическом обосновании допускается замена в газгольдерах
	полусферических днищ эллиптическими.

	7. Внутренний диаметр цилиндрической части устанавливается 3200 мм,
	внутренний радиус полусферических днищ - 1600 мм.

	8. Для изготовления цилиндрической части газгольдеров применяют стальные
	листы номинальной ширины 2000 или 2400 мм.

	Изменение указанных размеров листов после строжки кромок на заводе
	допускается в пределах плюс 5 - 10 мм с соответствующим пересчетом геометрического
	объема газгольдера. При этом расстояние между опорами должно оставаться
	неизменным.

	9. Номинальные объемы, основные геометрические размеры, расположения опор

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	и опорных ребер жесткости должны соответствовать указанным на черт. 1 - 4.

	Газгольдеры постоянного объема - горизонтальные на давление 2,5; 4,0; 6,0; 8,0;
	(10,0); 12,5 (16,0) кгс/см2 (ати)

	1 - опора; 2 - опорное кольцевое ребро - по оси опоры; 3 - монтажный сварной шов;
	V - номинальный объем, в скобках - геометрический объем

	Черт. 1

	Примечание. Размеры в мм приняты по внутренним поверхностям оболочек.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Газгольдеры постоянного объема - горизонтальные на давление (16,0); 18,0; (20,0)
	кгс/см2 (ати)

	1 - опора; 2 - опорное кольцевое ребро - по оси опоры; 3 - монтажный сварной шов;
	V - номинальный объем, в скобках - геометрический объем

	Черт. 2

	Примечание. Размеры в мм приняты по внутренним поверхностям оболочек.

	Газгольдеры стальные постоянного объема - вертикальные на давление 2,5; 4,0;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6,0; 8,0; (10,0); 12,5; (16,0) кгс/см2 (ати)

	Условные обозначения: - - - - место расположения опор; V - номинальный объем, в
	скобках - геометрический объем

	Черт. 3.

	Примечание. Размеры в мм приняты по внутренним поверхностям оболочек.

	Газгольдеры постоянного объема - вертикальные на давление (16,0); 18,0; (20,0)
	кгс/см2 (ати)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Условные обозначения: - - - - место расположения опор; V - номинальный объем, в
	скобках - геометрический объем

	Черт. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Размеры в мм приняты по внутренним поверхностям оболочек.

	10. Сварные швы, стыки всех листовых конструкций газгольдеров должны быть
	доступны для осмотра и контроля качества.

	11. Газгольдеры объемом до 175 м3 вкл. поставляют в полностью законченном и
	испытанном виде. Испытание газгольдера должно выполняться пробным давлением,
	равным 1,25 от рабочего.

	12. Газгольдеры объемом 270 м3 могут (из-за большой длины) поставляться в виде
	двух отправочных частей. После окончания всех работ по изготовлению (сборка,
	сварка, контроль качества работ) каждый газгольдер должен быть испытан пробным
	давлением, равным 1,25 от рабочего.

	13. Оболочки газгольдеров должны изготовляться из следующих марок стали:

	а) ВСт. 3 по ГОСТ 380-60, мартеновская (спокойная, по подгруппе В) для сварных
	конструкций с дополнительными требованиями по холодному загибу и ударной
	вязкости согласно ГОСТ 380-60, п. 19, подпункты д, ж, и;

	б) сталь низколегированная 15 х СНД(НЛ-2) по ГОСТ 5058-57, 09Г2С(М),
	10Г2С1(МК), 16ГС(3Н) по ГОСТ 5520-62 для сварных конструкций с
	дополнительными требованиями по холодному загибу и ударной вязкости при
	пониженной температуре (в зависимости от технологических требований и места
	установки газгольдера).

	Примечания. 1. Применение стали ВСт. 3 ограничивается толщиной листа 12 мм.
	При толщинах оболочек из ВСт. 3 больше 12 мм (по расчету) следует переходить на
	низколегированные стали.

	2. Применение низколегированных сталей для всех толщин обязательно при
	расчетной температуре места установки газгольдера от -30 до -70 °С.

	14. Для сварки оболочек газгольдеров должны применяться материалы,
	обеспечивающие механические свойства наплавленного металла сварного шва по
	ГОСТ 9467-60 не ниже:

	а) при Ст. 3 - соответствующих электродам Э42;

	б) при низколегированной стали - электродам Э50 или Э55.

	15. Газгольдер должен иметь закрепленную на видном месте корпуса таблицу из
	металлической пластинки, содержащую следующие данные:

	а) наименование завода-изготовителя;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	б) номер газгольдера;

	в) год изготовления;

	г) минимально допустимая температура для газгольдера;

	д) рабочее давление в кгс/см2 (ати);

	е) номинальный и геометрический объем в м3.

	16. Газгольдер должен иметь паспорт установленной формы, с указанием в нем
	дополнительных данных:

	а) наименование организации, выполнявшей рабочие чертежи (типовой проект),
	номера чертежей;

	б) перечень отклонений от проекта и справки о согласовании всех отклонений с
	проектной организацией, разработавшей чертежи.

	К паспорту на газгольдер должны быть приложены:

	1) комплект рабочих чертежей, расчеты конструкций, указания по
	антикоррозийной защите и другие указания;

	2) сертификаты на примененные при изготовлении данного газгольдера сталь,
	электроды, метизы и другие материалы и справки об их соответствии требованиям
	проекта;

	3) акт отдела технического контроля о приемке готовой конструкции газгольдера;

	4) акт испытания оболочки газгольдера на плотность и прочность, место
	испытания, дата выполнения этих работ.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.