Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 мая 1973 г. N 79

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ВОРОТА ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПАШНЫЕ ДЛЯ
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Swing wooden gates for industrial buildings and structures. Specifications
	ГОСТ 18853-73*
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	18.04.1984 N 51)

	Группа Ж32

	Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
	строительства от 29 мая 1973 г. N 79 срок введения установлен с 01.07.1974.

	Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в апреле 1984 г.
	(ИУС 10-84).

	Разработан Всесоюзным проектным и научно-исследовательским институтом
	типового и экспериментального проектирования сельскохозяйственных
	производственных комплексов и предприятий биологической промышленности
	(Гипронисельхоз) Министерства сельского хозяйства СССР.

	Директор Никандров В.И.

	Руководители темы: Беркович И.М., Колодный И.А.

	Исполнитель Птицын Н.П.

	Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по планировке
	и застройке сельских населенных мест и жилищно-гражданскому строительству на селе
	(ЦНИИЭПграждансельстрой) Государственного комитета по гражданскому
	строительству и архитектуре при Госстрое СССР.

	Директор Маханько Б.А.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Руководитель темы и исполнитель Крейндлин Л.Н.

	Внесен Министерством сельского хозяйства СССР.

	Зам. министра Кардапольцев А.В.

	Подготовлен к утверждению Отделом технического нормирования и
	стандартизации Госстроя СССР.

	Начальник отдела Сычев В.И.

	Начальник подотдела стандартизации в строительстве Новиков М.М.

	Ст. эксперт Левушкин Г.В.

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные распашные ворота для
	зданий и сооружений сельскохозяйственных и промышленных предприятий с
	размерами по ширине и высоте не более 3 м.

	Настоящий стандарт не распространяется на ворота специального назначения.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Ворота деревянные распашные подразделяются на глухие и с калиткой.

	Ворота состоят из левого и правого полотен.

	Калитка в воротах должна быть в правом полотне.

	Открывание ворот и калиток должно быть наружу, только правое, с притвором в
	четверть.

	1.2. Размеры ворот должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

	Схемы ворот

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                       Размеры, мм

	-------------------T---------T---------T--------T--------T--------

	Типоразмер ворот  	¦	    В    	¦	    Н    	¦	   В    	¦	    b   	¦	   h

	                   	¦	         	¦	         	¦	    1   	¦	        	¦

	-------------------+---------+---------+--------+--------+--------

	ВРГ 30-30          	¦	  2950   	¦	  2900   	¦	  1480  	¦	   -    	¦	   -

	ВРГ 30-27          	¦	  2950   	¦	  2600   	¦	  1480  	¦	   -    	¦	   -

	ВРГ 24-24          	¦	  2350   	¦	  2300   	¦	  1180  	¦	   -    	¦	   -

	ВРК 30-30          	¦	  2950   	¦	  2900   	¦	  1480  	¦	  800   	¦	  1800

	ВРК 30-27          	¦	  2950   	¦	  2600   	¦	  1480  	¦	  800   	¦	  1800

	1.3. Общий вид ворот, форма и размеры сечений деталей ворот, а также размер
	зазора в притворе калитки должны соответствовать указанным на черт. 2 - 4.

	Общий вид ворот
	Глухих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	С калиткой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сечения элементов приведены на черт. 3 и 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Форма и размеры сечений деталей ворот с глухими полотнами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - листовая техническая резина толщиной 3 мм по ГОСТ 7338-77; 2, 3 - наружная
	и внутренняя обшивка; 4 - оберточная бумага по ГОСТ 8273-75; 5 - упаковочная
	битумная бумага по ГОСТ 515-77; 6 - древесно-волокнистая плита по ГОСТ 4598-
	74; 7 - тонколистовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80; 8 - стальная лента 20
	х 2 мм по ГОСТ 6009-74; 9 - нащельник
	Черт. 3

	Примечание. Уплотнения притворов должны выполняться с обеих сторон
	полотна.

	Форма и размеры сечений деталей ворот с калиткой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Примечание. Уплотнения притворов калитки должны выполняться в
	соответствии с узлом 1 на черт. 3.

	1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.4. (Исключен, Изм. N 1).

	1.5. Предельные отклонения от размеров полотен ворот, калиток и деталей
	каркаса указаны в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------------T---------------------------------------------

	    Наименование    	¦	               Пред. откл., мм

	  элементов ворот   	+--------------T---------------T--------------

	                    	¦	   по высоте  	¦	   по ширине   	¦	  по толщине

	--------------------+--------------+---------------+--------------

	Полотна ворот      	¦	    +/- 3     	¦	    +/- 3      	¦	   +/- 2

	Калитки            	¦	    +/- 2     	¦	    +/- 2      	¦	   +/- 1

	Детали каркаса     	¦	      -       	¦	    +/- 2      	¦	   +/- 1
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.6. (Исключен, Изм. N 1).

	1.7. Все размеры на чертежах приведены для неокрашенных деталей и изделий.

	1.8. Условное обозначение ворот должно состоять из букв ВР (ворота распашные),
	Г (глухие) или К (с калиткой), двух чисел (через тире), означающих ширину и высоту
	проема в дециметрах, буквы Н для неутепленных ворот и обозначения настоящего
	стандарта.

	Пример условного обозначения ворот распашных глухих шириной 30 и высотой
	27 дм:

	ВРГ 30-27 ГОСТ 18853-73

	То же, ворот с калиткой:

	ВРК 30-27 ГОСТ 18853-73

	То же, ворот неутепленных:

	ВРК 30-27 Н ГОСТ 18853-73

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Полотна ворот и калиток состоят из деревянных каркасов, обшитых с двух
	сторон по вертикали строгаными досками толщиной 16 мм и шириной от 50 до 120 мм,
	соединенными между собой по кромке в четверть или паз и гребень по ГОСТ 9330-76.

	Ширина досок обшивки в комплекте ворот, состоящем из левого и правого
	полотен, должна быть одинаковой.

	2.2. Допускается обшивка каркасов полотен ворот и калиток березовой фанерой

	марки ФСФ толщиной 6 мм не ниже сорта 	 по ГОСТ 3916-69.

	Крепление фанеры к каркасу полотен ворот производят на клеях повышенной
	водостойкости и прижимают гвоздями длиной не менее 50 мм, располагаемыми на
	расстоянии 150 - 200 мм друг от друга.

	На каждой стороне полотна должно быть более одного соединения листов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	фанеры. Соединения следует располагать на бруске каркаса.

	2.3. Обшивку каркасов полотен ворот и калиток досками со стороны помещения
	производят по слою упаковочной битумной бумаги, а с наружной стороны - по слою
	оберточной бумаги (масса 1 м2 бумаги не должна быть менее 70 г).

	Доски обшивки крепят к каркасам полотен ворот и калиток гвоздями длиной не
	менее 50 мм.

	2.4. Между обшивками, внутри каркаса полотен ворот и калиток укладывают
	утеплитель, как указано на черт. 3 и 4.

	В качестве утеплителя применяют изоляционные древесно-волокнистые плиты
	толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-74.

	Допускается применение и других теплоизоляционных материалов при условии
	отсутствия их усадки при ударах и сотрясениях ворот.

	По требованию потребителей допускается изготовление неутепленных ворот с
	односторонней обшивкой.

	Допускается заполнение утеплителем всей воздушной полости между обшивками.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.5. Детали полотен ворот и калиток должны изготовляться из пиломатериалов
	хвойных пород не ниже 3-го сорта по ГОСТ 8486-66.

	На лицевых поверхностях изделий обзол не допускается.

	На нелицевых поверхностях изделий обзол должен быть очищен от коры и луба.

	2.6. Сучки частично сросшиеся, несросшиеся, загнившие, гнилые табачные, а
	также смоляные кармашки в деталях обшивки должны быть плотно (на клее
	повышенной водостойкости) заделаны пробками или планками, а червоточины,
	отщепы и выколы - синтетическими замазками.

	Размеры пробок не должны превышать размеров сучков, допускаемых для
	пиломатериалов 3-го сорта по ГОСТ 8486-66.

	2.7. Влажность древесины деталей полотен ворот должна быть не более 18 абс. %.

	Влажность древесины заделок должна быть на 2 - 3 абс. % ниже влажности
	древесины деталей.

	2.8. Детали ворот могут изготовляться клееными по сечению и длине на клеях
	повышенной водостойкости. Соединения по длине должны быть выполнены на
	зубчатый шип по ГОСТ 9330-76.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Прочность клеевых соединений должна быть не менее, кгс/см2:

	    на скалывание вдоль волокон .........................  60

	    на изгиб деталей, склеенных на зубчатый шип ......... 150

	Предприятие-изготовитель обязано проверять прочность клеевых соединений не
	реже одного раза в месяц и при получении каждой новой партии клея.

	2.9. Угловые соединения брусков каркасов полотен ворот и калиток должны быть
	выполнены на двойные открытые сквозные шипы; соединения горизонтальных и
	вертикальных брусков, образующих притвор калитки, - на серединный сквозной
	одинарный шип.

	Сборку каркасов полотен ворот и калиток производят на клеях повышенной
	водостойкости с креплением нагелями.

	Провесы в местах соединений брусков каркасов не должны превышать +/- 0,5 мм.

	Бруски под обшивку следует крепить гвоздями к брускам каркаса.

	2.10. Нащельники следует устанавливать на клеях повышенной водостойкости и
	прикреплять шурупами, имеющими антикоррозионное покрытие, с шагом 250 мм.

	2.11. Изделия и их элементы должны иметь правильную геометрическую форму.

	Отклонение от прямолинейности деталей не должно быть более 2 мм по всей
	длине. Отклонение от плоскостности полотен и калиток не должно быть более 3 мм по
	всей их поверхности.

	2.12. Шероховатость лицевых поверхностей обшивки должна быть не более Rm
	320 мкм, брусков каркаса - Rm 500 мкм по ГОСТ 7016-82.

	2.13. Поверхности ворот должны иметь защитно-декоративное покрытие
	атмосферостойкими лакокрасочными материалами и соответствовать требованиям V
	класса по ГОСТ 24404-80. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем
	поставка ворот с огрунтованными полотнами.

	2.11 - 2.13. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.14. Форма и размеры металлических накладок и навесов должны
	соответствовать указанным на черт. 5 - 7.

	Форма и размеры стальных накладок и навесов
	а) общий вид стальных накладок с навесами

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - деталь 1; 2 - деталь 2

	Примечания. 1. Стальные накладки приведены на черт. 6.

	2. Детали 1 и 2 приведены на черт. 7.

	Черт. 5

	б) стальные накладки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Накладки выполняются из стали толщиной 8 мм.

	2. На черт. 5 и 6 стальные накладки и навесы показаны для левого полотна ворот;
	для правого полотна - изображение обратно чертежу (зеркальное).

	Черт. 6

	в) детали навесов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Деталь 1 приваривается к закладной детали колонны или стены,
	деталь 2 - к металлическим накладкам полотен ворот.

	Черт. 7

	2.15. Крепление металлических накладок и навесов к полотнам ворот должно
	производиться, как указано на черт. 8 и 9.

	Крепление металлических накладок и навесов
	а) в глухих полотнах

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Болты М12 х 120 - по ГОСТ 7798-70.

	Черт. 8
	б) в полотнах с калиткой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Болты М12 х 120 - по ГОСТ 7798-70.

	Черт. 9

	2.16. Накладки и навесы до установки их на полотна ворот должны иметь
	антикоррозионное покрытие. Допускается окраска их масляной краской за два раза.

	2.17. Калитка должна быть навешена на две петли типа ПНЦ-130 по ГОСТ 5088-
	78. Петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от верха и низа полотна калитки.

	2.18. Нижняя часть ворот должна быть защищена с обеих сторон полосами из
	оцинкованной стали толщиной 0,5 - 1,0 мм на высоту 250 - 300 мм.

	2.19. Ворота должны поставляться предприятием-изготовителем в комплекте,
	состоящем из левого и правого полотен с прикрепленными к ним металлическими
	навесами и накладками, с навешенными на петли калитками и резиновыми
	уплотнителями притворов.

	Детали навесов, привариваемые к закладным деталям при заполнении проемов,
	должны быть упакованы в тару и поставлены заказчику в комплекте с изделиями.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.20. (Исключен, Изм. N 1).

	2.21. Примеры установки ворот в железобетонных и кирпичных стенах
	приведены в справочных Приложениях 1 и 2.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.22. Ворота должны быть поштучно приняты отделом технического контроля
	предприятия-изготовителя.

	2.23. Навесы, гвозди, шурупы, болты и другие крепежные изделия должны иметь
	антикоррозионное покрытие.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Приемка ворот должна производиться партиями. Объем партии
	устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.2. Для контрольной проверки потребителем качества ворот от каждой партии
	отбирается 3% ворот, но не менее 2 шт.

	Если в результате проверки ворота не будут соответствовать хотя бы одному из
	требований настоящего стандарта, производят поштучную приемку ворот.

	3.3. Размеры, отклонения от формы проверяют с погрешностью до 1 мм
	металлическим измерительным инструментом; качество покрытия проверяют
	визуально; требования к материалам - по нормативно-технической документации,
	определяющей их качество.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.4. Влажность древесины ворот определяют по ГОСТ 16588-79 или влагомером.

	3.5. Прочность клеевых соединений ворот проверяют по ГОСТ 15613.1-77 и
	ГОСТ 15613.4-78, водостойкость - по ГОСТ 17005-82.

	3.6. Шероховатость лицевых поверхностей ворот определяют по ГОСТ 15612-78.

	3.7. (Исключен, Изм. N 1).

	4. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

	4.1. На боковой кромке каждого изделия должны быть несмываемой краской
	нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя, адрес предприятия-изготовителя,
	условное обозначение ворот, масса и дата выпуска изделия.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. Ворота должны быть рассортированы по маркам и храниться в закрытом
	складе установленными на ребро, в вертикальном положении.

	4.3. При хранении и транспортировании ворот должны быть приняты меры к
	предохранению их от механических повреждений, увлажнения и загрязнения.

	Приложение 1

	Справочное

	ПРИМЕР УСТАНОВКИ ВОРОТ В ПРОЕМАХ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ
	КАРКАСОМ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - железобетонный каркас; 2 - полотно ворот; 3 - уголок 150 х 100 х 10; 4 - уголок
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	обрамления 45 х 45 х 5

	Приложение 2

	Справочное

	ПРИМЕР КРЕПЛЕНИЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ВОРОТ К КИРПИЧНОЙ
	СТЕНЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - железобетонная перемычка по проекту; 2 - закладная деталь перемычки; 3 -
	деталь 1; 4 - уголок обрамления 45 х 45 х 5; 5 - закладная деталь

	Деталь 1 приведена на черт. 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.