Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 декабря 1987 г. N 325

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И
	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
	ТИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ
	Wooden inner doors for dwellings and public buildings. Types and
	structure
	ГОСТ 6629-88

	Группа Ж32

	ОКП 53 6111, 53 6121

	Дата введения

	1 января 1989 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	Разработан и внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству
	и архитектуре при Госстрое СССР.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 31.12.1987 N 325.

	Взамен ГОСТ 6629-74.

	Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------------------T--------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка	¦	 Номер пункта, подпункта,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                       	¦	        приложения

	---------------------------------------+--------------------------

	ГОСТ 111-78                            	¦	2.2

	ГОСТ 475-78                            	¦	2.1, 2.5

	ГОСТ 3916-69                           	¦	2.2

	ГОСТ 4598-86                           	¦	2.2, 2.8

	ГОСТ 5087-80                           	¦	Приложение 4

	ГОСТ 5088-78                           	¦	2.2, Приложение 4

	ГОСТ 5089-80                           	¦	Приложение 4

	ГОСТ 5090-86                           	¦	Приложение 4

	ГОСТ 5533-86                           	¦	2.2

	ГОСТ 7481-78                           	¦	2.2

	ГОСТ 9590-76                           	¦	2.8

	ГОСТ 10174-72                          	¦	2.2, 2.11

	ГОСТ 19111-77                          	¦	Приложение 6

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние двери для
	жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных
	зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

	Стандарт не распространяется на двери специального назначения (в том числе
	противопожарные и звукоизоляционные) и двери из древесины ценных пород.

	1. ТИПЫ

	1.1. Двери в зависимости от конструкции подразделяют на следующие типы:

	Г - с глухими полотнами;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	О - с остекленными полотнами;

	К - с остекленными качающимися полотнами;

	У - со сплошным заполнением полотен, усиленные для входов в квартиры.

	1.2. Двери типов Г и О изготовляют с одно- и двупольными полотнами с
	мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с
	наплавом и без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками и без коробок.

	Двери типа К изготовляют с двупольными полотнами, с мелкопустотным
	заполнением полотен, без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с
	коробками.

	Двери типа У изготовляют с однопольными глухими полотнами, с порогом, без
	наплава, без обкладок, с усиленными коробками или без коробок.

	1.3. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относят к дверям
	нормальной влагостойкости.

	1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1.
	Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в
	миллиметрах. Размеры проемов для дверей приведены в Приложении 1.

	Габаритные размеры дверей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Примечания. 1. Схемы дверей изображены со стороны открывания полотна.

	2. Цифры над схемами дверей обозначают размеры проемов в дециметрах.

	3. Размеры в скобках даны для дверей с качающимися полотнами.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	По требованию потребителя допускается изготовление дверей типов О и К
	размерами 24-12, 24-15, 24-19, а также дверей типа Г размерами 24-15, 24-19 высотой
	2071 мм.

	Допускается изготовление двупольных дверей типов Г и О с неравными по
	ширине полотнами.

	1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) дверей.

	X  X  X - X  X  X

	¦	  	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦

	L--+--+---+--+--+-----	 Вид изделия: Д - дверь,

	   	¦	  	¦	   	¦	  	¦	  	¦	      П - полотно бескоробочной двери

	   	L--+---+--+--+-----	 Тип двери: Г, О, К или У

	      	L---+--+--+-----	 Размер проема по высоте, дм

	          	L--+--+-----	 Размер проема по ширине, дм

	             	L--+-----	 Буквы, обозначающие: Л - дверь

	                	¦	      левая, Н - дверь с наплавом,

	                	¦	      Л - дверь с порогом

	                	L-----	 Обозначение настоящего стандарта

	Пример условного обозначения двери остекленной однопольной для проема
	высотой 21 и шириной 10 дм, правой, с порогом:

	ДО 21-10П ГОСТ 6629-88

	То же, глухой двупольной для проема высотой 24 и шириной 15 дм, левой, с
	порогом:

	ДГ 24-15ЛП ГОСТ 6629-88

	То же, с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 19 дм:

	ДК 24-19 ГОСТ 6629-88

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	То же, усиленной, со сплошным заполнением полотна, для проема высотой 21 и
	шириной 9 дм, правой:

	ДУ 21-9 ГОСТ 6629-88

	То же, полотно бескоробочной двери типа Г, однопольной для проема высотой 20
	и шириной 7 дм, левой, с наплавом:

	ПГ 20-7ЛН ГОСТ 6629-88

	2. КОНСТРУКЦИЯ

	2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78,
	настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном
	порядке.

	2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать
	указанным на черт. 2, а размеры сечений - на черт. 3.

	Конструкция, форма и типоразмеры дверей

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2, лист 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Сечения деталей см. черт. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2, лист 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечание. Сечения деталей см. черт. 3.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2, лист 3

	Примечания. 1. Сечения деталей см. черт. 3.

	2. Допускается изготовление дверей типа У с габаритными размерами дверей
	типа Г.

	Типы О и Г

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - монтажная доска; 2 - узорчатое стекло по ГОСТ 5533-86 или армированное
	стекло по ГОСТ 7481-78, или оконное стекло по ГОСТ 111-78 толщиной 4 - 5 мм
	Черт. 3, лист 1

	Примечания 1. Сечения глухих дверей аналогичны остекленным, за исключением
	деталей остекления.

	2. Допускается применение пластмассовых раскладок для крепления стекол.

	3. Допускается применение монтажных досок иной конструкции.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - бруски каркаса щита; 2 - обкладка
	Черт. 3, лист 2

	Примечание. Ширина двупольной двери со средним притвором без притворной
	планки на 12 мм меньше указанной на черт. 1, 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - петля ПН9-130 по ГОСТ 5088-78, 2 - оконное стекло по ГОСТ 111-78, толщиной
	4 - 5 мм
	Черт. 3, лист 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174-72; 2 - облицовка ДВП марки СТ или
	Т, группа А, толщиной 3,2 - 5 мм по ГОСТ 4598-86 или клееная фанера ФК
	толщиной 4 - 6 мм не ниже сорта В/ВВ по ГОСТ 3916-69
	Черт. 3, лист 4

	Примечание. Допускается изготовление дверей типа У с шириной брусков
	коробки 74 мм для внутриквартирных дверей и дверей помещений общественных
	зданий.

	2.3. Полотна дверей типа У должны изготовляться со сплошным заполнением
	щита калиброванными по толщине деревянными рейками или древесно-стружечными

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	плитами, а также с применением калиброванных по ширине полос древесно-
	стружечных плит, уложенных на ребро.

	Примеры заполнения щитов дверных полотен приведены в Приложении 2.

	2.4. Вертикальные бруски рамки полотна двери типа У должны иметь ширину не
	менее 90 мм. Допускается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей
	5 - 6 мм, ширина 3 - 4 мм.

	Допускается применение брусков шириной 45 - 60 мм, склеенных по боковой
	поверхности.

	Горизонтальные бруски рамки должны иметь ширину не менее 45 мм и
	соединяться в углах с вертикальными на клею в шип или на шкантах, скобах, скрепках.

	2.5. Облицовку дверей производят материалами в соответствии с ГОСТ 475-78 в
	части, относящейся к дверям нормальной влагостойкости.

	2.6. Двери, применяемые для комплектации санитарно-технических кабин,
	допускается изготовлять с полотном толщиной 30 мм и высотой не менее 1800 мм, с
	шириной бруска коробки не менее 50 мм.

	2.7. Двери типов О и К допускается изготовлять рамочной конструкции с
	шириной брусков рамки не менее 100 мм.

	2.8. На нижней части полотен дверей типа У общественных зданий по
	требованию потребителя крепят с обеих сторон накладки из декоративного бумажно-
	слоистого пластика толщиной 1,3 - 2,5 мм по ГОСТ 9590-76, сверхтвердых древесно-
	волокнистых плит толщиной 3,2 - 4 мм по ГОСТ 4598-86, листового алюминия или
	окрашенной тонколистовой стали. Ширина накладок 220 мм.

	2.9. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением
	гвоздями или шиповыми соединениями к торцам вертикальных брусков.

	2.10. В дверях типов О и К общественных зданий устанавливают с двух сторон
	защитные ограждения, примеры которых приведены в Приложении 3.

	2.11. Двери типа У и бескоробочные двери типов Г и О должны быть
	укомплектованы уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 или другими,
	обеспечивающими необходимую герметичность притворов.

	2.12. Расположение приборов приведено в Приложении 4. Двери должны
	поставляться с выбранными гнездами под корпуса замков (защелок) и отверстиями под
	ручки.

	Полотна для бескоробочных дверей должны поставляться с установленными
	верхними полупетлями, нижние полупетли должны упаковываться и поставляться в
	комплекте.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.13. Варианты установки бескоробочных дверей приведены в Приложении 5.

	Варианты коробок с облицовкой из поливинилхлорида для дверей типов Г, О без
	порога приведены в Приложении 6.

	Схемы определения левых и правых дверей приведены в Приложении 7.

	Спецификация стекол для дверей приведена в Приложении 8.

	2.14. В заказе на поставку дверей должно быть указано:

	число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта;

	вид и цвет отделки;

	вид и толщина стекла;

	спецификация приборов.

	По требованию потребителя допускается поставка дверных полотен без коробок и
	коробок без полотен.

	Приложение 1

	Справочное

	РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Примечание. Размеры проемов для бескоробочных дверей устанавливают с
	учетом Приложения 5.

	Приложение 2

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЩИТОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

	1. Щит со сплошным заполнением деревянными брусками (рейками) или
	полосами ДСП
	2. Щит с мелкопустотным заполнением деревянными брусками (рейками) или
	полосами ДСП

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - шип, скоба или скрепка; 2 - бруски для установки замка и ручек; h - ширина
	просвета, не более 40 мм; l - длина просвета, не более 400 мм; b - сдвиг реек
	относительно друг друга, не менее 50 мм
	3. Щит с мелкопустотным заполнением из шпона

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Щит с мелкопустотным заполнением из фанеры или твердой древесно-
	волокнистой плиты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5, лист 1

	5. Щит с мелкопустотным заполнением из мягкой древесно-волокнистой плиты

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6. Щит с мелкопустотным заполнением из твердой древесно-волокнистой плиты
	(вариант)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	7. Щит с мелкопустотным заполнением из бумажных сот

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	8. Щит с мелкопустотным заполнением деревянными брусками (рейками)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5, лист 2

	Примечания. 1. Пример 1 - для двери типа У, 2 - 7 - для дверей типа Г.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Для полотна высотой 2300 мм длина брусков для установки замка и ручек - 700
	мм. Установка брусков - см. пример 3.

	3. При облицовке щитов дверей типа Г плитами ДВП толщиной 3,2 мм ширина
	просвета между элементами мелкопустотного заполнения не должна превышать 30 мм,
	а длина - 200 мм.

	4. Заполнение глухой части остекленных полотен может выполняться по аналогии
	с примерами 3 - 7.

	Приложение 3

	Рекомендуемое

	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

	Черт. 6

	Примечание. Допускается применение пластмассовых, металлических и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	деревянных ограждений иной конструкции.

	Приложение 4

	Рекомендуемое

	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ

	1 - петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4; 2 - ручки РС100,
	РС140, РК1, РК2, замки и защелки; 3 - задвижки ЗТ; 4 - петли ПВ1-100, ПВ2-125
	или винтовые и накладные петли, изготовляемые по специальным техническим
	условиям; 5 - замки ЗВ7А, ЗВ4; 6 - петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130,
	ПН3-150
	Черт. 7

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Примечания. 1. Приборы для дверей должны соответствовать ГОСТ 5087-80,
	ГОСТ 5088-78, ГОСТ 5089-80, ГОСТ 5090-86.

	2. Типы приборов для дверей общественных зданий должны назначаться в
	проектах зданий.

	3. В качающихся дверях устанавливаются петли ПН9-130 по ГОСТ 5088-78.

	Приложение 5

	Справочное

	БЕСКОРОБОЧНАЯ НАВЕСКА ПОЛОТНА

	Дверь с наплавом

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 - врезная петля; 5 -
	винтовая карта петли с гайкой; 6 - уплотняющая прокладка
	Черт. 8, лист 1
	Дверь без наплава

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - деревянная пробка; 2 - стальная пластина; 3 - анкер; 4 - накладная петля; 5 -
	уплотняющая прокладка; 6 - деревянный порог
	Черт. 8, лист 2

	Приложение 6

	Справочное

	КОРОБКИ С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	Примечание. Вертикальные элементы коробки соединяются с горизонтальными с
	помощью шипов и стальных нагелей или шурупов.

	Приложение 7

	Справочное

	СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕВЫХ И ПРАВЫХ ДВЕРЕЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 10

	Приложение 8

	Справочное

	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

	----------------------T-----------------------------------T----------

	     Марка двери      	¦	              Размер, мм           	¦	Количество

	                      	+-----------------T-----------------+

	                      	¦	     Высота      	¦	     Ширина      	¦

	----------------------+-----------------+-----------------+----------

	ДО 21-8               	¦	      1300       	¦	       475       	¦	    1

	ДО 21-9               	¦	      1300       	¦	       575       	¦	    1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ДО 21-10              	¦	      1300       	¦	       675       	¦	    1

	ДО 21-13, ДК 21-13    	¦	      1300       	¦	       375       	¦	    2

	ДО 24-10              	¦	      1600       	¦	       675       	¦	    1

	ДО 24-12              	¦	      1600       	¦	       875       	¦	    1

	ДО 24-15, ДК 24-15    	¦	      1600       	¦	       475       	¦	    2

	ДО 24-19, ДК 24-19    	¦	      1600       	¦	       675       	¦	    2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.