Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 14 июля 1980 г. N 107

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ
	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	Fibre boards. Test methods
	ГОСТ 19592-80 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87,
	СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79, СТ СЭВ 1773-79)
	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6)

	Группа Ж19

	ОКП 55 3600

	Взамен ГОСТ 19592-74

	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14
	июля 1980 г. N 107 срок введения установлен с 01.01.1981.

	Разработан Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР.

	Исполнители: О.Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы); А.Ф. Абельсон,
	канд. техн. наук; В.Н. Лежень; Г.В. Левушкин.

	Внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности
	СССР.

	Зам. министра В.М. Венцлавский.

	Настоящий стандарт распространяется на древесно-волокнистые плиты и
	устанавливает методы их испытаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Стандарт не распространяется на плиты с лакированной или облицованной
	поверхностью.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-
	79, СТ СЭВ 1773-79 и СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6013-87 в части
	древесно-волокнистых плит, а также ИСО 767-75, ИСО 768-72, ИСО 769-72, ИСО 819-
	75.

	(абзац в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	1. МЕТОДЫ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Из каждой отобранной для испытаний плиты вырезают образцы в количестве
	не менее указанного в табл. 1.

	Таблица 1

	-----------------------------------T----------T-------------------

	       Наименование испытаний      	¦	Количество	¦	 Размеры образцов

	                                   	¦	 образцов 	¦	 (длина x ширину),

	                                   	¦	          	¦	        мм

	-----------------------------------+----------+-------------------

	  Определение плотности            	¦	    8     	¦	    100 х 100

	  Определение влажности            	¦	    3     	¦	    100 х 100

	  Определение водопоглощения       	¦	    8     	¦	    100 х 100

	  Определение разбухания по толщине	¦	    8     	¦	    100 х 100

	(в   ред.   Изменения N 1,  утв.   Постановлением  Госстроя   СССР

	от 13.01.1989 N 6)

	  Определение предела прочности при	¦	    8    	¦	(kh + 50) х 50 <*>

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	статическом изгибе                 	¦	         	¦

	(в   ред.   Изменения N 1,  утв.   Постановлением  Госстроя   СССР

	от 13.01.1989 N 6)

	  Определение коэффициента         	¦	    3    	¦	     250 х 250

	теплопроводности                   	¦	         	¦

	<*> h - номинальная толщина плиты, мм;

	k - коэффициент кратности равный:

	20 - 25 - для плит с номинальной толщиной менее 8 мм;

	10 - 15 - для плит с номинальной толщиной 8 мм и более.

	(сноска  введена  Изменением N  1,   утв. Постановлением  Госстроя

	СССР от 13.01.1989 N 6)

	Примечание. Для других испытаний, не указанных в табл. 1, количество образцов
	определяется стандартами на конкретные методы испытаний.

	1.2. Образцы для испытаний следует отбирать из плиты следующим образом:

	а) на расстоянии 250 мм от поперечной кромки вырезают полосы шириной в
	зависимости от размеров образцов;

	б) из полос вырезают образцы. При раскрое полос на образцы надо учитывать
	следующее:

	должны использоваться как центральные, так и периферийные части плит;

	образцы, предназначенные для определения одного и того же показателя,
	вырезают равномерно по всей длине полосы (на расстоянии не менее 50 мм друг от
	друга);

	в) маркировка наносится на поверхности каждого образца так, чтобы она была
	видна при всех дальнейших операциях в процессе испытания.

	Пример схемы отбора образцов для испытания твердых плит приведен на черт. 1.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	1 - образцы для определения плотности и разбухания по толщине; 2 - образцы для
	определения водопоглощения лицевой поверхностью; 3 - образцы для
	определения влажности; 4 - образцы для определения предела прочности при
	изгибе; 5 - образцы для определения предела прочности при растяжении
	перпендикулярно к пласти

	(чертеж в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	1.3. Форма и размеры образцов для каждого вида испытаний указаны в табл. 1.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Черт. 2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6)

	Образцы должны иметь параллельные кромки и прямые углы.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отклонения от номинальных размеров образца по длине и ширине должны быть
	не более +/- 0,5 мм, а по толщине образца - равными отклонениям по толщине плит.
	При длине образца более 100 мм отклонения по длине должны быть не более +/- 1 мм.

	1.4. Образцы должны иметь гладкие кромки без сколов и поврежденных углов.

	1.5. Все образцы, за исключением образцов для определения влажности, перед
	испытаниями необходимо кондиционировать при температуре (20 +/- 2) °С и
	относительной влажности воздуха (65 +/- 5)% до момента достижения постоянной
	массы (равновесной влажности).

	Масса образца считается постоянной, если при двух очередных взвешиваниях,
	проведенных с 24-часовым промежутком, отклонение массы не превышает 0,1%.

	При приемосдаточных испытаниях, если влажность плит находится в
	установленных стандартом на продукцию пределах, допускается заменять
	кондиционирование образцов выдержкой в течение не менее 24 ч.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	1.6. В зависимости от вида древесно-волокнистых плит погрешность измерения
	размеров и массы образцов не должна превышать указанной в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------T---------------------------------------------------

	   Виды плит  	¦	              Погрешность измерения

	              	+------------------T----------------T---------------

	              	¦	длины и ширины, мм	¦	   толщины, мм  	¦	   массы, %

	--------------+------------------+----------------+---------------

	Твердые      	¦	       0,1        	¦	      0,01      	¦	     0,1

	Мягкие       	¦	       0,5        	¦	      0,1       	¦	     0,1

	(таблица в ред. Изменения  N 1, утв. Постановлением  Госстроя СССР

	от 13.01.1989 N 6)

	1.7. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

	2.1. Универсальная испытательная машина по ГОСТ 7855-74 или другой системы,
	обеспечивающая погрешность измерения нагрузки не более 1% и скорость нагружения,
	равную 30 мм/мин.

	Испытательное устройство, состоящее из двух параллельных опор с
	цилиндрической поверхностью, которые можно перемещать в горизонтальной
	плоскости и ножа с цилиндрической поверхностью, расположенного параллельно
	опорам в вертикальной плоскости на равном расстоянии от них и имеющего
	возможность перемещения в той же плоскости.

	Длина опор и ножа должна превышать ширину образца не менее чем на 5 мм.

	Диаметр D цилиндрической поверхности опор и ножа должен быть равен:

	(15 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной менее 8 мм;

	(30 +/- 0,5) мм - для образцов номинальной толщиной 8 мм и более.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Примечание. При испытании мягких плит на каждую цилиндрическую опору
	необходимо помещать стальную пластинку толщиной до 1 мм, шириной (20 +/- 2) мм и
	длиной не менее ширины образца.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.2. Установка для кондиционирования, обеспечивающая поддержание
	температуры (20 +/- 2) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)%.

	2.3. Сушильный шкаф, обеспечивающий постоянную температуру (103 +/- 2) °С.

	2.4. Эксикатор по ГОСТ 25336-82 с гигроскопическим веществом, высушивающим
	воздух до состояния, близкого к абсолютно сухому.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.5. Сосуд для воды с термостатом, обеспечивающим постоянную температуру (20
	+/- 1) °С, и устройством для удержания образцов под водой.

	2.6. Лабораторные весы по ГОСТ 24104-80, позволяющие определить массу
	образца с погрешностью не более 0,1%.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.7. Прибор для определения коэффициента теплопроводности по ГОСТ 7076-87.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.8. Приборы для измерения толщины образцов

	Для измерения толщины образцов должны применяться приборы, имеющие
	неподвижную базовую поверхность, площадь соприкосновения которой с образцом
	должна составлять (2,00 +/- 0,4) см2 и подвижную измерительную головку с радиусом
	закругления 6,0 мм. Прижим подвижной головки к образцу должен производиться
	равномерно с усилием, не превышающим 2Н (0,2 кгс). Шкала прибора должна
	позволять производить отсчет с погрешностью не более 0,01 мм.

	Трехточечный толщиномер с тремя опорными поверхностями, расположенными
	по углам равностороннего треугольника, и с трехточечной измерительной головкой,
	закрепленной на циферблатном индикаторе. Поверхности соприкосновения головок и
	опор должны иметь радиус закругления, равный 6,0 мм. Усилие прижима в точках
	измерения должно составлять (0,75 +/- 0,25) Н [(0,075 +/- 0,025) кгс]. Трехточечный
	толщиномер должен обеспечивать одновременное измерение толщины в трех точках с
	погрешностью не более 0,01 мм.

	Допускается применение микрометра по ГОСТ 6507-78, микрометра настольного
	или индикаторного толщиномера по ГОСТ 11358-74.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.9. Штангенциркуль по ГОСТ 166-80.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.10. Металлическая линейка по ГОСТ 427-75.

	(п. 2.10 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	2.11. Квадратная плита (груз) со стороной размером 120 мм и массой (3 +/- 0,2) кг.

	2.12. Фильтровальная бумага.

	2.13. Питьевая вода по ГОСТ 2874-82.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Раздел 3. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13.01.1989 N 6.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Определение влажности

	4.1.1. Образцы взвешивают непосредственно после отбора, помещают в
	сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы при температуре (103 +/- 2) °С.

	Масса образца при сушке считается постоянной, если разность между двумя
	последовательными взвешиваниями, проведенными через 6 ч, не превышает 0,1%
	массы испытываемого образца.

	4.1.2. Высушенные образцы перед каждым последующим взвешиванием
	помещают в эксикатор с гигроскопическим веществом для охлаждения до температуры,
	равной температуре воздуха в помещении, и быстро взвешивают во избежание
	повышения их влажности.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Для ускорения высушивания допускается измельчать образцы. При этом для
	исключения потери материала взвешивание и высушивание производят в
	металлической, стеклянной или фарфоровой бюксе с интервалами между двумя
	последовательными взвешиваниями через 0,5 ч высушивания.

	(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.2. Определение плотности

	4.2.1. После кондиционирования образцы взвешивают и определяют их линейные
	размеры.

	4.2.2. Длину и ширину образца измеряют в двух местах параллельно его кромкам.

	За длину и ширину образца принимают среднее арифметическое значение двух
	измерений между двумя точками согласно черт. 3.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	(чертеж в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.2.3. Толщину образца измеряют:

	а) в четырех точках в соответствии с черт. 3;

	б) в трех точках в соответствии с черт. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	За толщину образца принимают среднее арифметическое четырех измерений или
	показание трехточечного толщиномера.

	4.2.4. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.3. Определение водопоглощения и разбухания по толщине

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.3.1. Определение водопоглощения и разбухания по толщине производят на
	одних и тех же образцах.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.3.2. После кондиционирования и взвешивания измеряют толщину образцов
	согласно п. 4.2.3 и погружают их в сосуд с водой при температуре (20 +/- 1) °С.

	4.3.3. Образцы полутвердых, твердых и сверхтвердых плит погружают в воду
	вертикально, а мягких плит - горизонтально, при этом они не должны соприкасаться
	друг с другом, со стенками и с дном сосуда.

	Образцы должны находиться на (20 +/- 2) мм ниже уровня поверхности воды.

	4.3.4. Время выдержки образцов в воде 2 ч +/- 5 мин или 24 ч +/- 15 мин
	устанавливают в соответствии с требованиями стандарта на продукцию.

	(п. 4.3.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.3.5. После выдержки образцы полутвердых, твердых и сверхтвердых плит
	извлекают из воды и укладывают каждый отдельно в горизонтальном положении
	между листами фильтровальной бумаги; при этом образцы складывают в пачки по 5
	шт. для удаления воды с поверхности образцов. На каждую пачку кладут квадратную
	плиту (груз). Образцы выдерживают в таком положении 30 с, затем груз снимают и
	удаляют фильтровальную бумагу.

	4.3.6. Образцы мягких плит после выдержки извлекают из воды и устанавливают
	на ребро для свободного стекания воды и осторожно промокают листами
	фильтровальной бумаги.

	4.3.7. Образцы взвешивают вторично и измеряют их толщину в тех же точках не
	позднее чем через 10 мин после их извлечения из воды.

	Если процесс испытаний продолжается, то образцы не позднее чем через 10 мин
	снова погружают в воду.

	4.4. Определение предела прочности при изгибе

	4.4.1. После кондиционирования образцов определяют их ширину и толщину.

	4.4.2. Ширину образца измеряют по его поперечной оси.

	4.4.3. Толщину образца измеряют в центре пласти образца.

	(п. 4.4.3 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Чертеж 5. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6.

	За толщину образца принимают среднее арифметическое значение результатов
	измерений в трех точках.

	Допускается определять толщину образца трехточечным толщинометром.

	4.4.4. Расстояние между центрами опор l устанавливают с погрешностью не более
	1 мм, равным:

	20 - 25-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной менее
	8 мм;

	10 - 15-кратной номинальной толщине для плит с номинальной толщиной 8 мм и
	более.

	Коэффициент кратности должен соответствовать кратности, принятой для
	определения длины образца по п. 1.1.

	(п. 4.4.4 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.4.5. Образец укладывают на опоры испытательного устройства так, чтобы
	продольная ось образца была перпендикулярна к опорам, а поперечная ось параллельна
	оси ножа.

	Положение образца на опорах испытательного устройства указано на черт. 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	4.4.6. Испытания проводят на двух группах образцов, соответствующих
	продольному и поперечному направлениям плиты.

	В пределах каждой группы одну половину образцов испытывают укладывая на
	опоры испытательного устройства сетчатой стороной вверх, а другую половину -
	сетчатой стороной вниз.

	4.4.7. Нагружение образца производят с постоянной скоростью до разрушения и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	регистрируют максимальную нагрузку с погрешностью до 1%.

	Время от начала нагружения до разрушения образца должно составлять (60 +/- 20)
	с.

	(п. 4.4.7 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.5. Определение коэффициента теплопроводности мягких плит

	4.5.1. Коэффициент теплопроводности мягких плит определяют по ГОСТ 7076-78.

	4.5.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6.

	4.6. Контроль размеров и формы плит осуществляют по ГОСТ 27680-88.

	(п. 4.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.7. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты
	определяют по ГОСТ 26988-86.

	(п. 4.7 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	4.8. Определение водопоглощения лицевой поверхностью

	4.8.1. После кондиционирования и взвешивания образцов производят
	гидроизоляцию их кромки оборотной пласти.

	Гидроизоляцию осуществляют погружением образцов в расплавленный парафин
	по ГОСТ 23683-79 при температуре (85 +/- 5) °С кромками и оборотной пластью. При
	нанесении парафина на кромки образец погружают каждой кромкой в парафин на
	глубину 3 мм.

	4.8.2. После остывания парафина образцы повторно взвешивают.

	4.8.3. Образцы выдерживают в воде в течение 24 ч +/- 15 мин в соответствии с
	требованиями пп. 4.3.2, 4.3.3.

	4.8.4. После извлечения из воды образцы устанавливают на ребро для свободного
	стекания воды, фильтровальной бумагой удаляют капли и не позднее чем через 10 мин
	взвешивают.

	(п. 4.8 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Влажность образца W в процентах вычисляют с округлением до 0,1% по
	формуле

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	,

	где 	 - масса образца до высушивания, г;

	- масса образца, высушенного до постоянной массы, г.

	Абзац исключен.- Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6)

	5.2. Плотность образца 	 в кг/м3 вычисляют с округлением до 10 кг/м3 по
	формуле

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	;

	где m - масса образца, г;

	l, b, h - соответственно длина, ширина и толщина образца, мм.

	(формула и экспликация в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6)

	5.3. Водопоглощение образца A в процентах вычисляют с точностью до 0,1% по
	формуле

	,

	где m - масса образца до погружения в воду, г;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- масса образца после извлечения из воды, г.

	5.3.1. Разбухание по толщине образца 	 в процентах вычисляют с округлением
	до 0,1% по формуле

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	,

	где h - толщина образца до погружения в воду, мм;

	- толщина образца после извлечения из воды, мм.

	5.3.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от
	13.01.1989 N 6.

	5.4. Предел прочности при изгибе образца 	 вычисляют в МПа по формуле

	,

	где 	 - сила нагружения, действующая на образец в момент разрушения, Н;

	l - расстояние между центрами опор, мм;

	b - ширина образца, мм;

	h - толщина образца, мм.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	5.4.1. Предел прочности при изгибе для каждого образца вычисляют с
	округлением до 0,5 МПа для полутвердых, твердых и сверхтвердых плит и с
	округлением до 0,1 МПа - для мягких плит.

	(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	5.4.2. Исключен. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13.01.1989 N 6.

	5.5. Водопоглощение лицевой поверхностью 	 в процентах вычисляют с
	округлением по 0,1% по формуле

	,

	где 	 - масса образца без гидроизоляции, г;

	- масса образца с гидроизоляцией, г;

	- масса образца с гидроизоляцией после вымачивания, г.

	(п. 5.5 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	5.6. Для определения величины показателей по плите определяют средние
	арифметические значения результатов испытаний всех образцов, отобранных из
	данной плиты, с округлением, указанным для расчета по отдельному образцу.

	(п. 5.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	5.7. Результаты испытаний включают в протокол (журнал) испытаний.

	(п. 5.7 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13.01.1989 N 6)

	Приложение

	Справочное

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 19592-80 СТ СЭВ
	819-77, СТ СЭВ 820-77, СТ СЭВ 1149-78, СТ СЭВ 1771-79, СТ СЭВ 1772-79 И СТ
	СЭВ 1773-79

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение исключено. - Изменение N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР
	от 13.01.1989 N 6.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.