Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 августа 1979 г. N 163

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Quality rating system. Building. Timber glulam structures. Nomenclature
	of characteristics
	ГОСТ 4.208-79

	Группа Ж01

	Срок введения

	1 января 1980 года

	Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства;

	Министерством высшего и среднего специального образования СССР.

	Исполнители: Я.Ф. Хлебной, д-р техн. наук; В.А. Куликов, д-р техн. наук
	(руководители темы); Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук; Л.В. Касабьян, канд. техн. наук;
	Н.М. Иевлева, канд. техн. наук; М.И. Леонтьева, канд. техн. наук; Н.А. Грудкина; Г.В.
	Левушкин.

	Внесен Государственным комитетом СССР по делам строительства.

	Член Коллегии В.И. Сычев.

	Настоящий стандарт распространяется на клееные деревянные конструкции и
	устанавливает номенклатуру показателей их качества применения при:

	разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	выборе оптимального варианта новых конструкций;

	аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

	разработке систем управления качеством;

	представлении отчетности и информации о качестве.

	Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны
	устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на
	клееные деревянные конструкции.

	Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

	1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и
	условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

	Таблица 1

	------------------------------------------------------T-----------

	       Номенклатура критериев, показателей            	¦	  Условное

	           качества и единицы измерения               	¦	обозначение

	                                                      	¦	показателей

	                                                      	¦	  качества

	------------------------------------------------------+-----------

	                 1. КРИТЕРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

	  1.1. Показатели назначения                          	¦

	  1.1.1. Пролет, м                                    	¦	     L

	  1.1.2. Расчетная нагрузка, Н, Н/м, Н/м2 (кгс, кгс/м,	¦	     Р

	кгс/м2)                                               	¦	      0

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  1.1.3. Порода древесины                             	¦	     -

	  1.1.4. Марка и вид клея                             	¦	     -

	  1.1.5. Марка стали                                  	¦	     -

	  1.1.6. Влажность древесины, %                       	¦	     -

	  1.1.7. Категория защитной обработки                 	¦	     -

	  1.1.8. Коэффициент теплопередачи панели, Вт/(м2 x К)	¦	     -

	(ккал/м x ч x °С)                                     	¦

	  1.1.9. Предел огнестойкости, ч                      	¦	     -

	  1.2. Показатели конструктивности                    	¦

	  1.2.1. Масса изделия, кг                            	¦	     m

	  1.2.2. Линейные размеры и отклонения от них, мм     	¦	  b, h, l,

	                                                      	¦	 Дельта b,

	                                                      	¦	 Дельта h,

	                                                      	¦	 Дельта l

	  1.2.3. Номинальные размеры закладных деталей и      	¦	     -

	отклонений от них, мм                                 	¦

	  1.2.4. Непрямолинейность, мм                        	¦	     -

	  1.2.5. Неплоскостность, мм                          	¦	     -

	  1.2.6. Отклонение от перпендикулярности смежных     	¦	     -

	поверхностей изделий, мм/м                            	¦

	  1.2.7. Уступы в смежных слоях, мм                   	¦	     -

	  1.2.8. Соответствие слоев установленным категориям  	¦	     -

	качества                                              	¦

	  1.2.9. Прочность древесины (изгиб, растяжение,      	¦	     -

	сжатие, скалывание), МПа (кгс/см2)                    	¦

	  1.2.10. Прочность клеевых соединений на скалывание  	¦	    тау

	вдоль волокон, МПа (кгс/см2)                          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  1.2.11. Прочность зубчатых соединений на изгиб, МПа 	¦	     А

	(кгс/см2)                                             	¦	      з

	                                                      	¦

	  1.2.12. Прочность конструкции (разрушающая нагрузка 	¦	     Р

	при испытании), Н, Н/м, Н/м2  (кгс, кгс/м, кгс/м2)    	¦	      р

	  1.2.13. Относительный прогиб при нормативной        	¦	    f/L

	нагрузке, м/м                                         	¦

	  1.2.14. Контрольная нагрузка при испытании, Н, Н/м, 	¦	     Р

	Н/м2 (кгс, кгс/м, кгс/м2)                             	¦	      к

	  1.3. Показатели долговечности                       	¦

	  1.3.1. Срок службы конструкции, лет                 	¦	     Т

	  1.3.2. Эффективность защитной обработки конструкций,	¦	     -

	%                                                     	¦

	  1.3.3. Относительная прочность клеевых соединений на	¦	     А

	скалывание при цикличных температурно-влажностных     	¦	      ц

	воздействиях, %                                       	¦

	  1.3.4. Стойкость к расслаиванию при температурно-   	¦	     -

	влажностных воздействиях, %                           	¦

	  1.3.5. Изменение прочности древесины и клеевых      	¦	     -

	соединений под воздействием химически агрессивных     	¦

	сред, %                                               	¦

	  1.3.6. Относительная прочность клеевых соединений на	¦	     -

	скалывание при воздействии повышенных (пониженных)    	¦

	температур, %                                         	¦

	  1.3.7. Эффективность антикоррозийной защиты         	¦	     -

	металлических деталей, %                              	¦

	  1.4. Показатели технологичности                     	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  1.4.1. Удельный расход основных материалов, %       	¦	     q

	(расход материалов на единицу измерения конструкции,  	¦

	м3/м3; м2/м2; кг/м3)                                  	¦

	  1.4.2. Количество типоразмеров сечений пиломатериа- 	¦	     -

	лов                                                   	¦

	  1.4.3. Количество этапов склеивания                 	¦	     -

	  1.4.4. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/м3,        	¦	     -

	чел.-ч/м2                                             	¦

	  1.5. Показатели транспортабельности                 	¦

	  1.5.1. Габаритные размеры конструкций и (или)       	¦	     -

	сборочных элементов: высота, длина, ширина, мм        	¦

	  1.5.2. Вид транспорта и погрузочно-разгрузочных     	¦	     -

	механизмов                                            	¦

	  1.5.3. Коэффициент транспортабельности              	¦	    К

	                                                      	¦	     тр

	  1.6. Показатели эргономичности                      	¦

	  1.6.1. Показатель грязеудержания, балл              	¦	     -

	  1.6.2. Предельно допустимая концентрация токсических	¦	     -

	веществ в воздухе помещения, мг/м3                    	¦

	  1.7. Показатели эстетичности                        	¦

	  1.7.1. Шероховатость поверхности, мкм               	¦	   R

	                                                      	¦	    zmax

	  1.7.2. Вид и цвет отделки изделия, балл             	¦	     -

	          2. КРИТЕРИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	  2.1. Вариационный коэффициент показателя прочности  	¦	     V

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	клеевых соединений на скалывание вдоль волокон, %     	¦	      c

	                                                      	¦

	  2.2. Вариационный коэффициент показателя прочности  	¦	     V

	зубчатых соединений на изгиб, %                       	¦	      з

	  2.3. Объем зарекламированной продукции, %           	¦	     -

	  2.4. Процент брака, %                               	¦	     -

	       3. КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	  3.1. Себестоимость, руб/м3; руб/м2                  	¦	     С

	  3.2. Рентабельность, %                              	¦	     Р

	  3.3. Удельные капитальные вложения в производство,  	¦	     Е

	руб/м3; руб/м2                                        	¦

	  3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в     	¦	     Э

	народном хозяйстве, руб.                              	¦

	       4. КРИТЕРИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

	  4.1. Показатель патентной чистоты                   	¦	     -

	  4.2. Показатель патентной защиты                    	¦	     -

	  4.3. Наличие экспорта                               	¦	     -

	1.2. Для отдельных видов клееных деревянных конструкций при соответствующем
	обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

	2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Область применения показателей качества клееных деревянных конструкций
	по критериям технического уровня, стабильности, экономической эффективности и
	конкурентоспособности должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

	2.2. Применяемость показателей технического уровня устанавливается для
	следующих групп деревянных конструкций:

	элементы каркасов зданий (колонны, балки, рамы, фермы, арки, прогоны);

	связи;

	плиты покрытий и стеновые панели;

	элементы эстакад и галерей;

	пролетные строения мостов;

	опоры линий связи и линий электропередачи;

	архитектурные детали зданий.

	2.3. Показатели качества клееных деревянных конструкций по обязательности
	применения подразделяются на:

	общие, обязательные для всех клееных деревянных конструкций (п. 2.4);

	дополнительные, обязательные для отдельных групп в зависимости от их
	назначения и условий эксплуатации (табл. 2).

	Таблица 2

	----------T---------T-----T------T-----T---------T-------T--------

	  Номер   	¦	Элементы 	¦	Связи	¦	Плиты 	¦	Эста-	¦	Пролетные	¦	Опоры  	¦	Архитек-

	показателя	¦	каркасов 	¦	     	¦	покры-	¦	кады 	¦	строения 	¦	линий  	¦	турные

	качества 	¦	 зданий  	¦	     	¦	тий и 	¦	и га-	¦	 мостов  	¦	связи и	¦	детали

	          	¦	(колонны,	¦	     	¦	стено-	¦	лереи	¦	         	¦	линий  	¦	зданий

	          	¦	 балки,  	¦	     	¦	вые   	¦	     	¦	         	¦	элект- 	¦

	          	¦	  рамы,  	¦	     	¦	панели	¦	     	¦	         	¦	ропере-	¦

	          	¦	 фермы,  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	         	¦	дачи   	¦

	          	¦	  арки,  	¦	     	¦	      	¦	     	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	          	¦	прогоны) 	¦	     	¦	      	¦	     	¦	         	¦	       	¦

	----------+---------+-----+------+-----+---------+-------+--------

	  1.1.1   	¦	   +/-   	¦	  +  	¦	 +/-  	¦	  +  	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +/-

	  1.1.8   	¦	    -    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    -    	¦	   -   	¦	   -

	  1.2.3   	¦	    +    	¦	 +/- 	¦	  -   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +/-

	  1.2.4   	¦	    +    	¦	  +  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +/-

	  1.2.5   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +/-

	  1.2.6   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +/-

	  1.2.7   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  -   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   -   	¦	  +/-

	  1.2.8   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  -   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   -   	¦	   -

	  1.2.9   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	    +    	¦	   +   	¦	   -

	  1.2.10  	¦	    +    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	   -

	  1.2.11  	¦	    +    	¦	  +  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	   +

	  1.2.12  	¦	    +    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +/-

	  1.2.13  	¦	    +    	¦	  -  	¦	  +   	¦	  +  	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +/-

	  1.3.3   	¦	    +    	¦	  -  	¦	  -   	¦	  -  	¦	    +    	¦	   +   	¦	  +/-

	  1.3.6   	¦	   +/-   	¦	 +/- 	¦	 +/-  	¦	 +/- 	¦	   +/-   	¦	  +/-  	¦	  +/-

	  1.6.1   	¦	   +/-   	¦	 +/- 	¦	  +   	¦	 +/- 	¦	   +/-   	¦	  +/-  	¦	   +

	  1.6.2   	¦	   +/-   	¦	 +/- 	¦	 +/-  	¦	 +/- 	¦	   +/-   	¦	  +/-  	¦	  +/-

	  1.7.1   	¦	    +    	¦	 +/- 	¦	  +   	¦	 +/- 	¦	   +/-   	¦	  +/-  	¦	   +

	  1.7.2   	¦	    +    	¦	  +  	¦	  +   	¦	  +  	¦	   +/-   	¦	  +/-  	¦	   +

	Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак
	"+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества
	продукции.

	2.4. При разработке стандартов и технических условий для всех клееных
	деревянных конструкций должны применяться следующие обязательные показатели:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	расчетная нагрузка;

	порода древесины;

	марка и вид клея;

	марка стали;

	влажность древесины;

	категория защитной обработки;

	теплофизическая характеристика панели;

	масса изделия;

	линейные размеры и отклонения от них;

	срок службы конструкций;

	эффективность защитной обработки конструкций;

	стойкость к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях;

	эффективность антикоррозийной защиты металлических деталей.

	2.5. Применяемость показателей качества для конструкций, не указанных в табл. 2,
	принимается по аналогии с приведенными в таблице конструкциями того же
	функционального назначения.

	2.6. Определение показателей качества клееных деревянных конструкций
	приведено в справочном Приложении.

	Приложение

	Справочное

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ
	КОНСТРУКЦИЙ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Относительная прочность клеевых соединений на скалывание при цикличных
	температурно-влажностных воздействиях определяется в соответствии с ГОСТ 17580-
	72 или ГОСТ 19100-73.

	2. Эффективность антикоррозийной защиты металлических деталей определяется
	в соответствии с ГОСТ 13819-68.

	3. Предел огнестойкости определяется в соответствии с СТ СЭВ 74-74.

	4. Показатель грязеудержания определяется по ГОСТ 6992-68.

	5. Содержание вредных веществ (показатель токсичности), выделяемых защитно-
	декоративными покрытиями и клеевыми веществами, должно соответствовать
	требованиям СН 245-71.

	6. Стабильность показателей качества определяется по ГОСТ 11004-74.

	7. Эстетический показатель "шероховатость поверхности" определяется по ГОСТ
	7016-75.

	8. Определение показателей транспортабельности производится в соответствии с
	ГОСТ 14.201-73 и ГОСТ 14.202-73.

	9. Показатель долговечности "относительная прочность клеевых соединений на
	скалывание при воздействии повышенных (пониженных) температур" определяется по
	ГОСТ 18446-73.

	10. Показатели долговечности "изменение прочности древесины и клеевых
	соединений под воздействием химически агрессивных сред", "эффективность защитной
	обработки конструкций" и "стойкость к расслаиванию при температурно-влажностных
	воздействиях" должны применяться после утверждения методов их определения в
	установленном порядке.

	11. Прочность древесины на изгиб, растяжение, сжатие, скалывание определяется
	в соответствии с требованиями: ГОСТ 16483.3-73, ГОСТ 16483.23-73, ГОСТ 16483.10-
	73 и ГОСТ 16483.5-73.

	12. Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон определяется по
	ГОСТ 15613.1-77.

	13. Прочность зубчатых соединений на изгиб определяется по ГОСТ 15613.4-78.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.