Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстроя СССР от

	28 декабря 1987 г. N 303

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 21924.3-84 "ПЛИТЫ
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ.
	АРМАТУРНЫЕ И МОНТАЖНО-СТЫКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
	КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"

	Дата введения

	1 апреля 1988 года

	Пункт 2 дополнить примечанием: "Примечание. При применении
	термомеханически упрочненной арматурной стали класса Ат-IIIС по ГОСТ 10884-81
	стержнями из этой арматурной стали следует заменять в изделиях стержни из
	арматурной стали класса А-III тех же диаметров";

	чертеж 4 дополнить чертежами монтажных петель П1а и П2а (после П2):

	П1а и П2а

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пункт 3. Таблицу 2 дополнить обозначениями петель П1а (после П1) и П2а (после
	П2):

	-----T----T-----T----T----T-----T------T--------------------------

	Марка	¦	Поз.	¦	Сече-	¦	Дли-	¦	Чис-	¦	Общая	¦	Масса,	¦	  Выборка арматурной стали

	     	¦	    	¦	ние, 	¦	на, 	¦	ло  	¦	дли- 	¦	 кг   	+-----T------T-------------

	     	¦	    	¦	мм   	¦	мм  	¦	    	¦	на,  	¦	      	¦	Сече-	¦	Масса,	¦	Масса изде-

	     	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	м    	¦	      	¦	ние, 	¦	 кг   	¦	лия, кг

	     	¦	    	¦	     	¦	    	¦	    	¦	     	¦	      	¦	мм   	¦	      	¦

	-----+----+-----+----+----+-----+------+-----+------+-------------

	П1а  	¦	 78 	¦	22А1 	¦	850 	¦	 1  	¦	0,85 	¦	 2,53 	¦	22А1 	¦	2,53  	¦	    2,83

	     	+----+-----+----+----+-----+------+-----+------+

	     	¦	 62 	¦	10А1 	¦	250 	¦	 2  	¦	0,50 	¦	 0,30 	¦	10А1 	¦	0,30  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----+----+-----+----+----+-----+------+-----+------+-------------

	П2а  	¦	 79 	¦	20А1 	¦	850 	¦	 1  	¦	0,85 	¦	 2,38 	¦	20А1 	¦	2,38  	¦	    2,68

	     	+----+-----+----+----+-----+------+-----+------+

	     	¦	 62 	¦	10А1 	¦	250 	¦	 2  	¦	0,50 	¦	 0,30 	¦	10А1 	¦	0,30  	¦

	Дополнить примечанием:

	"Примечание. Для арматурной стали класса Ат-IIIС сечение, длину и массу
	следует принимать одинаковыми с арматурной сталью класса А-III".

	Пункт 5. Заменить ссылку: "ГОСТ 14098-68" на "ГОСТ 14098-85".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.