Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 25 декабря 2008 г. N 762-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ
	Roofing and hydraulic-insulating flexible bitumen-based materials.
	Method for determination of visual defects
	EN 1850-1:1999 Flexible sheets for waterproofing. Determination of
	visible defects. Part 1. Bitumen sheets for roof waterproofing (IDT)
	ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.99

	Дата введения

	1 сентября 2009 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Компанией "ТехноНИКОЛЬ" и научно-исследовательским
	институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных
	наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом
	"Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС")
	аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 762-ст.

	4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 1850-1:1999
	"Материалы гибкие гидроизоляционные - Определение видимых дефектов. Часть 1:
	Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие" (EN 1850-1:1999
	"Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof
	waterproofing").

	Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию
	европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел
	3.5).

	При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочного
	европейского стандарта использовать соответствующий ему национальный стандарт
	Российской Федерации, сведения о котором приведены в дополнительном
	Приложении А.

	5. Введен впервые.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
	издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений
	и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
	стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
	соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
	информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая
	информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
	общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
	регулированию и метрологии в сети Интернет.

	Введение

	Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения
	видимых дефектов кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов,
	производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить
	конкурентоспособность российской продукции на международном рынке,
	активизировать участие Российской Федерации в работе по международной
	стандартизации.

	Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие
	согласованные условия предусматривают применение кровельных и
	гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов с характеристиками,
	гармонизированными с требованиями европейских стандартов, а также в случаях, когда
	это технически и экономически целесообразно.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные
	гибкие битумосодержащие материалы (далее - материалы) и устанавливает метод
	определения видимых дефектов, которые могут оказывать влияние на
	эксплуатационные свойства материалов.

	2. Нормативные ссылки

	В настоящем стандарте использована ссылка на следующий региональный
	стандарт:

	ЕН 13416:2001. Материалы гибкие гидроизоляционные - Материалы кровельные
	и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или
	эластомерные) - Правила отбора образцов.

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
	определениями:

	3.1. Вздутие (blister): возвышение на поверхности материала различных размеров и
	формы с пустотой внутри.

	3.2. Трещина (crack): разрыв битумного вяжущего на поверхности материала до

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	основы или по всей толщине материала.

	3.3. Дыра (hole): отверстие в материале, через которое может проникнуть вода.

	3.4. Оголенные участки <*> (naked spots): непокрытые крупнозернистой
	минеральной посыпкой участки поверхности полотна материала площадью более 100
	мм2.

	--------------------------------

	<*> Для материалов с крупнозернистой минеральной посыпкой.

	4. Сущность метода

	Отобранный рулон материала раскатывают на плоской поверхности и
	осматривают поверхность полотна материала для выявления видимых дефектов.

	5. Отбор образцов и подготовка к испытаниям

	5.1. Отбор образцов

	Для проведения испытаний отбирают полный неповрежденный рулон материала
	в соответствии с ЕН 13416.

	5.2. Подготовка к испытаниям

	Испытания проводят в условиях окружающей среды без предварительной
	выдержки и кондиционирования рулона.

	В случае разногласий испытания проводят при температуре (23 +/- 2) °C после
	кондиционирования материала при этой температуре не менее 20 ч.

	6. Методика проведения испытаний

	Отобранный рулон укладывают на плоскую поверхность. Рулон осторожно
	раскатывают лицевой стороной вверх и осматривают невооруженным глазом всю
	поверхность полотна материала для выявления вздутий, трещин, дыр, оголенных
	участков или других видимых дефектов. Затем полотно материала осторожно

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	переворачивают и осматривают нижнюю поверхность полотна для выявления
	видимых дефектов.

	7. Отчет об испытаниях

	Отчет об испытаниях должен содержать:

	a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

	b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;

	c) информацию об отборе образцов и подготовке к испытаниям в соответствии с
	разделом 5;

	d) дату проведения испытаний.

	Приложение А

	(справочное)

	СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ

	Таблица А.1

	Обозначение ссылочного	Обозначение и наименование соответствующего   
	европейского стандарта	национального стандарта             
	ЕН 13416:2001        	ГОСТ Р ЕН 13416-2008. Материалы кровельные       
	и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие      
	и полимерные (термопластичные или эластомерные). 
	Правила отбора образцов                          
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.