Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 июля 1979 г. N 2768

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЭМАЛИ МЧ-145
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Enamels МЧ-145. Specifications
	ГОСТ 23760-79
	(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1984 г., Изменения N 2, утв. в
	сентябре 1989 г., Изменения N 3, введенного в действие
	Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)

	Группа Л24

	ОКП 23 1262

	Срок действия

	с 1 января 1981 года

	до 1 января 1996 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности.

	Разработчики: Лаврищев Л.П., канд. техн. наук; Карякина М.И., д-р хим. наук;
	Майорова Н.В., канд. хим. наук; Минакова Н.С.; Иоффе Г.С.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 26.07.1979 N 2768.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	-----------------------------------------T------------------------

	Обозначение НТД, на которую дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	-----------------------------------------+------------------------

	ГОСТ 9.074-77                            	¦	Вводная часть

	ГОСТ 9.401-91                            	¦	Вводная часть

	ГОСТ 9.403-80                            	¦	4.6

	ГОСТ 12.1.005-88                         	¦	2.5

	ГОСТ 12.1.007-76                         	¦	2.5

	ГОСТ 12.3.002-75                         	¦	2.5

	ГОСТ 12.3.005-75                         	¦	2.5

	ГОСТ 12.4.011-89                         	¦	2.6

	ГОСТ 12.4.021-75                         	¦	2.5

	ГОСТ 12.4.103-83                         	¦	2.6

	ГОСТ 683-85                              	¦	4.2

	ГОСТ 1003-73                             	¦	4.2

	ГОСТ 1928-79                             	¦	1.4

	ГОСТ 4765-73                             	¦	1.6

	ГОСТ 5233-89                             	¦	1.6

	ГОСТ 6589-74                             	¦	1.6

	ГОСТ 6613-86                             	¦	4.2

	ГОСТ 6709-72                             	¦	4.6

	ГОСТ 6806-73                             	¦	1.6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 6992-68                             	¦	Вводная часть

	ГОСТ 8420-74                             	¦	1.6

	ГОСТ 8784-75                             	¦	1.6

	ГОСТ 8832-76                             	¦	4.2

	ГОСТ 9198-83                             	¦	4.5

	ГОСТ 9410-78                             	¦	1.4

	ГОСТ 9949-76                             	¦	1.4

	ГОСТ 9980.1-86                           	¦	3.1

	ГОСТ 9980.2-86                           	¦	4.1

	ГОСТ 9980.3-86                           	¦	5.1

	ГОСТ 9980.4-86                           	¦	5.1

	ГОСТ 9980.5-86                           	¦	5.1

	ГОСТ 10214-78                            	¦	1.4

	ГОСТ 13345-85                            	¦	4.2

	ГОСТ 14192-77                            	¦	5.1

	ГОСТ 15140-78                            	¦	1.6

	ГОСТ 16523-89                            	¦	4.3

	ГОСТ 17537-72                            	¦	1.6

	ГОСТ 18187-72                            	¦	1.4, 4.5

	ГОСТ 18188-72                            	¦	4.5

	ГОСТ 19007-73                            	¦	1.6

	ГОСТ 19433-88                            	¦	5.1

	5. Срок действия продлен до 01.01.1996 Постановлением Госстандарта СССР от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20.09.1989 N 2787.

	6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре
	1984 г., сентябре 1989 г. (ИУС 3-85, 12-89).

	Настоящий стандарт распространяется на эмали МЧ-145 различных цветов,
	представляющие собой суспензию пигментов в растворах алкиднокарбамидных смол с
	добавлением органических растворителей и сиккатива.

	Эмали МЧ-145 предназначаются для окрашивания деревянных и металлических
	платформ грузовых автомашин и других изделий из металла и древесины,
	эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.

	Сроки сохранения защитных и декоративных свойств покрытий в условиях
	умеренного, тропического и холодного климата - по ГОСТ 9.401-91.

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	Система покрытия, состоящая из двух слоев эмали МЧ-145 и одного слоя
	грунтовки ГФ-017, в холодном климате должна сохранять защитные и декоративные
	свойства в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91.

	Защитные и декоративные свойства оценивают по ГОСТ 9.407-84 (после
	обработки покрытия полировочным составом).

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	Эмали МЧ-145 наносят на поверхность методами окунания и распыления.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.1. Эмали МЧ-145 должны изготовляться в соответствии с требованиями
	настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в
	установленном порядке.

	1.2. (Исключен, Изм. N 2).

	1.3. Перед применением в эмали МЧ-145 вводится сиккатив НФ-1 по ГОСТ 1003-
	73 в количестве 6 - 8% от массы эмали, поставляемый комплектно для розничной
	торговли. Допускается поставка эмали без сиккатива для промышленных предприятий

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	по согласованию с ними.

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	1.4. До рабочей вязкости эмаль разбавляют сольвентом (ГОСТ 10214-78, ГОСТ
	1928-79) или ксилолом (ГОСТ 9949-76, ГОСТ 9410-78).

	Для окраски изделий распылением в электрополе эмали разбавляют
	разбавителями РЭ-4В, РЭ-8В (ГОСТ 18187-72).

	Степень разбавления эмалей МЧ-145 до рабочей вязкости с учетом введения
	сиккатива не более 15%, для окраски изделий в электрополе - не более 30%.

	1.5. Эмали МЧ-145 должны выпускаться цветов, указанных в табл. 1.

	Таблица 1

	--------------------------------T---------------------------------

	           Цвет эмали           	¦	             Код ОКП

	--------------------------------+---------------------------------

	Темно-сине-зеленая              	¦	         23 1262 6175 04

	Серая                           	¦	         23 1262 6103 09

	Серо-синяя                      	¦	         23 1262 6107 05

	Табачная                        	¦	         23 1262 6145 10

	Защитная                        	¦	         23 1262 6111 09

	Оранжевая                       	¦	         23 1262 6105 07

	Красная                         	¦	         23 1262 6106 06

	Золотисто-желтая                	¦	         23 1262 6104 08

	Соответствие изменившихся обозначений цветов эмалей приведено в
	справочном Приложении.

	1.6. Эмали должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 2

	--------------------------T-----------------------------T------------------

	Наименование показателя  	¦	            Норма            	¦	 Метод испытания

	--------------------------+-----------------------------+------------------

	1. Цвет пленки эмали     	¦	 Должен находиться в пределах	¦	 По п. 4.3

	                          	¦	допускаемых отклонений,      	¦

	                          	¦	установленных образцами      	¦

	                          	¦	(эталонами) цвета "Картотеки"	¦

	темно-сине-зеленый       	¦	          356, 357           	¦

	серый                    	¦	          577, 578           	¦

	серо-синий               	¦	          453, 454           	¦

	табачный                 	¦	          794, 795           	¦

	защитный                 	¦	          733, 715           	¦

	оранжевый                	¦	          121, 128           	¦

	красный                  	¦	           42, 44            	¦

	золотисто-желтый         	¦	          286, 287           	¦

	2. Внешний вид пленки    	¦	 После высыхания эмаль должна	¦	 По п. 4.3

	эмали                     	¦	образовывать однородную,     	¦

	                          	¦	гладкую, глянцевую или       	¦

	                          	¦	полуглянцевую пленку.        	¦

	                          	¦	Допускается незначительная   	¦

	                          	¦	шагрень                      	¦

	(в ред.  Изменения  N  3,  введенного  в  действие  Постановлением

	Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)

	3. Условная вязкость     	¦	          60 - 100           	¦	 По ГОСТ 8420-74

	эмали по вискозиметру     	¦	                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	типа ВЗ-246 (или ВЗ-4)    	¦	                             	¦

	с диаметром сопла 4 мм    	¦	                             	¦

	при температуре           	¦	                             	¦

	(20,0 +/- 0,5) °C, с      	¦	                             	¦

	4. Массовая доля         	¦	          60 +/- 5           	¦	 По ГОСТ 17537-72

	нелетучих веществ, %      	¦	                             	¦	и п. 4.4 настоя-

	                          	¦	                             	¦	щего стандарта

	5. Степень перетира, мкм,	¦	             30              	¦	 По ГОСТ 6589-74

	не более                  	¦	                             	¦

	6. Укрывистость пленки,  	¦	                             	¦	 По ГОСТ 8784-75,

	г/м2, не более, для       	¦	                             	¦	разд. 1

	эмалей:                   	¦	                             	¦

	темно-сине-зеленой,      	¦	             40              	¦

	серой, серо-синей,        	¦	                             	¦

	защитной                  	¦	                             	¦

	табачной                 	¦	             50              	¦

	оранжевой, красной       	¦	             70              	¦

	золотисто-желтой         	¦	             80              	¦

	7. Время высыхания       	¦	             50              	¦	 По ГОСТ 19007-73

	эмали при температуре     	¦	                             	¦

	(72 +/- 2) °C до          	¦	                             	¦

	степени 3, мин, не более  	¦	                             	¦

	8. Эластичность пленки   	¦	              1              	¦	 По ГОСТ 6806-73

	при изгибе, мм, не более  	¦	                             	¦

	9. Прочность пленки при  	¦	             50              	¦	 По ГОСТ 4765-73

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ударе, см, не менее       	¦	                             	¦

	10. Адгезия пленки,      	¦	              1              	¦	 По ГОСТ 15140-78,

	баллы, не более           	¦	                             	¦	разд. 2

	11. Твердость пленки по  	¦	             0,10            	¦	 По ГОСТ 5233-89

	маятниковому прибору типа 	¦	                             	¦

	ТМЛ (маятник А),          	¦	                             	¦

	относительные единицы,    	¦	                             	¦

	не менее                  	¦	                             	¦

	(п. 11 в ред. Изменения N  3, введенного в действие Постановлением

	Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)

	12. Стойкость пленки     	¦	 Пленка эмали НЦ-11 не должна	¦	 По п. 4.5

	эмали к действию эмали    	¦	растрескиваться, вздуваться  	¦

	НЦ-11                     	¦	и отслаиваться               	¦

	13. Стойкость пленки     	¦	             24              	¦	 По ГОСТ 9.403-80,

	эмали к статическому      	¦	                             	¦	разд. 2 и п. 4.6

	воздействию воды при      	¦	                             	¦	настоящего

	температуре (20 +/- 2) °C,	¦	                             	¦	стандарта

	не менее                  	¦	                             	¦

	                          	¦	            6         8      	¦

	14. Удельное объемное    	¦	      8 x 10  - 1 x 10       	¦	 По п. 4.7

	электрическое сопротив-   	¦	                             	¦

	ление эмали с вязкостью   	¦	                             	¦

	20 +/- 2 с по вискозиметру	¦	                             	¦

	ВЗ-4, Ом x см             	¦	                             	¦

	Примечания. 1. Допускается увеличение нормы условной вязкости эмали при
	хранении, если при разбавлении растворителем до рабочей вязкости в количестве,
	указанном в п. 1.4, эмаль отвечает техническим требованиям настоящего стандарта.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. Исключено с 1 июля 1998 года. - Изменение N 3, введенное в действие
	Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162.

	1.5, 1.6. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	2.1. Эмали МЧ-145 являются токсичными и пожароопасными материалами.

	2.2. Токсичность эмали определяется свойствами входящих в ее состав
	компонентов: ксилола, сольвента, соединений хрома и свинца.

	Пары растворителей (ксилола, сольвента), а также желтый и лимонный
	свинцовые крона раздражающе действуют на слизистые оболочки глаз и дыхательных
	путей.

	Растворители при высоких концентрациях обладают наркотическим действием.
	Свинцовые крона - ядовиты, обладают общетоксическим коммулятивным действием,
	при вдыхании пыли вызывают изменения в крови, сосудах, нервной системе.

	2.3. Характеристики пожароопасности растворителей и соединений свинца и
	хрома приведены в табл. 3.

	Таблица 3

	-----------------T------------------T---------------T----------------T-----

	  Наименование   	¦	Предельно допусти-	¦	 Температура,  	¦	Концентрационные	¦	Класс

	   компонента    	¦	мая концентрация  	¦	      °C       	¦	    пределы     	¦	опас-

	                 	¦	паров вредных     	+-------T-------+	воспламенения, %	¦	ности

	                 	¦	веществ в воздухе 	¦	вспышки	¦	само-  	¦	  (по объему)   	¦

	                 	¦	рабочей зоны      	¦	       	¦	воспла-	+-------T--------+

	                 	¦	помещений, мг/м3  	¦	       	¦	менения	¦	нижний 	¦	верхний 	¦

	                 	¦	                  	¦	       	¦	       	¦	       	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------+------------------+-------+-------+-------+--------+-----

	Ксилол           	¦	        50        	¦	  21   	¦	  450  	¦	  1,0  	¦	  6,0   	¦	  3

	Сольвент         	¦	        50        	¦	22 - 36	¦	464 -  	¦	 1,02  	¦	  8,0   	¦	  3

	                 	¦	                  	¦	       	¦	    535	¦	       	¦	        	¦

	(в ред.  Изменения  N  3,  введенного  в  действие  Постановлением

	Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)

	Соединения свинца	¦	       0,01       	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -    	¦	  1

	Соединения хрома 	¦	       0,01       	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -   	¦	   -    	¦	  1

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	2.4. Методы определения паров растворителей в воздухе рабочих помещений
	должны быть указаны в нормативно-технической документации на окраску изделий.

	2.5. При производстве, испытании, применении и хранении эмалей должны
	строго соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии
	по ГОСТ 12.3.005-75.

	Все работы, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны
	проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией. По ГОСТ
	12.4.021-75, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ
	12.1.005-88, и противопожарными средствами по ГОСТ 12.3.005-75 и ГОСТ 12.3.002-
	75.

	Для тушения пожара применяют: песок, асбестовое одеяло, пенные установки,
	огнетушители типа ОП-5, ОУ-2, ОУ-5.

	Контроль за состоянием воздушной среды производят по ГОСТ 12.1.007-76.

	2.6. Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть
	обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ
	12.4.011-89, ГОСТ 12.4.103-83.

	2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	2.7. Пленка эмали МЧ-145 после высыхания не оказывает вредного воздействия
	на организм человека.

	(Введен дополнительно, Изм. N 2).

	2.8. Производство эмали должно соответствовать общим правилам
	взрывобезопасности для взрыво-, пожароопасных химических, нефтехимических и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	нефтеперерабатывающих производств.

	(п. 2.8 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	РФ от 28.04.1998 N 162)

	2.9. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосферу
	(ПДВ) - по ГОСТ 17.2.3.02-78.

	(п. 2.9 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	РФ от 28.04.1998 N 162)

	2.10. Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с порядком
	накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных
	промышленных отходов.

	(п. 2.10 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	РФ от 28.04.1998 N 162)

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	3.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1-86.

	3.2. Нормы по показателям 12, 13 изготовитель проверяет периодически по
	требованию потребителей, по показателю 14 - периодически в каждой десятой партии.

	При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний
	изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов
	испытаний подряд не менее чем в 3 партиях.

	3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.

	4.2. Подготовка к испытанию

	Подготовку пластинок для нанесения эмали проводят по ГОСТ 8832-76, разд. 3.

	Цвет, внешний вид, время высыхания и стойкость пленки эмали к действию
	нитроэмали определяют на пластинках из черной жести размером 70 x 150 мм,
	толщиной 0,25 - 0,28 мм по ГОСТ 13345-85 или на пластинках из стали марок 08кп и

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	08пс размером 70 x 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм по ГОСТ 16523-97.

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести
	размером 20 x 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм по ГОСТ 13345-85.

	Прочность пленки при ударе, адгезию и стойкость пленки эмали к статическому
	воздействию воды определяют на пластинках из стали марок 08кп и 08пс размером 70
	x 150 мм, толщиной 0,8 - 0,9 мм по ГОСТ 16523-89.

	Твердость и укрывистость пленки определяют на стеклянных пластинках
	специального назначения толщиной 1,2 - 1,8 мм, размером 90 x 120 мм.

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	Условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ, степень перетира
	определяют в неразбавленной эмали.

	При определении остальных показателей испытуемую эмаль фильтруют через
	сетку 016 (ГОСТ 6613-86), добавляют сиккатив НФ-1 (ГОСТ 1003-73) в количестве 6 -
	8% от массы эмали, разбавляют ксилолом или сольвентом до рабочей вязкости 28 - 35 с
	по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0
	+/- 0,5) °C и наносят краскораспылителем на подготовленные пластинки в один слой.

	При определении удельного объемного электрического сопротивления эмаль
	разбавляют до рабочей вязкости (20 +/- 2) с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с
	диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C разбавителями РЭ-4В, РЭ-8В.

	Для определения стойкости пленки эмали к статическому воздействию воды
	эмаль наносят в один слой на обе стороны пластинки.

	Пленку сушат в сушильном шкафу температурой нагрева до 200 °C при
	температуре (72 +/- 2) °C в течение 50 мин, затем выдерживают перед испытанием 24 ч
	при температуре 20 +/- 2 °C и влажности 60 +/- 5%.

	Толщина однослойной пленки эмали после высыхания должна быть 18 - 23 мкм.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4.3. Цвет и внешний вид пленки эмали определяют визуально при естественном
	или искусственном дневном рассеянном свете.

	При определении цвета накраску испытуемой эмали сравнивают с
	соответствующими номерами карточек "Картотеки".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300
	- 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск поверхности. При
	разногласиях в оценке цвета и внешнего вида за результат принимают определение при
	естественном дневном свете.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	4.3а. (Исключен, Изм. N 2).

	4.4. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 под
	инфракрасной лампой при температуре 140 +/- 2 °C. Масса навески - (2,0 +/- 0,2) г.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	4.5. Определение стойкости пленки к действию эмали НЦ-11.

	На пленку эмали МЧ-145, нанесенной и высушенной по п. 4.2, наносят три слоя
	эмали НЦ-11 черной (ГОСТ 9198-83), разбавленной растворителем 646 (ГОСТ 18188-
	72) до рабочей вязкости 17-23 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром
	сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C.

	Сушку каждого слоя эмали НЦ-11 проводят при температуре 20 +/- 2 °C в течение
	10 мин, толщина трехслойной пленки после высыхания должна быть 40 - 50 мкм.

	Абзац исключен с 1 июля 1998 года. - Изменение N 3, введенное в действие
	Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	4.6. Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды определяют по
	ГОСТ 9.403-80, разд. 2, при этом пластинки с пленкой, полученной по п. 4.2,
	выдерживают в дистиллированной воде (ГОСТ 6709-72) в течение времени,
	указанного в подпункте 13 табл. 2. Образцы после испытания выдерживают на воздухе
	при 20 +/- 2 °C в течение 1 ч, после чего проводят определение внешнего вида. Пленка
	эмали должна быть без изменения, допускается незначительное поматовение и
	изменение оттенка цвета.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	4.7. Удельное объемное электрическое сопротивление эмали определяют при 20

	+/- 2 °C на приборе ПУС-2 с пределами измерения 	 и
	погрешностью не более 15% или другом аналогичном приборе.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение эмалей МЧ-145 - по
	ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86 с нанесением на транспортную тару
	манипуляционного знака "Беречь от нагрева" по ГОСТ 14192-77, знака опасности для
	класса 3 и классификационного шифра упаковки 3313 по ГОСТ 19433-88
	регистрационный номер ООН - 1263.

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от
	28.04.1998 N 162)

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.2. Назначение, способ применения и меры предосторожности при обращении с
	эмалями МЧ-145, предназначенными для розничной торговли, указаны в Приложении
	2.

	(п. 5.2 введен Изменением N 3, введенным в действие Постановлением Госстандарта
	РФ от 28.04.1998 N 162)

	6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	6.1. Изготовитель гарантирует соответствие эмалей МЧ-145 требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

	6.2. Гарантийный срок хранения эмалей - шесть месяцев со дня изготовления.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Приложение 1

	Справочное

	(в ред. Изменения N 3, введенного в действие Постановлением Госстандарта РФ от

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	28.04.1998 N 162)

	ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ИЗМЕНИВШИХСЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТОВ
	ЭМАЛЕЙ МЧ-145

	------------------------------------T-----------------------------

	   ГОСТ 23760-79 с изменением N 1   	¦	        ГОСТ 23760-79

	------------------------------------+-----------------------------

	Темно-сине-зеленая                  	¦	    Темно-сине-зеленая

	Серая                               	¦	    Серая

	Серо-синяя                          	¦	    Серо-синяя

	Табачная                            	¦	    Табачная

	Защитная                            	¦	    Защитная

	Оранжевая                           	¦	       -

	Красная                             	¦	       -

	Золотисто-желтая                    	¦	       -

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Приложение 2

	Обязательное

	НАЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ОБРАЩЕНИИ С ЭМАЛЯМИ МЧ-145, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
	РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (Приложение 2 введено Изменением N 3, введенным в
	действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.04.1998 N 162)

	Эмали МЧ-145 наружного применения предназначаются для защиты и
	декоративной отделки деревянных и металлических поверхностей (садовых домиков,
	гаражей, оград, садового инвентаря и т.д.), эксплуатирующихся в атмосферных
	условиях различных климатических зон.

	Перед применением эмали тщательно перемешивают, добавляют сиккатив НФ-1 в
	количестве 6 - 8% от массы эмали, поставляемый комплектно, фильтруют через один-
	два слоя марли и разбавляют, при необходимости, сольвентом или ксилолом до
	малярной консистенции.

	Эмали наносят кистью, валиком или краскораспылителем на сухую, очищенную
	от загрязнений и старого отслоившегося покрытия поверхность в один или два слоя.
	Расход эмалей на однослойное покрытие в зависимости от цвета - 120 - 160 г/м2.

	Время высыхания эмалей при температуре (72 +/- 2) °C - 50 мин или при
	температуре (20 +/- 2) °C - 24 ч для каждого слоя.

	Эмали следует хранить в плотно закрытой таре, защищая от влаги и прямых
	солнечных лучей, а также беречь от нагрева.

	Помещение, где проводят окраску, должно проветриваться в процессе окрасочных
	работ и по их окончании не менее 24 ч.

	Для защиты рук следует применять резиновые перчатки, специальные мази,
	кремы.

	Хранить эмали следует в местах, недоступных для детей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.