Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 23 декабря 1985 г. N 240

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ
	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Floor parquet products. Parquet boards. Specifications
	ГОСТ 862.3-86

	Группа Ж16

	ОКП 53 6181

	Взамен ГОСТ 862.3-77

	Дата введения

	1 июля 1986 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Разработчики: Р.С. Самойлова (руководитель темы); М.Б. Колмакова; В.В.
	Данилов, канд. техн. наук; Н.В. Шведов.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 23.12.1985 г. N 240

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------T----------T---------------------T----------

	  Обозначение НТД, на 	¦	  Номер   	¦	 Обозначение НТД, на 	¦	  Номер

	  который дана ссылка 	¦	  пункта  	¦	 который дана ссылка 	¦	  пункта

	----------------------+----------+---------------------+----------

	ГОСТ 162-90           	¦	4.1       	¦	ГОСТ 11358-89        	¦	4.1

	ГОСТ 166-89           	¦	4.1, 4.2  	¦	ГОСТ 13494-80        	¦	4.6

	ГОСТ 515-77           	¦	5.1, 5.3  	¦	ГОСТ 13639-82        	¦	4.11

	ГОСТ 2140-81          	¦	2.10, 4.6,	¦	ГОСТ 15140-78        	¦	2.17, 4.9

	                      	¦	4.7       	¦	ГОСТ 15612-85        	¦	4.10

	ГОСТ 2228-81          	¦	5.3       	¦	ГОСТ 15876-90        	¦	4.1

	ГОСТ 3282-74          	¦	5.3       	¦	ГОСТ 16588-91        	¦	4.8

	ГОСТ 3560-73          	¦	5.3       	¦	ГОСТ 17308-88        	¦	5.3

	ГОСТ 3749-77          	¦	4.3       	¦	ГОСТ 19414-90        	¦	2.7

	ГОСТ 7016-82          	¦	2.14      	¦	ГОСТ 23616-79        	¦	3.2

	ГОСТ 8026-92          	¦	4.4       	¦	ГОСТ 24404-80        	¦	2.16

	ГОСТ 8273-75          	¦	5.3       	¦	ГОСТ 28840-90        	¦	4.12

	ГОСТ 10354-82         	¦	5.3       	¦	ТУ 2-034-225-87      	¦	4.3 - 4.5

	5. Переиздание.

	Настоящий стандарт распространяется на паркетные доски, предназначенные для
	устройства полов в жилых зданиях.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	1.1. Паркетная доска состоит из паркетных планок, которые наклеены с
	определенным рисунком на основание.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	На кромках и торцах должны быть пазы и гребни для соединения паркетных досок
	между собой.

	1.2. В зависимости от конструкции основания паркетные доски подразделяют на
	типы:

	ПД1 - с однослойным основанием из реек, набранных в квадраты или
	прямоугольники, расположенные взаимно перпендикулярно. По продольным кромкам
	основание обклеено рейками обвязки (черт. 1);

	Тип ПД1

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПД2 - с однослойным основанием из реек, набранных в направлении продольной
	оси паркетной доски (черт. 2);

	Тип ПД2

	Черт. 2

	ПД3 - с двухслойным основанием из двух склеенных между собой слоев реек либо
	реек и шпона, уложенных во взаимно перпендикулярном направлении (черт. 3).

	Тип ПД3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	В основании паркетных досок типов ПД1 и ПД2 должны быть пропилы.

	1.3. В зависимости от породы и пороков древесины планок лицевого покрытия
	паркетные доски подразделяют на марки А и Б.

	1.4. Номинальные размеры паркетных досок и предельные отклонения от них
	должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1 - 3.

	Таблица 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------T-------T-------T-------T-------T----T-----T----T-------T-------T-------T----

	  s    	¦	  s    	¦	  L    	¦	  B    	¦	  B    	¦	 c  	¦	 c   	¦	 c  	¦	  f    	¦	  f    	¦	   n   	¦	 n

	       	¦	   1   	¦	       	¦	       	¦	   1   	¦	    	¦	  1  	¦	  2 	¦	       	¦	   1   	¦	       	¦	  1

	+\- 0,2	¦	+\- 2,0	¦	+\- 2,0	¦	+\- 0,3	¦	+\- 0,3	¦	-0,2	¦	+ 0,2	¦	-0,2	¦	+\- 0,2	¦	+\- 0,2	¦	       	¦	-0,2

	-------+-------+-------+-------+-------+----+-----+----+-------+-------+-------+----

	  15   	¦	   4   	¦	1200;  	¦	  137  	¦	  От   	¦	 5,5	¦	5,5  	¦	5,5 	¦	   1   	¦	   1   	¦	   +0,2	¦

	-------+	       	¦	1800;  	+-------+	  20   	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	4,5    	¦	  4

	  18   	¦	       	¦	2400;  	¦	  145  	¦	  до   	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	-------+-------+	3000   	+-------+	  70   	+----+-----+----+	       	¦	       	+-------+----

	  23   	¦	   4   	¦	       	¦	  155  	¦	       	¦	 9  	¦	 7   	¦	 7  	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	-------+-------+	       	+-------+	       	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	   +0,5	¦

	  25   	¦	 4; 6  	¦	       	¦	  160  	¦	       	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	6,5    	¦	  6

	-------+-------+	       	+-------+	       	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	  27   	¦	 4; 6; 	¦	       	¦	  200  	¦	       	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	       	¦	 8     	¦	       	¦	       	¦	       	¦	    	¦	     	¦	    	¦	       	¦	       	¦	       	¦

	Примечания. 1. Паркетные доски, выпускаемые на импортном оборудовании,
	установленном до введения настоящего стандарта, допускается изготовлять по рабочим
	чертежам, утвержденным в установленном порядке.

	2. Паркетные планки толщиной 8 мм изготовляют из древесины сосны.

	3. Допускается изготовление паркетных досок длиной от 600 мм и выше с
	градацией через 100, общее число которых в партии не должно быть более 10%.

	1.5. Паркетные планки наклеивают на основание паркетной доски в виде
	различных рисунков, варианты которых указаны на черт. 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Допускается изготовлять по согласованию изготовителя с потребителем
	паркетные доски с другими вариантами расположения планок, а также сочетать
	паркетные планки из различных пород древесины с учетом художественного и
	цветового решения рисунка паркетной доски и паркетного покрытия в целом.

	Пример условного обозначения паркетной доски типа ПД1, марки Б, шириной 200
	мм, толщиной 15 мм и длиной 2400 мм:

	ПД1-Б-200 х 15 х 2400 ГОСТ 862.3-86

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Паркетные доски изготовляют в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

	2.2. Требования к паркетным доскам марки А соответствуют требованиям высшей
	категории качества.

	2.3. Планки для паркетных досок марки А следует изготовлять из древесины дуба,
	бука, ясеня, остролистного клена, лиственницы и ильма.

	2.4. Планки для паркетных досок марки Б изготовляют из древесины дуба, бука,
	ясеня, остролистного клена, береста (карагача), вяза, ильма, каштана, граба, гледичии,
	белой акации, березы, обыкновенной сосны, сибирской сосны, корейской сосны,
	лиственницы, а также модифицированной древесины с показателями
	эксплуатационных и физико-механических свойств, не уступающими древесине
	перечисленных пород.

	2.5. Планки из обыкновенной, сибирской и корейской сосны, а также
	лиственницы следует изготовлять с радиальным разрезом древесины. Угол наклона
	годичных слоев на торце к лицевой стороне планки должен быть не менее 45°.

	2.6. Рейки основания паркетной доски изготовляют из древесины хвойных пород,
	ольхи или осины. В основании паркетной доски рейки из древесины различных пород
	не допускаются.

	2.7. Рейки основания должны быть фрезерованными по сечению, цельными или
	составными по длине.

	Соединение реек по длине производят встык или на зубчатый шип по ГОСТ
	19414.

	В основании паркетных досок типа ПД2 расстояние между стыками в соседних
	рядах реек не должно быть менее 200 мм.

	Зазоры между кромками реек основания не должны быть более 3 мм.

	2.8. Отклонения от формы паркетных досок не должны превышать размеров,
	указанных в табл. 2.

	Таблица 2

	----------------------------------T-------------------------------

	    Наименование отклонения       	¦	   Значение пред. откл., мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------+-------------------------------

	  Отклонения от параллельности    	¦	 Не должны превышать предельных

	пластей и кромок                  	¦	отклонений по толщине и ширине

	  Отклонение от перпендикулярности	¦	  0,3 на длине 100

	смежных кромок                    	¦

	  Отклонение от прямолинейности:  	¦

	   - продольной:                  	¦

	   по лицевой стороне             	¦	  5,0 на длине 1000

	   по кромке                      	¦	  0,5 "    "    "

	   - поперечной                   	¦	  1,0 "    "   100

	2.9. Зазоры между паркетными планками не должны быть более 0,3 мм для досок
	марки А и более 0,5 мм - для досок марки Б.

	2.10. Качество древесины планок паркетных досок должно соответствовать
	указанному в табл. 3.

	Таблица 3

	--------------------------T---------------------------------------

	   Наименование порока    	¦	   Число и размер порока для марок

	  древесины по ГОСТ 2140  	+------------------T--------------------

	                          	¦	         А        	¦	         Б

	--------------------------+------------------+--------------------

	  Здоровые светлые и      	¦	  Не допускаются на лицевой и оборотной

	темные сучки:             	¦	сторонах размером более:

	  сросшиеся               	¦	      5 мм                 10 мм

	                          	¦	и числом более 5 шт. на 1 пог. м доски

	  частично сросшиеся      	¦	  Не допускаются  	¦	  На лицевой стороне

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	                  	¦	не допускаются

	                          	¦	                  	¦	  На оборотной сто-

	                          	¦	                  	¦	роне не допускаются

	                          	¦	                  	¦	размером более 10 мм

	                          	¦	                  	¦	и числом более 2 шт.

	  Трещины                 	¦	  Не допускаются  	¦	  Не допускаются на

	                          	¦	шириной более     	¦	лицевой стороне и

	                          	¦	0,3 мм и длиной   	¦	кромках шириной бо-

	                          	¦	более 1/4 длины   	¦	лее 0,5 мм и длиной

	                          	¦	планки            	¦	более 1/2 длины

	                          	¦	                  	¦	планки

	  Наклон волокон          	¦	  Не допускается  	¦	  Не учитывается в

	                          	¦	более 5%          	¦	планках лиственных

	                          	¦	                  	¦	пород

	                          	¦	                  	¦	  Не допускается в

	                          	¦	                  	¦	планках хвойных по-

	                          	¦	                  	¦	род более 10%

	  Крень, свилеватость,    	¦	  Не допускаются  	¦	  Не допускаются на

	завиток                   	¦	                  	¦	планках из древеси-

	                          	¦	                  	¦	ны сосны и березы на

	                          	¦	                  	¦	расстоянии менее

	                          	¦	                  	¦	50 мм от торца, на

	                          	¦	                  	¦	планках других пород

	                          	¦	                  	¦	не учитываются

	  Глазки                  	¦	           Не учитываются

	  Открытая односторонняя  	¦	  Не допускается  	¦	  Не допускается на

	прорость                  	¦	                  	¦	лицевой стороне, а

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	                  	¦	на оборотной сторо-

	                          	¦	                  	¦	не не допускается

	                          	¦	                  	¦	глубиной более 1/3

	                          	¦	                  	¦	толщины планки

	  Кармашек, засмолок      	¦	         -        	¦	  Не допускаются на

	                          	¦	                  	¦	лицевой стороне, а

	                          	¦	                  	¦	на оборотной стороне

	                          	¦	                  	¦	не допускаются более

	                          	¦	                  	¦	3 шт.

	  Пятнистость, водослой,  	¦	  Не допускаются на лицевой стороне, а

	химическая окраска, забо- 	¦	на оборотной стороне не ограничиваются

	лонные грибные окраски,   	¦

	побурение                 	¦

	  Отщеп, скол, вырыв,     	¦	  Не допускаются на лицевой стороне ши-

	задир, выщербина          	¦	риной более 0,5 мм и длиной более 10 мм

	  Ожог                    	¦	  На лицевой стороне не допускается

	                          	¦	  На оборотной стороне не учитывается

	Примечания. 1. Пороки древесины по ГОСТ 2140, не указанные в табл. 3, не
	допускаются.

	2. Допускается изготовление планок паркетных досок марки Б с ложным ядром
	при условии комплектования планок по цвету.

	3. На лицевой стороне планки не допускается одновременное наличие более двух
	учитываемых пороков, указанных в табл. 3.

	Шпатлевку дефектов следует производить под цвет древесины водостойкими
	шпатлевками.

	2.11. В рейках основания не допускаются гнили, острый обзол и несросшиеся
	сучки размерами более 1/2 ширины рейки и выпадающие сучки диаметром более 15 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Обзол должен быть очищен от коры и луба.

	2.12. Непрофрезерованные участки на боковых кромках и оборотной стороне
	паркетной доски не должны быть площадью более 20% соответствующих
	поверхностей, а отщепы и сколы на кромках основания - глубиной не более 3 мм и
	длиной не более 100 мм.

	2.13. Влажность древесины паркетных досок при отгрузке потребителю должна
	быть (8 +/- 2)%.

	2.14. Параметры шероховатости поверхностей Rz по ГОСТ 7016 не должны быть
	более:

	     80 мкм - на лицевой стороне для паркетных досок марки А;

	    100 мкм   "     "       "     "      "       "     "   Б;

	320 мкм - на продольных поперечных кромках и на оборотной стороне.

	2.15. Клеевые соединения выполняют с применением синтетических клеев
	средней или повышенной водостойкости.

	Предел прочности клеевого соединения при испытании на отрыв паркетных
	планок не должен быть менее 0,6 МПа. Если отрыв планки происходит по древесине
	(более 70% площади склеивания), результат испытания признают удовлетворительным.

	2.16. Лицевая сторона паркетных досок должна быть покрыта прозрачным
	паркетным лаком. Качество лакового покрытия не должно быть ниже требований 4-го
	класса по ГОСТ 24404.

	Ворс и пропуски лакокрасочного слоя не допускаются.

	Толщина лаковой пленки, нанесенной в заводских условиях, не должна быть
	менее 60 мкм.

	По согласованию изготовителя с потребителем допускается поставка паркетных
	досок марки Б с нелакированной поверхностью.

	2.17. Адгезия лакового покрытия к древесине не должна быть ниже балла 3 по
	ГОСТ 15140.

	2.18. Лакокрасочные и клеевые материалы, применяемые в производстве
	паркетных досок, должны быть разрешены к применению Министерством
	здравоохранения СССР.

	3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Паркетные доски принимают партиями. Партией считают число паркетных
	досок одного типа, марки, размера, варианта расположения паркетных планок, одной
	породы древесины планок или одного сочетания планок из различных пород,
	оформленное одним документом о качестве.

	Объем партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

	3.2. Для проверки соответствия паркетных досок требованиям пп. 1.4, 1.5, 2.3 -
	2.12 применяют выборочный одноступенчатый контроль по альтернативному признаку
	по ГОСТ 23616.

	План контроля при приемочном уровне дефектности 4% приведен в табл. 4.

	Таблица 4

	шт.

	--------------------------T---------T------------T----------------

	       Объем партии       	¦	  Объем  	¦	 Приемочное 	¦	  Браковочное

	                          	¦	 выборки 	¦	    число   	¦	     число

	--------------------------+---------+------------+----------------

	До   280                 	¦	    13   	¦	     1      	¦	       2

	Св.  280 до   500 включ. 	¦	    20   	¦	     2      	¦	       3

	  "   500 "   1200 "      	¦	    32   	¦	     3      	¦	       4

	  "  1200 "   3200 "      	¦	    50   	¦	     5      	¦	       6

	  "  3200 "  10000 "      	¦	    80   	¦	     7      	¦	       8

	3.3. Приемочный контроль паркетных досок осуществляют в следующем порядке:

	- от партии методом случайного отбора отбирают число паркетных досок,
	соответствующее объему выборки для данного размера партии;

	- проверяют каждую паркетную доску в выборке на соответствие требованиям
	настоящего стандарта и определяют число паркетных досок с дефектами;

	- сравнивают число паркетных досок с дефектами с приемочным и браковочным
	числами, установленными для данного объема выборки;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- партию принимают, если число паркетных досок с дефектами в выборке меньше
	или равно приемочному числу;

	- партию не принимают, если число паркетных досок с дефектами в выборке
	равно или больше браковочного числа.

	3.4. Для проверки соответствия паркетных досок требованиям пп. 2.13 - 2.17 из
	объема выборки по п. 3.2 произвольно отбирают не менее пяти досок, из которых
	вырезают по три образца для каждого вида испытаний.

	При неудовлетворительных результатах испытаний одной из отобранных досок
	партия приемке не подлежит (за результат испытаний по каждой доске принимают
	среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, вырезанных
	из этой доски, причем результат испытаний каждого образца не должен быть менее
	90% от установленного в пп. 2.13 - 2.17).

	3.5. Паркетные доски учитывают в квадратных метрах с погрешностью до 0,01 м2
	и штуках. Площадь паркетной доски определяют по лицевой стороне без учета ширины
	гребня. Предельные отклонения в расчет не принимают.

	4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

	4.1. Отобранные паркетные доски проверяют поштучно. Размеры и форму планок
	проверяют при их влажности (8 +/- 2)%.

	Длину и ширину паркетных досок измеряют по лицевым сторонам: длину -
	параллельно, а ширину - перпендикулярно к продольной оси

	паркетной доски.

	Толщину паркетных досок измеряют по торцам и посередине длины паркетной
	доски.

	Для измерения принимают предельные калибры по ГОСТ 15876, штангенциркули
	по ГОСТ 166, индикаторные толщиномеры по ГОСТ 11358.

	Размеры пазов и гребней проверяют контрольными калибрами либо
	штангенглубиномерами по ГОСТ 162.

	4.2. Отклонение от параллельности пластей определяют измерением толщины
	паркетной доски, а отклонение от параллельности кромок - измерением ширины
	паркетной доски штангенциркулем по ГОСТ 166. Измерение производят в трех точках -
	посередине и у торцов паркетной доски.

	4.3. Отклонение от перпендикулярности смежных кромок паркетной доски

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	определяют поверочными угольниками по ГОСТ 3749 и щупами по ТУ 2-034-225
	измерением максимального зазора между одной из смежных кромок паркетной доски и
	приложенным к ней угольником на длине 100 мм.

	4.4. Отклонение от прямолинейности паркетной доски определяют измерением
	максимального зазора между проверяемой поверхностью паркетной доски и ребром
	приложенной к ней поверочной линейки по ГОСТ 8026. Зазоры измеряют щупом по
	ТУ 2-034-225.

	4.5. Зазоры между паркетными планками проверяют щупом по ТУ 2-034-225.

	4.6. Наклон волокон определяют на радиальной поверхности планки по ГОСТ
	2140. Угол наклона годичных слоев на торце планки определяют в градусах
	транспортиром по ГОСТ 13494 между касательной к годичным слоям и пластью.

	4.7. Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают
	визуально.

	Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140, при этом размер сучка измеряют по
	его наименьшему диаметру.

	4.8. Влажность древесины паркетных досок определяют по ГОСТ 16588.

	4.9. Адгезию лакового покрытия к древесине определяют методом решетчатых
	надрезов по ГОСТ 15140.

	4.10. Шероховатость поверхностей досок проверяют по ГОСТ 15612.

	4.11. Толщину лакового покрытия проверяют по ГОСТ 13639.

	4.12. Прочность клеевого соединения планок на отрыв определяют на вырезанных
	из отобранных паркетных досок образцах, форма и размеры которых указаны на черт. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Примечание. Пропилы делают на глубину, равную толщине паркетной планки.

	Испытания проводят на универсальной испытательной машине по ГОСТ 28840
	или другой системы с погрешностью измерения не более 50 Н, используя
	приспособление, указанное на черт. 6.

	Опорная планка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Вилка

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	Приспособление с образцом помещают на опорную площадку (черт. 7)
	испытательной машины и перемещают нагружающую головку с постоянной скоростью
	8 - 10 мм/мин до разрушения образца.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7
	1 - опорная планка; 2 - образец для испытаний; 3 - вилка; 4 - опорная площадка
	испытательной машины

	Предел прочности клеевого соединения на отрыв (сигма) определяют с
	погрешностью до 0,05 МПа по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	 - разрушающая нагрузка, Н;

	- длина образца, м;

	b - ширина площадки отрыва, м;

	d - диаметр отверстия, равный 0,016 м.

	5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	5.1. Паркетные доски упаковывают в пачки попарно, лицевой стороной друг к
	другу. По требованию потребителя между лакированными поверхностями паркетных
	досок должна быть уложена прокладка из бумаги по ГОСТ 515.

	Масса пачки не должна превышать 40 кг.

	5.2. Каждая пачка должна содержать паркетные доски одного типа, марки,
	размера, одного варианта расположения планок древесины, одной породы или одного
	сочетания планок из древесины разных пород.

	5.3. Пачки упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или бумагу по
	ГОСТ 515, ГОСТ 8273, ГОСТ 2228 и обвязывают стальной лентой по ГОСТ 3560,
	проволокой по ГОСТ 3282 или шпагатом по ГОСТ 17308.

	Под проволоку или стальную ленту на ребрах пачки следует подкладывать
	прокладку из деревянных реек, картона или других упаковочных материалов,
	защищающих кромки паркетных досок от механических повреждений при обвязке и
	транспортировании.

	5.4. К каждой пачке должна быть приклеена этикетка или бирка либо нанесена
	несмываемой краской четкая маркировка в виде штампа, в которой должно быть
	указано:

	- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

	- номер приемщика ОТК;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- условное обозначение доски;

	- количество паркетных досок в штуках и квадратных метрах;

	- порода древесины планок лицевого покрытия

	- изображение государственного Знака качества, присвоенного в

	установленном порядке, для паркетных досок, аттестованных по высшей категории
	качества.

	5.5. Каждая отгружаемая потребителю партия паркетных досок должна
	сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

	- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

	- тип и марку досок;

	- породу древесины лицевого покрытия;

	- количество паркетных досок в штуках и квадратных метрах;

	- номер партии;

	- дату изготовления;

	- обозначение настоящего стандарта

	- изображение государственного Знака качества, присвоенного в установленном
	порядке, для паркетных досок, аттестованных по высшей категории качества.

	5.6. Паркетные доски перевозят всеми видами в крытых транспортных средствах в
	соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах
	транспорта.

	Допускается транспортирование паркетных досок без упаковки по согласованию
	изготовителя с потребителем в закрытых контейнерах или других транспортных
	средствах, обеспечивающих защиту изделий от механических повреждений и
	увлажнений.

	5.7. Пачки следует хранить уложенными на прокладках в правильные ряды и
	рассортированными по типам, маркам, размерам, породам древесины планок и
	вариантам их расположения в отапливаемых помещениях при относительной
	влажности воздуха не более 60% в условиях, не допускающих увлажнения, поражения
	грибами и насекомыми.

	6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Паркетные доски толщиной 15,0 и 18,0 мм укладывают по сплошному
	основанию.

	Паркетные доски толщиной 23,0; 25,0 и 27,0 мм укладывают по лагам.

	7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	7.1. Изготовитель гарантирует соответствие паркетных досок требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и
	хранения.

	7.2. Гарантийный срок хранения паркетных досок - 12 мес со дня изготовления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.