Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 4 февраля 1992 г. N 104

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 24053-80 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-
	СТРУЖЕЧНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	ПОКОРОБЛЕННОСТИ"

	Дата введения

	1 июля 1992 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
	метрологии СССР от 04.02.1992 N 104.

	На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить
	обозначение: (СТ СЭВ 4688-84).

	Наименование стандарта после слов "Плиты древесно-стружечные", "Wood partiele
	boards" дополнить словами: "Детали мебельные", "Details for furniture".

	Вводную часть изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт
	распространяется на древесно-стружечные плиты, заготовки и детали из них, а также
	щитовые мебельные детали из древесно-стружечных плит и других древесных
	материалов (далее - щитовые детали) и устанавливает метод определения их
	покоробленности".

	Пункт 1.1 дополнить абзацем: "При определении покоробленности щитовых
	деталей в собранном изделии мебели - по ГОСТ 16371-84".

	Пункт 1.3. Заменить слова: "у древесно-стружечных плит" на "и заготовок".

	Пункт 3.1 дополнить абзацем: "При определении покоробленности дверей в

	собранном изделии мебели дополнительно наносят ось 	 параллельно оси X-X
	на расстоянии 30 мм от свободной кромки двери".

	Пункты 4.1, 5.1 изложить в новой редакции: "4.1. Образец, заготовку или деталь

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устанавливают на опоры стенда (кроме контроля собранного изделия мебели). Прибор
	прикладывают поочередно по измерительным осям X-X и Y-Y так, чтобы шток
	индикатора опирался на поверхность плиты в точке пересечения измерительных осей
	X-X и Y-Y, а балка прибора тремя опорами A, B, C или D, E, C коснулась поверхности
	образца, заготовки или детали.

	Измерение производят на обеих сторонах образца, заготовки или детали (кроме
	контроля собранного изделия мебели).

	При контроле покоробленности щитовых деталей в собранном изделии мебели
	прибор прикладывают поочередно по осям X-X, Y-Y и дополнительно для дверей по

	оси 	 так, чтобы шток индикатора упирался в поверхность щитовой детали в

	точке пересечения измерительных осей X-X и Y-Y, 	 и Y-Y (для дверей), а балка
	прибора тремя опорами A, B, C или D, E, C касалась поверхности щитовой детали.

	Покоробленность щитовых деталей в собранном изделии мебели определяют по
	любой доступной стороне контролируемой детали.

	Покоробленность щитовых деталей с накладными декоративными элементами по
	пласти определяют на оборотной стороне этих деталей.

	5.1. Значение прогибов (	, 	 и 	) в миллиметрах вычисляют с точностью до
	0,01 мм по формулам:

	(1);

	(2);

	(3),

	где 	 - показания индикатора: при измерении на базе 610 мм (опоры A, B, C),

	; при измерении на базе 200 мм (опоры D, E, C), 	 = 	 = 6 или 5 мм при
	использовании прибора с одной базой;

	- показания индикатора по оси X-X, мм;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- показания индикатора по оси Y-Y, мм;

	- показания индикатора по оси 	, мм.

	Прогиб 	 для дверей по оси 	 вычисляется для сравнения с прогибом по

	оси X-X (	). При этом 	 не должно отличаться от 	 более чем на 5%.

	Пункт 5.2 после слова "плиты" дополнить словами: "заготовки или детали".

	Пункт 5.3 изложить в новой редакции: "5.3. За покоробленность плиты, заготовки
	или детали принимают среднюю арифметическую величину результатов вычисления
	покоробленности по каждой стороне.

	За покоробленность щитовых деталей в собранном изделии мебели принимают
	величину, вычисленную по формулам п. 5.2 для одной стороны проверяемой детали".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.