Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 15 ноября 1991 г. N 1743

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ
	СОРТАМЕНТ
	Electrically welded steel line-weld tubes. Range
	ГОСТ 10704-91

	Группа В62

	ОКП 13 7300, 13 8100, 13 8300

	Дата введения

	1 января 1993 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством металлургии СССР.

	Разработчики: В.П. Сокуренко, канд. техн. наук; В.М. Ворона, канд. техн. наук;
	П.Н. Ившин, канд. техн. наук; Н.Ф. Кузенко, В.Ф. Ганзина.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Комитета стандартизации и
	метрологии СССР от 15.11.1991 N 1743.

	3. Взамен ГОСТ 10704-76.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	--------------------------------------------T---------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  Обозначение НДТ, на который дана ссылка   	¦	    Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	ГОСТ 10705-80                               	¦	3, 5, 9, 11

	ГОСТ 10706-76                               	¦	8, 9, 11

	ГОСТ 19903-74                               	¦	6

	5. Переиздание. Декабрь 1996 г.

	1. Настоящий стандарт устанавливает сортамент стальных электросварных
	прямошовных труб.

	2. Размеры труб должны соответствовать табл. 1.

	Таблица 1

	------T------------------------------------------------------------

	Наруж-	¦	  Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	ный   	¦

	диа-  	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T----T----T---

	метр, 	¦	 1,0 	¦	 1,2 	¦	 1,4 	¦	(1,5)	¦	 1,6 	¦	 1,8 	¦	 2,0 	¦	2,2 	¦	2,5 	¦	2,8 	¦	3,0

	мм    	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦

	------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+---

	10    	¦	0,222	¦	0,260	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	10,2  	¦	0,227	¦	0,266	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	12    	¦	0,271	¦	0,320	¦	0,366	¦	0,388	¦	0,410	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	13    	¦	0,296	¦	0,349	¦	0,401	¦	0,425	¦	0,450	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	14    	¦	0,321	¦	0,379	¦	0,435	¦	0,462	¦	0,489	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	(15)  	¦	0,345	¦	0,408	¦	0,470	¦	0,499	¦	0,529	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	16    	¦	0,370	¦	0,438	¦	0,504	¦	0,536	¦	0,568	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	(17)  	¦	0,395	¦	0,468	¦	0,539	¦	0,573	¦	0,608	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	18    	¦	0,419	¦	0,497	¦	0,573	¦	0,610	¦	0,719	¦	0,789	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	19    	¦	0,444	¦	0,527	¦	0,608	¦	0,647	¦	0,687	¦	0,764	¦	0,838	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	20    	¦	0,469	¦	0,556	¦	0,642	¦	0,684	¦	0,726	¦	0,808	¦	0,888	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	21,3  	¦	0,501	¦	0,595	¦	0,687	¦	0,732	¦	0,777	¦	0,866	¦	0,952	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	22    	¦	0,518	¦	0,616	¦	0,711	¦	0,758	¦	0,805	¦	0,897	¦	0,986	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-

	(23)  	¦	0,543	¦	0,645	¦	0,746	¦	0,795	¦	0,844	¦	0,941	¦	1,04 	¦	1,13	¦	1,26	¦	-   	¦	-

	24    	¦	0,567	¦	0,675	¦	0,780	¦	0,832	¦	0,884	¦	0,985	¦	1,09 	¦	1,18	¦	1,33	¦	-   	¦	-

	25    	¦	0,592	¦	0,704	¦	0,815	¦	0,869	¦	0,923	¦	1,03 	¦	1,13 	¦	1,24	¦	1,39	¦	-   	¦	-

	26    	¦	0,617	¦	0,734	¦	0,849	¦	0,906	¦	0,963	¦	1,07 	¦	1,18 	¦	1,29	¦	1,45	¦	-   	¦	-

	27    	¦	0,641	¦	0,764	¦	0,884	¦	0,943	¦	1,00 	¦	1,12 	¦	1,23 	¦	1,35	¦	1,51	¦	-   	¦	-

	28    	¦	0,666	¦	0,793	¦	0,918	¦	0,980	¦	1,04 	¦	1,16 	¦	1,28 	¦	1,40	¦	1,57	¦	-   	¦	-

	30    	¦	0,715	¦	0,852	¦	0,987	¦	1,05 	¦	1,12 	¦	1,25 	¦	1,38 	¦	1,51	¦	1,70	¦	-   	¦	-

	32    	¦	0,765	¦	0,911	¦	1,06 	¦	1,13 	¦	1,20 	¦	1,34 	¦	1,48 	¦	1,62	¦	1,82	¦	2,02	¦	-

	Продолжение табл. 1

	--------T---------------------------------------------------------

	Наружный	¦	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	диаметр,	+-----T-----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----

	   мм   	¦	 1,0 	¦	 1,2 	¦	 1,4 	¦	(1,5)	¦	1,6 	¦	 1,8 	¦	2,0 	¦	 2,2 	¦	 2,5 	¦	 2,8

	--------+-----+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----

	33      	¦	0,789	¦	0,941	¦	1,09 	¦	1,17 	¦	1,24	¦	1,38 	¦	1,53	¦	1,67 	¦	1,88 	¦	2,09

	33,7    	¦	-    	¦	0,962	¦	1,12 	¦	1,19 	¦	1,27	¦	1,42 	¦	1,56	¦	1,71 	¦	1,92 	¦	2,13

	35      	¦	-    	¦	1,00 	¦	1,16 	¦	1,24 	¦	1,32	¦	1,47 	¦	1,63	¦	1,78 	¦	2,00 	¦	2,22

	36      	¦	-    	¦	1,03 	¦	1,19 	¦	1,28 	¦	1,36	¦	1,52 	¦	1,68	¦	1,83 	¦	2,07 	¦	2,29

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	38      	¦	-    	¦	1,09 	¦	1,26 	¦	1,35 	¦	1,44	¦	1,61 	¦	1,78	¦	1,94 	¦	2,19 	¦	2,43

	40      	¦	-    	¦	1,15 	¦	1,33 	¦	1,42 	¦	1,52	¦	1,70 	¦	1,87	¦	2,05 	¦	2,31 	¦	2,57

	42      	¦	-    	¦	1,21 	¦	1,40 	¦	1,50 	¦	1,59	¦	1,78 	¦	1,97	¦	2,16 	¦	2,44 	¦	2,71

	44,5    	¦	-    	¦	1,28 	¦	1,49 	¦	1,59 	¦	1,69	¦	1,90 	¦	2,10	¦	2,29 	¦	2,59 	¦	2,88

	45      	¦	-    	¦	1,30 	¦	1,51 	¦	1,61 	¦	1,71	¦	1,92 	¦	2,12	¦	2,32 	¦	2,62 	¦	2,91

	48      	¦	-    	¦	-    	¦	1,61 	¦	1,72 	¦	1,83	¦	2,05 	¦	2,27	¦	2,48 	¦	2,81 	¦	3,12

	48,3    	¦	-    	¦	-    	¦	1,62 	¦	1,73 	¦	1,84	¦	2,06 	¦	2,28	¦	2,50 	¦	2,82 	¦	3,14

	51      	¦	-    	¦	-    	¦	1,71 	¦	1,83 	¦	1,95	¦	2,18 	¦	2,42	¦	2,65 	¦	2,99 	¦	3,33

	53      	¦	-    	¦	-    	¦	1,78 	¦	1,91 	¦	2,03	¦	2,27 	¦	2,52	¦	2,76 	¦	3,11 	¦	3,47

	54      	¦	-    	¦	-    	¦	1,82 	¦	1,94 	¦	2,07	¦	2,32 	¦	2,56	¦	2,81 	¦	3,18 	¦	3,54

	57      	¦	-    	¦	-    	¦	1,92 	¦	2,05 	¦	2,19	¦	2,45 	¦	2,71	¦	2,97 	¦	3,36 	¦	3,74

	60      	¦	-    	¦	-    	¦	2,02 	¦	2,16 	¦	2,30	¦	2,58 	¦	2,86	¦	3,14 	¦	3,55 	¦	3,95

	63,5    	¦	-    	¦	-    	¦	2,14 	¦	2,29 	¦	2,44	¦	2,74 	¦	3,03	¦	3,33 	¦	3,76 	¦	4,19

	70      	¦	-    	¦	-    	¦	2,37 	¦	2,53 	¦	2,70	¦	3,03 	¦	3,35	¦	3,68 	¦	4,16 	¦	4,64

	Продолжение табл. 1

	--------T---------------------------------------------------------

	Наружный	¦	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	диаметр,	+----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----

	   мм   	¦	1,0 	¦	1,2 	¦	 1,4 	¦	(1,5)	¦	 1,6 	¦	 1,8 	¦	 2,0 	¦	 2,2 	¦	 2,5 	¦	 2,8

	--------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

	73      	¦	-   	¦	-   	¦	2,47 	¦	2,64 	¦	2,82 	¦	3,16 	¦	3,50 	¦	3,84 	¦	4,35 	¦	4,85

	76      	¦	-   	¦	-   	¦	2,58 	¦	2,76 	¦	2,94 	¦	3,29 	¦	3,65 	¦	4,00 	¦	4,53 	¦	5,05

	88      	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	3,21 	¦	3,60 	¦	4,00 	¦	4,38 	¦	4,96 	¦	5,54

	89      	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	3,45 	¦	3,87 	¦	4,29 	¦	4,71 	¦	5,33 	¦	5,95

	95      	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	4,59 	¦	-    	¦	5,70 	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	102     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	4,45 	¦	4,93 	¦	5,41 	¦	6,13 	¦	6,85

	108     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	4,71 	¦	5,23 	¦	5,74 	¦	6,50 	¦	7,26

	114     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	4,98 	¦	5,52 	¦	6,07 	¦	6,87 	¦	7,68

	127     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	5,56 	¦	6,17 	¦	6,77 	¦	7,68 	¦	8,58

	133     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	5,82 	¦	6,46 	¦	7,10 	¦	8,05 	¦	8,99

	140     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	6,13 	¦	6,81 	¦	7,48 	¦	8,48 	¦	9,47

	152     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	6,67 	¦	7,40 	¦	8,13 	¦	9,22 	¦	10,30

	159     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	6,98 	¦	7,74 	¦	8,51 	¦	9,65 	¦	10,79

	168     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	7,38 	¦	8,19 	¦	9,00 	¦	10,20	¦	11,41

	177,8   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	7,81 	¦	8,67 	¦	9,53 	¦	10,81	¦	12,08

	180     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	193,7   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	9,46 	¦	10,39	¦	11,79	¦	13,18

	219     	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	13,35	¦	14,93

	244,5   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	Продолжение табл. 1

	--------T---------------------------------------------------------

	Наружный	¦	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	диаметр,	+-----T-----T----T----T----T----T----T----T----T-----T----

	   мм   	¦	 3,0 	¦	 3,2 	¦	3,5 	¦	3,8 	¦	4,0 	¦	4,5 	¦	5,0 	¦	5,5 	¦	6,0 	¦	 7,0 	¦	8,0

	--------+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+-----+----

	26      	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	27      	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	28      	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	30      	¦	-    	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	32      	¦	2,15 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	33      	¦	2,22 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	33,7    	¦	2,27 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	35      	¦	2,37 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	36      	¦	2,44 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	38      	¦	2,59 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	40      	¦	2,74 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	42      	¦	2,89 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	44,5    	¦	3,07 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	45      	¦	3,11 	¦	-    	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	48      	¦	3,33 	¦	3,54 	¦	3,84	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	48,3    	¦	3,35 	¦	3,56 	¦	3,87	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	51      	¦	3,55 	¦	3,77 	¦	4,10	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	53      	¦	3,70 	¦	3,93 	¦	4,27	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	54      	¦	3,77 	¦	4,01 	¦	4,36	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	-    	¦	-

	Продолжение табл. 1

	-----T-----------------------------------------------------------------------

	На-  	¦	       Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	руж- 	¦

	ный  	+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----

	диа- 	¦	 3,0 	¦	 3,2 	¦	 3,5 	¦	 3,8 	¦	 4,0 	¦	 4,5 	¦	 5,0 	¦	 5,5 	¦	 6,0 	¦	 7,0 	¦	 8,0 	¦	 9,0

	метр,	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	мм   	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦	     	¦

	-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

	57   	¦	4,00 	¦	4,25 	¦	4,62 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	60   	¦	4,22 	¦	4,48 	¦	4,88 	¦	5,27 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	63,5 	¦	4,48 	¦	4,76 	¦	5,18 	¦	5,59 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	70   	¦	4,96 	¦	5,27 	¦	5,74 	¦	6,20 	¦	6,51 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	73   	¦	5,18 	¦	5,51 	¦	6,00 	¦	6,48 	¦	6,81 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	76   	¦	5,40 	¦	5,75 	¦	6,26 	¦	6,26 	¦	7,10 	¦	7,93 	¦	8,75 	¦	9,56 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	83   	¦	5,92 	¦	6,30 	¦	6,86 	¦	7,42 	¦	7,79 	¦	8,71 	¦	9,62 	¦	10,51	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	89   	¦	6,36 	¦	6,77 	¦	7,38 	¦	7,98 	¦	8,38 	¦	9,38 	¦	10,36	¦	11,33	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	95   	¦	-    	¦	7,24 	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	11,10	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	102  	¦	7,32 	¦	7,80 	¦	8,50 	¦	9,20 	¦	9,67 	¦	10,82	¦	11,96	¦	13,09	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	108  	¦	7,77 	¦	8,27 	¦	9,02 	¦	9,76 	¦	10,26	¦	11,49	¦	12,70	¦	13,90	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	114  	¦	8,21 	¦	8,74 	¦	9,54 	¦	10,33	¦	10,85	¦	12,15	¦	13,44	¦	14,72	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	127  	¦	9,17 	¦	9,77 	¦	10,66	¦	11,55	¦	12,13	¦	13,59	¦	15,04	¦	16,48	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	133  	¦	9,62 	¦	10,24	¦	11,18	¦	12,11	¦	12,73	¦	14,26	¦	15,78	¦	17,29	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	140  	¦	10,14	¦	10,80	¦	11,78	¦	12,76	¦	13,42	¦	15,04	¦	16,65	¦	18,24	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	152  	¦	11,02	¦	11,74	¦	12,82	¦	13,89	¦	14,60	¦	16,37	¦	18,13	¦	19,87	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	159  	¦	11,54	¦	12,30	¦	13,42	¦	14,52	¦	15,29	¦	17,15	¦	18,99	¦	20,82	¦	22,64	¦	26,24	¦	26,24	¦	-

	168  	¦	12,21	¦	13,01	¦	14,20	¦	15,39	¦	16,18	¦	18,14	¦	20,10	¦	22,04	¦	23,97	¦	27,79	¦	31,57	¦	-

	177,8	¦	12,93	¦	13,78	¦	15,04	¦	16,31	¦	17,14	¦	19,23	¦	21,31	¦	23,37	¦	25,42	¦	29,49	¦	33,50	¦	-

	180  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	17,36	¦	-    	¦	21,58	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-

	193,7	¦	14,11	¦	15,03	¦	16,42	¦	17,80	¦	18,71	¦	21,00	¦	23,27	¦	25,53	¦	27,77	¦	32,23	¦	36,64	¦	-

	219  	¦	15,98	¦	17,03	¦	18,60	¦	20,17	¦	21,21	¦	23,80	¦	26,39	¦	28,96	¦	31,52	¦	36,60	¦	41,63	¦	46,61

	244,5	¦	17,87	¦	19,04	¦	20,80	¦	22,56	¦	23,72	¦	26,63	¦	29,53	¦	32,42	¦	35,42	¦	41,00	¦	46,66	¦	52,27

	273  	¦	-    	¦	-    	¦	23,26	¦	25,23	¦	26,54	¦	29,80	¦	23,05	¦	36,28	¦	39,51	¦	45,92	¦	52,28	¦	58,60

	Продолжение табл. 1

	--------T----------------------------------------------------------

	Наружный	¦	 Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	диаметр,	+---T---T-----T-----T-----T-----T-----T------T------T------

	   мм   	¦	3,5	¦	3,8	¦	 4,0 	¦	 4,5 	¦	 5,0 	¦	 5,5 	¦	 6,0 	¦	 7,0  	¦	 8,0  	¦	 9,0

	--------+---+---+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+------

	325     	¦	-  	¦	-  	¦	31,67	¦	35,57	¦	39,46	¦	43,34	¦	47,20	¦	54,90 	¦	62,54 	¦	70,14

	355,6   	¦	-  	¦	-  	¦	34,68	¦	38,96	¦	43,23	¦	47,49	¦	51,73	¦	60,18 	¦	68,58 	¦	76,93

	377     	¦	-  	¦	-  	¦	36,79	¦	41,34	¦	45,87	¦	50,39	¦	54,90	¦	63,87 	¦	72,80 	¦	81,68

	406,4   	¦	-  	¦	-  	¦	39,70	¦	44,60	¦	49,50	¦	54,38	¦	59,25	¦	68,95 	¦	78,60 	¦	88,20

	426     	¦	-  	¦	-  	¦	41,63	¦	46,78	¦	51,91	¦	57,04	¦	62,15	¦	72,33 	¦	82,47 	¦	92,55

	(478)   	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	58,32	¦	64,09	¦	69,84	¦	81,31 	¦	92,73 	¦	104,10

	530     	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	64,74	¦	71,14	¦	77,54	¦	90,29 	¦	102,99	¦	115,64

	630     	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	107,55	¦	122,72	¦	137,83

	720     	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	123,09	¦	140,47	¦	157,81

	820     	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	140,35	¦	160,20	¦	180,00

	920     	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	157,61	¦	179,93	¦	202,20

	1020    	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	199,66	¦	224,39

	1120    	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	219,39	¦	246,59

	1220    	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	-     	¦	268,79

	1420    	¦	-  	¦	-  	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-    	¦	-     	¦	-     	¦	-

	Продолжение табл. 1

	-----T----------------------------------------------------------------------------

	На-  	¦	          Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	руж- 	¦

	ный  	+------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------

	диа- 	¦	  10  	¦	  11  	¦	  12  	¦	  13  	¦	  14  	¦	  16  	¦	 (17) 	¦	 17,5 	¦	  18  	¦	  19  	¦	  20

	метр,	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мм   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------

	325  	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	355,6	¦	85,23 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	377  	¦	90,51 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	406,4	¦	97,76 	¦	107,26	¦	116,72	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	426  	¦	102,59	¦	112,58	¦	122,52	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	(478)	¦	115,42	¦	126,69	¦	137,91	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	530  	¦	128,24	¦	140,79	¦	153,30	¦	165,75	¦	178,15	¦	202,82	¦	215,07	¦	221,18	¦	227,28	¦	239,44	¦	251,55

	630  	¦	152,90	¦	167,92	¦	182,89	¦	197,81	¦	212,68	¦	242,27	¦	257,00	¦	264,34	¦	271,67	¦	286,30	¦	300,87

	720  	¦	175,10	¦	192,33	¦	209,52	¦	226,66	¦	243,75	¦	277,79	¦	294,73	¦	303,18	¦	311,62	¦	328,47	¦	345,26

	820  	¦	199,76	¦	219,46	¦	239,12	¦	258,72	¦	278,28	¦	317,25	¦	336,65	¦	346,34	¦	356,01	¦	375,32	¦	394,58

	920  	¦	224,42	¦	246,59	¦	268,71	¦	290,78	¦	312,81	¦	356,70	¦	378,58	¦	389,50	¦	400,40	¦	422,18	¦	443,91

	1020 	¦	249,08	¦	273,72	¦	298,31	¦	322,84	¦	347,33	¦	396,16	¦	420,50	¦	432,65	¦	444,79	¦	469,04	¦	493,23

	1120 	¦	273,74	¦	300,85	¦	327,90	¦	354,90	¦	381,86	¦	435,62	¦	462,43	¦	475,81	¦	481,19	¦	515,89	¦	542,55

	1220 	¦	298,40	¦	327,97	¦	357,49	¦	386,96	¦	416,38	¦	475,08	¦	504,35	¦	518,97	¦	533,58	¦	562,75	¦	591,88

	1420 	¦	347,73	¦	382,23	¦	416,68	¦	451,08	¦	485,44	¦	554,00	¦	588,20	¦	605,29	¦	622,36	¦	656,46	¦	690,52

	Продолжение табл. 1

	-----T-----------------------------------------------------------------------------------

	На-  	¦	             Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	руж- 	¦

	ный  	+------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------T------

	диа- 	¦	  21  	¦	  22  	¦	  23  	¦	  24  	¦	  25  	¦	  26  	¦	  27  	¦	  28  	¦	  29  	¦	  30  	¦	  31  	¦	  32

	метр,	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	мм   	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------

	530  	¦	263,61	¦	275,62	¦	287,58	¦	299,49	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	630  	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	720  	¦	362,01	¦	378,70	¦	395,35	¦	411,95	¦	411,95	¦	428,49	¦	444,99	¦	461,44	¦	477,84	¦	510,49	¦	-     	¦	-

	820  	¦	413,79	¦	432,96	¦	452,07	¦	471,13	¦	490,15	¦	509,11	¦	528,03	¦	546,89	¦	565,71	¦	584,48	¦	-     	¦	-

	920  	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	1020 	¦	517,37	¦	541,47	¦	565,51	¦	589,51	¦	613,45	¦	637,35	¦	661,20	¦	685,00	¦	708,75	¦	732,45	¦	756,10	¦	779,70

	1120 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	1220 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	1420 	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-     	¦	-

	Примечания. 1. При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса
	увеличивается на 1% за счет усиления шва.

	2. По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами
	41,5 х 1,5 - 3,0; 43 х 1,0; 1,5 - 3,0; 43,5 х 1,5 - 3,0; 52 х 2,5; 69,6 х 1,8; 111,8 х 2,3; 146,1 х
	5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4 х 1,9; 2,65; 168 х 2,65; 177,3 х 1,9; 198 х 2,8; 203 х
	2,65; 299 х 4,0; 530 х 7,5; 720 х 7,5; 820 х 8,5; 1020 х 9,5; 15,5; 1220 х 13,5; 14,6; 15,2 мм, а
	также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах табл. 1.

	3. Размеры труб, заключенные в скобки, при новом проектировании применять не
	рекомендуется.

	3. По длине трубы изготовляют:

	немерной длины:

	при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;

	при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;

	при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;

	при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.

	По требованию потребителя трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диаметром свыше
	152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм -
	длиной не менее 4 м;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мерной длины:

	при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;

	при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;

	при диаметре св. 219 до 426 мм - от 10 до 12 м.

	Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По
	согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм
	допускается изготовлять от 6 до 12 м;

	кратной длины кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела,
	установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм
	(если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.

	3.1. Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:

	I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;

	II - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).

	3.2. Предельные отклонения по длине мерных труб приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	------------------T-----------------------------------------------

	  Длина труб, м   	¦	  Предельные отклонения по длине мерных труб,

	                  	¦	                  мм, классов

	                  	+----------------------T------------------------

	                  	¦	          I           	¦	          II

	------------------+----------------------+------------------------

	До 6 включ.       	¦	+10                   	¦	+50

	Св. 6             	¦	+15                   	¦	+70

	3.3. Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должны превышать:

	+15 мм - для труб I класса точности;

	+100 мм - для труб II класса точности.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.4. По требованию потребителя трубы мерной и кратной длины II класса
	точности должны быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.

	4. Предельные отклонения по наружному диаметру трубы приведены в табл. 3.

	Таблица 3

	---------------------------T--------------------------------------

	Наружный диаметр труб, мм 	¦	  Предельные отклонения по наружному

	                           	¦	  диаметру при точности изготовления

	                           	+------------------T-------------------

	                           	¦	     обычной      	¦	    повышенной

	---------------------------+------------------+-------------------

	10                         	¦	+/- 0,2 мм        	¦	-

	Св. 10    до 30 включ.     	¦	+/- 0,3 мм        	¦	+/- 0,25

	"   30    "  51   "        	¦	+/- 0,4 мм        	¦	+/- 0,35

	"   51    " 193,7 "        	¦	+/- 0,8%          	¦	+/- 0,7%

	"   193,7 " 426   "        	¦	+/- 0,75%         	¦	+/- 0,65%

	"   426   " 1020  "        	¦	+/- 0,7%          	¦	+/- 0,65%

	"   1020                   	¦	+/- 0,6%          	¦	+/- 6,0 мм

	Примечание. Для диаметров, контролируемых измерением периметра,
	наибольшие и наименьшие предельные значения периметров округляются с точностью
	до 1 мм.

	5. По требованию потребителя трубы по ГОСТ 10705 изготовляют с
	односторонним или смещенным допуском по наружному диаметру. Односторонний
	или смещенный допуск не должен превышать суммы предельных отклонений,
	приведенных в табл. 3.

	6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+/- 10% - при диаметре труб до 152 мм;

	ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины листа
	нормальной точности.

	По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовлять трубы с
	односторонним допуском по толщине стенки, при этом односторонний допуск не
	должен превышать суммы предельных отклонений по толщине стенки.

	7. Для труб диаметром свыше 76 мм допускается утолщение стенки у грата на 0,15
	мм.

	8. Трубы для трубопроводов диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ
	10706, поставляют с предельными отклонениями по наружному диаметру торцов,
	приведенными в табл. 4.

	Таблица 4

	                                                                мм

	-----------------------T------------------------------------------

	Наружный диаметр труб 	¦	    Предельные отклонения по наружному

	                       	¦	диаметру торцов для точности изготовления

	                       	+----------------------T-------------------

	                       	¦	      повышенной      	¦	      обычной

	-----------------------+----------------------+-------------------

	От  478 до 720 включ.  	¦	+/- 1,5               	¦	+/- 2,5

	Св. 720 "  1020 "      	¦	+/- 2,0               	¦	+/- 2,5

	"  1020               	¦	+/- 3,5               	¦	+/- 4,0

	9. Овальность и равностепенность труб диаметром до 530 мм включительно,
	изготовленных по ГОСТ 10705, должны быть не более предельных отклонений
	соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

	Трубы диаметром 478 мм и более, изготовленные по ГОСТ 10706, должны быть
	трех классов точности по овальности. Овальность концов труб не должна превышать:

	1% от наружного диаметра труб для 1-го класса точности;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1,5% от наружного диаметра труб для 2-го класса точности;

	2% от наружного диаметра труб для 3-го класса точности.

	Овальность концов труб с толщиной стенки менее 0,01 наружного диаметра
	устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

	10. Кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10705, не должна превышать 1,5 мм
	на 1 м длины. По требованию потребителя кривизна труб диаметром до 152 мм должна
	быть не более 1 мм на 1 м длины.

	Общая кривизна труб, изготовленных по ГОСТ 10706, не должна превышать 0,2%
	от длины трубы. Кривизна на 1 м длины таких труб не определяется.

	11. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706.

	Примеры условных обозначений:

	Труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II
	класса точности по длине, из стали марки Ст3сп, изготовленная по группе В ГОСТ
	10705-80:

	То же, повышенной точности по наружному диаметру, длиной, кратной 2000 мм, I
	класса точности по длине, из стали марки 20, изготовленная по группе Б ГОСТ 10705-
	80:

	Труба с наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной
	2000 мм, II класса точности по длине, изготовленная по группе Д ГОСТ 10705-80:

	Труба с наружным диаметром 1020 мм, повышенной точности изготовления,
	толщиной стенки 12 мм, повышенной точности по наружному диаметру торцов, 2-го
	класса точности по овальности, немерной длины, из стали марки Ст3сп, изготовленная
	по группе В ГОСТ 10706-76:

	Примечание. В условных обозначениях труб, прошедших термическую обработку
	по всему объему, после слов "труба" добавляется буква Т; труб, прошедших локальную

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	термообработку сварного шва, - добавляется буква Л.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.