Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 16 июня 1989 г. N 93

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И
	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ
	КОНСТРУКЦИЯ
	Polyethylene waste-pipes and fittings. Construction
	ГОСТ 22689.2-89

	Группа Ж21

	ОКП 49 2600

	Дата введения

	1 октября 1989 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных
	материалов СССР.

	Разработчики стандарта: О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы); В.И.
	Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина, А.Н. Афонин, канд. техн.
	наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И.
	Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева; А.П. Чекрыгин.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
	строительного комитета СССР от 16.06.89 N 93.

	3. Взамен ГОСТ 22689.2-77 - ГОСТ 22689.20-77.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------------------------T---------------

	     Обозначение НТД, на который дана ссылка     	¦	 Номер пункта

	-------------------------------------------------+---------------

	ГОСТ 7338-77                                     	¦	19.3

	ГОСТ 16337-77                                    	¦	17.3

	ГОСТ 22689.0-89                                  	¦	Вводная часть

	Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее -
	изделия) из полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления
	(ПВД), предназначенные для внутренней канализации зданий, и комплектующие
	детали к ним.

	Технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка,
	упаковка, транспортирование, хранение и гарантии изготовителя труб и фасонных
	частей должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0.

	1. ТРУБЫ

	1.1. Канализационные трубы должны изготовляться прямыми отрезками длиной
	2; 3; 5,5; 6 и 8 м с размерами, указанными на черт. 1 и в табл. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	Таблица 1

	                                                                мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------T----------------------------------------

	            d            	¦	                   S

	------------T------------+-------------------T--------------------

	   Номин.   	¦	Пред. откл. 	¦	        ПНД        	¦	      ПВД

	            	¦	            	+-------T-----------+-------T------------

	            	¦	            	¦	Номин. 	¦	Пред. откл.	¦	Номин. 	¦	Пред. откл.

	------------+------------+-------+-----------+-------+------------

	40,0        	¦	+0,5        	¦	2,0    	¦	+0,5       	¦	3,0    	¦	+0,6

	50,0        	¦	+0,5        	¦	3,0    	¦	+0,6       	¦	3,0    	¦	+0,6

	90,0        	¦	+0,9        	¦	3,0    	¦	+0,6       	¦	4,3    	¦	+0,9

	110,0       	¦	+1,0        	¦	3,5    	¦	+0,6       	¦	5,2    	¦	+1,0

	По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб
	другой длины.

	Примечания. 1. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем
	изготовление труб номинальным наружным диаметром 48,6 и 107,5 мм по
	утвержденной конструкторской документации с предельными отклонениями от
	размеров, указанными для изделий номинальным диаметром 50 и 110 мм.

	2. Теоретическая масса труб приведена в табл. 22.

	Пример условного обозначения трубы канализационной наружным диаметром
	110 мм длиной 6000 мм из ПНД:

	Труба ТК 110-6000-ПНД ГОСТ 22689.2

	2. РАСТРУБЫ И ГЛАДКИЕ КОНЦЫ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ

	2.1. Конструкция и размеры раструбов и гладких концов фасонных частей типа Кк

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	должны соответствовать указанным на черт. 2 и табл. 2, типа Сс - указанным на черт. 3
	и табл. 3, типа Рр - указанным на черт. 4 и в табл. 4.

	Черт. 2

	Таблица 2

	                                                                мм

	------------T------------T-------------T--------------------------

	    d       	¦	     D      	¦	     D       	¦	            S

	            	¦	            	¦	      1      	¦

	------T-----+------T-----+-------T-----+------------T-------------

	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин. 	¦	Пред.	¦	     ПНД    	¦	     ПВД

	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.	¦	       	¦	откл.	+------T-----+------T------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	     	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.

	------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+------+------

	50,0  	¦	+0,5 	¦	50,8  	¦	+0,6 	¦	60,0   	¦	+0,6 	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	3,0   	¦	+0,6

	90,0  	¦	+0,9 	¦	91,2  	¦	+0,9 	¦	101,6  	¦	+0,9 	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	4,3   	¦	+0,9

	110,0 	¦	+1,0 	¦	111,4 	¦	+1,0 	¦	121,7  	¦	+1,0 	¦	3,5   	¦	+0,6 	¦	5,2   	¦	+1,0

	Продолжение табл. 2

	--------T-------T-------T--------T---------T--------T-------------

	   d    	¦	   l   	¦	   l   	¦	   l    	¦	   l     	¦	   r    	¦	l , не менее

	        	¦	       	¦	    1  	¦	    2   	¦	    3    	¦	        	¦	 4

	--------+-------+-------+--------+---------+--------+-------------

	50,0    	¦	41     	¦	11     	¦	32      	¦	6        	¦	2,0     	¦	8

	90,0    	¦	74     	¦	14     	¦	62      	¦	7        	¦	2,5     	¦	8

	110,0   	¦	74     	¦	14     	¦	62      	¦	7        	¦	2,5     	¦	9

	Черт. 3
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 3

	                                                                мм

	--------------T------------T------T--------------------------T------------T--

	      d       	¦	     D      	¦	  d   	¦	            S             	¦	     l      	¦	l

	              	¦	            	¦	   1  	¦	                          	¦	            	¦	 1

	------T-------+------T-----+------+------------T-------------+------T-----+

	Номин.	¦	 Пред. 	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	    ПНД     	¦	     ПВД     	¦	Номин.	¦	Пред.	¦

	      	¦	 откл. 	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	            	¦	             	¦	      	¦	откл.	¦

	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	+------T-----+------T------+	      	¦	     	¦

	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред. 	¦	      	¦	     	¦

	      	¦	       	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл. 	¦	      	¦	     	¦

	------+-------+------+-----+------+------+-----+------+------+------+-----+--

	40,0  	¦	+0,5   	¦	39,5  	¦	-0,4 	¦	38,0  	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	3,0   	¦	+0,6  	¦	15    	¦	+5   	¦	4

	50,0  	¦	+0,5   	¦	49,5  	¦	-0,4 	¦	48,0  	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	3,0   	¦	+0,6  	¦	15    	¦	+5   	¦	4

	90,0  	¦	+0,9   	¦	89,4  	¦	-0,5 	¦	87,0  	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	4,3   	¦	+0,9  	¦	22    	¦	+8   	¦	5

	110,0 	¦	+1,0   	¦	109,3 	¦	-0,5 	¦	107,0 	¦	3,5   	¦	+0,6 	¦	5,2   	¦	+1,0  	¦	26    	¦	+9   	¦	5

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 4

	                                                                мм

	------------T------------T-------T----T---------------------------

	     d      	¦	     D      	¦	  D    	¦	l,  	¦	            S

	            	¦	            	¦	   1   	¦	не  	¦

	------T-----+------T-----+	       	¦	ме- 	+-------------T-------------

	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	       	¦	нее 	¦	     ПНД     	¦	    ПВД

	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.	¦	       	¦	    	+------T------+------T------

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	    	¦	Номин.	¦	Пред. 	¦	Номин.	¦	Пред.

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	       	¦	    	¦	      	¦	откл. 	¦	      	¦	откл.

	------+-----+------+-----+-------+----+------+------+------+------

	40,0  	¦	+0,5 	¦	40,6  	¦	+0,5 	¦	СпУп   	¦	25  	¦	3,0   	¦	+0,6  	¦	3,0   	¦	+0,7

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	50 х 3 	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	50,0  	¦	+0,5 	¦	50,6  	¦	+0,5 	¦	СпУп   	¦	25  	¦	3,0   	¦	+0,6  	¦	3,0   	¦	+0,7

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	60 х 3 	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	90,0  	¦	+0,9 	¦	91,0  	¦	+0,7 	¦	СпУп   	¦	45  	¦	3,0   	¦	+0,6  	¦	4,3   	¦	+0,9

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	110 х 5	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	110,0 	¦	+1,0 	¦	111,2 	¦	+0,8 	¦	СпУп   	¦	55  	¦	3,5   	¦	+0,6  	¦	5,2   	¦	+1,0

	      	¦	     	¦	      	¦	     	¦	130 х 5	¦	    	¦	      	¦	      	¦	      	¦

	Примечания. 1. Допускается до 01.01.91 по согласованию с потребителем
	изготовление фасонных частей для труб номинальным наружным диаметром 48,6 и
	107,5 мм по утвержденной конструкторской документации с отклонениями от размеров
	указанными для изделий диаметром 50 и 110 мм.

	2. Теоретическая масса фасонных частей приведена в табл. 23 Приложения.

	3. ПАТРУБКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.1. Патрубки должны изготовляться следующих типов:

	КС - с раструбами для соединения уплотнительным кольцом и сваркой (черт. 5);

	Патрубок типа КС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Кс - с раструбом для соединения уплотнительным кольцом и гладким концом для
	соединения сваркой (черт. 6);

	Патрубок типа Кс

	Черт. 6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Рс - с раструбом для соединения гайкой и гладким концом для соединения
	сваркой (черт. 7);

	Патрубок типа Рс

	Черт. 7

	СР - с раструбом для соединения сваркой и раструбом для соединения гайкой
	(черт. 8).

	Патрубок типа СР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	3.2. Размеры патрубков должны соответствовать указанным в табл. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 5

	                                                                мм

	---------------T--------------------------------------------------

	      d        	¦	         L, не менее, для патрубков типов

	               	+------------T------------T------------T-----------

	               	¦	    КС      	¦	      Кс    	¦	     Рс     	¦	     СР

	---------------+------------+------------+------------+-----------

	40,0           	¦	-           	¦	-           	¦	45          	¦	-

	50,0           	¦	61          	¦	65          	¦	45          	¦	45

	90,0           	¦	100         	¦	100         	¦	72          	¦	72

	110,0          	¦	105         	¦	110         	¦	86          	¦	86

	Пример условного обозначения патрубка типа КС для труб диаметром 50 мм из
	ПНД:

	Патрубок П 50К х 50С-ПНД ГОСТ 22689.2

	4. ПАТРУБКИ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

	4.1. Компенсационные патрубки должны изготовляться следующих типов:

	Кк  - с компенсационным  раструбом и гладким концом для соединения
	уплотнительным кольцом (черт. 9);

	Компенсационный патрубок типа Кк

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 9

	КС - с компенсационным раструбом и раструбом для соединения сваркой (черт.
	10);

	Компенсационный патрубок типа КС

	Черт. 10

	Кс - с компенсационным раструбом и гладким концом для соединения сваркой
	(черт. 11).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Компенсационный патрубок типа Кс

	Черт. 11

	4.2. Размеры компенсационных патрубков различных типов должны
	соответствовать указанным в табл. 6.

	Таблица 6

	                                                                мм

	---------------T--------------T-----------------------------------

	       d       	¦	     l        	¦	 L, не менее, для патрубков типов

	               	¦	              	+-----------T-----------T-----------

	               	¦	              	¦	     Кк    	¦	     Кс    	¦	    КС

	---------------+--------------+-----------+-----------+-----------

	50,0           	¦	150           	¦	197        	¦	175        	¦	170

	---------------+--------------+-----------+-----------+-----------

	90,0           	¦	230           	¦	312        	¦	270        	¦	261

	110,0          	¦	              	¦	           	¦	           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пример условного обозначения компенсационного патрубка типа Кс из ПНД для
	соединения труб диаметром 110 мм:

	Патрубок ПК 110К х 110с-ПНД ГОСТ 22689.2

	5. ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ

	5.1. Переходные патрубки должны изготовляться следующих типов:

	кК - с гладким концом и раструбом для соединения уплотнительным кольцом
	(черт. 12);

	Патрубок типа кК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 12

	сК - с гладким концом для соединения сваркой и раструбом для соединения
	уплотнительным кольцом (черт. 13);

	Патрубок типа сК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 13

	сС - с гладким концом и раструбом для соединения сваркой (черт. 14);

	Патрубок типа сС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 14

	сР - с гладким концом для соединения сваркой и раструбом для соединения
	гайкой (черт. 15).

	Патрубок типа сР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 15

	5.2. Размеры переходных патрубков должны соответствовать указанным в табл. 7.

	Таблица 7

	                                                                мм

	-------T-------T--------T-----------------------------------------

	  d    	¦	  d    	¦	 l, не  	¦	   L, не менее, для патрубков типов

	       	¦	   1   	¦	 менее  	+----------T---------T----------T---------

	       	¦	       	¦	        	¦	    сК    	¦	    сС   	¦	    сР    	¦	   кК

	-------+-------+--------+----------+---------+----------+---------

	50,0   	¦	40,0   	¦	34      	¦	-         	¦	61       	¦	74        	¦	-

	90,0   	¦	50,0   	¦	42      	¦	108       	¦	82       	¦	92        	¦	145

	110,0  	¦	50,0   	¦	49      	¦	120       	¦	94       	¦	104       	¦	152

	110,0  	¦	90,0   	¦	50      	¦	154       	¦	102      	¦	125       	¦	186

	Пример условного обозначения переходного патрубка типа кК из ПНД для
	соединения труб диаметрами 90 и 50 мм:

	Патрубок ПП 90к х 50К-ПНД ГОСТ 22689.2

	6. ПАТРУБКИ ПРИБОРНЫЕ

	6.1. Приборные патрубки должны изготовляться следующих типов:

	Ук - с раструбом для присоединения к выпуску унитаза или к выпуску чугунного
	трапа и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом (черт. 16);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Патрубок типа Ук

	Черт. 16

	УС - с раструбом для присоединения к выпуску унитаза или к выпуску чугунного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	трапа и раструбом для соединения сваркой (черт. 17).

	Патрубок типа УС

	Черт. 17

	6.2. Размеры приборных патрубков должны соответствовать указанным в табл. 8.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 8

	                                                                мм

	-----T------------T------T------T------T--------------------------

	  d  	¦	      D     	¦	  l   	¦	 l    	¦	  l   	¦	           S

	     	+------T-----+	      	¦	  1   	¦	   2  	+------------T-------------

	     	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     ПНД    	¦	    ПВД

	     	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	      	¦	      	+------T-----+------T------

	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.

	     	¦	      	¦	     	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.

	-----+------+-----+------+------+------+------+-----+------+------

	50,0 	¦	71    	¦	+0,6 	¦	  60  	¦	 50   	¦	  6   	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	3,0   	¦	+0,6

	90,0 	¦	112   	¦	+1,0 	¦	  60  	¦	 113  	¦	  8   	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	4,3   	¦	+0,9

	110,0	¦	112   	¦	+1,0 	¦	  75  	¦	 113  	¦	  8   	¦	3,5   	¦	+0,6 	¦	5,2   	¦	+1,0

	Пример условного обозначения приборного патрубка типа Ук диаметром 110 мм
	из ПНД для присоединения к выпуску унитаза:

	Патрубок ППрУ х 110к-ПНД ГОСТ 22689.2

	7. ОТВОДЫ ПРИБОРНЫЕ

	7.1. Приборные отводы должны изготовляться следующих типов:

	УС - с раструбом для присоединения к выпуску унитаза и раструбом для
	соединения сваркой (черт. 18);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отвод типа УС

	Черт. 18

	Ук - с раструбом для присоединения к выпуску унитаза и гладким концом для
	соединения уплотнительным кольцом  (черт. 19).

	Отвод типа Ук

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 19

	7.2. Размеры приборных отводов должны соответствовать указанным в табл. 9.

	Таблица 9

	                                                                мм

	---------T---------T---------T---------T--------------------------

	   d     	¦	   l     	¦	   l     	¦	   l     	¦	            S

	         	¦	    1    	¦	    2    	¦	    3    	+------------T-------------

	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	    ПНД     	¦	    ПВД

	         	¦	         	¦	         	¦	         	+------T-----+------T------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	Номин.	¦	Пред.	¦	Номин.	¦	Пред.

	         	¦	         	¦	         	¦	         	¦	      	¦	откл.	¦	      	¦	откл.

	---------+---------+---------+---------+------+-----+------+------

	90,0     	¦	60       	¦	115      	¦	30       	¦	3,0   	¦	+0,6 	¦	4,3   	¦	+0,9

	110,0    	¦	75       	¦	115      	¦	40       	¦	3,5   	¦	+0,6 	¦	5,2   	¦	+1,0

	Пример условного обозначения отвода приборного типа УС диаметром 110 мм из
	ПНД для присоединения к выпуску унитаза:

	Отвод ОПр У х 110С-ПНД ГОСТ 22689.2

	8. ОТВОДЫ

	8.1. Отводы должны изготовляться следующих типов:

	Кк  - с раструбом и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом
	(черт. 20);

	Отвод типа Кк

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 20

	СК - с раструбами для соединения сваркой и уплотнительным кольцом (черт. 21);

	Отвод типа СК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 21

	СС - с раструбами для соединения сваркой (черт. 22);

	Отвод типа СС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 22

	СР - с раструбами для соединения сваркой и гайкой (черт. 23).

	Отвод типа СР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт.23

	8.2. Размеры отводов должны соответствовать указанным в табл. 10.

	Таблица 10

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	---------T---------T----------------------------------------------

	   d     	¦	   d     	¦	                   альфа

	         	¦	    1    	+---------------T--------------T---------------

	         	¦	         	¦	     30°       	¦	     45'      	¦	   87°30'

	         	¦	         	+-------T-------+------T-------+-------T-------

	         	¦	         	¦	   l   	¦	   l   	¦	  l   	¦	  l    	¦	  l    	¦	   l

	         	¦	         	¦	    1  	¦	    2  	¦	   1  	¦	   2   	¦	   1   	¦	    2

	         	¦	         	+-------+-------+------+-------+-------+-------

	         	¦	         	¦	                   не менее

	---------+---------+-------T-------T------T-------T-------T-------

	40,0     	¦	40,0     	¦	-      	¦	-      	¦	14    	¦	14     	¦	33     	¦	33

	50,0     	¦	40,0     	¦	-      	¦	-      	¦	17    	¦	17     	¦	39     	¦	31

	50,0     	¦	50,0     	¦	-      	¦	-      	¦	17    	¦	17     	¦	39     	¦	39

	90,0     	¦	90,0     	¦	22     	¦	22     	¦	29    	¦	29     	¦	73     	¦	73

	110,0    	¦	110,0    	¦	24     	¦	24     	¦	42    	¦	42     	¦	85     	¦	85

	Примечание. Размеры 50 х 40 даны для отводов типов СК и СР.

	Пример условного обозначения отвода типа СР с углом 	 = 87°30' из ПНД для
	соединения с трубами 50 мм и 40 мм:

	Отвод О 50С х 40Р-ПНД ГОСТ 22689.2

	То же, типа СК с углом 	 = 30°:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отвод О 30° 40С х 50К-ПНД ГОСТ 22689.2

	9. ТРОЙНИКИ

	9.1. Тройники должны изготовляться следующих типов:

	КкК - с двумя раструбами и гладким концом для соединения уплотнительными
	кольцами (черт. 24);

	Тройник типа КкК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 24

	КкудК - с двумя раструбами и удлиненным гладким концом для соединения
	уплотнительными кольцами (черт. 25);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Тройник типа КкудК

	Черт. 25

	КудкК - с удлиненным компенсационным раструбом, гладким концом и боковым
	раструбом для соединения уплотнительными кольцами (черт. 26);

	Тройник типа КудкК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 26

	КСК - с двумя раструбами для соединения уплотнительными кольцами и
	раструбом для соединения сваркой (черт. 27);

	Тройник типа КСК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 27

	ССК - с двумя раструбами для соединения сваркой и раструбом для соединения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	уплотнительным кольцом (черт. 28);

	Тройник типа ССК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 28

	ССС - с тремя раструбами для соединения сваркой (черт. 29);

	Тройник типа ССС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 29

	РСР - с двумя раструбами для соединения гайкой и раструбом для соединения
	сваркой (черт. 30);

	Тройник типа РСР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 30

	ССР - с двумя раструбами для соединения сваркой и раструбом для соединения
	гайкой (черт. 31);

	Тройник типа ССР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 31

	СкК - с раструбом для соединения сваркой, гладким концом и раструбом для
	соединения уплотнительным кольцом (черт. 32).

	Тройник типа СкК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 32

	9.2. Размеры тройников типов КкК, КудкК, КСК, ССК, ССС, РСР, ССР, СкК
	должны соответствовать указанным в табл. 11, а тройника типа КкудК - в табл. 12.

	Таблица 11

	                                                                мм

	-----T-----T----T----T----T----T----T----T-----T-------T------T-------

	  d  	¦	  d  	¦	 l  	¦	 l  	¦	 l  	¦	 l  	¦	 l  	¦	 l  	¦	 l   	¦	   l   	¦	  l   	¦	   l

	     	¦	   1 	¦	  1 	¦	  2 	¦	  3 	¦	  1 	¦	  2 	¦	  3 	¦	  1  	¦	    2  	¦	   3  	¦	    4

	     	¦	     	+----+----+----+----+----+----+-----+-------+------+-------

	     	¦	     	¦	  альфа = 45° 	¦	  альфа = 60° 	¦	        альфа = 87°30'

	     	¦	     	+--------------+--------------+----------------------------

	     	¦	     	¦	                          не менее

	-----+-----+----T----T----T----T----T----T-----T-------T------T-------

	50,0 	¦	40,0 	¦	80  	¦	9   	¦	70  	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	33   	¦	31     	¦	39    	¦	-

	50,0 	¦	50,0 	¦	70  	¦	17  	¦	70  	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	31   	¦	39     	¦	39    	¦	150 <*>

	90,0 	¦	50,0 	¦	100 	¦	14  	¦	100 	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	39   	¦	36     	¦	58    	¦	-

	90,0 	¦	90,0 	¦	120 	¦	30  	¦	120 	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	63   	¦	59     	¦	63    	¦	-

	110,0	¦	50,0 	¦	115 	¦	14  	¦	120 	¦	-   	¦	-   	¦	-   	¦	39   	¦	34     	¦	68    	¦	-

	110,0	¦	110,0	¦	150 	¦	37  	¦	145 	¦	110 	¦	50  	¦	110 	¦	70   	¦	85 или 	¦	70    	¦	-

	     	¦	     	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	    	¦	     	¦	58 <**>	¦	      	¦

	-----------------------------------

	<*> Для тройника типа КудкК.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<**> Для тройников, устанавливаемых в санитарно-технических кабинах.

	Примечание. Размер 50 х 40 указан для тройников типов ССС, РСР, ССР.

	Таблица 12

	                                                                мм

	---------------T---------------T----------------------------------

	      d        	¦	      d        	¦	          альфа = 87°30'

	               	¦	       1       	+------------T----------T----------

	               	¦	               	¦	     l      	¦	    l     	¦	    l

	               	¦	               	¦	      1     	¦	     2    	¦	     3

	---------------+---------------+------------+----------+----------

	90,0           	¦	50,0           	¦	103         	¦	151       	¦	150

	110,0          	¦	50,0           	¦	128         	¦	151       	¦	150

	Пример условного обозначения тройника типа КСК с углом 	 = 87°30' для
	соединения с трубами диаметром 110 мм и 50 мм из ПНД:

	Тройник Т 110К х 110С х 50К-ПНД ГОСТ 22689.2

	То же, тройника типа КСК с углом 	 = 45° для соединения труб тех же диаметров
	из ПНД:

	Тройник Т 45° 110К х 110С х 50К-ПНД ГОСТ 22689.2
	10. КРЕСТОВИНЫ

	10.1. Крестовины должны изготовляться следующих типов:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	КкКК - с тремя раструбами и гладким концом для соединения уплотнительными
	кольцами (черт. 33);

	Крестовина типа КкКК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 33

	СкКК - с раструбом для соединения сваркой, двумя раструбами и гладким концом
	для соединения уплотнительными кольцами (черт. 34);

	Крестовина типа СкКК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 34

	СССР - с тремя раструбами для соединения сваркой и раструбом для соединения
	гайкой (черт. 35);

	Крестовина типа СССР

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 35

	СССК - с тремя раструбами для соединения сваркой и раструбом для соединения
	уплотнительным кольцом (черт. 36);

	Крестовина типа СССК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 36

	СССС - с четырьмя раструбами для соединения сваркой (черт. 37).

	Крестовина типа СССС

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 37

	Пример условного обозначения крестовины типа СкКК с углом 	 = 87°30' для
	соединения с трубами диаметром 110 мм из ПНД:

	Крестовина К 110С х 110к х 110К х 110К-ПНД ГОСТ 22689.2

	10.2. Размеры крестовин должны соответствовать указанным в табл. 13.

	Таблица 13

	                                                                мм

	---------T-------T--------T--------T-------T-------T------T-------

	  Тип    	¦	  d    	¦	  d     	¦	 альфа  	¦	  l    	¦	  l    	¦	 l    	¦	 l

	изделия 	¦	       	¦	   1    	¦	        	¦	   1   	¦	   2   	¦	  3   	¦	  4

	---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	СкКК     	¦	50,0   	¦	50,0    	¦	45°     	¦	85     	¦	17     	¦	70    	¦	-

	         	¦	       	¦	        	¦	87°30'  	¦	36     	¦	39     	¦	39    	¦	-

	         	+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	110,0  	¦	110,0   	¦	87°30'  	¦	70     	¦	58     	¦	70    	¦	-

	---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	СССС     	¦	90,0   	¦	90,0    	¦	45°     	¦	125    	¦	30     	¦	125   	¦	-

	         	¦	       	¦	        	¦	87°30'  	¦	63     	¦	59     	¦	63    	¦	-

	         	+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	         	¦	110,0  	¦	110,0   	¦	87°30'  	¦	70     	¦	85     	¦	70    	¦	-

	---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	КкКК     	¦	110,0  	¦	50,0    	¦	60°     	¦	70     	¦	5      	¦	88    	¦	-

	         	¦	       	¦	        	¦	87°30'  	¦	37     	¦	34     	¦	66    	¦	-

	         	+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	         	¦	110,0  	¦	110,0   	¦	60°     	¦	110    	¦	50     	¦	110   	¦	-

	         	¦	       	¦	        	¦	87°30'  	¦	70     	¦	85 или 	¦	70    	¦	-

	         	¦	       	¦	        	¦	        	¦	       	¦	58 <*> 	¦	      	¦

	---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	СССР     	¦	110,0  	¦	50,0    	¦	87°30'  	¦	70     	¦	85     	¦	70    	¦	66

	---------+-------+--------+--------+-------+-------+------+-------

	СССК     	¦	110,0  	¦	50,0    	¦	87°30'  	¦	70     	¦	85     	¦	70    	¦	66

	-----------------------------------

	<*> Для крестовин, устанавливаемых в санитарно-технических кабинах.

	11. КРЕСТОВИНЫ СО СМЕЩЕННЫМИ ОСЯМИ ОТВОДОВ

	11.1. Крестовины со смещенными осями отводов должны изготовляться
	следующих типов:

	КкКК - с тремя раструбами и гладким концом для соединения уплотнительными
	кольцами (черт. 38);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Крестовина со смещенными осями отводов типа КкКК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 38

	СкКК - с двумя раструбами и гладким концом для соединения с помощью
	уплотнительных колец и раструбом для соединения сваркой (черт. 39).

	Крестовина со смещенными осями отводов типа СкКК

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 39

	Пример условного обозначения крестовины со смещенными осями отводов типа
	СкКК для соединения труб диаметрами 110 мм и 50 мм из ПНД:

	Крестовина Ксм110С х 110к х 110К х 50К-ПНД ГОСТ 22689.2

	12. ТРОЙНИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

	12.1. Тройники универсальные должны изготовляться следующих типов:

	КкКс (или КкКсс) - с двумя раструбами и гладким концом для соединения
	уплотнительными кольцами и боковым отводом (или боковыми отводами) для
	получения двухплоскостных крестовин (или пятериков) путем приварки патрубков,
	указанных в разд. 3 (черт. 40);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Универсальный тройник типа КкКс (или КкКсс)

	-----------------------------------

	<*> В случае правого исполнения - глухая стенка.

	<**> В случае левого исполнения - глухая стенка.

	Черт. 40

	СССС (или ССССС) - с тремя раструбами для соединения сваркой и боковым
	отводом (или двумя отводами) для получения двухплоскостных крестовин (или
	пятериков) путем приварки патрубков, указанных в разд. 3 (черт. 41).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Универсальный тройник типа СССС (или ССССС)

	-----------------------------------

	<*> В случае правого исполнения - глухая стенка.

	<**> В случае левого исполнения - глухая стенка.

	Черт. 41

	12.2. Размеры универсальных тройников должны соответствовать указанным в
	табл. 14.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Таблица 14

	                                                                мм

	-----------T-------------T---------T---------T---------T----------

	    d      	¦	      d      	¦	    l    	¦	   l     	¦	   l     	¦	    l

	           	¦	       1     	¦	     1   	¦	    2    	¦	    3    	¦	     4

	           	¦	             	+---------+---------+---------+----------

	           	¦	             	¦	               не менее

	-----------+-------------+---------T---------T---------T----------

	90,0       	¦	50,0         	¦	63       	¦	59       	¦	63       	¦	150

	110,0      	¦	50,0         	¦	70       	¦	58       	¦	70       	¦	150

	Пример условного обозначения тройника универсального типа КкКс с правым
	боковым отводом диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 110 мм из
	ПНД:

	Тун 110К х 110к х 110К х 50с-Пр-ПНД ГОСТ 22689.2

	То же, для левого исполнения:

	Тун 110К х 110к х 110К х 50с-Л-ПНД ГОСТ 22689.2

	То же, тройника универсального типа ССССС с двумя боковыми отводами
	диаметром 50 мм для соединения с трубами диаметром 90 мм из ПНД:

	Тун 90С х 90С х 90С х 50С х 50С-ПНД ГОСТ 22689.2

	13. МУФТЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	13.1. Муфты должны изготовляться следующих типов:

	КК - с раструбами для соединения уплотнительными кольцами (черт. 42);

	Муфта типа КК

	Черт. 42

	СС - с раструбами для соединения сваркой (черт. 43).

	Муфта типа СС
	Исполнение 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Исполнение 2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 43

	13.2. Размеры муфт должны соответствовать указанным в табл. 15.

	Таблица 15

	                                                                мм

	--------------------------------T---------------T-----------------

	             d                  	¦	      L        	¦	        l

	                                	+---------------+-----------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                	¦	             не менее

	--------------------------------+---------------T-----------------

	50,0                            	¦	87             	¦	5

	--------------------------------+---------------+

	90,0                            	¦	153            	¦

	110,0                           	¦	               	¦

	Пример условного обозначения муфты типа СС для соединения труб диаметрами
	50 мм и 40 мм из ПНД:

	Муфта М 50С х 40С-ПНД ГОСТ 22689.2

	14. РЕВИЗИИ

	14.1. Ревизии должны изготовляться следующих типов:

	К - с раструбом и гладким концом для соединения уплотнительным кольцом
	(черт. 44).

	Ревизия типа К

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 44

	С - с раструбами для соединения сваркой (черт. 45).

	Ревизия типа С

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 45

	14.2. Размеры ревизий должны соответствовать указанным в табл. 16.

	Таблица 16

	                                                                мм

	----------T-----------T----------T---------T----------T-----------

	     d    	¦	     D     	¦	    l     	¦	   l     	¦	    l     	¦	    l

	          	¦	           	¦	     1    	¦	    2    	¦	     3    	¦	     4

	          	¦	           	+----------+---------+----------+-----------

	          	¦	           	¦	                не менее

	----------+-----------+----------T---------T----------T-----------

	50,0      	¦	СпУп60 х 3 	¦	39        	¦	39       	¦	48        	¦	15

	90,0      	¦	СпУп110 х 5	¦	57        	¦	70       	¦	82        	¦	25

	110,0     	¦	СпУп130 х 5	¦	70        	¦	85       	¦	88        	¦	25

	Пример условного обозначения ревизии типа К для соединения с трубами
	диаметром 110 мм из ПНД:

	Ревизия Р 110К-ПНД ГОСТ 22689.2

	15. ЗАГЛУШКИ И КРЫШКИ

	15.1. Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать черт. 46 и табл.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	17; конструкция и размеры крышек - черт. 47 и табл. 18.

	Заглушка

	Черт. 46

	Таблица 17

	                                                                мм

	----------------T----------------T----------------T---------------

	       d        	¦	        D       	¦	       S        	¦	       h

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------+----------------+----------------+---------------

	      40,0      	¦	       52       	¦	      3,5       	¦	       35

	      50,0      	¦	       64       	¦	      4,0       	¦	       40

	      90,0      	¦	       106      	¦	      5,0       	¦	       60

	      110,0     	¦	       126      	¦	      5,0       	¦	       60

	Крышка

	Черт. 47

	Таблица 18

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                                мм

	-----------------------T------------------------T-----------------

	         d             	¦	           D            	¦	        h

	-----------------------+------------------------+-----------------

	        40,0           	¦	      СпУп 50 х 3       	¦	        21

	        50,0           	¦	      СпУп 60 х 3       	¦	        21

	        90,0           	¦	      СпУп 110 х 5      	¦	        32

	        110,0          	¦	      СпУп 130 х 5      	¦	        32

	Пример условного обозначения заглушки для раструба фасонной части диаметром
	110 мм из ПНД:

	Заглушка З 110-ПНД ГОСТ 22689.2

	То же, крышки исполнения "б" для раструба фасонной части диаметром 50 мм из
	ПНД:

	Крышка К 50(б)-ПНД ГОСТ 22689.2

	16. ГАЙКИ НАКИДНЫЕ

	16.1. Конструкция и размеры накидных гаек должны соответствовать указанным
	на черт. 48 и в табл. 19.

	Гайка накидная

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 48

	Таблица 19

	                                                                мм

	---------------T-----------------T----------------T---------------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	     d         	¦	        D        	¦	      D         	¦	 h, не менее

	               	¦	                 	¦	       1        	¦

	---------------+-----------------+----------------+---------------

	     40,0      	¦	   СпУп 50 х 3   	¦	      41        	¦	      21

	     50,0      	¦	   СпУп 60 х 3   	¦	      51        	¦	      21

	     90,0      	¦	   СпУп 110 х 5  	¦	      91        	¦	      32

	     110,0     	¦	   СпУп 130 х 5  	¦	      111       	¦	      32

	Пример условного обозначения гайки накидной канализационной из ПНД для
	труб диаметром 50 мм:

	Гайка Г 50-ПНД ГОСТ 22689.2

	17. ЛЕНТА ПРОКЛАДОЧНАЯ

	17.1. Лента прокладочная полиэтиленовая предназначена для установки между
	наружной поверхностью канализационного трубопровода и внутренней поверхностью
	металлических креплений.

	17.2. Конструкция и размеры прокладочной ленты должны соответствовать
	указанным на черт. 49.

	Масса 1 м - 0,020 кг

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Масса 1 м - 0,020 кг

	Черт. 49

	Условное обозначение прокладочной ленты из ПВД:

	Лента ЛП-ПНД ГОСТ 22689.2

	17.3. Лента должна изготовляться из полиэтилена высокого давления по ГОСТ
	16337.

	18. КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	18.1. Резиновые уплотнительные кольца предназначены для комплектации
	канализационных фасонных частей из ПНД и ПВД.

	18.2. Конструкция и размеры уплотнительных колец должны соответствовать
	указанным на черт. 50 и в табл. 20.

	Черт. 50

	Таблица 20

	                                                                мм

	--------------------------T---------------------T-----------------

	Номинальный диаметр трубы 	¦	          D          	¦	        d

	                          	¦	                     	¦	         1

	--------------------------+---------------------+-----------------

	                          	¦	          +1         	¦	       +0,4

	          50,0            	¦	        49           	¦	      6

	                          	¦	          -0,5       	¦

	                          	¦	          +1,2       	¦	       +0,4

	          90,0            	¦	        89           	¦	      7

	                          	¦	          -0,6       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                          	¦	           +1,4      	¦	       +0,4

	          110,0           	¦	        109          	¦	      7

	                          	¦	           -0,7      	¦

	Пример условного обозначения уплотнительного кольца для комплектации
	фасонной части с номинальным диаметром 50 мм:

	Кольцо Куп 50 ГОСТ 22689.2

	18.3. Резина для уплотнительных колец должна иметь твердость по Шору в
	пределах 30 - 45 и относительную остаточную деформацию после старения в
	воздушной среде при сжатии на 40% и температуре 70 °С в течение 24 ч не более 25%.

	19. ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ

	19.1. Уплотнительные прокладки предназначены для комплектации
	канализационных фасонных частей из ПНД и ПВД с резьбовыми раструбами.

	19.2. Конструкция и размеры уплотнительных прокладок должны соответствовать
	указанным на черт. 51 и в табл. 21.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 51

	Таблица 21

	                                                                мм

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------T--------T-----------T------T-----------T-----

	Номинальный диаметр	¦	   D    	¦	Пред. откл.	¦	  D   	¦	Пред. откл.	¦	 S

	        трубы       	¦	    1   	¦	           	¦	   1  	¦	           	¦

	--------------------+--------+-----------+------+-----------+-----

	40,0                	¦	39      	¦	+1,0       	¦	45    	¦	-1,2       	¦	2

	50,0                	¦	49      	¦	+1,0       	¦	55    	¦	-1,2       	¦	2

	90,0                	¦	93      	¦	+1,4       	¦	102   	¦	-1,4       	¦	3

	110,0               	¦	112     	¦	+1,4       	¦	122   	¦	-1,4       	¦	3

	Пример условного обозначения уплотнительной прокладки для канализационной
	фасонной части с номинальным диаметром резьбового раструба 50 мм:

	Прокладка П 50 ГОСТ 22689.2

	19.3. Уплотнительные прокладки должны изготовляться из резины по ГОСТ 7338
	или из формовой резины по действующим техническим условиям.

	Приложение

	Справочное

	Таблица 22

	Теоретическая масса 1 м полиэтиленовых канализационных труб

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-----------------------T------------------------------------------

	         d             	¦	              Масса 1 м труб, кг

	                       	+--------------------T---------------------

	                       	¦	        ПНД         	¦	          ПВД

	-----------------------+--------------------+---------------------

	        40,0           	¦	        0,228       	¦	          0,322

	        50,0           	¦	        0,423       	¦	          0,409

	        90,0           	¦	        0,782       	¦	          1,068

	        110,0          	¦	        1,117       	¦	          1,580

	Таблица 23

	Теоретическая масса полиэтиленовых фасонных частей

	-------------T------T------T--------T-----T-----------------------

	Наименование 	¦	  d   	¦	  d   	¦	альфа   	¦	 Тип 	¦	Масса фасонных частей,

	  изделия    	¦	      	¦	   1  	¦	        	¦	     	¦	           кг

	             	¦	      	¦	      	¦	        	¦	     	+------------T----------

	             	¦	      	¦	      	¦	        	¦	     	¦	    ПНД     	¦	   ПВД

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Патрубки     	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	КС   	¦	0,039       	¦	0,04

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,10        	¦	0,13

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,16        	¦	0,22

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Кс   	¦	0,035       	¦	0,04

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,08        	¦	0,12

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,14        	¦	0,19

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	40,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Рс   	¦	0,020       	¦	0,02

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,025       	¦	0,025

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,10        	¦	0,13

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,16        	¦	0,22

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	СР   	¦	0,026       	¦	0,03

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,11        	¦	0,16

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	-       	¦	     	¦	0,16        	¦	0,25

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Патрубки     	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Кк   	¦	0,098       	¦	0,04

	компенсацион-	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,26        	¦	0,40

	ные          	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,39        	¦	0,54

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Кс   	¦	0,088       	¦	0,09

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,22        	¦	0,35

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,34        	¦	0,54

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	КС   	¦	0,093       	¦	0,09

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,23        	¦	0,35

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,35        	¦	0,47

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Патрубки     	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	кК   	¦	0,097       	¦	0,13

	переходные   	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,13        	¦	0,20

	             	¦	110,0 	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,28

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	сК   	¦	0,07        	¦	0,08

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,09        	¦	0,12

	             	¦	110,0 	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,18        	¦	0,25

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	-       	¦	сС   	¦	0,025       	¦	0,025

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,05        	¦	0,07

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,07        	¦	0,10

	             	¦	110,0 	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,10        	¦	0,16

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	-       	¦	сР   	¦	0,033       	¦	0,033

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,06        	¦	0,13

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,08        	¦	0,17

	             	¦	110,0 	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,25

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Патрубки     	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Ук   	¦	0,078       	¦	0,078

	приборные    	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,20        	¦	0,22

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,29        	¦	0,46

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	УС   	¦	0,061       	¦	0,06

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,13

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,15        	¦	0,25

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Отводы       	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	Ук   	¦	0,18        	¦	0,28

	приборные    	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,40        	¦	0,65

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	-       	¦	УС   	¦	0,20        	¦	0,31

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,37        	¦	0,60

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отводы       	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	30°     	¦	Кк   	¦	0,14        	¦	0,22

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,22        	¦	0,36

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	Кк   	¦	0,052       	¦	0,052

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,15        	¦	0,24

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,27        	¦	0,43

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	Кк   	¦	0,065       	¦	0,065

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,20        	¦	0,31

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,32        	¦	0,52

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	30°     	¦	СК   	¦	0,12        	¦	0,18

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,19        	¦	0,31

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	СК   	¦	0,040       	¦	0,040

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,048       	¦	0,048

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,05        	¦	0,19

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,37

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	СК   	¦	0,049       	¦	0,049

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,062       	¦	0,062

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,27

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,31        	¦	0,49

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	30°     	¦	СС   	¦	0,08        	¦	0,17

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,20

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	40,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	СС   	¦	0,021       	¦	0,02

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,031       	¦	0,03

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,09        	¦	0,18

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,16        	¦	0,26

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	40,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	СС   	¦	0,035       	¦	0,035

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,050       	¦	0,050

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,14        	¦	0,22

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,23        	¦	0,37

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	30°     	¦	СР   	¦	0,15        	¦	0,23

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,22        	¦	0,35

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	СР   	¦	0,031       	¦	0,031

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,056       	¦	0,056

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,33

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,32        	¦	0,51

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	СР   	¦	0,047       	¦	0,047

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,056       	¦	0,056

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,33

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,32        	¦	0,51

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Тройники     	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	КкК  	¦	0,115       	¦	0,115

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,23        	¦	0,33

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,33        	¦	0,50

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,34        	¦	0,51
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,55        	¦	0,89

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	КкК  	¦	0,49        	¦	0,79

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	КкК  	¦	0,099       	¦	0,099

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,19        	¦	0,27

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,27        	¦	0,42

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,29        	¦	0,43

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,43        	¦	0,70

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	КСК  	¦	0,111       	¦	0,111

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,30

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,30        	¦	0,60

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,31        	¦	0,46

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,52        	¦	0,83

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	КСК  	¦	0,46        	¦	0,74

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	КСК  	¦	0,094       	¦	0,094

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,24

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,25        	¦	0,38

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,25        	¦	0,38

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,43        	¦	0,21

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	ССК  	¦	0,100       	¦	0,100

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,24

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,29        	¦	0,45
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,24        	¦	0,37

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,47        	¦	0,76

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	ССК  	¦	0,39        	¦	0,63

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	ССК  	¦	0,078       	¦	0,078

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,13        	¦	0,18

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,32

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,19        	¦	0,29

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,36        	¦	0,58

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	ССС  	¦	0,070       	¦	0,070

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,085       	¦	0,085

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,16        	¦	0,22

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,23        	¦	0,36

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,23        	¦	0,34

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,39        	¦	0,63

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	ССС  	¦	0,33        	¦	0,54

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	ССС  	¦	0,053       	¦	0,053

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,062       	¦	0,062

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,11        	¦	0,15

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,18        	¦	0,27

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,17        	¦	0,26

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,29        	¦	0,47

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	РСР  	¦	0,093       	¦	0,095

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,109       	¦	0,109

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,24        	¦	0,34

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,40        	¦	0,57

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,33        	¦	0,50

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,60        	¦	0,96

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	РСР  	¦	0,52        	¦	0,83

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	РСР  	¦	0,075       	¦	0,075

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,083       	¦	0,083

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,19        	¦	0,27

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,32        	¦	0,49

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,26        	¦	0,39

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,48        	¦	0,78

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	45°     	¦	ССР  	¦	0,083       	¦	0,083

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,099       	¦	0,099

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,16        	¦	0,22

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,33        	¦	0,51

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,24        	¦	0,36

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,50        	¦	0,81

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	ССР  	¦	0,42        	¦	0,68

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	ССР  	¦	0,060       	¦	0,060

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,071       	¦	0,071

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	87°30'  	¦	ССР  	¦	0,06        	¦	0,06

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,071       	¦	0,071

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,17

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,25        	¦	0,38

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,18        	¦	0,27

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,39        	¦	0,62

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	СкК  	¦	0,104       	¦	0,104

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,20        	¦	0,28

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,31        	¦	0,48

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,28        	¦	0,42

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,50        	¦	0,81

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	60°     	¦	СкК  	¦	0,44        	¦	0,70

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	СкК  	¦	0,082       	¦	0,082

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,15        	¦	0,21

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	        	¦	     	¦	0,24        	¦	0,37

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,32

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,39        	¦	0,63

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	КудкК	¦	0,151       	¦	0,151

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	КкудК	¦	0,40        	¦	0,56

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,57        	¦	0,85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Крестовины   	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	60°     	¦	КкКК 	¦	0,32        	¦	0,48

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,66        	¦	1,06

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	КкКК 	¦	0,30        	¦	0,46

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,59        	¦	0,94

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	45°     	¦	СкКК 	¦	0,144       	¦	0,144

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	СкКК 	¦	0,115       	¦	0,115

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,49        	¦	0,78

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	45°     	¦	СССС 	¦	0,30        	¦	0,46

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	90,0  	¦	87°30'  	¦	СССС 	¦	0,21        	¦	0,33

	             	¦	110,0 	¦	110,0 	¦	        	¦	     	¦	0,36        	¦	0,57

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	СССР 	¦	0,31        	¦	0,47

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	87°30'  	¦	СССК 	¦	0,32        	¦	0,48

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Крестовины со	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	-       	¦	КкКК 	¦	0,46        	¦	0,70

	смещенными   	+------+------+--------+-----+------------+----------

	осями отводов	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	-       	¦	СкКК 	¦	0,39        	¦	0,59

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Тройники     	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	КкКс 	¦	0,29        	¦	0,40

	универсальные	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,44        	¦	0,66

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	КкКсс	¦	0,29        	¦	0,41

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,47        	¦	0,71

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	СССС 	¦	0,19        	¦	0,26

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,30        	¦	0,46

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	90,0  	¦	50,0  	¦	-       	¦	ССССС	¦	0,20        	¦	0,28

	             	¦	110,0 	¦	50,0  	¦	        	¦	     	¦	0,31        	¦	0,47

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Муфты        	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	КК   	¦	0,053       	¦	0,053

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,20

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,34

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	40,0  	¦	-       	¦	СС   	¦	0,018       	¦	0,018

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,027       	¦	0,027

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,04        	¦	0,06

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,07        	¦	0,12

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Ревизии      	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	К    	¦	0,089       	¦	0,089

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,29        	¦	0,45

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,42        	¦	0,68

	             	+------+------+--------+-----+------------+----------

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	С    	¦	0,068       	¦	0,068

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,21        	¦	0,32

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,32        	¦	0,52

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Заглушки     	¦	40,0  	¦	-     	¦	-       	¦	-    	¦	0,017       	¦	0,017

	             	¦	50,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,027       	¦	0,027

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,08        	¦	0,13

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,12        	¦	0,23

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Крышки       	¦	50,0  	¦	-     	¦	-       	¦	-    	¦	0,036       	¦	0,036

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,10        	¦	0,11

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,14        	¦	0,14

	-------------+------+------+--------+-----+------------+----------

	Гайки        	¦	40,0  	¦	-     	¦	-       	¦	-    	¦	0,023       	¦	0,023

	накидные     	¦	50,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,032       	¦	0,033

	             	¦	90,0  	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,08        	¦	0,07

	             	¦	110,0 	¦	-     	¦	        	¦	     	¦	0,10        	¦	0,09

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.