Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 28 апреля 1978 г. N 71

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ
	СТАЛЬНЫЕ
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Steel flights of steps, stair landings and railings. Specifications
	ГОСТ 23120-78

	Группа Ж34

	Дата введения

	1 января 1979 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Ордена Трудового Красного Знамени Центральным
	научно-исследовательским и проектным институтом строительных
	металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР; Всесоюзным
	научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом
	(ВНИКТИстальконструкция) Минмонтажспецстроя СССР; Всесоюзным
	Государственным проектно-конструкторским институтом по индустриализации
	монтажных работ (Гипромонтажиндустрия) Минмонтажспецстроя СССР.

	Разработчики: В.М. Лаптев (руководитель темы), Л.А. Пескова, С.И. Бочкова, А.Ф.
	Гай, Л.М. Дудиловский, Б.А. Штепа.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	Совета Министров СССР по делам строительства от 28 апреля 1978 г. N 71.

	3. Введен впервые.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	----------------------------------------T-------------------------

	Обозначение НТД, на который дана ссылка 	¦	      Номер пункта

	----------------------------------------+-------------------------

	ГОСТ 9.032-74                           	¦	 2.7

	ГОСТ 380-94                             	¦	 2.2

	ГОСТ 2991-85                            	¦	 6.7

	ГОСТ 7798-70                            	¦	 2.6

	ГОСТ 23118-78                           	¦	 Вводная часть, 3.1, 7.1

	СНиП II-В.3-72                          	¦	 2.6

	СНиП III-18-75                          	¦	 2.1, 5.2, 7.1

	5. Переиздание. Ноябрь 1998 г.

	6. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от
	29.02.84 N 354 снято ограничение срока действия.

	Настоящий стандарт распространяется на стальные маршевые лестницы,
	площадки и ограждения к ним, применяемые в производственных зданиях и
	сооружениях, возводимых и эксплуатируемых в районах с расчетной температурой
	минус 65 °С и выше.

	Стандарт устанавливает технические требования на маршевые лестницы с углом
	наклона 45° и 60°, прямоугольные переходные площадки и ограждения к ним,
	изготовленные из холодногнутых и горячекатаных профилей и рассчитанные на
	действие нормативных временных нагрузок 200, 300 и 400 кгс/см2.

	Маршевые лестницы, площадки и ограждения к ним должны удовлетворять всем
	требованиям ГОСТ 23118 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах
	настоящего стандарта.

	1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Основные параметры и размеры лестничных маршей, прямоугольных
	площадок и ограждений к ним должны соответствовать указанным на черт. 1 - 4 и в
	табл. 1 - 4.

	Лестничный марш

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - косоур; 2 - ступень; 3 - опорная планка; 4 - опорный уголок; 5 - ребро

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	--------------------------------

	<*> По чертежам КМД.

	Черт. 1

	Площадки

	1 - балка; 2 - окантовочный элемент; 3 - настил; 4 - ребро

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	--------------------------------

	<*> По чертежам КМД.

	Ограждение лестничного марша

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стойка; 2 - поручень, 3 - средний ограждающий элемент; 4 - бортовой элемент

	Черт. 3

	--------------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	<*> По чертежам КМД.

	Ограждение площадок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - стойка; 2 - поручень, 3 - средний ограждающий элемент; 4 - бортовой элемент
	Черт. 4

	--------------------------------

	<*> По чертежам КМД.

	Таблица 1

	                                                      Размеры в мм

	---------T--------T--------T-------T-------T--------T-------T-----

	  альфа  	¦	    H   	¦	    L   	¦	   h   	¦	   b   	¦	    B   	¦	   B   	¦	 b

	         	¦	        	¦	        	¦	       	¦	       	¦	        	¦	    1  	¦	  1

	---------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-----

	   45°   	¦	   600  	¦	   600  	¦	  200  	¦	  200  	¦	   600  	¦	  500  	¦	  7

	         	¦	  1200  	¦	  1200  	¦	       	¦	       	¦	   800  	¦	  700  	¦	 10

	         	¦	  1800  	¦	  1800  	¦	       	¦	       	¦	  1000  	¦	  900  	¦

	         	¦	  2400  	¦	  2400  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  3000  	¦	  3000  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  3600  	¦	  3600  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  4200  	¦	  4200  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	---------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-----

	   60°   	¦	   600  	¦	   345  	¦	  300  	¦	  200  	¦	   600  	¦	  500  	¦	  5

	         	¦	  1200  	¦	   693  	¦	       	¦	       	¦	   800  	¦	  700  	¦

	         	¦	  1800  	¦	  1039  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  2400  	¦	  1386  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  3000  	¦	  1732  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  3600  	¦	  2078  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	         	¦	  4200  	¦	  2425  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  4800  	¦	  2771  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  5400  	¦	  3118  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	         	¦	  6000  	¦	  3464  	¦	       	¦	       	¦	        	¦	       	¦

	Таблица 2

	                                                                мм

	------T-----------------------------------------------------------

	  L   	¦	 900; 1200; 1500; 1800; 2100; 2400; 3000; 3600; 4200; 4800;

	   п  	¦	 5400; 6000

	------+-----------------------------------------------------------

	  B   	¦	 600; 800; 1000

	------+-----------------------------------------------------------

	  B   	¦	 500; 700; 900

	   1  	¦

	Таблица 3

	                                                      Размеры в мм

	-----------T----------T-------------T---------T--------T----------

	   альфа   	¦	    H     	¦	     L       	¦	    h    	¦	   h    	¦	    l

	           	¦	     0г   	¦	      0г     	¦	     0   	¦	        	¦	     0

	-----------+----------+-------------+---------+--------+----------

	    45°    	¦	   1000   	¦	   От 1697   	¦	   140   	¦	   15   	¦	  От 479

	           	¦	   1200   	¦	   до 5940   	¦	         	¦	        	¦	  до 790

	-----------+----------+-------------+	         	¦	        	+----------
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	    60°    	¦	   1000   	¦	   От 1385   	¦	         	¦	        	¦	  От 136

	           	¦	   1200   	¦	   до 6930   	¦	         	¦	        	¦	  до 700

	Таблица 4

	                                                                мм

	------T-----------------------------------------------------------

	  H   	¦	                         1000; 1200

	   ог 	¦

	------+-----------------------------------------------------------

	  L   	¦	 900; 1200; 1500; 1800; 2100; 2400; 3000; 3600; 4200; 4800;

	   ог 	¦	 5400; 6000

	------+-----------------------------------------------------------

	  h   	¦	                             140

	   0  	¦

	------+-----------------------------------------------------------

	  h   	¦	                              5

	------+-----------------------------------------------------------

	  l   	¦	                       От 600 до 1300

	   0  	¦

	Пример условного обозначения марки лестничного марша (МЛ) из
	холодногнутого профиля (Х) со штампованными ступенями (Ш), под углом 45° и
	размерами Н = 6 дм и В = 8 дм:

	МЛХШ45-6.8 ГОСТ 23120-78

	То же, площадки (ПМ) из холодногнутого профиля с рифленым настилом (Ф) и

	размерами 	 = 9 дм и В = 6 дм:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ПМХФ-9.6 ГОСТ 23120-78

	То же, левого ограждения (ОГл) лестничного марша из холодногнутого профиля

	без бортового элемента, под углом 45° и размерами 	 = 10 дм и Н = 24 дм;

	ОГлМЛХ45-10.24 ГОСТ 23120-78

	То же, правого ограждения (ОГп) с бортовым элементом (Эб):

	ОГпМЛХЭб45-10.24 ГОСТ 23120-78

	То же, ограждений площадки из холодногнутого профиля с бортовым элементом и

	размерами 	 = 10 дм и 	 = 9 дм:

	ОГПМХЭб-10.9 ГОСТ 23120-78

	1.2. В зависимости от условий эксплуатации ступени маршевых лестниц и
	настилы прямоугольных площадок должны изготовлять двух типов:

	1 - сплошные из рифленой стали (Ф);

	2 - решетчатые, исполнений:

	Ш - из штампованных элементов;

	Р - из полос на ребро и круглой стали;

	С - из полос на ребро в одном направлении;

	В - из просечно-вытяжной стали.

	1.3. Типы ступеней маршевых лестниц и настилов в прямоугольных площадках
	приведены на черт. 5.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5.

	Типы ступеней маршевых лестниц и настилов площадок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.4. Компоновочные схемы маршевых лестниц, площадок и ограждений
	приведены в Приложении.

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1. Конструкции лестничных маршей, площадок и ограждений к ним (далее -
	конструкции) следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта, СНиП III-18 по рабочим чертежам КМД, утвержденным в установленном
	порядке.

	2.2. Конструкции следует изготовлять из углеродистой стали класса С38/23
	следующих марок по ГОСТ 380:

	Ст3кп - для районов строительства с расчетной температурой наружного воздуха
	минус 40 °С и выше;

	Ст3Гпс - то же, с расчетной температурой наружного воздуха

	ниже минус 40 до минус 65 °С включ.

	2.3. Предельные отклонения линейных размеров конструкций от номинальных,
	отклонения формы и расположения поверхностей от проектных приведены в табл. 5.

	Таблица 5

	                                                                мм

	-------------------------------T----------------T-----------------

	     Номинальный размер и      	¦	Пред. откл.     	¦	    Эскиз

	     наименование отклонения   	¦	лестничного     	¦

	                               	¦	марша, площадки,	¦

	                               	¦	ограждения лест-	¦

	                               	¦	ничного марша и 	¦

	                               	¦	площадки        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------------+----------------+-----------------

	  1. Длина L ; L ; L    до 1000     +/- 1,6       Черт. 1 - 4

	            к   п   ог

	включ.

	------------------------------------------------

	  2. Ширина B  св. 1000 до 1600     +/- 2,0

	             1

	включ.

	------------------------------------------------

	  3. Высота H ; H :

	             п   л

	св. 1600 до 2500 включ.             +/- 2,5

	"   2500 "  4000   "                +/- 3,0

	"   4000 "  8000   "                +/- 4,0

	------------------------------------------------------------------

	  4. Расстояние между ребрами в     +/- 2,0      Черт. 1 и 2

	косоурах и балках площадок l

	                            0

	------------------------------------------------------------------

	  5. Расстояние между стойками      +/- 2,0      Черт. 3 и 4

	ограждения l

	            0

	------------------------------------------------------------------

	  6. Неравенство диагоналей          4,0

	(непрямоугольность), не более

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                                    

	------------------------------------------------------------------

	  7. Расстояние между центрами      +/- 1,3

	отверстий в пределах одной

	группы А

	------------------------------------------------------------------

	  8. Расстояние между группами      +/- 2,5

	отверстий А

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------------------------------

	  9. Отклонение от прямолиней-

	ности(дельта) по длине L:

	до 1000 включ.                        0,8

	св. 1000 до 1600 включ.               1,3

	"   1000 "  2500   "                  2,0

	"   2500 "  4000   "                  3,0

	"   4000 "  8000   "                  5,0

	2.4. Сварные соединения элементов должны выполняться механизированным
	способом. Допускается, в случае отсутствия оборудования для сварки
	механизированными способами, применение ручной сварки.

	2.5. Материалы для сварки должны приниматься в соответствии со СНиП II-В.3.

	2.6. Для болтовых соединений должны применяться болты нормальной точности
	по ГОСТ 7798 и в соответствии со СНиП II-В.3.

	2.7. Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены. Грунтовка и окраска
	должны соответствовать V классу покрытия по ГОСТ 9.032.

	2.8. Заводские и монтажные стыки элементов ограждений не должны иметь
	острых выступов и кромок.

	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	3.1. Конструкции должны поставляться предприятием-изготовителем
	комплектно.

	В состав комплекта должны входить:

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	лестничные марши, площадки и ограждения к ним;

	дополнительные детали для соединения конструкций;

	болты, гайки и шайбы (поставляемые в количестве на 10% больше установленного
	в чертежах КМД);

	техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118.

	4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

	4.1. Конструкция для проверки соответствия их требованиям настоящего
	стандарта должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

	4.2. Контроль отклонений линейных размеров конструкций (в т.ч. размеров
	сечений профилей проката) от номинальных, отклонения формы и расположения
	поверхностей деталей от проектных, качества сварных соединений и подготовки
	поверхности под защитные покрытия должен производиться до грунтования
	конструкций.

	4.3. Приемка конструкций должна производиться партиями. В состав партии
	входят однотипные конструкции, изготовленные по одной технологии, из материалов
	одного качества.

	Размер партии устанавливается по согласованию между предприятием-
	изготовителем и потребителем.

	4.4. При выборочном приемочном контроле отобранные из партии конструкции в
	количестве 3 шт. должны быть подвергнуты поштучному контролю на соответствие
	требованиям, установленным настоящим стандартом.

	4.5. Если при проверке отобранных конструкций окажется хотя бы одна
	конструкция, не соответствующая требованиям настоящего стандарта, следует отобрать
	удвоенное количество конструкций от той же партии и провести их повторную
	проверку. Если при повторной проверке окажется хотя бы одна конструкция, не
	удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта по одному из показателей, то
	данную партию бракуют и отправляют на доработку.

	4.6. Потребитель имеет право производить приемку конструкций, применяя при
	этом правила приемки и методы контроля, установленные настоящим стандартом.

	5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.1. Контроль отклонений линейных размеров конструкций от номинальных,
	отклонения формы и расположения поверхностей от проектных следует производить
	универсальными методами и средствами.

	5.2. Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений должен
	производиться в соответствии со СНиП III-18.

	6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	6.1. Изготовленные конструкции должны быть замаркированы.

	6.2. Конструкции лестничных маршей и площадок должны транспортироваться
	поэлементно или пакетами, состоящими из нескольких элементов. Конструкции
	ограждения должны транспортироваться только пакетами.

	6.3. Способ соединения элементов конструкций в пакеты должен исключать
	взаимное их смещение и повреждение при транспортировании и хранении.

	6.4. К каждому пакету или к конструкции прикрепляют бирку, на которой должны
	быть нанесены следующие маркировочные знаки:

	номер заказа;

	номер чертежа КМД, по которому изготовлена конструкция.

	6.5. На каждом элементе конструкции должно наноситься условное обозначение
	марки элемента (без обозначения стандарта, см. п. 1.1).

	6.6. Маркировочные знаки должны наноситься несмываемой краской на стенке
	косоура лестничного марша с правой стороны по ходу подъема, на стенке балки
	площадки и на верхней грани поручня ограждения.

	6.7. Соединительные детали конструкций должны поставляться вместе с
	конструкциями. По договоренности с заказчиком допускается поставка соединительных
	деталей отдельно от конструкций, в этом случае они должны быть упакованы в
	деревянные ящики по ГОСТ 2991.

	6.8. Масса пакета не должна быть более 3 т.

	6.9. Конструкции должны транспортироваться и храниться в штабелях в
	горизонтальном положении с опиранием на деревянные подкладки и прокладки.
	Подкладки должны быть толщиной не менее 50 мм и шириной не менее 100 мм.
	Прокладки должны быть толщиной не менее 20 мм и шириной не менее 100 мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Высота штабеля должна быть не более 1,5 м - для ограждений и 2,0 м - для
	маршей и площадок.

	7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

	7.1. Монтаж конструкций должен производиться в соответствии с требованиями
	ГОСТ 23118 и СНиП III-18.

	7.2. Монтаж конструкций должен обеспечить их проектное положение,
	исключающее образование обратного уклона ступеней более 1°.

	8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие конструкций требованиям
	настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и
	монтажа, установленных настоящим стандартом.

	Приложение

	Справочное

	КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ МАРШЕВЫХ ЛЕСТНИЦ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- высота этажа или расстояние между перекрытиями;

	H, L, B, , - номинальные размеры элементов лестниц;

	- угол наклона лестниц; b - ширина ступени;

	h - высота ступени

	В схемах 2 - 5 узлы, обведенные кружком, выполняют жесткими на сварке с
	помощью дополнительных элементов.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.