Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 31 октября 1977 г. N 168

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	БЕТОНЫ
	МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ НА
	СЖАТИЕ
	Concretes. Method of accelerated determination of compressive strength
	ГОСТ 22783-77

	Группа Ж19

	Срок введения

	1 июля 1978 года

	Настоящий стандарт распространяется на цементные бетоны на плотных и
	пористых заполнителях, применяемые для изготовления монолитных конструкций.
	Стандарт устанавливает метод ускоренного определения прочности бетона на сжатие,
	ожидаемой в возрасте, отвечающем его проектной марке (28, 90, 180 суток или в другом
	возрасте, именуемом в дальнейшем "проектный возраст") по результатам испытаний
	контрольных образцов, твердевших в воде по специальному температурному режиму.

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Прочность бетона на сжатие, ожидаемую в проектном возрасте, определяют
	по экспериментально установленной градуировочной зависимости между прочностью

	бетона при ускоренном твердении 	 и прочностью этого бетона в проектном

	возрасте 	.

	1.2. Результаты ускоренного определения прочности бетона используют для
	регулирования его состава в процессе производства.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	2.1. Для проведения испытаний применяют:

	лабораторную камеру (см. чертеж), обеспечивающую поддержание температуры
	воды в камере с погрешностью +/- 2 °С и время восстановления заданной температуры
	воды в камере после установки в нее контрольных образцов не более 5 мин;

	пресс - по ГОСТ 28840-90;

	формы для изготовления контрольных образцов - по ГОСТ 22685-89, снабженные
	стальными крышками толщиной не менее 5 мм;

	воду для прогрева образцов - по ГОСТ 26633-91.

	Лабораторная камера

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1; 5 - крышки; 2 - защитный стержень датчика температуры; 3 - ввод термометра;
	4 - датчик температуры; 6 - регулятор температуры; 7 - нагреватель; 8 - решетка.

	3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Образцы для ускоренного определения прочности и для определения
	прочности бетона в проектном возрасте изготовляют по ГОСТ 10180-90 или ГОСТ
	11050-64 из одной и той же пробы бетона, отобранной в соответствии с ГОСТ 18105-
	86.

	3.2. Крышки на формы с образцами для ускоренного определения прочности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устанавливают не позднее чем через 15 мин после окончания формования, притирая их
	к поверхности бетона.

	3.3. Формы с образцами помещают в камеру для тепловой обработки в один ряд.
	При этом расстояние от боковых граней форм до соседних форм или стенок камеры, а
	также от дна форм до нагревателей должно быть не менее 5 см. Уровень воды в камере
	должен превышать верхний уровень образцов не менее чем на 10 см.

	3.4. Тепловую обработку образцов проводят по режимам, приведенным в таблице.

	----------------T--------T---------------T------------------------

	Этапы твердения	¦	Темпера-	¦	    Режим I    	¦	         Режим II

	                	¦	тура    	+------T--------+---------T--------------

	                	¦	среды,  	¦	Номи- 	¦	Предель-	¦	Номиналь-	¦	  Предельные

	                	¦	°С      	¦	наль- 	¦	ные     	¦	ная дли- 	¦	  отклонения,

	                	¦	        	¦	ная   	¦	отклоне-	¦	тель-    	¦	     мин

	                	¦	        	¦	дли-  	¦	ния, мин	¦	ность,   	¦

	                	¦	        	¦	тель- 	¦	        	¦	ч        	¦

	                	¦	        	¦	ность,	¦	        	¦	         	¦

	                	¦	        	¦	ч     	¦	        	¦	         	¦

	----------------+--------+------+--------+---------+--------------

	Предварительное	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	выдерживание на 	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	воздухе         	¦	20 +/- 5	¦	  2   	¦	 +/- 15 	¦	   1     	¦	    +/- 5

	Прогрев в воде 	¦	70 +/- 2	¦	 16   	¦	 +/- 15 	¦	   4,5   	¦	    +/- 5

	Охлаждение на  	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	воздухе до рас- 	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	палубки         	¦	20 +/- 5	¦	  0,5 	¦	 +/- 5  	¦	   0,5   	¦	    +/- 5

	Охлаждение на  	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	воздухе после   	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	распалубки      	¦	20 +/- 5	¦	  1   	¦	 +/- 10 	¦	   1     	¦	    +/- 10
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Общая продол-  	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	жительность     	¦	        	¦	      	¦	        	¦	         	¦

	твердения       	¦	    -   	¦	 19,5 	¦	 +/- 25 	¦	   7,0   	¦	    +/- 15

	Основным является режим I, обеспечивающий получение результатов контроля в
	течение суток.

	Для получения результатов в более короткие сроки допускается применять режим
	II.

	3.5. Распалубку и выдерживание образцов после тепловой обработки производят
	при температуре, указанной в таблице. При этом образцы после тепловой обработки
	укладывают на прокладки толщиной не менее 10 мм. Площадь контакта образцов с
	прокладками должна быть не более 30% от площади грани образца.

	3.6. Испытание образцов на сжатие - по ГОСТ 10180-90 или ГОСТ 11050-64.

	4. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ "ПРОЧНОСТЬ ПРИ
	УСКОРЕННОМ ТВЕРДЕНИИ - ПРОЧНОСТЬ В ПРОЕКТНОМ ВОЗРАСТЕ"

	4.1. Градуировочную зависимость устанавливают экспериментально для бетонов
	одного проектного возраста и приготовленных из одинаковых материалов независимо
	от состава бетона и его марки.

	При контроле бетона одной марки по прочности на сжатие допускается вместо
	градуировочной зависимости устанавливать переводной коэффициент.

	4.2. Для установления градуировочной зависимости или переводного
	коэффициента изготовляют из одной и той же пробы бетона две параллельные серии
	образцов. Образцы одной серии должны твердеть по ускоренному режиму, а второй - в
	нормальных условиях по ГОСТ 10180-90 до достижения проектного возраста.

	Размер контрольных образцов и конструкция форм для их изготовления должны
	быть одинаковыми.

	4.3. При производственном контроле прочности бетона пробы бетона для
	установления градуировочной зависимости или переводного коэффициента отбирают
	равномерно не менее месяца.

	4.4. Количество проб бетона для установления градуировочной зависимости
	должно быть не менее 25, а для установления переводного коэффициента - не менее 10.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При этом количество проб бетона каждой марки, используемых для установления
	градуировочной зависимости, должно быть одинаково.

	4.5. Градуировочную зависимость принимают линейной:

	. (1)

	Коэффициенты 	 и 	 рассчитывают по формулам

	(2)

	(3)

	(4)

	, (5)

	где 	 и 	 - прочность i-ой серии образцов при ускоренном твердении и в
	проектном возрасте;

	и 	 - средние прочности N серий образцов при ускоренном твердении и в
	проектном возрасте, испытанных при установлении градуировочной зависимости.

	4.6. Переводной коэффициент K вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	. (6)

	4.7. Для градуировочной зависимости (1) вычисляют величины коэффициента

	корреляции (r) и остаточного среднего квадратичного отклонения 	 по формулам

	, (7)

	. (8)

	Для определения переводного коэффициента K величину рассчитывают по
	формуле

	. (9)

	4.8. Градуировочная зависимость или переводной коэффициент устанавливают не
	реже двух раз в год.

	4.9. Прочность бетона по настоящему стандарту допускается определять только в
	случаях, когда коэффициент корреляции r >= 0,7, а остаточное среднее квадратическое

	отклонение 	 <= 12% от средней прочности бетона в проектном возрасте 	.

	4.10. Примеры установления градуировочной зависимости и расчета переводного
	коэффициента приведены в Приложениях 1 и 2.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Ожидаемую прочность бетона на сжатие в проектном возрасте 	 по
	результатам испытаний ускоренным методом определяют:

	по формуле (1) - при использовании градуировочной зависимости;

	по формуле 	 - при использовании переводного коэффициента K.

	Приложение 1

	Справочное

	ПРИМЕР УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

	На бетоносмесительном заводе из одних и тех же материалов выпускают бетон
	марок М300 и М400. Ожидаемую прочность при нормальном твердении в возрасте 28
	суток определяют ускоренным методом (режим твердения I).

	Для установления градуировочной зависимости между прочностью бетона при

	ускоренном твердении 	и в проектном возрасте при нормальном твердении 
	были испытаны 25 параллельных серий контрольных образцов различных марок
	бетона, изготовленных из одинаковых материалов.

	Результаты испытаний серии контрольных образцов приведены в таблице.

	------T-----------------------------------------------------------

	Номера	¦	                Прочность бетона, кгс/см2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проб 	+-------------------------T---------------------------------

	      	¦	при ускоренном твердении 	¦	   при нормальном твердении в

	      	¦	           (R  )         	¦	   возрасте 28 суток (R  )

	      	¦	             ут          	¦	                       пв

	------+-------------------------+---------------------------------

	   1  	¦	           252           	¦	               393

	   2  	¦	           289           	¦	               416

	   3  	¦	           329           	¦	               426

	   4  	¦	           343           	¦	               476

	   5  	¦	           366           	¦	               497

	   6  	¦	           212           	¦	               323

	   7  	¦	           223           	¦	               337

	   8  	¦	           392           	¦	               472

	   9  	¦	           318           	¦	               426

	  10  	¦	           270           	¦	               363

	  11  	¦	           339           	¦	               423

	  12  	¦	           359           	¦	               470

	  13  	¦	           295           	¦	               441

	  14  	¦	           265           	¦	               418

	  15  	¦	           254           	¦	               331

	  16  	¦	           200           	¦	               343

	  17  	¦	           196           	¦	               360

	  18  	¦	           128           	¦	               192

	  19  	¦	           153           	¦	               248

	  20  	¦	           170           	¦	               306

	  21  	¦	           205           	¦	               302

	  22  	¦	           190           	¦	               304

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  23  	¦	           188           	¦	               334

	  24  	¦	           228           	¦	               334

	  25  	¦	           197           	¦	               312

	Коэффициенты уравнений градуировочной зависимости определяют по формулам

	(2) и (3), а величины 	 и 	 по формулам (4) и (5)

	кгс/см2;

	кгс/см2;

	;

	.

	В соответствии с формой (1) градуировочная зависимость "прочность при
	ускоренном твердении - прочность в проектном возрасте" описывается уравнением

	.

	График этого уравнения и результаты испытаний образцов приведены на чертеже.

	График градуировочной зависимости

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Коэффициент корреляции (r) и среднеквадратичное отклонение 	,
	характеризующие точность полученной зависимости, определяют по формулам (7) и (8)

	.

	В связи с тем, что r = 0,93 >= 0,7 и 	,
	допускается проведение контроля прочности по настоящему стандарту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 2

	Справочное

	ПРИМЕР РАСЧЕТА ПЕРЕВОДНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

	На бетоносмесительном заводе выпускают в основном бетон одной марки М200.
	Поэтому при ускоренном определении прочности (режим твердения I) в соответствии
	с п. 5.1 рассчитывают переводной коэффициент К.

	Для расчета коэффициента К были испытаны 13 параллельных серий
	контрольных образцов бетона М200. Средние результаты испытаний контрольных
	образцов по каждой серии приведены в таблице.

	------T-------------------------------------------T---------------

	Номера	¦	            Прочность бетона, кгс/см2      	¦	Отношение R

	серий 	+---------------T---------------------------+	           пв

	      	¦	при ускоренном 	¦	при нормальном твердении в 	¦	          ---

	      	¦	твердении (R  )	¦	возрасте 28 сут (R  )      	¦	          R

	      	¦	            ут 	¦	                  пв       	¦	           ут

	------+---------------+---------------------------+---------------

	  1   	¦	     148       	¦	            234            	¦	     1,58

	  2   	¦	     142       	¦	            226            	¦	     1,59

	  3   	¦	     151       	¦	            251            	¦	     1,66

	  4   	¦	     136       	¦	            232            	¦	     1,70

	  5   	¦	     155       	¦	            226            	¦	     1,46

	  6   	¦	     171       	¦	            297            	¦	     1,74

	  7   	¦	     177       	¦	            278            	¦	     1,57

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	  8   	¦	     170       	¦	            279            	¦	     1,64

	  9   	¦	     186       	¦	            274            	¦	     1,47

	10   	¦	     164       	¦	            277            	¦	     1,69

	11   	¦	     190       	¦	            291            	¦	     1,53

	12   	¦	     165       	¦	            259            	¦	     1,60

	13   	¦	     181       	¦	            261            	¦	     1,44

	По формуле (4) 	 = 260 кгс/см2.

	Подставляя данные таблицы в формулу (8), получают:

	.

	Величину остаточного среднего квадратичного отклонения определяют по
	формуле (9)

	кгс/см2.

	В связи с тем, что 	, допускается проведение
	контроля прочности по настоящему стандарту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.