Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 14 октября 1976 г. N 169

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ЦЕМЕНТЫ
	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ, СРОКОВ
	СХВАТЫВАНИЯ И РАВНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА
	Cements. Methods for determination of standard consistency, times of
	setting and soundness
	ГОСТ 310.3-76
	(в ред. Изменения N 1, утв. в августе 1984 г.)

	Группа Ж19

	ОКП 57 3000

	Дата введения

	1 января 1978 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан Министерством промышленности строительных материалов СССР;

	Государственным комитетом СССР по делам строительства;

	Министерством энергетики и электрификации СССР.

	Разработчики: Н.П. Штейерт, М.А. Астахова, канд. техн. наук; 3.Б. Энтин, канд.
	техн. наук; В.П. Рязин, канд. техн. наук; Л.А. Малинина, д-р техн. наук; Л.С. Клюева,
	канд. техн. наук (руководители темы); Б.И. Подобрянская; Л.С. Гейдарова; Л.А.
	Левейкес; Е.Т. Яшина; М.И. Бруссер, канд. техн. наук; Н.А. Комарова; Ю.М.
	Милянцевич; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд. техн. наук; А.А.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Борисов, канд. техн. наук; Н.Е. Микиртумова.

	2. Внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.

	3. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 14.10.1976 N 169.

	4. Взамен ГОСТ 310-60 в части определения нормальной густоты, сроков
	охватывания и равномерности изменения объема.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	--------------------------------------------T---------------------

	  Обозначение НТД, на который дана ссылка   	¦	   Номер пункта

	--------------------------------------------+---------------------

	  ГОСТ 310.1-76                             	¦	       1.2.2

	6. Переиздание (ноябрь 1992 г.) с Изменением N 1, утвержденным в августе 1984
	г. (ИУС 1-85).

	Настоящий стандарт распространяется на все виды цемента и устанавливает
	методы испытаний для определения нормальной густоты, сроков схватывания
	цементного теста, а также равномерности изменения объема цемента.

	1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА

	1.1. Аппаратура

	Прибор Вика с иглой и пестиком.

	Кольцо к прибору Вика.

	Мешалка для приготовления цементного теста.

	1.1.1. Прибор Вика (черт. 1) имеет цилиндрический металлический стержень 1,
	свободно перемещающийся в обойме станины 2. Для закрепления стержня на
	требуемой высоте служит стопорное устройство 3. Стержень снабжен указателем 4 для
	отсчета перемещения его относительно шкалы 5, прикрепленной к станине. Шкала

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	имеет цену деления 1 мм.

	Прибор Вика

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - цилиндрический металлический стержень; 2 - обойма станины; 3 - стопорное
	устройство; 4 - указатель; 5 - шкала; 6 - пестик; 7 - игла
	Черт. 1

	При определении нормальной густоты цементного теста в нижнюю часть стержня
	вставляют металлический цилиндр-пестик 6.

	При определении сроков схватывания пестик заменяют иглой 7.

	Пестик должен быть изготовлен из нержавеющей стали с полированной
	поверхностью. Игла должна быть изготовлена из стальной жесткой нержавеющей
	проволоки с полированной поверхностью и не должна иметь искривлений.
	Поверхность пестика и иглы должна быть чистой.

	Массу перемещающейся части прибора сохраняют взаимной перестановкой
	пестика и иглы. Отдельные детали перемещающейся части прибора подбирают таким
	образом, чтобы их общая масса находилась в пределах (300 +/- 2) г.

	Размеры иглы и пестика должны соответствовать указанным на черт. 2 и 3.

	Рабочая часть иглы

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2
	Рабочая часть пестика

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 3

	1.1.2. Кольцо к прибору Вика и пластинка, на которую устанавливают кольцо,
	должны быть изготовлены из нержавеющей стали, пластмассы или другого не
	впитывающего воду материала. Форма и размеры кольца должны соответствовать
	указанным на черт. 4.

	Кольцо к прибору Вика

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	1.1.3. Мешалка для приготовления цементного теста должна отвечать

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	требованиям соответствующих технических условий.

	1.1.4. При отсутствии в лаборатории механизированной мешалки для
	приготовления цементного теста применяют чашу сферической формы (черт. 5),
	изготовленную из нержавеющей стали.

	Чаша для затворений

	Черт. 5

	Лопатку для перемешивания цементного теста изготовляют из упругой
	нержавеющей стали. Основные размеры лопатки указаны на черт. 6.

	Лопатка для перемешивания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 6

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.2. Проведение испытаний

	1.2.1. Нормальной густотой цементного теста считают такую консистенцию его,
	при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо, заполненное тестом, не
	доходит на 5 - 7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Нормальную густоту цементного теста характеризуют количеством воды
	затворения, выраженным в процентах от массы цемента.

	1.2.2. Пробу цемента подготавливают по ГОСТ 310.1.

	1.2.3. Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень
	прибора Вика, а также нулевое показание прибора, соприкасая пестик с пластинкой, на
	которой расположено кольцо. При отклонении от нуля шкалу прибора
	соответствующим образом передвигают.

	Кольцо и пластинку перед началом испытаний смазывают тонким слоем
	машинного масла.

	1.2.4. Для ручного приготовления цементного теста отвешивают 400 г цемента,
	высыпают в чашу, предварительно протертую влажной тканью. Затем делают в
	цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве, необходимом
	(ориентировочно) для получения цементного теста нормальной густоты. Углубление
	засыпают цементом и через 30 с после приливания воды сначала осторожно
	перемешивают, а затем энергично растирают тесто лопаткой.

	Продолжительность перемешивания и растирания составляет 5 мин с момента
	приливания воды.

	Цементное тесто на механической мешалке готовят в соответствии с прилагаемой
	к мешалке инструкцией.

	1.2.5. После окончания перемешивания кольцо быстро наполняют в один прием
	цементным тестом и 5 - 6 раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое
	основание. Поверхность теста выравнивают с краями кольца, срезая избыток теста
	ножом, протертым влажной тканью. Немедленно после этого приводят пестик прибора
	в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют стержень
	стопорным устройством, затем быстро освобождают его и предоставляют пестику
	свободно погружаться в тесто. Через 30 с с момента освобождения стержня производят
	отсчет погружения по шкале. Кольцо с тестом при отсчете не должно подвергаться
	толчкам. При несоответствующей консистенции цементного теста изменяют
	количество воды и вновь затворяют тесто, добиваясь погружения пестика на глубину,
	указанную в п. 1.2.1. Количество добавляемой воды для получения теста нормальной
	густоты определяют с точностью до 0,25%.

	2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ

	2.1. Аппаратура

	Аппаратура - по п. 1.1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Автоматический прибор для определения сроков схватывания.

	2.2. Проведение испытаний

	2.2.1. Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень
	прибора Вика, а также нулевое отклонение прибора, как указано в п. 1.2.3. Кроме того,
	проверяют чистоту поверхности и отсутствие искривлений иглы. Иглу прибора
	доводят до соприкосновения с поверхностью цементного теста нормальной густоты,
	приготовленного и уложенного в кольцо по пп. 1.2.4 и 1.2.5. В этом положении
	закрепляют стержень стопором, затем освобождают стержень, давая игле свободно
	погружаться в тесто. В начале испытания, пока тесто находится в пластичном
	состоянии, во избежание сильного удара иглы о пластинку допускается слегка ее
	задерживать при погружении в тесто. Как только тесто загустеет настолько, что
	опасность повреждения иглы будет исключена, игле дают свободно опускаться.
	Момент начала схватывания определяют при свободном опускании иглы.

	Иглу погружают в тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каждого
	погружения для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После каждого
	погружения иглу вытирают.

	Во время испытания прибор должен находиться в затененном месте, где нет
	сквозняков, и не должен подвергаться сотрясениям.

	2.2.2. Началом схватывания цементного теста считают время, прошедшее от
	начала затворения (момента приливания воды) до того момента, когда игла не доходит
	до пластинки на 2 - 4 мм. Концом схватывания цементного теста считают время от
	начала затворения до момента, когда игла опускается в тесто не более чем на 1 - 2 мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.2.3. Сроки схватывания цементного теста на приборе с автоматической записью
	определяют в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

	3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ЦЕМЕНТА

	3.1. Аппаратура

	Аппаратура - по п. 1.1.

	Автоклав с рабочим давлением не менее 2,1 МПа.

	Бачок для испытания кипячением.

	Ванна с гидравлическим затвором.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.1.1. Бачок для испытания кипячением с регулятором уровня воды. Внутри бачка
	помещают съемную решетчатую полку для лепешек, которая находится на расстоянии
	не менее 5 см от дна бачка. Уровень воды в бачке должен перекрывать лепешки на 4 - 6
	см в течение всего времени кипячения. Бачок с водой нагревают на любом
	нагревательном приборе, обеспечивающем доведение воды в бачке до кипения за 30 -
	45 мин.

	3.1.2. Ванны с гидравлическим затвором для хранения образцов (черт. 7)
	изготавливают из стойкого к коррозии материала (оцинкованная сталь). В ваннах
	устанавливают решетки для размещения на них образцов. Под решеткой всегда должна
	быть вода.

	Ванна с гидравлическим затвором

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 7

	3.2. Проведение испытаний

	3.2.1. Для испытания на равномерность изменения объема цемента готовят тесто
	нормальной густоты согласно пп. 1.2.4 и 1.2.5.

	Две навески теста массой 75 г каждая, приготовленные в виде шариков,
	помещают на стеклянную пластинку, предварительно протертую машинным маслом.
	Постукивают ею о твердое основание до образования из шариков лепешек диаметром 7
	- 8 см и толщиной в середине около 1 см. Лепешки заглаживают смоченным водой

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ножом от наружных краев к центру до образования острых краев и гладкой
	закругленной поверхности.

	3.2.2. Приготовленные по п. 3.2.1 лепешки хранят в течение (24 +/- 2) ч с момента
	изготовления в ванне с гидравлическим затвором, а затем подвергают испытанию
	кипячением.

	3.2.3. По истечении времени хранения по п. 3.2.2 две цементные лепешки
	вынимают из ванны, снимают с пластинок и помещают в бачок с водой на решетку.
	Воду в бачке доводят до кипения, которое поддерживают в течение 3 ч, после чего
	лепешки в бачке охлаждают и производят их внешний осмотр немедленно после
	извлечения из воды.

	3.2.4. Цемент соответствует требованиям стандарта в отношении равномерности
	изменения объема, если на лицевой стороне лепешек не обнаружено радиальных,
	доходящих до краев, трещин или сетки мелких трещин, видимых невооруженным
	глазом или в лупу, а также каких-либо искривлений и увеличения объема лепешек.
	Искривления обнаруживают при помощи линейки, прикладываемой к плоской
	поверхности лепешки, при этом обнаруживаемые искривления не должны превышать 2
	мм на краю или в середине лепешки. Допускается в первые сутки после испытаний
	появление трещин усыхания, не доходящих до краев лепешек, при условии сохранения
	звонкого звука при постукивании лепешек одна о другую. Образцы лепешек,
	выдержавших и не выдержавших испытание на равномерность изменения объема,
	приведены на черт. 8.

	Лепешки, выдержавшие испытания на равномерность изменения объема

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Лепешки, не выдержавшие испытания на равномерность изменения объема

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 8

	3.2.5. В случае, когда содержание оксида магния MgO в клинкере, из которого был
	изготовлен испытуемый цемент, составляет более 5%, следует дополнительно
	провести испытание равномерности изменения объема в автоклаве. Это испытание

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	проводят только для цементов, выдержавших испытание по п. 3.2.3.

	Лепешку из теста, приготовленную по п. 3.2.1 и хранимую по п. 3.2.2, вместо
	кипячения подвергают обработке в автоклаве по следующему режиму: подъем давления
	от атмосферного до 2,1 МПа - в течение 60 - 90 мин, выдержка при давлении 2,1 МПа -
	в течение 3 ч, снижение давления от 2,1 МПа от атмосферного - около 60 мин. После
	этого лепешку извлекают из автоклава, охлаждают до температуры помещения и
	немедленно ее осматривают.

	Результаты испытания оценивают по п. 3.2.4.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	4. ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ

	4.1. Поверке подлежит прибор Вика для определения нормальной густоты и
	сроков схватывания цементного теста.

	4.2. Поверку проводят в соответствии с утвержденными инструкциями с
	периодичностью не реже одного раза в год.

	4.3. Поверяемые параметры прибора Вика приведены в таблице.

	-------------------------------T----------------------------------

	   Поверяемые узлы или детали  	¦	       Поверяемые параметры

	-------------------------------+----------------------------------

	  1. Игла                      	¦	  Диаметр, отсутствие искривлений

	  2. Пестик                    	¦	  Диаметр

	  3. Кольцо                    	¦	  Размеры

	  4. Падающие части в сборе    	¦	  Масса

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.