Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 29 июня 1976 г. N 1618

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ГЕРМЕТИКИ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СВЯЗИ С МЕТАЛЛОМ
	ПРИ ОТСЛАИВАНИИ
	Sealants. Determination method of bond strength with metal at peeling
	ГОСТ 21981-76
	(в ред. Изменения N 1, утв. в июле 1982 г., Изменения N 2, утв. в
	июне 1987 г.)

	Группа Л69

	ОКСТУ 2513

	Срок действия

	с 1 января 1978 года

	до 1 января 1993 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и
	нефтехимической промышленности СССР.

	Разработчики: С.В. Резниченко, канд. хим. наук; Е.М. Грожан, канд. техн. наук;
	Ю.А. Ионов, канд. техн. наук, С.П. Акатова, канд. хим. наук; В.В. Белякова, Т.П.
	Федулова.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	стандартов Совета Министров СССР от 29 июня 1976 г. N 1618.

	3. Введен впервые.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4. Ссылочные нормативно-технические документы

	----------------------------T-------------------------------------

	     Обозначение НТД,       	¦	      Номер пункта, подпункта,

	  на который дана ссылка    	¦	      перечисления, Приложения

	----------------------------+-------------------------------------

	ГОСТ 12.1.004-85            	¦	6.1

	ГОСТ 12.1.005-88            	¦	6.1

	ГОСТ 12.1.019-79            	¦	6.3

	ГОСТ 12.1.030-81            	¦	6.3

	ГОСТ 12.3.002-75            	¦	6.2

	ГОСТ 443-76                 	¦	Приложение, п. 1

	ГОСТ 2768-84                	¦	Приложение, п. 1

	ГОСТ 3826-82                	¦	2.3

	ГОСТ 6613-86                	¦	2.3

	ГОСТ 7762-74                	¦	2.1

	ТУ 25-07-1503-82            	¦	2.7

	5. Переиздание (май 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982
	г., июне 1987 г. (ИУС 10-81, 9-87).

	6. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.01.1993 Постановлением
	Госстандарта СССР от 09.06.1987 N 1936.

	Настоящий стандарт распространяется на эластичные герметики и устанавливает
	метод определения прочности связи при отслаивании их от металла.

	Сущность метода заключается в измерении нагрузки, вызывающей отслаивание
	герметика с наложенной на него металлической сеткой от металлической поверхности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

	1.1. Образцы для испытаний должны быть изготовлены из герметика,
	металлических пластинок одной марки металла, сетки и, при необходимости, подслоя.

	Способ изготовления образцов должен соответствовать указанному в
	обязательном Приложении.

	1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать указанным на черт. 1.

	Схема образца

	а - место подреза 1 - сетка; 2 - герметик; 3 - металлическая пластина
	Черт. 1

	1.3. На поверхности герметика допускаются пузыри, волнистость и муар.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	1.4. Для испытаний должно быть не менее пяти образцов.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Машина разрывная - по ГОСТ 7762-74.

	Разрывная машина должна обеспечивать:

	отслаивание герметика от металла под углом 180° согласно черт. 2;

	скорость движения нижнего зажима (100 +/- 20) мм/мин;

	измерение усилия с погрешностью не более 1% от измеряемого значения.

	Схема крепления образца

	1 - зажим; 2 - образец
	Черт. 2

	2.2. Пластины металлические длиной (100 +/- 10) мм, шириной (25 +/- 0,1) мм и
	толщиной от 1,5 до 3,0 мм.

	2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.3. Сетки латунные N 045 или N 050 по ГОСТ 6613-86 или железные сетки N 07
	по ГОСТ 3826-82.

	2.4. Подслой по технической документации, утвержденной в установленном
	порядке.

	2.5. Марку металла, способ его обработки, марку сетки и подслоя указывают в
	технической документации на герметик.

	2.6. Линейка металлическая измерительная по ГОСТ 427-75.

	2.7. Часы электрические вторичные показывающие по ТУ 25-07-1503-82
	погрешностью хода 60 с за 24 ч или другие, обеспечивающие заданную точность.

	2.8. Термометр стеклянный технический по ГОСТ 2823-73 с диапазоном
	измерения от 0 до 100 °С, ценой деления 1 °С.

	Допускается применять другие средства измерения и контроля, обеспечивающие
	точность измерения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

	2.6 - 2.8. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

	3.1. Образцы, изготовленные из герметика горячего способа вулканизации,
	подвергают испытаниям не ранее, чем через 6 ч и не позднее, чем через 30 суток после
	вулканизации.

	3.2. Образцы, изготовленные из герметика холодного способа вулканизации,
	выдерживают перед испытанием в соответствии с требованиями технической
	документации на герметик.

	3.3. Образцы перед испытанием кондиционируют при температуре (23 +/- 2) °С в
	течение не менее 1 ч.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.4. Образцы маркируют порядковым номером.

	3.5. Слой герметика на образце подрезают по границе металлической полоски со
	слоем герметика на длине 10 - 15 мм по всей ширине образца (см. черт. 1).

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.1. Образец закрепляют в зажимах разрывной машины. Схема крепления образца
	в машине приведена на черт. 2. Испытание проводят при температуре (23 +/- 2) °С.

	4.2. Включают машину и проводят отслаивание герметика от металла на участке
	длиной не менее 50 мм.

	4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	4.3. (Исключен, Изм. N 2).

	4.4. Фиксируют по шкале силоизмерителя показатели нагрузок, учитывая не менее
	пяти максимальных и пяти минимальных показаний.

	Нагрузки отсчитывают после отслаивания герметика от металла на участке
	длиной не менее 5 мм.

	4.5. Отмечают характер разрушения образца, который указывают следующими
	обозначениями:

	ГМ - разрушение произошло по границе герметик - металл (адгезионный);

	Г - разрушение произошло по герметику (когезионный);

	СГ - разрушение произошло между сеткой и герметиком (условно когезионный);

	ПМ - разрушение произошло по границе подслой-металл (адгезионный);

	ПГ - разрушение произошло по границе подслой-герметик (адгезионный).

	Примечания. 1. Характер разрушения образца ПМ и ПГ определяют при
	применении подслоя.

	2. При смешанном характере разрушения образца определяют каждый вид
	разрушения.

	4.6. (Исключен, Изм. N 2).

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	5.1. Показатель прочности связи герметика с металлом при отслаивании каждого
	образца (F) в Н/м (кгс/см) вычисляют по формуле

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	,

	где 	- среднее значение силы, вызвавшей отслаивание образца, Н (кгс);

	b - ширина образца, равная (0,0250 +/- 0,0001) м (25,0 +/- 0,1) мм.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	5.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое из показателей
	не менее трех образцов, допускаемые отклонения которых от среднего значения не
	превышают установленного в технической документации на герметик.

	5.3. Результаты испытаний сопоставимы на образцах, изготовленных из
	одинаковых материалов и по одному способу.

	5.4. Результаты испытания записывают в протокол, который должен содержать
	следующие данные:

	даты изготовления образцов и проведения испытаний;

	марку металла, сетки и герметика;

	количество образцов для испытаний;

	температуру, °С;

	относительную влажность воздуха в помещении при вулканизации образцов
	холодным способом, при выдержке перед испытанием, при кондиционировании и
	испытании образцов;

	характер разрушения каждого образца;

	среднюю нагрузку при отслаивании каждого образца, Н (кгс);

	прочность связи герметика с металлом при отслаивании каждого образца, Н/м
	(кгс/см);

	среднее значение прочности связи герметика с металлом при отслаивании, Н/м
	(кгс/см);

	условное обозначение герметика.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	6.1. Помещение для испытаний должно быть оборудовано приточно-вытяжной
	вентиляцией и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.005-88.

	6.2. При подготовке и проведении испытаний должны соблюдаться типовые
	правила пожарной безопасности промышленных предприятий, утвержденные ГУПО
	МВД СССР и установленные ГОСТ 12.3.002-75.

	6.3. Аппаратура в части электробезопасности должна соответствовать
	требованиям ГОСТ 12.1.019-79 и ГОСТ 12.1.030-81.

	6.4. Работающие должны быть обеспечены спецодеждой.

	Разд. 6. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	Приложение

	Обязательное

	СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

	1. Поверхность металлических полосок, не имеющих раковин, включений,
	выступов и других повреждений, обрабатывают в соответствии с требованиями
	технической документации на герметик, затем очищают от пыли и загрязнений,
	обезжиривают тканью, смоченной бензином (ГОСТ 443-76), высушивают на воздухе в
	течение 5 - 10 мин, протирают тканью, смоченной ацетоном (ГОСТ 2768-79), и вновь
	сушат в течение 5 - 10 мин.

	2. Металлическую сетку, нарезанную по долевому или поперечному направлению,
	обезжиривают погружением в бензин, а затем в ацетон. Время сушки устанавливают в
	соответствии с п. 1.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3. На 2/3 металлической пластины с одного конца кистью (в несколько слоев) или
	шпателем в зависимости от консистенции наносят равномерный слой герметика
	толщиной 1,5 - 2,5 мм.

	Сушку каждого слоя герметика, нанесенного кистью, проводят в соответствии с
	требованиями технической документации на герметик.

	Примечание. При необходимости применения подслоя его наносят на
	металлические полоски перед нанесением герметика.

	Необходимость его применения, количество слоев подслоя, способ его нанесения
	и условия сушки каждого слоя устанавливают в технической документации на
	герметик.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).

	4. На герметик накладывают металлическую сетку так, чтобы с двух сторон
	металлической полоски остались излишки сетки: с одной стороны - 10 - 15 мм, с другой
	(не покрытой герметиком) - 25 - 40 мм. Излишки сетки по длине загибают за оба конца
	металлической полоски и прикладывают к герметику ребром шпателя.

	5. На сетку снова накладывают слой герметика так, чтобы не просматривалась
	фактура сетки, как указано в п. 3.

	6. Приготовленные таким образом образцы вулканизуют горячим или холодным
	способом по условиям, установленным и технической документации на герметик.

	7. Выдавившиеся с боковых торцов пластины излишки герметика срезают.

	6, 7. (Измененная редакция, Изм. N 2).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.