Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 19 декабря 1989 г. N 3837

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 И ЭП-0020
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	Putties ЭП-0010 an ЭП-0020. Specifications
	ГОСТ 28379-89

	Группа Л25

	ОКП 23 1254

	Срок действия

	с 1 января 1991 года

	до 1 января 1996 года

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности СССР.

	Разработчики: В.В. Задымов, канд. хим. наук; Э.Н. Шубина, канд. техн. наук; Н.В.
	Лукьянова, канд. техн. наук; Н.Б. Гурова; О.Б. Бабаева.

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 N 3837.

	3. Периодичность проверки - 5 лет.

	4. Взамен ГОСТ 10277-76 в части шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5. Ссылочные нормативно-технические документы

	---------------------------------T--------------------------------

	         Обозначение НТД,        	¦	    Номер пункта, подпункта

	      на который дана ссылка     	¦

	---------------------------------+--------------------------------

	ГОСТ 12.1.005-88                 	¦	          1.2.5.3

	ГОСТ 12.3.005-75                 	¦	          1.2.5.2

	ГОСТ 12.4.011-87                 	¦	          1.2.5.4

	ГОСТ 17.2.3.02-78                	¦	          1.2.5.6

	ГОСТ 4765-73                     	¦	          1.2.4

	ГОСТ 5009-82                     	¦	          3.7

	ГОСТ 6456-82                     	¦	          3.3; 3.7

	ГОСТ 7827-74                     	¦	          1.2.3

	ГОСТ 8420-74                     	¦	          1.2.4; 3.4

	ГОСТ 8832-76                     	¦	          3.2

	ГОСТ 9880-76                     	¦	          3.4

	ГОСТ 9980.1-86                   	¦	          2.1

	ГОСТ 9980.2-86                   	¦	          3.1

	ГОСТ 9980.3-86                   	¦	          1.4.1

	ГОСТ 9980.4-86                   	¦	          1.3.1

	ГОСТ 9980.5-86                   	¦	          4.1

	ГОСТ 10054-82                    	¦	          3.3; 3.7

	ГОСТ 13345-85                    	¦	          3.2

	ГОСТ 13726-78                    	¦	          3.2

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 14192-77                    	¦	          1.3.2

	ГОСТ 14710-78                    	¦	          3.4

	ГОСТ 16523-70                    	¦	          3.2

	ГОСТ 17537-72                    	¦	          1.2.4; 3.5

	ГОСТ 19007-73                    	¦	          1.2.4

	ГОСТ 19433-88                    	¦	          1.3.2

	ГОСТ 21513-76                    	¦	          1.2.4; 3.9

	ГОСТ 21631-76                    	¦	          3.2

	ГОСТ 27271-87                    	¦	          1.2.4; 3.8.1

	ТУ 6-02-914-76                   	¦	          1.2.2

	ТУ 6-10-1262-77                  	¦	          1.2.2

	Настоящий стандарт распространяется на эпоксидные шпатлевки,
	представляющие собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора
	эпоксидной смолы в органических растворителях с добавлением отвердителя.

	Эпоксидные шпатлевки (далее - шпатлевки) предназначаются для выравнивания
	загрунтованных и незагрунтованных металлических и неметаллических поверхностей,
	а также применяются в качестве грунтовок под эпоксидные материалы. Кроме того,
	шпатлевка марки ЭП-0020 используется для выравнивания и защиты от влаги
	поверхностей специальных керамических обмазок с влажностью не более 6,5%.

	Шпатлевки применяются для систем покрытий, эксплуатируемых в атмосферных
	условиях и внутри помещений.

	Шпатлевки наносят на поверхность шпателем или методом пневматического
	распыления.

	1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. Шпатлевки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
	стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в
	установленном порядке.

	1.2. Характеристики

	1.2.1. Шпатлевки изготавливают следующих марок: ЭП-0010 красно-коричневая
	(ОКП 23 1254 0858 04), ЭП-0020 красно-коричневая (ОКП 23 1254 0758 07).

	1.2.2. Шпатлевки марок ЭП-0010 и ЭП-0020 изготовляют в виде двух
	полуфабрикатов - шпатлевочной пасты и отвердителя и поставляют комплектно.

	Для отверждения шпатлевки марки ЭП-0020 применяют отвердитель N 1 ТУ 6-
	10-1263, а для шпатлевки марки ЭП-0010 - отвердитель N 1 или диэтилентриамин
	(ДЭТА) ТУ 6-02-914.

	Отвердитель N 1 представляет собой 50%-ный раствор гексаметилендиамина в
	этиловом или изопропиловом спирте.

	Марка отвердителя для шпатлевки ЭП-0010 указывается при заказе. Шпатлевка
	ЭП-0010, предназначенная для судостроения, изготавливается на этилцеллозольве и
	поставляется с отвердителем N 1, изготовленным на этиловом спирте.

	Допускается по согласованию с потребителем поставка шпатлевочной пасты без
	отвердителя.

	Перед применением в шпатлевочную пасту вводят отвердитель N 1 из расчета (8,5
	+/- 0,2) г на (100,0 +/- 0,2) г шпатлевочной пасты, диэтилентриамин (ДЭТА) из расчета
	(3,0 +/- 0,2) г на (100,0 +/- 0,2) г шпатлевочной пасты.

	1.2.3. При нанесении шпатлевок методом пневматического распыления их
	разбавляют до рабочей вязкости 18 - 20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с
	диаметром сопла 4 мм растворителем Р-5А или Р-5, или Р-4 по ГОСТ 7827.

	1.2.4. Шпатлевки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в
	табл. 1.

	Таблица 1

	-------------------------T------------------------T---------------

	Наименование показателя 	¦	          Норма         	¦	Метод испытания

	                         	+------------T-----------+

	                         	¦	   ЭП-0010  	¦	  ЭП-0020  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	-------------------------+------------+-----------+---------------

	1. Внешний вид шпатле-  	¦	 Поверхность шпатлевки  	¦	 По п. 3.3

	вочного покрытия после   	¦	должна быть ровной,     	¦

	высыхания                	¦	однородной, без пузырей,	¦

	                         	¦	трещин, крупинок нерас- 	¦

	                         	¦	тертого пигмента и      	¦

	                         	¦	механических включений  	¦

	2. Условная вязкость    	¦	  30 - 45   	¦	  35 - 50  	¦	 По ГОСТ 8420

	шпатлевочной пасты,      	¦	            	¦	           	¦	и п. 3.4

	разбавленной раствори-   	¦	            	¦	           	¦	настоящего

	телем при температуре    	¦	            	¦	           	¦	стандарта

	(20,0 +/- 0,5) °С, по    	¦	            	¦	           	¦

	вискозиметру типа ВЗ-246 	¦	            	¦	           	¦

	(или ВЗ-4) с диаметром   	¦	            	¦	           	¦

	сопла 4 мм, с            	¦	            	¦	           	¦

	3. Массовая доля нелету-	¦	    90      	¦	    92     	¦	 По ГОСТ 17537

	чих веществ шпатлевочной 	¦	            	¦	           	¦	и п. 3.5

	пасты, %, не менее       	¦	            	¦	           	¦	настоящего

	                         	¦	            	¦	           	¦	стандарта

	4. Время высыхания до   	¦	            	¦	           	¦	 По ГОСТ 19007

	степени 4, ч, не более:  	¦	            	¦	           	¦

	  при температуре        	¦	    24      	¦	    24     	¦

	(20 +/- 2) °С           	¦	            	¦	           	¦

	  при температуре        	¦	     7      	¦	     7     	¦

	65 - 70 °С              	¦	            	¦	           	¦

	5. Эластичность шпатле- 	¦	    50      	¦	    50     	¦	 По п. 3.6

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	вочного покрытия при     	¦	            	¦	           	¦

	изгибе, мм, не более     	¦	            	¦	           	¦

	6. Прочность шпатлевоч- 	¦	    40      	¦	    40     	¦	 По ГОСТ 4765

	ного покрытия при ударе  	¦	            	¦	           	¦

	на приборе типа У-1, см, 	¦	            	¦	           	¦

	не менее                 	¦	            	¦	           	¦

	7. Способность шлифо-   	¦	 Шпатлевка должна шлифо-	¦	 По п. 3.7

	ваться                   	¦	ваться водостойкой шли- 	¦

	                         	¦	фовальной шкуркой N 4 - 	¦

	                         	¦	6 с водой               	¦

	8. Срок годности шпат-  	¦	            	¦	           	¦	 По ГОСТ 27271

	левки при температуре    	¦	            	¦	           	¦	и п. 3.8

	(20 +/- 2) °С, ч, не     	¦	            	¦	           	¦	настоящего

	менее:                   	¦	            	¦	           	¦	стандарта

	  при нанесении методом  	¦	     6      	¦	     6     	¦

	пневматического распы-  	¦	            	¦	           	¦

	ления                   	¦	            	¦	           	¦

	  при нанесении шпателем 	¦	     1,5    	¦	     1,5   	¦

	9. Влагопоглощаемость   	¦	            	¦	     0,8   	¦	 По ГОСТ 21513

	покрытия на окрашиваемой 	¦	            	¦	           	¦	и п. 3.9

	поверхности, %, не более 	¦	            	¦	           	¦	настоящего

	                         	¦	            	¦	           	¦	стандарта

	Примечание. После испытания шпатлевок по показателю 6 на шпатлевочном
	покрытии допускается наличие поверхностной волосяной сетки, видимой без
	увеличительных приборов.

	1.2.5. Требования безопасности

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2.5.1. Шпатлевки являются токсичными и пожароопасными материалами.

	Показатели токсичности и пожароопасности компонентов приведены в табл. 2.

	Таблица 2

	--------------T------------------T---------------------T--------------T-----

	Наименование 	¦	Предельно допусти-	¦	    Температура, °С  	¦	Концентрацион-	¦	Класс

	  компонента  	¦	мая концентрация  	¦	                     	¦	ные пределы   	¦	опас-

	              	¦	паров вредных     	¦	                     	¦	воспламенения,	¦	ности

	              	¦	веществ в воздухе 	¦	                     	¦	% (по объему) 	¦

	              	¦	рабочей зоны      	+----------T----------+------T-------+

	              	¦	производственных  	¦	 вспышки  	¦	самовос-  	¦	нижний	¦	верхний	¦

	              	¦	помещений, мг/м3  	¦	          	¦	пламенения	¦	      	¦	       	¦

	--------------+------------------+----------+----------+------+-------+-----

	Толуол        	¦	        50        	¦	    4     	¦	   536    	¦	 1,25 	¦	  6,7  	¦	  3

	Ксилол        	¦	        50        	¦	Не ниже 21	¦	   450    	¦	 1,00 	¦	  6,0  	¦	  3

	Бутил-ацетат  	¦	       200        	¦	    29    	¦	   370    	¦	 2,20 	¦	 14,7  	¦	  4

	Ацетон        	¦	       200        	¦	 Минус 18 	¦	   500    	¦	 2,20 	¦	 13,0  	¦	  4

	Этилцеллозольв	¦	        10        	¦	Не ниже 40	¦	   228    	¦	 1,80 	¦	 15,7  	¦	  3

	Спирт этиловый	¦	      1000        	¦	    13    	¦	   404    	¦	 3,60 	¦	 19,0  	¦	  4

	Р-5А          	¦	                  	¦	 Минус 1  	¦	   497    	¦	      	¦	       	¦

	Р-5           	¦	                  	¦	    6     	¦	   513    	¦	      	¦	       	¦

	Р-4           	¦	                  	¦	 Минус 7  	¦	   550    	¦	      	¦	       	¦

	Гексаметилен- 	¦	       0,1        	¦	          	¦	          	¦	      	¦	       	¦	  1

	диамин (ГМД)  	¦	                  	¦	          	¦	          	¦	      	¦	       	¦

	Диэтилен-     	¦	        2         	¦	    87    	¦	   365    	¦	      	¦	       	¦	  2

	триамин (ДЭТА)	¦	                  	¦	          	¦	          	¦	      	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.2.5.2. При производстве и применении шпатлевок должны соблюдаться
	требования правил санитарной и пожарной безопасности по ГОСТ 12.3.005.

	1.2.5.3. Все работы, связанные с изготовлением и применением шпатлевок,
	должны проводиться в цехах, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией и
	противопожарными средствами по ГОСТ 12.1.005.

	1.2.5.4. Лица, связанные с изготовлением и применением шпатлевок, должны
	быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

	1.2.5.5. Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители марки ОП-05,
	пенные установки.

	1.2.5.6. При производстве шпатлевок образуются твердые, жидкие и газообразные
	отходы, которые могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и воды.

	Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) должен
	осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

	Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после фильтрации, промывки
	оборудования, коммуникаций, чистки окрасочных камер в виде загрязненных
	растворителей и использованных фильтров должны быть собраны в специальные
	автоцистерны и емкости, своевременно вывезены и подвергнуты ликвидации в
	соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и
	захоронения промышленных отходов.

	1.3. Маркировка

	1.3.1. Маркировка шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 - по ГОСТ 9980.4.

	1.3.2. На транспортную тару должны быть нанесены манипуляционный знак
	"Боится нагрева" по ГОСТ 14192, знак опасности и классификационный шифр группы
	опасных грузов 3212 по ГОСТ 19433, серийный номер ООН - 1139.

	1.4. Упаковка

	1.4.1. Шпатлевочную пасту, отвердитель N 1 и ДЭТА упаковывают по ГОСТ
	9980.3.

	1.4.2. Металлические и полиэтиленовые банки со шпатлевкой, предназначенные
	для розничной торговли, допускается упаковывать в ящики из сплошного склеенного
	картона.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2. ПРИЕМКА

	2.1. Правила приемки - по ГОСТ 9980.1.

	2.2. Показатели 8 и 9 табл. 1 изготовитель определяет периодически в каждой
	десятой партии.

	2.3. При получении неудовлетворительных результатов периодических
	испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных
	результатов испытаний подряд не менее чем в трех партиях.

	3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

	3.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.

	Перед испытанием пробы шпатлевочной пасты в плотно закрытой таре доводят
	до температуры (20 +/- 2) °С.

	В зимнее время допускается перед отбором проб разогревать шпатлевочную пасту
	в плотно закрытой таре при температуре не выше 60 °С.

	3.2. Подготовка образцов к испытанию

	Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на пластинках из
	черной жести по ГОСТ 13345 толщиной 0,25 - 0,32 мм и размером 70 х 170 мм.

	Влагопоглощаемость определяют на алюминиевых пластинках по ГОСТ 21631
	или ГОСТ 13726 размером 50 х 50 мм и толщиной 0,2 - 0,3 мм.

	Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08кп или 08пс
	по ГОСТ 16523 размером 70 х 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм.

	Для нанесения шпатлевок применяются незагрунтованные пластинки,
	подготовленные по ГОСТ 8832, разд. 3.

	Условную вязкость и массовую долю нелетучих веществ определяют в
	шпатлевочной пасте. Для определения остальных показателей шпатлевочную пасту,
	смешанную с отвердителем, как указано в п. 1.2.2, перед нанесением на пластинки
	выдерживают в течение 15 - 20 мин.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	На подготовленные пластинки шпатлевку наносят шпателем при помощи
	специального устройства.

	Устройство для нанесения шпатлевок (черт. 1 - 4) состоит из стальной плиты, к
	которой прикреплены четыре скобы с упорными барашками, прижимной стальной
	рамки и металлических трафаретов различной толщины. Поверхности плиты и рамки
	должны быть пришлифованы.

	Устройство для нанесения шпатлевок

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 1

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	Черт. 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 4

	Подготовленную пластинку плотно зажимают между плитой и трафаретом при
	помощи рамки и упорных барашков и наносят на нее шпатлевку металлическим
	шпателем до краев трафарета, снимая избыток. Размер выреза в трафарете 50 х 130 мм.

	Для нанесения шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 применяется трафарет толщиной
	0,5 мм.

	Толщина шпатлевочного покрытия после высыхания должна быть не более 350

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	мкм.

	Шпатлевки сушат при температуре и в течение времени, указанных в табл. 1.

	Перед горячей сушкой пластинки с нанесенной шпатлевкой выдерживают при
	температуре (20 +/- 2) °С в течение 1 ч.

	После горячей сушки пластинки с нанесенной шпатлевкой выдерживают при
	температуре (20 +/- 2) °С в течение 3 ч.

	При разногласиях в оценке качества шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 по
	показателям 1, 5, 6 и 7 табл. 1 пластины сушат при температуре (20 +/- 2) °С в течение
	24 ч.

	3.3. Внешний вид шпатлевочного покрытия определяют после его высыхания
	визуально, путем осмотра поверхности шпатлевочного покрытия до и после
	шлифования при рассеянном дневном свете.

	Шлифование (при смачивании пластинок водой) проводят шлифовальной
	шкуркой зернистостью N 4 - 6 по ГОСТ 6456 или ГОСТ 10054.

	3.4. Условную вязкость шпатлевочной пасты определяют по ГОСТ 8420. Перед
	определением шпатлевочную пасту разбавляют толуолом по ГОСТ 9880 или ГОСТ
	14710 в соотношении по массе: 1 часть растворителя и 4 части шпатлевочной пасты.

	3.5. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537.

	Навеску массой (2,0 +/- 0,2) г нагревают в сушильном шкафу при температуре (120
	+/- 2) °С. Первое взвешивание проводят через 3 ч сушки. Последующие взвешивания
	проводят через каждые 30 мин до достижения постоянной массы.

	Допускается определение массовой доли нелетучих веществ под инфракрасной
	лампой при температуре (120 +/- 2) °С.

	При разногласиях в оценке массовой доли нелетучих веществ за окончательный
	результат принимают определение, проведенное в сушильном шкафу.

	3.6. Определение эластичности при изгибе

	Эластичность шпатлевочного покрытия при изгибе определяют на приборе для
	определения эластичности шпатлевок (черт. 5).

	Прибор для определения эластичности шпатлевок при изгибе

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 5

	Прибор состоит из металлической плиты, к которой прикреплены полуцилиндры
	диаметром 100 и 50 мм, подвижной рамки с прижимным валиком для прижимания
	пластинки к цилиндрической поверхности, винта крепления и деревянной подставки.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Пластинку укрепляют одним концом на приборе при помощи винта крепления и
	при опускании рамки в горизонтальное положение прижимают валиком к
	цилиндрической поверхности. Испытание проводят на трех образцах.

	Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если на ее
	поверхности при изгибе по полуцилиндру диаметром 50 мм не образуется трещин,
	видимых без увеличительных приборов.

	Трещины на расстоянии до 15 мм от краев шпатлевочного покрытия в расчет не
	принимают.

	3.7. Способность шлифоваться

	После высыхания поверхность шпатлевки шлифуют водостойкой шлифовальной
	шкуркой зернистостью N 4 - 6 по ГОСТ 10054, ГОСТ 6456 или ГОСТ 5009.
	Шлифование проводят равномерно по всей поверхности, смачивая ее водой. После
	шлифования поверхность шпатлевки промывают водой и насухо протирают мягкой
	тканью.

	Шпатлевка соответствует настоящему стандарту, если при шлифовании в течение
	15 мин она не размокает и образуется ровная матовая поверхность.

	3.8. Определение срока годности шпатлевок

	3.8.1. Срок годности шпатлевок при нанесении их методом пневматического
	распыления определяют по ГОСТ 27271.

	Для испытания берут (150,0 +/- 0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0010, добавляют
	(12,75 +/- 0,2) г отвердителя N 1 или (4,5 +/- 0,2) г ДЭТА, а на (150,0 +/- 0,2) г
	шпатлевочной пасты ЭП-0020 - (12,75 +/- 0,2) г отвердителя N 1 и тщательно
	перемешивают до получения однородной массы. Затем массу разбавляют до вязкости
	18 - 20 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм одним из
	растворителей, указанных в п. 1.2.3, и выдерживают в плотно закрытой емкости при
	температуре (20 +/- 2) °С в течение 6 ч, после чего тщательно перемешивают и снова
	определяют вязкость шпатлевки.

	Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если по истечении
	указанного времени вязкость не будет превышать 40 с.

	3.8.2. Для определения срока годности шпатлевок при нанесении их шпателем на
	(100,0 +/- 0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0010 добавляют (8,5 +/- 0,2) г отвердителя N 1
	или (3,0 +/- 0,2) г ДЭТА, а на (100,0 +/- 0,2) г шпатлевочной пасты ЭП-0020 добавляют
	(8,5 +/- 0,2) г отвердителя N 1, тщательно перемешивают до получения однородной
	массы и выдерживают в плотно закрытой емкости при температуре (20 +/- 2) °С в
	течение 1,5 ч.

	Шпатлевку считают соответствующей настоящему стандарту, если по истечении
	указанного времени она легко наносится шпателем, не сворачиваясь под ним.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.9. Определение влагопоглощаемости

	Испытание проводят по ГОСТ 21513. Для определения влагопоглощаемости
	шпатлевку ЭП-0020 наносят шпателем по трафарету и сушат при температуре 65 - 70 °С
	в течение 7 ч. Толщина высушенного покрытия должна быть не более 350 мкм.

	4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	4.1. Транспортирование и хранение шпатлевок ЭП-0010 и ЭП-0020 - по ГОСТ
	9980.5.

	5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

	5.1. Изготовитель гарантирует соответствие шпатлевок требованиям настоящего
	стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

	5.2. Гарантийный срок хранения шпатлевочной пасты и отвердителя N 1 - 1 год
	со дня изготовления, диэтилентриамина (ДЭТА) - 2 года со дня изготовления.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.