Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 25 января 1983 г. N 17

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ И УПЛОТНЯЮЩИЕ
	НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
	Quality ratings system. Building. Sealants and caulking materials and
	products. Nomenclature of characteristics
	ГОСТ 4.224-83

	Срок введения

	1 июля 1983 года

	Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР;

	Министерством промышленности строительных материалов СССР;

	Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
	СССР;

	Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы;

	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР.

	Исполнители: О.Ю. Якуб, канд. техн. наук (руководитель темы); Т.С. Сергеева,
	С.Х. Иртуганова, канд. техн. наук; М.П. Макотинский, канд. архит.; М.П. Поманская,
	канд. техн. наук; В.И. Ватажина, канд. техн. наук; А.Т. Бублик, канд. техн. наук; Т.И.
	Михайлова; М.Я. Крейндель; Р.А. Смыслова, канд. техн. наук; Б.М. Чаусова; Р.А.
	Танхилевич; В.В. Белякова; Н.Д. Серебренникова, канд. техн. наук; Н.В. Лосенкова;
	И.А. Егорова; М.П. Кораблин.

	Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и
	архитектуре при Госстрое СССР.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Зам. Председателя С.Г. Змеул.

	Настоящий стандарт распространяется на герметизирующие и уплотняющие
	полимерные строительные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру
	показателей их качества для применения при:

	разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

	аттестации продукции, прогнозирования и планировании ее качества;

	выборе оптимального варианта новых видов продукции;

	разработке систем управления качеством;

	представлении отчетности и информации о качестве.

	Стандарт не распространяется на материалы и изделия для герметизации стыков
	металлических слоистых панелей с утеплителем из пенопластов, а также стыков
	специальных сооружений, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред.

	Нормы, требования и методы контроля показателей качества следует
	устанавливать соответствующими стандартами и техническими условиями на
	конкретные виды материалов и изделий, а также методиками по оценке уровня
	качества продукции, утвержденными в установленном порядке.

	Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с требованиями
	ГОСТ 4.200-78.

	1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и
	условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1

	Таблица 1

	------------------------------------------T-----------------------

	    Наименование критерия, показателя     	¦	 Условное обозначение

	      качества и единицы измерения        	¦	 показателя качества

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------------+-----------------------

	     1. Технический уровень               	¦

	1.1. Показатели назначения               	¦

	1.1.1. Интервал температуры нанесения, °С	¦	          t

	                                          	¦	           н

	1.1.2. Предел прочности при растяжении,  	¦	          R

	МПа (кгс/см2)                             	¦	           p

	1.1.3. Условная прочность в момент       	¦	          f

	разрыва, МПа (кгс/см2)                    	¦	           p

	1.1.4. Условное напряжение при 100 и     	¦	      f   , f

	300%-ном удлинении, МПа (кгс/см2          	¦	       100   300

	1.1.5. Сопротивление сжатию при 50%-ной  	¦	         R

	деформации при максимальной и минимальной 	¦	          сж

	температуре нанесения, МПа (кгс/см2)      	¦

	1.1.6. Относительное удлинение в момент  	¦	         эпсилон

	разрыва, %                                	¦	                р

	1.1.7. Относительное удлинение при       	¦	         эпсилон

	максимальной нагрузке, %                  	¦

	1.1.8. Относительное удлинение при       	¦	       эпсилон

	минимальной температуре эксплуатации, %   	¦	              t min

	1.1.9. Относительное удлинение при       	¦	       эпсилон

	максимальной температуре эксплуатации, %  	¦	              t max

	1.1.10. Значение предельно допустимой    	¦	       эпсилон

	деформации материала или изделия в стыке, 	¦	              доп

	%                                         	¦

	1.1.11. Относительная остаточная         	¦	         Тета

	деформация после разрыва, %               	¦	             р

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1.12. Относительная остаточная         	¦	         Тета

	деформация при 50%-ном сжатии, %          	¦	             сж

	1.1.13. Усадка, %                        	¦	         альфа

	1.1.14. Содержание сухого остатка, %     	¦	          -

	1.1.15. Твердость, усл. ед. или мм       	¦	          -

	1.1.16. Вязкость, П или усл. ед.         	¦	          S

	1.1.17. Сопротивление текучести при      	¦	          -

	при заданной температуре, мм              	¦

	1.1.18. Температура хрупкости или        	¦	          t

	температурный предел хрупкости, °С        	¦	           xp

	1.1.19. Водопоглощение, %                	¦	          W

	                                          	¦	           п

	1.1.20. Водопроницаемость, Па (ати)      	¦	          В

	                                          	¦	           п

	1.1.21. Воздухопроницаемость, м3/ч x Па  	¦	          В

	                                          	¦	           з

	1.1.22. Теплопроводность Вт/м x К        	¦	        лямбда

	1.1.23. Прочность связи с поверхностью   	¦	        сигма

	при отрыве, МПа, или при отслаивании, Н/м 	¦

	1.1.24. Липкость, Н/м                    	¦	          Л

	1.1.25. Характер разрушения (адгезионный,	¦	          -

	когезионный, смешанный)                   	¦

	1.1.26. Жизнеспособность; время сушки, ч 	¦	          Ж

	1.1.27. Полное время отверждения, сут    	¦	          -

	1.1.28. Пенетрация, мм                   	¦	          -

	1.1.29. Миграция пластификатора          	¦	          -

	1.1.30. Показатели пожарной опасности    	¦	          -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	(температура вспышки, °С; температура     	¦

	воспламенения, °С; температура            	¦

	самовоспламенения, °С)                    	¦

	1.1.31. Биостойкость                     	¦	          -

	1.1.32. Атмосферостойкость               	¦	          -

	1.1.33. Стойкость к циклическим          	¦	          -

	деформациям, циклы                        	¦

	1.2. Показатели конструктивности         	¦

	1.2.1. Геометрические размеры и          	¦	  L, B, H, D

	предельные отклонения от них, мм          	¦	  Дельта L, Дельта B,

	                                          	¦	  Дельта H, Дельта D

	1.2.2. Плотность, кг/м3                  	¦	          ро

	1.2.3. Структура                         	¦	          -

	1.3. Показатели надежности               	¦

	1.3.1. Срок службы лет                   	¦	          -

	1.3.2. Гарантийный срок хранения, мес    	¦	          Т

	                                          	¦	           х

	1.3.3. Условия хранения                  	¦	          -

	1.4. Показатели технологичности          	¦

	1.4.1. Удельная трудоемкость             	¦	          -

	изготовления, чел.-ч/ед. продукции        	¦

	1.4.2. Удельная трудоемкость нанесения   	¦	          -

	или установки, чел.-ч/ед., продукции      	¦

	1.4.3. Удельная материалоемкость,        	¦	          -

	кг/ед. продукции                          	¦

	1.4.4. Степень механизации и             	¦	          -

	автоматизации изготовления, %             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.4.5. Степень механизации нанесения, %  	¦	          -

	1.4.6. Энергоемкость изготовления и      	¦	          -

	нанесения, кВт x ч/ед. продукции          	¦

	1.5. Показатели транспортабельности      	¦

	1.5.1. Масса брутто единицы упакованного 	¦	          m

	места, кг                                 	¦

	1.5.2. Габаритные размеры тары, мм       	¦	      l x b x h

	1.5.3. Возможность контейнеризации,      	¦	          -

	пакетирования                             	¦

	1.5.4. Материалоемкость упаковки, кг/кг  	¦	          -

	1.5.5. Трудоемкость упаковки, чел.-ч     	¦	          T

	1.5.6. Трудоемкость погрузки и           	¦	          T

	разгрузки, чел.-ч                         	¦	           пр

	1.6. Эргономические показатели           	¦

	1.6.1. Температурные пределы             	¦	          -

	эксплуатации, °С                          	¦

	1.6.2. Уровень токсичности материалов,   	¦	          Х

	мг/м3                                     	¦	           с

	1.6.3. Удобство пользования продукцией   	¦	          -

	1.7. Эстетические показатели             	¦

	1.7.1. Внешний вид                       	¦	          -

	                                          	¦

	  2. Стабильность показателей             	¦

	            качества                      	¦

	                                          	¦

	2.1. Среднее квадратическое отклонение   	¦	          S

	2.1.1. Сопротивление текучести при       	¦	          -

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	заданной температуре                      	¦

	2.1.2. Условная прочность в момент       	¦	          S

	разрыва                                   	¦	           fp

	                                          	¦

	2.1.3. Относительное удлинение в момент  	¦	          S

	разрыва                                   	¦	           эпсилон p

	                                          	¦

	2.1.4. Относительная остаточная          	¦	          S

	деформация после разрыва                  	¦	           Тета p

	2.1.5. Предел прочности при растяжении   	¦	          S

	                                          	¦	           Rp

	2.1.6. Относительное удлинение при       	¦	          S

	максимальной нагрузке                     	¦	           эпсилон

	2.1.7. Прочность связи с поверхностью при	¦	          S

	отрыве или при отслаивании                	¦	           сигма

	2.1.8. Напряжения сжатия при 50%-ной     	¦	          S

	деформации                                	¦	           Rсж

	2.1.9. Относительная остаточная          	¦	          S

	деформация при 50%-ном сжатии             	¦	           Тета сж

	2.2. Показатели соблюдения стандартов и  	¦

	технических условий                       	¦

	2.2.1. Процент зарекламированной         	¦	          Р

	продукции в общем объеме продукции, %     	¦	           с

	2.2.2. Процент брака, %                  	¦	          -

	2.2.3. Количество рекламаций, шт.        	¦	          -

	                                          	¦

	3. Экономическая эффективность           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                                          	¦

	3.1. Экономические показатели            	¦

	3.1.1. Удельные капитальные вложения в   	¦	          Е

	производство, руб./ед. продукции          	¦

	3.1.2.  Себестоимость, руб./ед.          	¦	          С

	продукции                                 	¦

	3.1.3. Рентабельность, %                 	¦	          Р

	3.1.4. Отпускная цена, руб.              	¦	          -

	3.1.5. Годовой экономический эффект,     	¦	          Э

	получаемый в народном хозяйстве, руб.     	¦

	                                          	¦

	    4. Конкурентоспособность              	¦

	        на внешнем рынке                  	¦

	                                          	¦

	4.1. Патентно-правовые показатели        	¦

	4.1.1. Показатель патентной чистоты      	¦	          П

	                                          	¦	           ч

	4.1.2. Показатель патентной защиты       	¦	          П

	                                          	¦	           з

	4.1.3. Наличие экспорта                  	¦	          -

	1.2. Для отдельных видов герметизирующих и уплотняющих материалов и
	изделий при соответствующем обосновании допускается применять дополнительно
	другие показатели качества.

	2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	2.1. Область применения критериев и показателей качества герметизирующих и
	уплотняющих материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

	2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом,
	распространяются на герметизирующие и уплотняющие полимерные строительные
	материалы и изделия следующих видов:

	мастики (отверждающиеся, неотверждающиеся, высыхающие);

	погонажные изделия (прокладки и профили пористые и плотные, ленты,
	устанавливаемые насухо, на клеях и самоклеящиеся).

	2.3. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.2, 1.3.1 - 1.3.3,
	1.4.3, 1.5.1, 1.5.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.7.1, следует применять при разработке стандартов,
	технических условий и других нормативных документов на все виды герметизирующих
	и уплотняющих материалов и изделий, а также при решении всех задач, установленных
	настоящим стандартом. Показатель номер 1.3.1 является перспективным.

	2.4. Показатель качества, обозначенный в табл. 1 номером 1.1.1, следует
	применять при разработке нормативных документов на нанесение и установку
	герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий.

	2.5. Применяемость других показателей качества по критерию технического
	уровня для мастик приведена в табл. 2, для прокладок и профилей - в табл. 3, для лент -
	в табл. 4.

	Таблица 2

	-----------T------------------------------------------------------

	   Номер   	¦	                       Мастики

	показателя 	+----------------T--------------------T----------------

	качества по	¦	отверждающиеся  	¦	 неотверждающиеся   	¦	    высыхающие

	  табл. 1  	¦	                	¦	                    	¦

	-----------+----------------+--------------------+----------------

	   1.1.2   	¦	      -         	¦	         +          	¦	       -

	   1.1.3   	¦	      +         	¦	         -          	¦	       +

	   1.1.4   	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	       -

	   1.1.6   	¦	      +         	¦	         -          	¦	       +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   1.1.7   	¦	      -         	¦	         +          	¦	       -

	   1.1.8   	¦	     +/-        	¦	         +          	¦	      +/-

	   1.1.9   	¦	     +/-        	¦	        +/-         	¦	      +/-

	   1.1.13  	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	       +

	   1.1.14  	¦	      -         	¦	         -          	¦	       +

	   1.1.15  	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	      +/-

	   1.1.16  	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	      +/-

	   1.1.17  	¦	      +         	¦	         +          	¦	       +

	   1.1.18  	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	      +/-

	   1.1.19  	¦	     +/-        	¦	         +          	¦	      +/-

	   1.1.23  	¦	     +/-        	¦	         -          	¦	      +/-

	   1.1.24  	¦	      -         	¦	        (+)         	¦	       -

	   1.1.25  	¦	      +         	¦	         +          	¦	       +

	   1.1.26  	¦	      +         	¦	         -          	¦	       +

	   1.1.27  	¦	      +         	¦	         -          	¦	      +/-

	   1.1.28  	¦	      -         	¦	         +          	¦	       -

	   1.1.29  	¦	      -         	¦	         +          	¦	       -

	   1.1.30  	¦	     +/-        	¦	        +/-         	¦	       +

	   1.6.2   	¦	      +         	¦	        +/-         	¦	       +

	Таблица 3

	------------T-----------------------------------------------------

	    Номер   	¦	                 Прокладки и профили

	показателя 	+----------------------T------------------------------

	качества по	¦	       пористые       	¦	            плотные

	   табл. 1  	¦	                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------+----------------------+------------------------------

	    1.1.3   	¦	         +/-          	¦	               +

	    1.1.5   	¦	          +           	¦	              +/-

	    1.1.6   	¦	         +/-          	¦	               +

	    1.1.8   	¦	         +/-          	¦	              +/-

	    1.1.9   	¦	         +/-          	¦	              +/-

	   1.1.11   	¦	         +/-          	¦	              +/-

	   1.1.12   	¦	          +           	¦	              +/-

	   1.1.18   	¦	          +           	¦	               +

	   1.1.19   	¦	          +           	¦	               +

	    1.2.1   	¦	          +           	¦	               +

	    1.2.3   	¦	          +           	¦	               +

	    1.6.2   	¦	         +/-          	¦	              +/-

	Таблица 4

	-----------T------------------------------------------------------

	   Номер   	¦	                        Ленты

	показателя 	+---------T------------------T-------------------------

	качества по	¦	устанав- 	¦	 устанавливаемые  	¦	       самоклеящиеся

	  табл. 1  	¦	ливаемые 	¦	     на клеях     	¦

	           	¦	насухо   	¦	                  	¦

	-----------+---------+------------------+-------------------------

	   1.1.2   	¦	    -    	¦	        +         	¦	           +

	   1.1.3   	¦	    +    	¦	       +/-        	¦	           -

	   1.1.6   	¦	    +    	¦	        +         	¦	           -

	   1.1.7   	¦	    -    	¦	       +/-        	¦	           +

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	   1.1.8   	¦	   +/-   	¦	       +/-        	¦	          +/-

	   1.1.9   	¦	   +/-   	¦	       +/-        	¦	          +/-

	  1.1.11   	¦	    +    	¦	       +/-        	¦	           -

	  1.1.17   	¦	    -    	¦	      (+/-)       	¦	          (+)

	  1.1.18   	¦	    +    	¦	        +         	¦	           +

	  1.1.19   	¦	    +    	¦	        +         	¦	           +

	  1.1.23   	¦	    -    	¦	        +         	¦	           +

	  1.1.24   	¦	    -    	¦	        -         	¦	          (+)

	  1.1.25   	¦	    -    	¦	        +         	¦	           +

	  1.1.29   	¦	    -    	¦	        -         	¦	           +

	Примечание. В табл. 2 - 4 знак "+" означает применяемость, знак "-" -
	неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующего
	показателя качества. Знак (+) означает, что показатель качества является
	перспективным.

	2.6. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.10, 1.1.20 - 1.1.22,
	1.1.30 - 1.1.33, следует применять дополнительно при выборе оптимального варианта
	новых видов герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий. Показатель
	номер 1.1.10 является перспективным.

	2.7. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 (пп. 1.4 и 1.5), следует
	применять дополнительно при аттестации герметизирующих и уплотняющих
	материалов и изделий, представлении отчетности и информации об их качестве.

	2.8. Применяемость показателей качества для герметизирующих материалов и
	изделий, не указанных в табл. 2 - 4 (вновь разработанных и осваиваемых), следует
	принимать по аналогии с материалами и изделиями того же функционального
	назначения.

	2.9. Приведенные в табл. 1 - 4 показатели качества, не вошедшие в действующие
	нормативные документы, вводятся дополнительно после разработки и введения в
	действие стандартов на методы контроля этих показателей.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.