Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утвержден и введен в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 25 декабря 2008 г. N 727-ст

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
	ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАТИВНО-ПРОЧНОСТНЫХ
	СВОЙСТВ
	EN 12311-1:1999 Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen
	sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties (MOD)
	Roofing, hydraulic-insulating, flexible, bitumen-based materials. Method
	for determination of deformation and strength properties
	ГОСТ Р 53227-2008 (ЕН 12311-1:1999)

	Группа Ж19

	ОКС 91.100.99

	Дата введения

	1 сентября 2009 года

	Предисловие

	Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
	Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",
	а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-
	2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".

	Сведения о стандарте

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. Подготовлен Компанией "ТехноНИКОЛЬ" и научно-исследовательским
	институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных
	наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом
	"Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС")
	аутентичного перевода регионального стандарта, указанного в пункте 4.

	2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

	3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 727-ст.

	4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к
	региональному стандарту ЕН 12311-1:1999 "Материалы гибкие гидроизоляционные.
	Часть 1: Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие -
	Определение деформативно-прочностных свойств" (EN 12311-1:1999 "Flexible sheets for
	waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of tensile properties")
	путем исключения из раздела "Нормативные ссылки" и текста настоящего стандарта
	ссылки на ЕН 10002-2. Измененный текст раздела "Нормативные ссылки" выделен в
	тексте стандарта курсивом.

	Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию
	регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел
	3.5).

	5. Введен впервые.

	Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно
	издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений
	и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные
	стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
	соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
	информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая
	информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе
	общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому
	регулированию и метрологии в сети Интернет.

	Введение

	Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	деформативно-прочностных свойств кровельных и гидроизоляционных гибких
	битумосодержащих материалов, позволяет получить адекватную оценку качества
	материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить
	конкурентоспособность российской продукции на международном рынке,
	активизировать участие Российской Федерации в работе по международной
	стандартизации.

	Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие
	согласованные условия предусматривают применение кровельных и
	гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов с характеристиками,
	гармонизированными с требованиями стандартов, а также в случаях, когда это
	технически и экономически целесообразно.

	1. Область применения

	Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные
	гибкие битумосодержащие материалы (далее - материалы) и устанавливает метод
	определения их деформативно-прочностных свойств.

	Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик материалов
	после их изготовления или поставки до их укладки. Требования настоящего стандарта
	распространяются только на материалы и не применимы для определения
	характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства
	работ.

	2. Нормативные ссылки

	&Настоящий стандарт не содержит нормативных ссылок.&

	3. Термины и определения

	В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими
	определениями:

	3.1. Максимальная сила растяжения (maximum tensile force): наибольшее значение
	силы растяжения, зафиксированное в процессе испытания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.2. Удлинение при максимальной силе растяжения (elongation at maximum tensile
	force): удлинение испытуемого образца в момент максимального значения силы
	растяжения.

	3.3. Базовая длина (gauge length): длина рабочего участка образца до испытания, т.е.
	расстояние между зажимами или измерительными точками экстензометра.

	4. Сущность метода

	Образец растягивают с постоянной скоростью до разрушения. Регистрируют силу
	растяжения и соответствующее удлинение образца в процессе испытания.

	5. Средства испытаний

	Разрывная машина для испытаний с устройством для регистрации силы и
	соответствующего удлинения образца, обеспечивающая:

	- значение наибольшей предельной нагрузки не менее 2000 Н;

	- постоянную скорость перемещения подвижного зажима (100 +/- 10) мм/мин;

	- предел допускаемой погрешности измерения силы +/- 2%.

	Ширина зажимов должна быть не менее 50 мм.

	Способ крепления образца в зажимах должен обеспечивать равномерное
	распределение силы растяжения по всей его ширине при проведении испытания, а
	также исключать разрушение образца внутри зажима или на его границе.

	Выскальзывание образца из зажимов при проведении испытания не должно
	превышать 1 мм для материалов толщиной до 3 мм и 2 мм - для материалов большей
	толщины.

	Для предотвращения выскальзывания образца из зажимов, превышающего
	установленные пределы, допускается предварительно охлаждать зажимы или измерять
	фактическое удлинение образца с применением экстензометра.

	6. Отбор образцов

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями стандартов на
	материалы конкретных видов.

	7. Подготовка образцов для испытаний

	Для проведения испытаний готовят две серии образцов-полосок шириной (50 +/-
	0,5) мм и длиной не менее 200 мм плюс двухкратная длина зажима: пять образцов,
	вырубленных в продольном направлении, и пять образцов, вырубленных в
	поперечном направлении.

	Образцы вырубают из полосы материала, отобранной для испытания, на
	расстоянии не менее 100 мм от края полотна с помощью шаблона или вырубного ножа.
	Направление длины образцов соответствует направлению силы растяжения при
	проведении испытания.

	Защитный слой перед проведением испытаний удаляют.

	Образцы перед испытанием выдерживают не менее 20 ч при температуре (23 +/-
	2) °C и относительной влажности (50 +/- 20)%.

	8. Методика проведения испытаний

	Образец помещают в зажимы разрывной машины так, чтобы продольные оси
	зажимов и продольная ось образца совпали между собой и с направлением движения
	подвижного зажима.

	Расстояние между зажимами должно быть (200 +/- 2) мм. На образец наносят
	установочные метки, позволяющие заметить любое выскальзывание образца из
	зажимов. При использовании экстензометра перед проведением испытания
	устанавливают базовую длину, равную (180 +/- 2) мм.

	Перед проведением испытания рекомендуется прикладывать к образцу
	предварительную нагрузку не более 5 Н, чтобы проверить правильность установки
	образца.

	Испытания проводят при температуре (23 +/- 2) °C и постоянной скорости
	перемещения подвижного зажима (100 +/- 10) мм/мин.

	Регистрируют силу растяжения и соответствующее ей увеличение расстояния
	между зажимами (или измерительными точками экстензометра) в процессе испытания.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	9. Обработка и представление результатов испытаний, точность метода

	9.1. Обработка результатов

	По результатам записи диаграммы "сила-удлинение" или по зарегистрированным
	данным определяют максимальную силу растяжения, зафиксированную в процессе
	испытания, и вычисляют соответствующее ей относительное удлинение как отношение
	значения удлинения рабочего участка образца в момент максимального значения силы
	к базовой длине образца, выраженное в процентах.

	В случае разрушения образца внутри зажимов, на расстоянии менее 10 мм от
	наружного края зажимов или при его выскальзывании из зажимов, превышающем
	установленные пределы, результаты испытаний не учитывают и проводят повторные
	испытания.

	Для каждого образца записывают максимальную силу растяжения в ньютонах
	образца-полоски шириной 50 мм (Н/50), относительное удлинение образца в процентах
	и направление вырубки образца.

	Максимальную силу растяжения и относительное удлинение для каждого
	направления вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания
	пяти образцов.

	Среднее значение максимальной силы растяжения округляют до 5 Н,
	относительного удлинения - до 1%.

	Для материалов на комбинированной основе, при испытании которых на
	диаграмме "сила-удлинение" наблюдается два или более отчетливых пика,
	регистрируют силу и удлинение для двух наибольших пиков.

	9.2. Точность метода

	Настоящий стандарт не содержит данных о точности метода.

	10. Отчет об испытаниях

	Отчет об испытаниях должен содержать:

	a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;

	b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;

	d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;

	e) результаты испытаний в соответствии с 9.1;

	f) дату проведения испытаний.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.