Принято МНТКС

	17 мая 2000 года

	ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 20429-84 "ФОЛЬГОИЗОЛ.
	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по
	стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
	(МНТКС) 17.05.2000.

	Зарегистрировано МНТКС N 3615.

	За принятие изменения проголосовали:

	-----------------------T------------------------------------------

	     Наименование      	¦	   Наименование органа государственного

	      государства      	¦	         управления строительством

	-----------------------+------------------------------------------

	Республика Армения     	¦	Министерство градостроительства Республики

	                       	¦	Армения

	Республика Беларусь    	¦	Министерство архитектуры и строительства

	                       	¦	Республики Беларусь

	Республика Казахстан   	¦	Комитет по делам строительства

	                       	¦	Министерства энергетики, индустрии

	                       	¦	и торговли Республики Казахстан

	Кыргызская Республика  	¦	Государственная инспекция по архитектуре

	                       	¦	и строительству при Правительстве

	                       	¦	Кыргызской Республики

	Республика Молдова     	¦	Министерство развития территорий,

	                       	¦	строительства и коммунального хозяйства
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                       	¦	Республики Молдова

	Российская Федерация   	¦	Госстрой России

	Республика Таджикистан 	¦	Комитет по делам архитектуры

	                       	¦	и строительства Республики Таджикистан

	Республика Узбекистан  	¦	Государственный Комитет Республики

	                       	¦	Узбекистан по архитектуре и строительству

	Вводную часть изложить в новой редакции:

	"1а. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Настоящий стандарт распространяется на фольгоизол - рулонный кровельный и
	гидроизоляционный материал, состоящий из рифленой алюминиевой фольги,
	покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-полимерного
	вяжущего и предназначенный для устройства кровельного ковра и защитного покрытия
	тепловой изоляции трубопроводов".

	Стандарт дополнить разделом - 1б (перед разд. 1):

	"1б. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные и
	технические документы:

	ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-
	разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 618-73. Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия

	ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы
	испытаний

	ГОСТ 2770-74. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические
	условия

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ГОСТ 7730-89. Пленка целлюлозная. Технические условия

	ГОСТ 8463-76. Масло С-220. Технические условия

	ГОСТ 9548-74. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

	ГОСТ 9569-79. Бумага парафинированная. Технические условия

	ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия

	ГОСТ 10541-78. Масла моторные универсальные и для автомобильных
	карбюраторных двигателей. Технические условия

	ГОСТ 12672-77. Масло для прокатных станов и сернистых нефтей ПС-28.
	Технические условия

	ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия

	ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

	ГОСТ 14925-79. Каучук синтетический цис-изопреновый. Технические условия

	ГОСТ 15628-79. Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30
	АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС-30 АРКМ-27. Технические условия

	ГОСТ 19113-84. Канифоль сосновая. Технические условия

	ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

	ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на
	воспламеняемость

	ГОСТ 30444-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение
	пламени

	ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие
	технические условия

	ОСТ 1430-77. Смола инден-кумароновая. Технические условия

	ТУ 38.108035-87. Резина дробленая марок РД, РДС и РДЕ

	ТУ 38.303103-93. Бутилкаучук синтетический".

	Пункт 1.1 дополнить абзацами:

	"Условное обозначение фольгоизола в технической документации и при заказе
	должно состоять из слова "Фольгоизол", обозначений вида фольгоизола и настоящего

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	стандарта.

	Пример условного обозначения фольгоизола вида ФК:

	Фольгоизол ФК ГОСТ 20429-84".

	Пункт 1.2. Четвертый абзац. Заменить слова: "справочном Приложении" на
	"Приложении А".

	Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

	"2.5. Требования к числу составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ
	30547".

	Пункт 2.6. Таблица. Для показателя "Температура хрупкости вяжущего" заменить
	значение: "253 (-20)" на "248 (минус 25)".

	Пункт 2.7. Заменить значения: "(20,0 +/- 0,2)" на "(25,0 +/- 0,2)"; "261 (минус 12°)"
	на "258 (минус 15°)".

	Пункт 2.9. Второй абзац. Заменить слова: "справочном Приложении 2" на
	"Приложении Б".

	Раздел 2 дополнить пунктами - 2.11, 2.12:

	"2.11. Фольгоизол должен быть водонепроницаемым. При испытании
	фольгоизола ФК при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72
	ч, а фольгоизола ФГ при давлении не менее 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) в течение не менее 2
	ч на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.

	2.12. Упаковка и маркировка

	2.12.1. Упаковка рулонов фольгоизола производится полосой бумаги шириной не
	менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны
	проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.

	Рулоны фольгоизола после обертывания бумагой вместо проклейки могут быть
	обвязаны шпагатом.

	Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих
	сохранность фольгоизола при транспортировании и хранении.

	2.12.2. Маркировка фольгоизола должна производиться по ГОСТ 30547.

	На этикетке (штампе) должны быть указаны:

	- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

	- наименование материала и его вид;

	- обозначение настоящего стандарта;
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	- номер партии (или другое обозначение партии, принятое на заводе-
	изготовителе) и дата изготовления;

	- краткая инструкция по применению.

	Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по
	согласованию с потребителем продукции.

	Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных,
	дополнительных и информационных надписей".

	Раздел 3 изложить в новой редакции:

	"3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

	3.1. Фольгоизол имеет следующие показатели пожарной опасности:

	для марки ФК

	- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;

	- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;

	- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444;

	для марки ФГ

	- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;

	- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402.

	3.2. По классификации ГОСТ 19433 фольгоизол не относится к опасным грузам.

	3.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду
	является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате
	неорганизованного сжигания и захоронения отходов фольгоизола на территории
	предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.

	3.4. Отходы, образующиеся при изготовлении фольгоизола, строительстве и
	ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-
	изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному
	обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.

	3.5. В случае загорания битума, вяжущего или фольгоизола следует применять
	следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое
	полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования
	безопасности по ГОСТ 12.3.009-76".

	Пункт 4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 26627-85" на "ГОСТ 30547".

	Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

	"4.2. Температуру размягчения вяжущего следует определять для каждой партии
	материала, водопоглощение - не реже одного раза в квартал и при изменении сырьевых
	компонентов, температуру хрупкости вяжущего и водонепроницаемость - при
	постановке продукции на производство и изменении сырьевых компонентов".

	Раздел 6. Наименование. Исключить слова: "Маркировка, упаковка".

	Пункт 6.1 исключить.

	Стандарт дополнить пунктом - 6.3а (после п. 6.3):

	"6.3а. Погрузку в транспортные средства и перевозку фольгоизола производят в
	соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
	вида".

	Пункт 6.4 дополнить абзацами:

	"Срок хранения фольгоизола - 12 мес со дня изготовления.

	По истечении срока хранения фольгоизол должен быть проверен на соответствие
	требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия фольгоизол может быть
	использован по назначению".

	Раздел 7 исключить.

	Стандарт дополнить разделом - 8:

	"8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Фольгоизол должен применяться в соответствии с действующими строительными
	нормами".

	Приложение 1. Заменить обозначение: "1" на "А".

	Приложение 2. Заменить обозначение: "2" на "Б";

	двенадцатый абзац. Заменить ссылку: "ТУ 38.003169-79" на "ТУ 38.303103";

	из обозначений стандартов и технических условий исключить две последние
	цифры.
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.