Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстроя СССР

	от 29 июня 1983 г. N 128

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ
	СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ
	Glue laminated wood structures. Method of determination of the
	interlayer strength of the glue joints
	ГОСТ 25884-83

	Группа Ж39

	ОКП 53 6600

	Срок введения в действие

	1 января 1984 года

	Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.

	Исполнители: Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук (руководитель темы); А.С. Жукова;
	Р.Н. Верещагина; Г.В. Левушкин.

	Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных
	конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.

	Зам. директора А.М. Чистяков.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. N 128

	Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные многослойные

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	конструкции и устанавливает метод определения прочности клеевых соединений при
	послойном скалывании образцов вдоль волокон древесины. Метод заключается в
	определении разрушающей нагрузки при испытании образца и вычислении предела
	прочности при этой нагрузке.

	В особо указываемых случаях для получения сравнительных данных этим же
	методом проводят испытание склеиваемой древесины на скалывание.

	Применение стандарта предусматривается предприятиями, изготовляющими
	клееные многослойные деревянные конструкции.

	1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

	1.1. При контроле качества клееных многослойных конструкций или их элементов
	заготовки для образцов выпиливают из торцевых частей элементов при доведении их
	до проектных размеров (черт. 1). При этом толщина отпада должна быть не менее 50
	мм.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - пропилы; 2 - заготовка для образцов; 3 - отпад
	Черт. 1

	Время от окончания процесса склеивания до испытаний должно составлять не
	менее 24 ч.

	Правила отбора образцов и время испытаний при отработке технологических
	процессов склеивания, выборе клеев и т.п. должны устанавливаться в зависимости от
	цели испытаний.

	1.2. Заготовки (черт. 2) распиливают на образцы в виде прямоугольной призмы
	сечением [(50 x 50) +/- 0,5] мм и высотой h, равной высоте сечения элементов или
	конструкций. Противоположные плоскости образцов должны быть параллельны между
	собой, а клеевые прослойки перпендикулярны к плоскости пропила.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - образцы; 2 - пропилы
	Черт. 2

	При контроле клеев и обработке технологических процессов склеивания заготовки
	или образцы склеивают специально.

	1.3. Число испытываемых клеевых соединений указывают в стандартах или
	технических условиях на контролируемые изделия, однако в каждом образце должно
	быть не менее 5 клеевых прослоек, подлежащих испытанию на скалывание.

	1.4. Точность и качество изготовления образцов - по ГОСТ 16483.0-78.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.5. Влажность образцов должна соответствовать требованиям стандартов на
	конкретные конструкции и определяться по ГОСТ 16588-79 электровлагомером.

	2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ

	2.1. Для проведения испытаний должны применяться:

	испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с максимальным усилием до 50000 Н
	(5000 кгс);

	приспособление для испытаний (черт. 3);

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - корпус; 2 - пуансон; 3 - нож пуансона; 4 - рукоятка; 5 - прижимная опора; 6 -
	передвижная опорная площадка; 7 - винт упора; 8 - образец; 9 - клеевое
	соединение
	Черт. 3

	штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;

	электровлагомер.

	3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	3.1. До испытаний образцы должны находиться в том же помещении, что и
	контролируемая продукция.

	3.2. Образец устанавливают в приспособление для испытания (см. черт. 3).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	При испытании прочности клеевого соединения задняя грань ножа пуансона и
	передняя грань передвижной опорной площадки должны находиться от него на
	расстоянии 0,5 - 1,0 мм.

	При испытании на скалывание древесины клееной конструкции задняя грань
	ножа пуансона должна находиться против середины испытываемого слоя.

	Перемещением прижимной опоры закрепляют образец в приспособлении.
	Нагрузку на образец передают через пуансон.

	Образец испытывают до разрушения с постоянной скоростью перемещения

	пуансона 	 м/с и фиксируют разрушающую нагрузку.

	3.3. Разрушающую нагрузку Р определяют с погрешностью не более 50 Н (5 кгс).

	4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

	4.1. Предел прочности 	 клеевого соединения при скалывании вычисляют в МПа
	(кгс/см2) с точностью до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) по формуле

	,

	где 	 - разрушающая нагрузка, Н (кгс);

	- площадь поперечного сечения образца, м2 (см2).

	4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение
	предела прочности всех клеевых соединений испытанных образцов, фиксируя при этом
	минимальное значение и характер разрушения. При необходимости проводят
	статистическую обработку результатов по ГОСТ 16483.0-78 не менее чем на 20 клеевых
	соединениях.

	4.3. Результаты измерений и испытаний заносят в протокол (см. рекомендуемое
	Приложение).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	ПРОТОКОЛ испытаний образцов для определения прочности клеевых
	соединений и древесины при послойном скалывании

	Марка,  номер,  размеры   конструкции  или  элемента, из  которого

	выпилены образцы _________________________________________________

	Дата склеивания __________________________________________________

	Порода древесины _________________________________________________

	Толщина слоев ____________________________________________________

	Клей _____________________________________________________________

	Нанесение клея (одно- или двустороннее) __________________________

	Время выдержки под давлением _____________________________________

	Продолжительность свободной выдержки после  окончания  запрессовки

	до испытания _____________________________________________________

	Температура воздуха, °С __________________________________________

	Относительная влажность воздуха, % _______________________________

	Влажность древесины образцов, % __________________________________

	Дата проведения испытаний ________________________________________

	-----------T--------------------T--------------------T------------

	  Площадь  	¦	Разрушающая нагрузка	¦	  Предел прочности  	¦	  Характер

	скалывания 	¦	      Р, Н (кгс)    	¦	    тау <*>, МПа    	¦	 разрушения

	образца F, 	¦	                    	¦	     (кгс/см2)      	¦	  клеевого

	м2 (см2)  	+------------T-------+------------T-------+	 соединения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	           	¦	клеевого    	¦	древе- 	¦	клеевого    	¦	древе- 	¦

	           	¦	соединения  	¦	сины   	¦	соединения  	¦	сины   	¦

	-----------+------------+-------+------------+-------+------------

	           	¦	            	¦	       	¦	            	¦	       	¦

	           	¦	            	¦	       	¦	            	¦	       	¦

	           	¦	            	¦	       	¦	            	¦	       	¦

	    -------------------------------

	    <*> Указать среднее и минимальное значения.

	                                Подпись __________________________

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.