Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 сентября 1986 г. N 2896

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИКАЕМОСТИ В ДРЕВЕСИНУ
	Wood protective means. Method for determining wood permeability
	ГОСТ 27014-86 (СТ СЭВ 5414-85)

	Группа Л19

	ОКСТУ 5309

	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября
	1986 г. N 2896 срок действия установлен с 01.01.1988 до 01.01.1993.

	Разработан Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и
	деревообрабатывающей промышленности СССР.

	Исполнители: Н.А. Максименко, канд. техн. наук, Л.С. Силуянова, канд. хим. наук.

	Внесен Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
	промышленности СССР. Зам. министра Ф.Г. Линер.

	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 26 сентября 1986 г. N 2896.

	Настоящий стандарт распространяется на защитные средства для древесины и
	устанавливает метод определения проникаемости защитного средства в образец
	древесины при пропитке.

	Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5414-85.

	Метод заключается в определении: для защитного средства - поглощения и
	глубины его проникновения в образцы древесины; для защитного средства,
	применяемого в виде раствора, - относительной проникающей способности.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ И ОБРАЗЦОВ

	1.1. Отбор и подготовку проб защитных средств проводят в соответствии с
	требованиями нормативно-технической документации на конкретные виды защитных
	средств.

	1.2. Если защитное средство применяется в виде раствора, концентрацию
	раствора принимают в соответствии с нормативно-технической документацией на это
	защитное средство. Растворы готовят массовым или массовообъемным способами.

	В качестве растворителя используют, в зависимости от вида защитного средства,
	дистиллированную воду и органические растворители.

	1.3. Образцы изготовляют из прямослойной древесины, используемой для
	испытания породы со средней для нее плотностью, шириной годичных слоев и
	средним содержанием поздней древесины. Образцы должны быть без видимых
	пороков по ГОСТ 2140-81.

	1.4. Для одной серии изготовляют смежные образцы в соответствии с ГОСТ
	23431-79.

	1.5. Образцы древесины изготовляют в виде прямоугольного бруска с
	поперечным сечением 30 x 30 мм и длиной вдоль волокон 160 мм - для определения
	проникаемости при пропитке под давлением выше атмосферного; сечением 20 x 20 мм
	и длиной вдоль волокон 100 мм - при пропитке другими способами.

	Отклонения размеров образцов не должны превышать +/- 1 мм.

	2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

	Установка для пропитки, состоящая из герметичной камеры, вакуум-насоса и
	компрессора или ванна для погружения.

	Весы с погрешностью взвешивания не более 0,02 г.

	Линейка металлическая с ценой деления 1 мм.

	Секундомер с ценой деления секундной шкалы - 0,2 с, минутной шкалы - 1,0 мин
	по ГОСТ 5072-79.

	Лупа с 	 увеличением и оптическим измерительным устройством по ГОСТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	25706-83.

	Стакан химический для пропитки под давлением выше атмосферного по ГОСТ
	25336-82, вместимостью 2000 см3, 2500 см3.

	Стакан химический для пропитки всеми другими способами по ГОСТ 25336-82,
	вместимостью 1000 см3.

	Сетка пластмассовая или из нержавеющего материала.

	Противовсплывное устройство.

	Покрытие, нерастворимое в испытываемом защитном средстве и препятствующее
	проникновению защитного средства (раствора защитного средства) или растворителя в
	древесину, например, эпоксидная замазка, содержащая (в частях массы) эпоксидной
	смолы - девять частей, полиэтиленполиамина - одну часть, дибутилфталата - две части.

	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

	Растворитель органический.

	Краситель для дистиллированной воды и органических растворителей, не
	сорбирующийся древесиной.

	Реактивы химические (индикаторы), вызывающие изменение цвета пропитанной
	защитным средством или его раствором и растворителем зоны образца древесины.

	Бумага фильтровальная.

	3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

	3.1. Образцы древесины для испытания перед пропиткой маркируют и
	кондиционируют до заданной влажности.

	При пропитке маслянистыми защитными средствами образцы древесины
	кондиционируют при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (65
	+/- 2)% до достижения ими равновесной влажности.

	3.2. Один торец образца древесины изолируют нанесением покрытия.

	3.3. Образцы древесины взвешивают с погрешностью не более 0,02 г.

	3.4. Испытание защитного средства проводят не менее чем на 20 образцах, а
	раствора защитного средства - не менее чем на 20 парах смежных образцов, при этом
	один из смежных образцов используют для пропитки раствором защитного средства,
	другой - для пропитки растворителем.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	3.5. Образцы древесины для пропитки защитным средством (раствором
	защитного средства) или растворителем помещают в отдельные стаканы
	неизолированными торцами на сетку, уложенную на дно стакана (черт. 1).

	Схема укладки образцов древесины для пропитки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1 - химический стакан; 2 - образцы древесины для испытания; 3 - сетка; 4 -
	противовсплывное устройство

	Черт. 1

	Образцы древесины не должны соприкасаться. Сверху образцы древесины
	накрывают сеткой, поверх которой помещают противовсплывное устройство. В
	стаканы наливают защитное средство (раствор защитного средства) или растворитель,
	так чтобы образцы были полностью погружены в него и в процессе пропитки над
	образцами древесины оставался слой защитного средства (раствора защитного
	средства) или растворителя не менее 10 мм.

	Затем стаканы с образцами древесины для пропитки защитным средством
	помещают в установку. В случае пропитки раствором защитного средства и
	растворителем стаканы с образцами помещают в установку одновременно.

	4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

	4.1. Пропитку осуществляют любым способом, кроме способов нанесения на
	поверхность.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	4.2. При пропитке растворами защитных средств подбирают цикл пропитки

	древесины, обеспечивающий глубину проникновения растворителя вдоль волокон (	)

	не более 0,7 длины и поперек волокон (	) не более 0,4 ширины образца древесины.

	4.3. Температура пропиточного раствора должна быть не менее (20 +/- 2) °C.

	4.4. По окончании пропитки образцы древесины извлекают из защитного средства
	(раствора защитного средства) или растворителя, осушают поверхность образцов
	фильтровальной бумагой и взвешивают с погрешностью не более 0,02 г. После этого
	образцы раскалывают вдоль волокон в двух перпендикулярных друг к другу и боковым
	поверхностям направлениях (черт. 2а).

	Схема раскалывания образцов древесины и измерения глубины пропитки

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Черт. 2

	4.5. На поверхностях раскола определяют глубину проникновения защитного
	средства (раствора защитного средства) или растворителя.

	Глубину проникновения окрашивающих древесину защитных средств

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	устанавливают по окрашенной зоне, для многокомпонентных защитных средств - по
	компоненту, проникающему наиболее глубоко. Для определения проникновения
	компонента, не окрашивающего древесину, на поверхность раскола наносят индикатор.

	Глубину проникновения измеряют в направлении вдоль и поперек волокон
	металлической линейкой с погрешностью не более 0,5 мм. Для определения глубины

	проникновения вдоль волокон защитного средства (h), раствора защитного средства (

	) и растворителя (	) (черт. 2б) производят по одному измерению на каждой
	поверхности раскола и за глубину проникновения принимают среднее арифметическое
	четырех измерений. Для определения глубины проникновения поперек волокон

	защитного средства (h'), раствора защитного средства (	) и растворителя (	)
	производят по два измерения на каждой поверхности раскола в зоне, прилегающей к
	изолированному торцу, и за глубину проникновения принимают среднее
	арифметическое восьми измерений. Глубину проникновения поперек волокон
	измеряют под лупой.

	4.6. Для определения глубины проникновения дистиллированной воды к ней
	добавляют не сорбирующийся в древесине краситель. Краситель не должен оказывать
	влияния на скорость проникновения.

	Для определения глубины проникновения органического растворителя, не
	окрашивающего древесину, на поверхность раскола наносят индикатор.

	5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

	5.1. Поглощение защитного средства (R), раствора защитного средства (	) и

	растворителя (	) в 	 для каждого образца древесины вычисляют по формуле

	, (1)

	где m - масса образца древесины до пропитки, кг;

	- масса образца древесины после пропитки, кг;

	V - объем образца древесины, м3.

	5.2. За результат испытания по поглощению и глубине проникновения защитного

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	средства принимают среднее арифметическое значение измерений на двадцати
	пропитанных образцах древесины.

	5.3. Пропиточный коэффициент по поглощению (	) вычисляют по формуле

	, (2)

	где 	 - среднее поглощение раствора защитного средства, 	;

	- среднее поглощение растворителя, 	.

	За среднее поглощение раствора защитного средства и растворителя принимают
	среднее арифметическое значение поглощения, вычисленное по результатам
	испытаний 20 образцов.

	5.4. Пропиточный коэффициент по глубине проникновения вдоль волокон (	)
	вычисляют по формуле

	, (3)

	где 	 - средняя глубина проникновения раствора защитного средства вдоль
	волокон, мм;

	- средняя глубина проникновения растворителя вдоль волокон, мм.

	Пропиточный коэффициент по глубине проникновения поперек волокон (	)
	вычисляют по формуле

	, (4)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	где 	 - средняя глубина проникновения раствора защитного средства поперек
	волокон, мм;

	- средняя глубина проникновения растворителя поперек волокон, мм.

	За среднюю глубину проникновения раствора и растворителя принимают среднее
	арифметическое значение глубины проникновения вдоль или поперек волокон,
	замеренное на 20 образцах.

	5.5. Относительную проникающую способность защитного средства,
	применяемого в виде раствора, устанавливают по таблице.

	----------------------------------------------T-------------------

	            Пропиточный коэффициент           	¦	   Относительная

	--------------T-------------------------------+	    проникающая

	по поглощению 	¦	    по глубине проникновения   	¦	    способность

	      K       	+--------------T----------------+	 защитного средства

	       1      	¦	вдоль волокон,	¦	поперек волокон,	¦

	              	¦	      K       	¦	        K       	¦

	              	¦	       2      	¦	         3      	¦

	--------------+--------------+----------------+-------------------

	Не менее 0,6  	¦	Не менее 0,9  	¦	Не менее 0,7    	¦	      Высокая

	     "   0,4  	¦	   "     0,6  	¦	     "   0,4    	¦	      Средняя

	   Менее 0,4  	¦	   Менее 0,6  	¦	   Менее 0,4    	¦	      Низкая

	5.6. Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, приведенный в
	рекомендуемом Приложении.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение

	Рекомендуемое

	                                 ПРОТОКОЛ

	               определения проникаемости защитного средства

	Наименование и марка защитного средства ___________________________________

	Растворитель защитного средства ___________________________________________

	Концентрация раствора защитного средства __________________________________

	Индикатор для определения глубины пропитки ________________________________

	Краситель _________________________________________________________________

	Влажность древесины перед пропиткой _______________________________________

	Способ пропитки ___________________________________________________________

	------T--------------------------T------T------T-----T------T--------T-----------T--------T----
	-------T------

	Номер 	¦	      Характеристика      	¦	Раз-  	¦	Объем 	¦	Режим	¦	Темпе-	¦	Погло-  	¦	Глубина    	¦	Пропи- 
	¦	Пропиточный	¦	Про-

	образ-	¦	 пропитываемой древесины  	¦	меры  	¦	образ-	¦	про- 	¦	ратура	¦	щение   	¦	проникнове-
	¦	точный  	¦	коэффициент	¦	никае-

	цов   	+---T--------T------T------+	образ-	¦	ца    	¦	пит- 	¦	пропи-	¦	защитно-	¦	ния        	¦	коэффи- 	¦	по
	глубине 	¦	мость

	      	¦	по-	¦	плот-   	¦	сред- 	¦	доля  	¦	ца    	¦	древе-	¦	ки   	¦	точной	¦	го сред-	¦	защитного  	¦	циент
	по	¦	проникнове-	¦	защит-

	      	¦	ро-	¦	ность,  	¦	няя   	¦	позд- 	¦	древе-	¦	сины, 	¦	     	¦	жид-  	¦	ства,   	¦	средства,  	¦	поглоще-	¦	ния       
	¦	ного

	      	¦	да 	¦	      -3	¦	ширина	¦	ней   	¦	сины, 	¦	см3   	¦	     	¦	кости,	¦	      -3	¦	мм         	¦	нию, K  	+-----T-----
	+	сред-

	      	¦	   	¦	кг x м  	¦	годич-	¦	древе-	¦	мм    	¦	      	¦	     	¦	°C    	¦	кг x м  	+-----T-----+	      1 	¦	вдоль	¦	попе-	¦	ства

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	      	¦	   	¦	        	¦	ных   	¦	сины, 	¦	      	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦	вдоль	¦	попе-	¦	        	¦	воло-	¦	рек  	¦

	      	¦	   	¦	        	¦	слоев,	¦	%     	¦	      	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦	воло-	¦	рек  	¦	        	¦	кон, 	¦	воло-	¦

	      	¦	   	¦	        	¦	мм    	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦	кон  	¦	воло-	¦	        	¦	K    	¦	кон, 	¦

	      	¦	   	¦	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦	     	¦	кон  	¦	        	¦	 2   	¦	K    	¦

	      	¦	   	¦	        	¦	      	¦	      	¦	      	¦	      	¦	     	¦	      	¦	        	¦	     	¦	     	¦	        	¦	     	¦	 3   	¦

	------+---+--------+------+------+------+------+-----+------+--------+-----+-----+--------+--
	---+-----+------

	"___" _____________ 19   г.       Личная подпись        Расшифровка подписи

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.