К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА.
	КАРТОН

	Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	29 ноября 1990 г. N 2979

	ИЗМЕНЕНИЕ N 4 ГОСТ 23431-79 "ДРЕВЕСИНА. СТРОЕНИЕ И
	ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ТЕРМИНЫ И
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ"

	Группа К00

	Дата введения

	1 января 1992 года

	На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 2020-
	79, СТ СЭВ 4185-83) на (СТ СЭВ 6830-89).

	Таблица. Графа "Определение". Термин 1г. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263-78 на
	"Породы, статическая торцовая твердость которых 49 Н/мм2 и менее";

	термин 1д. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1263-78 на "Породы, статическая торцовая
	твердость которых 50 Н/мм2 и более";

	термин 8. Исключить слова: "для испытаний";

	определения изложить в новой редакции для терминов: 7а - "Разрез по плоскости,
	проходящей под любым углом, меньшим 90°, к направлению основных механических и
	проводящих элементов древесины";

	24 - "Наружная свежеокрашенная физически активная зона древесины стволов и
	ветвей, часть клеток которой содержит запасные вещества";

	25 - "Внутренняя, обычно окрашенная темнее заболони, физиологически
	неактивная зона древесины стволов и ветвей";

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	27 - "Темное неравномерно окрашенное ядро у древесных пород с нерегулярным
	ядрообразованием.

	Примечание. У березы, бука, клена и др. граница ядра обычно не совпадает с
	годичными слоями";

	34 - "Максимальная влажность клеточных стенок свежесрубленной или
	выдержанной в воде древесины; характеризуется равновесием между влажностью
	клеточных стенок и свободной водой в полостях клеток";

	36 - "Максимальная влажность древесины, достигаемая при сорбции;
	характеризуется равновесием влажности клеточных стенок и воздуха, имеющего
	относительную влажность 99,5%";

	66 - "Способность древесины удерживать гвозди (шурупы) при действии осевого
	растягивающего усилия";

	67 - "Способность древесины сопротивляться разделению под действием усилий,
	имитирующих внедрение клина вдоль волокон".

	Термин 43. Определение. Заменить слова: "при удалении из нее связанной воды"
	на "при высушивании до абсолютно сухого состояния".

	Термины 29а, 30 исключить;

	термин 52 изложить в новой редакции; таблицу дополнить терминами - 51а - 51в,
	53а.

	Термин 60. Определение дополнить словами: "и других факторов".

	-------------------------------T-------------------------------------------

	            Термин             	¦	                Определение

	-------------------------------+-------------------------------------------

	51а. Плотность влажной        	¦	 Отношение массы древесины при любой данной

	древесины                      	¦	влажности к ее объему при той же влажности

	E. Density of wet wood        	¦

	51б. Парциальная плотность    	¦	 Отношение массы абсолютно сухой древесины

	древесины                      	¦	к ее объему при любом определенном значении

	E. Density partial            	¦	влажности меньше предела насыщения

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	                               	¦	клеточных стенок

	51в. Базисная плотность       	¦	 Отношение массы абсолютно сухой древесины

	древесины                      	¦	к ее объему при влажности, равной или

	E. Basic density              	¦	больше предела насыщения клеточных стенок

	52. Воздухоемкость древесины  	¦	 Отношение максимального объема полостей

	E. Aircapacity of wood        	¦	клеток и межклеточных пространств, которые

	                               	¦	могут быть заполнены воздухом, к объему

	                               	¦	древесины при данной влажности

	53а. Пористость древесины     	¦	 Воздухоемкость древесины в абсолютно сухом

	E. Wood porosity              	¦	состоянии

	Алфавитные указатели терминов на русском и английском языках. Термины 29а,
	30 исключить; термин 52 изложить в новой редакции; дополнить терминами - 51а -
	53а:

	    "Воздухоемкость древесины                                         52

	    Плотность влажной древесины                                       51а

	    Плотность древесины базисная                                      51в

	    Плотность древесины парциальная                                   51б

	    Пористость древесины                                              53а";

	    эквиваленты терминов на английском языке:

	    "E. Density of wet wood                                           51а

	    E. Density partial                                                51б

	    E. Basic density                                                  51в

	    E. Aircapacity                                                    52

	    E. Wood porosity                                                  53а".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.